CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

纳米橡塑隔声保温材料应用技术规程

Technical specification for application of rubber plastic insulation material

(征求意见稿）

# 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2018年第一批协会标准制订、修订计划的通知》（建标协字2018[015]号）的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制定本规程。

本规程共分为6章，主要内容包括：总则、术语、系统及其组成材料、设计、施工、质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往解释单位（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

赢胜节能集团有限公司

参编单位：能点（江苏）建筑集成有限公司

赢胜（江苏）建设工程有限公司

赢胜（广东）节能有限公司

赢胜（湖北）节能有限公司

山东华赢新材料有限公司

汉尚（上海）节能科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

# 目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  系统及其组成材料	3

3.1  楼地面隔声保温浮筑系统及组成材料性能要求	3

3.2  设备与管道隔声保温工程材料性能要求	5

4  设  计	7

4.1  一 般 规 定	7

4.2  楼地面隔声保温浮筑系统构造设计	8

4.3  设备与管道隔声保温构造设计	11

5  施    工	12

5.1  一 般 规 定	12

5.2  楼地面隔声保温浮筑系统施工	12

5.3  设备与管道隔声保温工程施工	15

6  质量验收	16

6.1  一 般 规 定	16

6.2  主 控 项 目	17

6.3  一 般 项 目	20

本规程用词说明	22

引用标准名录	23

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  System and component requirement 	3

3.1  Performance of building floor insulation syetem and components 	3

3.2  Performance of equipment and pipeline insulation engineering materials	5

4  Design	7

4.1  General requirement	7

4.2  Structure design of building floor insulation syetem	8

4.3  Structure design of equipment and pipeline insulation engineering	11

5  Construction	12

5.1  General requirement	12

5.2  Construction of building floor insulation syetem	12

5.3  Construction of equipment and pipeline insulation engineering	15

6  Quality acceptance	16

6.1  General requirement	16

6.2  Key Items	17

6.3  General Items	20

Explanation of wording in this specification	22

List of quoted standards	23

# 1  总  则

1.0.1  为规范橡塑隔声保温材料在楼地面隔声保温浮筑系统及设备与管道隔声保温工程中的应用，确保工程质量，做到安全适用、技术先进、经济合理、节能环保，制定本规程。

【条文说明】目前，我国的住宅以多、高层建筑为主，上下分户楼板的撞击噪声干扰一直是邻里纠纷的主要焦点。随着广大居民对居住品质要求越来越高，居住建筑采光、通风、保温隔热等室内环境质量已得到大幅度提升，但楼上下分户楼板的隔声性能，尤其是撞击声干扰的问题并没得到根本性解决，橡塑隔声保温材料则可较好地解决这一难题。另一方面，根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定，对室内声环境有一定要求的建筑，空调风管、给排水管道也应采取隔声措施，橡塑隔声保温材料作为柔性橡胶材料可有效降低设备管道的噪。此外，橡塑隔声保温材料还具有保温隔热作用。

为确保橡塑隔声保温材料的施工水平和使用安全，节约资源，必须对其设计、施工和工程验收做出明确规定。

1.0.2  本规程适用于民用与一般工业建筑中楼地面隔声保温浮筑系统、民用建筑中设备与管道隔声保温工程，采用橡塑隔声保温材料的设计、施工和验收。

【条文说明】《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对住宅、学校、医院、办公建筑、商业建筑、旅馆等建筑楼板的空气声隔声及撞击声隔声均作出要求，橡塑隔声保温材料均可应用于以上建筑。既有建筑节能改造和一般工业建筑楼板有隔声要求时，也可参照使用。

橡塑隔声保温材料也可应用在民用建筑中室内空调风管或给排水管道等，作为隔声材料使用，也可作为保温材料用于暖通设备等，或同时兼具隔声和保温功能使用，但橡塑隔声保温材料不建议使用在设备与管道的保冷工程。

1.0.3  楼地面隔声保温浮筑系统、设备与管道隔声保温工程中采用橡塑隔声保温材料的设计、施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】与本规程密切相关、应配套使用的国家和行业现行标准，主要有《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑隔声评价标准》GB 50121、《民用建筑热工设计规范》GB 50176等。

# 2  术  语

2.0.1  橡塑隔声保温材料 rubber plastic insulation material

以丁腈橡胶和其他有机高分子材料共混体为主要原料，硅粉为掺合料，经混炼、挤出、发泡及冷却工艺制成的具有闭孔结构的柔性材料。

2.0.2  楼地面隔声保温浮筑系统  building floor insulation system

由橡塑隔声保温板、保护层、断桥隔声保温竖片组成的具有保温隔声功能的楼地面隔声保温构造。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统是将橡塑隔声保温材料铺设于结构楼板上，橡塑隔声保温材料上现场浇筑配筋细石混凝土。四周采用隔声保温胶带与墙体隔离，形成既保温又隔声的构造。

2.0.3  断桥隔声保温竖片 insulation vartical tablet at the break bridge

由橡塑隔声保温材料制成，单面附有胶粘层，用于楼地面隔声保温系统中将保护层及饰面层与墙体隔开的竖向隔声保温材料。

2.0.4  保护层 protective layer

现场浇筑在橡塑隔声保温材料上的细石混凝土（配钢筋网片），为防止橡塑隔声保温材料受外界损坏所设置的外护结构。

2.0.5  防水胶带 waterproofing tape

以聚丙烯薄膜为基材制成的单面胶粘带。粘贴在橡塑隔声保温板间拼缝、断桥隔声保温竖片间拼缝或橡塑隔声保温板与断桥隔声保温竖片间的拼缝，防止混凝土振捣时水泥浆渗漏，起临时密封作用。

2.0.6  设备与管道隔声保温工程 equipment and pipeline insulation engineering

以橡塑隔声保温材料作为隔声材料或保温材料，用胶粘剂和设备与管道粘结固定的隔声保温构造。

【条文说明】橡塑隔声保温材料作为多孔材料，可以起到保温和隔声作用。应用在民用建筑中的设备与管道时，可作为隔声材料使用，也可作为保温层使用，或兼具两种功能使用。

# 3  系统及其组成材料

## 3.1  楼地面隔声保温浮筑系统及组成材料性能要求

- 3.1.1  楼地面隔声保温浮筑系统的性能应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1  楼地面隔声保温浮筑系统的性能要求

| 项目 | 指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 橡塑隔声保温材料厚度 |  |  |  |
|  | 6mm | 8mm | 10mm |  |
| 计权空气声隔声量+粉红噪声频谱修正量 RW+C（dB） | ＞50 | ＞52 | ＞55 | 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB 19889.4；试验检测构造：覆面为40mm细石混凝土（含钢筋网片）+橡塑隔声保温材料+120mm钢筋混凝土楼板 |
| 计权空气声隔声量+交通噪声频谱修正量 RW+Ctr（dB） | ＞50 | ＞52 | ＞55 |  |
| 计权规范化撞击声压级 Ln,w（dB） | ＜62 | ＜60 | ＜58 | 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB 19889.7；试验检测构造：覆面为40mm细石混凝土（含钢筋网片）+橡塑隔声保温材料+120mm钢筋混凝土楼板 |
| 计权标准化撞击声压级 L'n,w（dB） | ≤62 | ≤60 | ≤58 |  |

【条文说明】本条对楼地面隔声保温浮筑系统的隔声性能指标和试验方法做出规定。隔声指标计算根据《建筑隔声评价标准》GB/T 50121确定。

- 3.1.2  用于楼地面隔声浮筑系统的橡塑隔声保温材料的性能应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  用于楼地面隔声浮筑系统的橡塑隔声保温材料性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制品形状 |  | 板材 |  |  | - |
| 规格尺寸（mm） | 长度 | 10000 |  |  | 《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342 |
|  | 宽度 | 1000~1200 |  |  |  |
|  | 厚度 | 6 | 8 | 10 |  |
| 尺寸允许偏差（mm） | 长度 | ±3.0 |  |  |  |
|  | 宽度 | ±2.0 |  |  |  |
|  | 厚度 | 0~+1.0 |  |  |  |
|  | 对角线差 | ±4.0 |  |  |  |
| 表观密度（kg/m3） |  | 90~120 |  |  | 《泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343 |
| 吸水率（%） |  | ≤1.0 |  |  | 《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810 |
| 导热系数 [W/(m•K)] （平均温度25℃） |  | ≤0.035 |  |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294 |
| 压缩强度（MPa） |  | ≥25.0 |  |  | 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813 |
| 压缩弹性模量（MPa） |  | ≤0.5 |  |  |  |
| 燃烧性能 |  | B1 |  |  | 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》GB/T 11785 |
| 产烟特性 |  | S1级 |  |  |  |
| 烟气毒性 |  | 准安全ZA3级 |  |  | 《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285 |
| 耐久性（150h） |  | 轻微起皱、无裂纹、无针孔、无变形 |  |  | 《建筑材料人工气候加速老化试验方法》GB/T 16259 |
| 压缩蠕变（%） | 23℃，40kPa，24h | ≤10 |  |  | 《硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法》GB/T15048 |
|  | 23℃，40kPa，168h | ≤15 |  |  |  |
| 总挥发有机化合物（TVOC）（mg/m3） |  | ≤0.5 |  |  | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 |
| 甲醛（mg/m3） |  | ≤0.05 |  |  |  |

【条文说明】本条对橡塑隔声保温材料的基本性能做出规定，目前尚无相关标准对楼地面的隔声保温材料提出相关要求，本条主要根据已有的工程经验以及材料自身特性，并综合考虑环保性能、防火性能、隔声性能、保温性能、耐久性等提出性能要求。

- 3.1.3  保护层应采用强度等级不低于C25细石混凝土，内配φ4@100钢筋网片；细石混凝土性能应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定，钢筋网片性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3的有关规定。

【条文说明】本条对保护层的材料性能及钢筋网片提出要求，规定细石混凝土强度等级不应低于C25。钢筋网片的选择对防止混凝土开裂具有重要作用，因此对钢筋网片提出要求。

- 3.1.4  断桥隔声保温竖片宽度不应小于60mm、厚度应不应小于6mm。

【条文说明】本条对桥隔声保温竖片性能进行了规定。桥隔声保温竖片由橡塑隔声保温材料制成，其物理性能与橡塑隔声保温材料一致；规定宽度是确保断桥隔声保温竖片可以覆盖楼地面竖向方向的保护层及饰面层，避免生产声桥；规定厚度是确保其隔声性能。

- 3.1.5  防水胶带的宽度应为50mm~60mm。

- 【条文说明】本条对防水胶带的宽度进行了规定。防水胶带的作用为避免现浇细石混凝土渗入橡塑隔声保温材料间的缝隙，因此需规定防水胶带宽度，确保有效覆盖橡塑隔声保温材料拼缝宽度。

## 3.2  设备与管道隔声保温工程材料性能要求

- 3.2.1  用于设备与管道隔声保温工程的橡塑隔声保温材料的性能应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  用于设备与管道隔声保温工程的橡塑隔声保温材料性能要求

| 项目 |  |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制品形状 |  |  |  | 板材 | - |
| 规格尺寸（mm） | 宽度 |  |  | 1000~1200 | 《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342 |
|  | 厚度 |  |  | ≥5 |  |
| 尺寸允许偏差（mm） | 宽度 |  |  | ±2.0 |  |
|  | 厚度 |  |  | 0~+1.0 |  |
| 表观密度（kg/m3） |  |  |  | 40~70 | 《泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343 |
| 吸水率（%） |  |  |  | ≤1.0 | 《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810 |
| 导热系数 [W/(m•K)] |  | （平均温度25℃） |  | ≤0.035 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294 |
|  |  | （平均温度0℃） |  | ≤0.036 |  |
| 压缩强度（MPa） |  |  |  | ≥25.0 | 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813 |
| 压缩弹性模量（MPa） |  |  |  | ≤0.5 |  |
| 燃烧性能 |  |  |  | B1 | 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》GB/T 11785 |
| 产烟特性 |  |  |  | S1级 |  |
| 烟气毒性 |  |  |  | 准安全ZA3级 | 《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285 |
| 耐久性（150h） |  |  |  | 轻微起皱、无裂纹、无针孔、无变形 | 《建筑材料人工气候加速老化试验方法》GB/T 16259 |
| 总挥发有机化合物（TVOC）（mg/m3） |  |  |  | ≤0.5 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 |
| 甲醛（mg/m3） |  |  |  | ≤0.05 |  |
| 插入损失Dw（dB） |  |  | 125Hz | 3 | 《声学 管道、阀门和法兰的隔声》GB/T 31013；试验检测构造：400mm×400mm镀锌风管+25mm橡塑隔声保温材料（粘贴） |
|  |  |  | 250Hz | 8 |  |
|  |  |  | 500Hz | 7 |  |
|  |  |  | 1000Hz | 14 |  |
|  |  |  | 2000Hz | 11 |  |
|  |  |  | 4000Hz | 19 |  |
|  |  |  | 8000Hz | 25 |  |

【条文说明】本条对用于设备与管道隔声保温工程用的橡塑隔声保温材料的基本性能做出规定。

- 3.2.2  橡塑隔声保温材料仅作为隔声材料使用时，应使用溶剂型丙烯酸胶粘剂，其性能应符合表3.2.2的规定；作为保温材料或隔声保温材料使用时，应使用SBS胶粘剂，其性能应现行国家标准《苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂》GB/T 27561的规定。

表3.2.2  用于设备与管道隔声保温工程的胶粘剂性能要求

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不挥发物含量（%） |  | ≥45 | 《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2973 |
| 剥离强度（kN/m） |  | 0.5 | 《胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》GB/T 2790；刚性材料：1.5mm厚不锈钢板，挠性材料：0.025mm厚PET膜 |
| 有害物质限量值 | 苯（g/kg） | ≤5.0 | 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583 |
|  | 甲苯+二甲苯（g/kg） | ≤150 |  |
|  | 二氯甲烷（g/kg） | ≤50 |  |
|  | 1,2-二氯乙烷（g/kg） | ≤50 |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（g/kg） | ≤50 |  |
|  | 三氯乙烯（g/kg） | ≤50 |  |
|  | 总挥发性有机物（g/L） | ≤700 |  |

# 4  设  计

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037和《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统属于建筑地面中的填充层，应符合《建筑地面设计规范》GB 50037的规定。此外，楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程的防火性能还应符合《建筑防火设计规范》GB 50016的规定。

4.1.2  楼地面隔声保温浮筑系统保温性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176以及国家现行相关建筑节能设计标准的规定；传热系数应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定进行计算。设备与管道隔声保温工程的保温性能应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的规定。

【条文说明】采用橡塑隔声保温材料时，应根据不同气候区的节能标准及不同的建筑类型对传热系数的不同要求，根据热工计算选用不同厚度的橡塑隔声保温材料。

《民用建筑热工设计规范》GB 50176对传热系数和热阻的计算均做出规定，传热系数和传热组以及各组成材料的热阻依据该标准进行计算。

根据《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175规定了保温工程相关设计要求，橡塑隔声保温材料作为保温材料使用时应符合相关的规定。

4.1.3  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对不同建筑楼板空气声隔声及撞击声隔声的规定。

设备与管道隔声保温工程主要降低空调风管、给排水管等产生的噪声，根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，空调风管、给排水管进行隔声措施后其整体房间的A声级应符合相应要求。

- 4.1.4  楼地面隔声保温浮筑系统中的橡塑隔声保温材料厚度应根据现行建筑节能设计标准和隔声设计标准，按热工计算和隔声要求确定，且厚度不得小于6mm，设备与管道隔声保温工程采用的橡塑隔声保温材料厚度应根据现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175和隔声设计标准，按保温计算及隔声要求确定，且不得小于5mm。计算时橡塑隔声保温材料的导热系数和修正系数宜按表4.1.4取值。

表4.1.4  橡塑隔声保温材料的λ、a计算值和修正系数

| 导热系数λ [W/(m·K)] | 修正系数a |
| --- | --- |
| 0.035 | 1.10 |

【条文说明】橡塑隔声保温材料的保温性能及隔声性能均与其厚度相关，因此需根据相关热工计算（保温计算）和隔声要求确定厚度，并取决于保温性能和隔声性能两者中的最高要求。

考虑到橡塑隔声保温材料会产生一定压缩，取其修正系数为1.10。

- 4.1.5  工程设计时不得随意更改楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程及其组成材料。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程的设计和施工时遵照系统供应商的设计和安装说明进行。整套组成材料由系统供应商提供，系统供应商对系统及其组成材料做出规定，并对整套材料负责。

- 4.1.6  橡塑楼地面隔声保温浮筑系统内部不得穿管道。

- 4.1.7  设备与管道隔声保温工程的应用温度为-40℃~80℃。

## 4.2  楼地面隔声保温浮筑系统构造设计

- 4.2.1  楼板隔声保温构造应由钢筋混凝土楼板、楼地面隔声保温浮筑系统、饰面层构成，其基本构造如图4.2.1所示。

- 图4.2.1  楼板隔声保温浮筑系统基本构造

【条文说明】本条规定了楼板隔声保温的构造形式与材料组成。

- 4.2.2  橡塑隔声保温材料应采用对接方式铺设，对接应紧密，拼缝缝隙不应大于1mm。接缝处应采用防水胶带作密封处理。

【条文说明】本条规定了橡塑隔声保温材料铺设方式。为避免产生声桥，对拼接缝隙作出限制。

- 4.2.3  应采用断桥隔声保温竖片将保护层与饰面层与四周墙体隔开。断桥隔声保温竖片应自粘于墙体表面，与橡塑隔声保温材料接缝宽度不应大于1mm，竖向高度应高于饰面层表面。

【条文说明】本条规定了断桥隔声保温竖片的竖向高度，防止保护层和饰面层与基层墙体连接，产生声桥。

- 4.2.4  保护层的设置应符合下列规定：

- 1  应采用现浇细石混凝土，强度等级不应低于C25，厚度不宜小于40mm；

- 2  应在距保护层顶面15mm~20mm处设置钢筋网片；

- 3  楼地面面积大于30 m2或边长大于6m时，保护层应设置收缩缝；伸缩缝宜设置在门边、墙体阳角处等位置，且间距不应大于3m；伸缩缝宜为假缝，宽度宜为20mm，深度宜为保护层厚度2/3，且应切断钢筋网片，但不得破坏橡塑隔声保温材料。

【条文说明】本条对保护层作出规定，保护层应根据设计要求设置钢筋网片以及伸缩缝，防止开裂。

- 4.2.5  楼地面采用辐射供暖时，楼地面隔声保温基本构造如图4.2.5所示，其他设计要求应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定。

- 图4.2.5  辐射供暖楼板隔声保温基本构造

【条文说明】本条规定了辐射供暖地面的隔声保温构造，要求如下：

1  针对与土壤相邻地面，应设置防潮层，防潮层宜采用1.5厚聚氨酯涂料两道；

2  橡塑隔声保温材料下方应设置反射隔热膜，可采用真空镀铝聚酯薄膜；

3  橡塑隔声保温材料厚度应满足设计要求；

4  对于潮湿房间应设置隔离层，宜采用0.2厚真空镀铝聚酯薄膜；

5  细石混凝土填充层可采用C15细石混凝土，厚度不小于50mm，上下配φ3@50钢筋网片，中间配加热管；

6  其他要求应符合现行相关标准。

对于已经设计保温层的辐射供暖楼地面构造，采用橡塑隔声保温材料进行设计时，只需参照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012附录A的构造，在绝热层下铺设橡塑隔声保温材料即可。

- 4.2.6  饰面层的设置应符合下列规定：

1  宜在保护层上铺设面砖、石材（花岗石）、木地板等面层；

2  应根据所选用的面层材料厚度和构造确定楼地面标高；

3  当面层为龙骨地板时，保护层可为龙骨持钉层；胀管钻孔深度宜≤30mm，且不得穿透保护层。

【条文说明】本条对饰面层作出规定，由于饰面层的做法和材料较多，不同饰面层厚度不同，因此设计选用时应根据饰面层材料厚度和构造确定结构降板的高度和楼地面标高。

## 4.3  设备与管道隔声保温构造设计

4.3.1  设备与管道隔声保温构造应由管道、胶粘剂、橡塑隔声保温材料构成。

4.3.2  橡塑隔声保温材料应有足够的机械强度，不应因受自重或偶然外力作用而破坏。对于有振动的设备与管道，应采取加固措施。

4.3.3  橡塑隔声保温材料的铺设应符合下列规定：

- 1  应采用满粘法粘贴橡塑隔声保温材料；

- 2  橡塑隔声保温材料厚度不大于80mm时，可采用单层铺设，接缝处应采用搭接方式，并用胶粘剂进行密封，不得形成垂直通缝；

- 3  橡塑隔声保温材料厚度大于80mm时，应采用两层或多层铺设，且同层应错缝，内外层应压缝，各层厚度应接近；接缝宽度不得大于2mm，接缝处应采用胶粘剂密封；水平安装的设备与管道最外层橡塑隔声保温材料纵向接缝位置不得布置在设备管道垂直中心线两侧45°范围内。

4.3.4  设备与管道端部应敷设橡塑隔声保温材料，并作密封处理。

4.3.5  方形设备等角缝处应做封盖式搭接。

# 5  施    工

## 5.1  一 般 规 定

- 5.1.1  楼地面隔声保温浮筑系统施工前，应对基层楼板质量进行验收，并应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定。设备与管道隔声保温工程施工前，设备与管道应验收合格。

- 5.1.2  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程施工前，应按设计文件要求和工程实际编制专项施工方案并经建设、建立单位认可，并对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

【条文说明】为确保工程施工质量，应根据设计图纸，结合实际情况，编制专项施工方案。此外，施工人员的施工水平对施工质量影响较大，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训均应留有记录。

- 5.1.3  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程应按照经审查合格的设计文件和经认可的专项施工方案进行施工。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程的设计和安装应遵照系统供应商的设计和安装说明进行。整套组成材料都由系统供应商提供，系统供应商最终对整套材料负责。

- 5.1.4  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程组成材料在贮存和运输中应防晒、防雨，严禁露天堆放，必须在室内储存。橡塑隔声保温材料不应平放或直接接触地面，应竖放码垛在平整干燥的场地托块上，运输时应轻拿轻放。

【条文说明】本条施楼地面隔声保温浮筑系统组成材料的贮存于运输作出规定。

- 5.1.5  楼地面隔声保温浮筑系统施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。

【条文说明】本条施工环境作出规定。楼地面隔声保温浮筑系统的保护层为现浇混凝土，温度过低会影响混凝土的早期水化反应，进而影响其强度。

## 5.2  楼地面隔声保温浮筑系统施工

- 5.2.1  楼地面隔声保温浮筑系统的施工应按图5.2.1的流程进行。

楼板板面、墙角处墙面处理

铺设橡塑隔声保温材料

橡塑隔声保温材料间接缝处理

铺设断桥隔声保温竖片

橡塑隔声保温材料与断桥隔声保温竖片间接缝处理

浇筑保护层

- 图5.2.1 楼地面隔声保温浮筑系统施工流程图

【条文说明】本条规定了楼地面隔声保温浮筑系统的工序流程。

- 5.2.2  应按施工流程规定，合理安排各工序，保证各工序间的衔接和间隔时间，不应随意改变施工工序。

- 5.2.3  基层楼板、墙角处基层墙面应清洁、平整、干燥、无裂缝、无明显突出部位；明显的裂缝应进行填补处理，突出部位应进行铲除平整。

【条文说明】橡塑隔声保温材料的铺设对基层具有一定要求，如有裂缝或突出部位，应进行相应处理。

- 5.2.4  橡塑隔声保温材料的铺设应符合下列规定：

- 1  应从房间长边一侧进行起铺；

- 2  铺设应采用对接方式，铺设应平整，接缝应紧密，接缝宽度应小于1mm；

- 3  接缝处应采用防水胶带做粘贴密封处理。防水胶带在接缝两侧宽度应大致相等，且连续、平整、不应有皱褶。当防水胶带无法抹平时，应在外侧再覆盖粘贴一道防水胶带做增强处理。防水胶带长度方向接缝应采用搭接处理，搭接长度不应小于10mm；

- 4  橡塑隔声保温材料可根据需要进行切割。

【条文说明】本条对橡塑隔声保温材料的铺设作出规定，铺设时应注意接缝宽度以及缝隙的密封处理，避免产生声桥以及细石混凝土渗入。

- 5.2.5  断桥隔声保温竖片的施工应符合下列规定：

- 1  应沿墙角处墙面采用对接方式粘贴，粘贴应连续、平整、牢固，且与橡塑隔声保温材料接缝宽度不应大于1mm；

- 2  粘贴高度应大于饰面层高度。

- 5.2.6  断桥隔声保温竖片施工完毕后，橡塑隔声保温材料与断桥隔声保温竖片间接缝处应粘贴防水胶带做密封处理，处理方法同5.3.2。

- 5.2.7  保护层中细石混凝土的施工除应符合混凝土施工要求外，还应符合下列规定：

- 1  门洞处应支模，支模高度应大于细石混凝土浇筑后的高度；

- 2  当采用小车运送细石混凝土时，应在橡塑隔声保温材料上铺设木板，严禁直接在橡塑隔声保温材料上运送；

- 3  浇筑在墙角处的细石混凝土，应避免渗入至断桥隔声保温竖片与墙体之间；

- 4  细石混凝土宜采用平板振捣器振捣密实或30kg重滚筒来回滚压密实，直至表面无明显塌陷、无水泥浆溢出；

- 5  振捣后待2h～3h细石混凝土稍收水后，进行压光；压光工序应在细石混凝土终凝前施工完毕；

- 6  细石混凝土浇筑完毕后应及时进行保湿养护，可采用洒水、覆盖等方式；养护时间不应少于7d；养护期内严禁上人踩踏、堆放物料、安装模板及支架；

- 7  细石混凝土抗压强度达到5MPa时方可上人行走。

【条文说明】本条对保护层中的细石混凝土施工作出规定。洒水养护宜在混凝土裸露表面覆盖麻袋或草帘后进行，也可直接洒水养护，每天应洒水3~4次，施工温度较高时可增加洒水次数，确保混凝土表面保持湿润状态。

覆盖养护宜在混凝土裸露表面覆盖塑料薄膜，塑料薄膜加麻袋、塑料薄膜加草帘进行，塑料薄膜应紧贴混凝土裸露表面，且保持膜内有凝结水。

- 5.2.8  保护层中钢筋网片的铺设应符合下列规定：

- 1  在浇筑细石混凝土至铺设钢筋网片所需厚度时，应立即铺设钢筋网片，钢筋网片应设置在距细石混凝土防护层顶面15mm~20mm的位置，并应在细石混凝土初凝前完成二次浇筑，达到设计要求的厚度；

- 2  钢筋网片应洁净、无损伤；

- 3  搭接处应采用细铁丝绑扎，且搭接宽度不应小于100mm；

- 4  伸缩缝处钢筋网片应断开。

【条文说明】本条对钢筋网片的铺设作出规定。钢筋网片对防止混凝土开裂具有重要作用，因此应严格按施工要求铺设。

- 5.2.9  伸缩缝处应预设橡塑隔声保温材料或木条板，待保护层施工完毕后取出。

【条文说明】本条对伸缩缝的施工作出规定，应按设计要求设置伸缩缝。

- 5.2.10 楼地面采用辐射供暖时，橡塑隔声保温材料的铺设除应满足本规程的规定外，还应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定。

【条文说明】本条对采用辐射供暖的楼地面隔声保温施工作出规定，橡塑隔声保温材料按本规程执行，楼地面辐射供暖工程参照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142执行。

- 5.2.11 饰面层的施工作业应待楼地面隔声保温浮筑系统施工完毕后，且达到饰面施工要求后进行，具体施工方法应按相关施工标准进行。

【条文说明】不同的饰面层有相关的施工标准，应按相关施工标准进行施工。

## 5.3  设备与管道隔声保温工程施工

- 5.3.1  设备与管道隔声保温工程施工前，应符合下列规定：

- 1  设备与管道及附件应安装完毕；

- 2  设备与管道表面的油污、铁锈等杂质均已清除干净；

- 3  奥氏体不锈钢设备与管道施工前应宜根据设计要求对其进行防腐处理。

- 5.3.2  橡塑隔声保温材料的施工应符合下列规定：

- 1  连续粘贴的层高应根据胶粘剂固化时间确定；橡塑隔声保温材料可随粘随用卡具或橡胶带临时固定，待胶粘剂干固后拆除；

- 2  橡塑隔声保温材料应满涂胶粘剂；

- 3  橡塑隔声保温材料的搭接处应采用胶粘剂作密封处理；双层或多层铺设的橡塑隔声保温材料应错缝铺设，拼缝宽度应满足设计要求，并作密封处理。

- 3  粘贴在管道上的橡塑隔声保温材料内径应略大于管道外径。

- 5.3.3  球型容器等异型设备与管道宜采用预制成型的橡塑隔声保温材料进行粘贴，或进行现场裁切成型。

# 6  质量验收

## 6.1  一 般 规 定

- 6.1.1  楼地面隔声保温浮筑系统应按现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定进行施工质量验收。橡塑隔声保温材料作为保温材料使用时，设备与管道隔声保温工程应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定进行施工质量验收。

- 6.1.2  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程的主要材料和配套材料应符合设计要求和产品标准要求。材料或产品进场时，应提供产品合格证、产品出厂检验报告、有效期内的系统型式检验报告等

【条文说明】为确保施工质量，其组成材料应具有合格的相关证书和报告。

- 6.1.3  楼地面隔声保温浮筑系统施工过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行隔声保温分项工程验收。设备与管道隔声保温工程的质量验收应按检验批、分项工程、分部工程、单位工程依次进行。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统施工过程中，涉及到多个隐蔽工程，因此应及时进行质量检查和隐蔽工程验收，确保工程施工质量。

- 6.1.4  楼地面隔声保温浮筑系统每一道施工工序完成后，应经检查验收合格后方可进行下一道工序的施工。

- 6.1.5  楼地面隔声保温浮筑系统下列部位或内容应进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

- 1  楼地面基层及其处理；

- 2  橡塑隔声保温材料的铺设；

- 3  断桥隔声保温竖片的粘贴；

- 4  防水胶带的粘贴密封；

- 5  钢筋网片的铺设。

- 6.1.6  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道绝热工程竣工验收应提供下列资料，并纳入竣工技术档案：

- 1  设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录；

- 2  有效期内的楼地面隔声保温浮筑系统的型式检验报告，主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

- 3  通过审批的施工方案和施工技术交底；

- 4  隐蔽工程验收记录和图像资料（针对楼地面隔声保温浮筑系统）；

- 5  检验批、分项工程验收记录；

- 6  其他对工程质量有影响的必要资料。

- 6.1.7  楼地面隔声保温浮筑系统验收的检验批划分应符合下列规定：

- 1  每5000m2划为一个检验批，不足5000m2也为一个检验批；

- 2  划分检验批也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同协商商定。

【条文说明】应注意检验批的划分并非是唯一或绝对的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

- 6.1.8  设备与管道隔声保温工程的验收的检验批应根据工程特点、施工及质量控制和专业验收需要按系统或区段进行划分；设备应以单台划分为一个检验批；不同行业管道划分可采用按系统或相同介质、相同压力等级、同一批次进行试验的划分为一个检验批。

## 6.2   主 控 项 目

- 6.2.1  楼地面隔声保温浮筑系统和设备与管道隔声保温工程的主要材料和辅助材料品种、规格、性能应符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的系统型式检验报告、进场复验报告等质量证明文件。

- 6.2.2  楼地面隔声保温浮筑系统应符合下列规定：

- 1  楼地面隔声保温浮筑系统所用材料进场时，应对主要材料的性能进行现场抽样复验。现场抽样复验材料：橡塑隔声保温材料、钢筋网片。复验项目应符合表6.2.2的规定。复验应为见证取样送验；

- 检查方法：随机抽样送检，检查复验报告。

- 检查数量：楼地面面积每5000 m2 抽样复检1 次；楼地面面积不足5000 m2 时，抽样复检1次。同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算楼地面抽检面积。

表6.2.2 楼地面隔声保温浮筑系统主要材料复验项目

| 材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 橡塑隔声保温材料 | 导热系数、表面密度、吸水率、压缩强度 |
| 钢筋网片 | 网径尺寸、丝经 |

- 2  楼地面隔声保温浮筑系统施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理，处理后的基层应符合施工方案的要求；

- 检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收的记录。

- 检查数量：全数检查。

- 3  楼地面隔声保温浮筑系统构造做法应符合设计以及本规程对系统的构造要求，并应按施工方案施工；

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查施工记录和隐蔽工程验收记录。必要时应用抽样剖开检查或外墙节能构造的现场实体检验方法。

检查数量：每个检验批不得少于3处。

- 4  橡塑隔声保温材料的厚度应符合设计要求；

检验方法：尺量检查。

检查数量：按进场批次，每个检验批随机抽取3个试样进行检查。

- 5  橡塑隔声保温材料的铺设应平整，接缝紧密，接缝宽度应小于1mm；

- 检验方法：观察；卡尺量。核查隐蔽工程验收记录。

- 检查数量：每个检验批抽查不少于3处，每处10m2 ，测量橡塑隔声保温材料接缝宽度；其余全数检查。

- 6  断桥隔声保温竖片的粘贴应连续、牢固，接缝宽度应小于1mm；

检验方法：观察；卡尺量。核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽取3个自然间，测量断桥隔声保温竖片接缝宽度；其余全数检查。

- 7  接缝处的防水胶带应密封良好；

检验方法：观察。

检查数量：全数检查。

- 8  细石混凝土的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查检验报告。

检查数量：同一批次细石混凝土的强度试块，每一层或检验批不应少于1组。当每一层或检验批地面工程面积大于1000m2 时，每增加1000m2应增加1组检验试块，增加的地面工程面积不足1000m2时按1组试块检验。

- 9  楼地面隔声保温浮筑系统施工完毕后，其隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定和设计要求。

检验方法：根据现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB 19889.4和《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB 19889.7相关规定进行现场检测。

检查数量：每个检验批抽取不少于1个自然间。

【条文说明】1.楼地面隔声保温浮筑系统主要材料的进场复试的项目，复验方法应遵循相应产品的试验方法标准，复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。复验应为见证取样送检，有具备见证检验资质的检测机构进行试验。

2.楼地面隔声保温浮筑系统的施工基层不应有明显裂缝和突出部位，因此需要对墙体基层表面进行处理。由于基层表面处理属于隐蔽验收工程，施工中容易被忽略，事后又无法检查。本条强调对基层表面的处理应按照设计和施工方案的要求进行，以满足楼地面隔声保温浮筑系统施工的需求。并规定施工中应全数检查，验收时则应核查所有隐蔽工程验收记录。

3.除面层外，楼地面隔声保温浮筑系统各层构造做法均为隐蔽工程，完工后难以检查。在施工过程中对于隐蔽工程应做到随做随检，并做好记录。检查的内容主要是各层构造做法是否符合设计要求，以及施工工艺是否符合施工方案要求。

4.楼地面隔声保温浮筑系统的隔声性能和热工性能均与橡塑隔声保温材料的厚度有关系，因此需确保橡塑隔声保温材料的厚度满足设计要求。

5.橡塑隔声保温材料的铺设情况以及接缝宽度均对隔声性能具有一定影响，需加以规定。

- 6.2.3  设备与管道隔声保温工程应符合下列规定：

- 1  设备与管道隔声保温工程所用材料进场时，应对主要材料的性能进行现场抽样复验。现场抽样复验材料：橡塑隔声保温材料、胶粘剂。复验项目应符合表6.2.3的规定。复验应为见证取样送验；

- 检查方法：随机抽样送检，检查复验报告。

- 检查数量：每个检验批抽样复检1 次。

表6.2.3 设备与管道隔声保温工程主要材料复验项目

| 材料 |  | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 橡塑隔声保温材料 |  | 导热系数(作为保温材料使用时）、表面密度、吸水率 |
| 胶粘剂 | 溶剂型丙烯酸胶粘剂 | 剥离强度 |
|  | SBS胶粘剂 | 拉伸剪切强度、耐干热性能 |

- 2  橡塑隔声保温材料的厚度应符合设计要求；

检验方法：尺量检查。

检查数量：按进场批次，每个检验批随机抽取3个试样进行检查。

- 3  橡塑隔声保温材料的厚度大于80mm时，应分层错缝铺设，各层厚度应接近，拼缝宽度不应大于2mm；

检验方法：观察和尺量检查。

检查数量：每个检验批随机抽取3处进行检查。

- 4  橡塑隔声保温材料的粘贴应牢固，铺设应平整；

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批随机抽取3处进行检查。

- 5  橡塑隔声保温材料作为隔声材料或隔声保温材料使用时，设备与管道隔声保温工程施工完毕后其隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定和设计要求。

检验方法：《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中附录A相关规定进行现场检测。

检查数量：每个检验批抽取不少于1个自然间。

## 6.3  一 般 项 目

- 6.3.1  楼地面隔声保温浮筑系统应符合下列规定：

- 1  细石混凝土表面应密实，不得有裂缝等缺陷。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 2  细石混凝土的表面应平整，且平整度不应大于5mm。

检验方法：用2mm靠尺或楔形塞尺检查。

检查数量：每个检验批抽查不得少于3处。

- 3  钢筋网片搭接宽度不应小于100mm。

检验方法：钢尺量3处，取最小值。

检查数量：每个检验批抽查3%的自然间，且不得少于3间。

【条文说明】楼地面隔声保温浮筑系统施工完成后还需进行饰面层的施工，因此应对保护层中的细石混凝土平整度作出规定；此外，混凝土由于自收缩等问题容易产生微裂缝，因此钢筋网片的铺设和搭接对防止开裂具有重要作用，需加以控制。

- 6.3.2  设备与管道隔声保温工程应符合下列规定：

- 1  橡塑隔声保温材料拼缝应规则，错缝应整齐，表面应平整。角缝应为封盖式搭接。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 2  管道端部的橡塑隔声保温材料铺设应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查不得少于3处。

- 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建筑防火设计规范》GB 50016

《建筑地面设计规范》GB 50037

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

《胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》GB/T 2790

《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2973

《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342

《泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343

《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 8810

《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T 8813

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》GB/T 11785

《硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法》GB/T 15048

《建筑材料人工气候加速老化试验方法》GB/T 16259

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB 19889.4

《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB 19889.7

《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285

《苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂》GB/T 27561

《声学 管道、阀门和法兰的隔声》GB/T 31013

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142