CECS XX:2020

中国工程建设标准化协会标准

建筑垃圾再生骨料路面基层施工与

验收规程（征求意见稿）

Technical specification for construction and acceptance of

recycled construction waste for road base

2020  北 京

中国工程建设标准化协会标准

建筑垃圾再生骨料路面基层施工与

验收规程

Technical specification for construction and acceptance of

recycled construction waste for road base

CECS xx:2020

主编单位：北京市市政工程研究院、沧州市市政工程股份有限公司

批准单位：

施行日期：

前    言

根据中国工程建设标准化协会（2018）建标协字第015号文《关于印发2018年第一批协会标准制订、修订计划的通知》的要求，由北京市市政工程研究院会同有关单位对《建筑垃圾再生骨料路面基层施工与验收规程》进行编制。规范编制组经深入调查研究，认真总结国内外科研成果和大量实践经验，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规程的主要技术内容是：1总则，2术语和符号，3基本规定，4再生骨料，5再生骨料无机混合料基层，6再生级配骨料基层，其中附录A为规范性附录。

主编单位：北京市市政工程研究院、沧州市市政工程股份有限公司

参编单位：中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会、西安公路研究院、北京市政四建设工程有限责任公司、北京建工资源循环利用投资有限公司、北京城建华晟交通建设股份公司、北京首钢资源综合利用科技开发有限公司、北京都市绿源环保科技有限公司、中壤建设股份有限公司、湖南云中再生科技股份有限公司、北京建筑大学、北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司。

主要起草人：崔宁、周文娟、吴英彪、王贯明、徐玉波、徐希娟、石津金、叶小雷、李烁、常金波、孟立滨、贺岳平、万暑、张继森、崔丽、司阳、刘文才、张磊、高海辰、邱建清、梁勇、李岩凌、田明阳、钟海涛、邹阳、刘祖军、刘二冰、张华、刘振刚、白延峰、褚明宇、王晨。

中国工程建设标准化协会

2020年   月   日

目    次

前    言	3

目    次	4

1 总  则	5

2术语和符号	6

2.1术  语	6

2.2符  号	6

3基本规定	8

4再生骨料	9

4.1分类与用途	9

4.2检验	9

5再生骨料无机混合料基层	11

5.1原材料	11

5.2混合料组成设计	12

5.3施工	15

5.4质量验收	17

6再生级配骨料基层	19

6.1再生级配骨料	19

6.2施工	19

6.3质量验收	20

附录A  再生粗骨料中混凝土颗粒含量及杂物含量	22

附录B  材料设计回弹模量参考值	24

本规范用词说明	25

条 文 说 明	27

1 总  则

1.0.1  为指导建筑垃圾再生骨料在道路工程中的应用，统一质量检验标准，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于各等级道路新建和改扩建工程的基层施工与质量验收。

1.0.3  建筑垃圾再生骨料路面基层施工与质量验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家和行业有关标准的规定。

2术语和符号

2.1术  语

2.1.1再生骨料  recycled aggregate

由建筑垃圾中的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷等加工而成的粒料。

2.1.2再生粗骨料  recycled coarse aggregate

粒径大于4.75mm的再生骨料，称再生粗骨料。

2.1.3再生细骨料  recycled fine aggregate

粒径小于4.75mm的再生骨料，称再生细骨料。

2.1.4再生级配骨料  recycled graded aggregate

掺用了再生骨料的级配骨料。

2.1.5 杂物 impurities

再生骨料中除混凝土、砂浆、石、砖瓦、陶瓷之外的其他物质。根据密度不同分为A类杂物和B类杂物。

A类杂物包括金属、橡胶、玻璃、沥青。

B类杂物包括木头、草根、树叶、树枝、毛皮、纸张、塑料、泡沫板等轻质颗粒。

2.1.6  再生混凝土颗粒含量  concrete  aggregate content

再生粗骨料中，混凝土块及石块类材料所占的质量百分比。

2.1.7  再生骨料无机混合料  recycled aggregate inorganic binders stabilized mixture

掺用了再生骨料的无机混合料。包括：水泥稳定再生骨料混合料、石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料、水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料。

2.2符  号

——7d无侧限抗压强度试验平均值；

Cv——变异系数；

ω0——最佳含水率；

QⅠ—— 再生粗骨料中混凝土颗粒含量；

QA—— 再生粗骨料中A类杂物含量；

QB—— 再生粗骨料中B类杂物含量；

E——材料的抗压回弹模量；

3基本规定

3.0.1 再生骨料无机混合料宜在气温较高的季节组织施工。施工日期的最低温度应在 5℃ 以上。

3.0.2 宜避免在雨季施工，且不应在雨天施工。在雨期施工再生骨料无机混合料，不应使混合料受雨淋湿。降雨时应停止施工，已经摊铺的混合料应碾压密实。

3.0.3 路基符合验收要求后，方可施工道路基层。

3.0.4 城市次干路及以上道路、二级及以上公路用再生骨料无机混合料应采用集中厂拌生产。

3.0.5 再生骨料无机混合料施工时，应在混合料处于含水率允许范围内进行碾压，碾压宜采用胶轮压路机。

3.0.6 被污染或腐蚀的建筑垃圾不得用于制备路面基层用再生骨料。

3.0.7 再生骨料无机混合料性能要求应满足道路使用要求。

4再生骨料

4.1分类与用途

4.1.1  再生粗骨料应按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类。

表4.1.1  再生粗骨料分类及性能指标要求

| 项目 |  | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土颗粒含量（%） |  | ≥90 | - |
| 压碎指标（%） |  | ≤30 | ≤40 |
| 杂物含量（%） | A类 | ≤0.5 | ≤0.8 |
|  | B类 | ≤0.1 | ≤0.3 |
| 针片状颗粒含量（%） |  | ≤18 |  |

4.1.2 Ⅰ类和Ⅱ类再生骨料适用范围宜符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  再生骨料适用范围

| 基层材料种类 | 再生骨料种类 | 适用范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层位 | 交通等级 | 道路等级 |
| 混合料 | Ⅰ类 | 基层 | 重、中、轻 | 各等级道路 |
|  |  | 底基层 | 特重、重、中、轻 | 各等级道路 |
|  | Ⅱ类 | 基层 | 重、中、轻 | 城市次干路及以下道路 二级及以下公路 |
|  |  | 底基层 |  | 各等级道路 |
| 级配骨料 | Ⅰ类 | 基层、底基层 | 轻 | 乡村道路、非机动车道、人行道 |
|  | Ⅱ类 | 基层 | 轻 | 非机动车道、人行道 |
|  |  | 底基层 |  | 乡村道路、非机动车道、人行道 |

4.1.3 再生细骨料应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3再生细骨料技术要求

| 项目 | 水泥稳定、水泥粉煤灰稳定 | 石灰粉煤灰稳定、级配再生骨料 |
| --- | --- | --- |
| 有机质含量（%） | ≤2 | ≤10 |
| 砂当量 | ≥40 | - |

4.2检验

#### 4.2.1  再生骨料按同来源、同级配、同类别、同规格1000t为一个检验批，不足1000t亦为一批。

4.2.2  再生粗骨料的颗粒级配、压碎指标、和针片状含量、砂当量、有机质含量按现行行业标准《公路工程骨料试验规程》JTG E42规定的有关方法执行。

4.2.3  再生骨料的混凝土颗粒含量、杂物含量应按附录A的规定进行。

5再生骨料无机混合料基层

5.1原材料

5.1.1  应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥；当采用Ⅰ类再生级配骨料时可选用32.5级、42.5级水泥，当采用Ⅱ类再生级配骨料时宜选用42.5级水泥。

5.1.2  粉煤灰、天然骨料、水应符合JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》中的规定。

5.1.3  石灰应符合JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》中的规定，其中等外灰有效钙镁含量不应低于40%且有效钙镁含量在40%及以上的等外灰，应经试验，混合料28d无侧限抗压强度不小于2.5MPa时方可使用。

5.1.4  再生级配骨料最大粒径不宜大于37.5mm，颗粒级配宜符合表5.1.4的规定。再生骨料性能指标应符合表4.1.1的规定。

表5.1.4-1 水泥稳定用再生级配骨料颗粒组成

| 项目 |  | 通过质量百分率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 |  | 底基层 |  |
|  |  | 高级、一级公路 城市快速路、主干路 | 二级及以下公路 次干路及以下道路 | 高级、一级公路 城市快速路、主干路 | 二级及以下公路 次干路及以下道路 |
| 筛 孔 尺 寸 (mm) | 37.5 | — | — | 100 | 100 |
|  | 31.5 | 100 | 90~100 | 90~100 | — |
|  | 26.5 | 91~95 | 66~100 | — | — |
|  | 19.0 | 76~85 | 54~100 | 67~90 | — |
|  | 13.2 | 62~75 | — | — | — |
|  | 9.5 | 51~65 | 39~100 | 45~68 | — |
|  | 4.75 | 35~45 | 28~84 | 29~50 | 50～100 |
|  | 2.36 | 22~31 | 20~70 | 18~38 | — |
|  | 1.18 | 13~22 | 14~57 | — | — |
|  | 0.60 | 8~15 | 8~47 | 8~22 | 17～100 |
|  | 0.3 | 5~10 | — | — | — |
|  | 0.15 | 3~7 | — | — | — |
|  | 0.075 | 2~5 | 0～30 | 0~7 | 0～30 |

表5.1.4-2 石灰粉煤灰稳定、水泥粉煤灰稳定用再生级配骨料颗粒组成

| 项目 |  | 通过质量百分率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市快速路及以下道路 |  | 高级公路和 一级公路 | 二级及以下公路 |
|  |  | 底基层 | 基层 |  |  |
| 筛 孔 尺 寸 (mm) | 37.5 | 100 | — | — | 100 |
|  | 31.5 | 90~100 | 100 | 100 | 90~100 |
|  | 26.5 | — | 81～98 | 91~95 | 81~94 |
|  | 19.0 | 72～90 | 52～70 | 76~85 | 67~83 |
|  | 13.2 | — | — | 62~75 | 54~73 |
|  | 9.5 | 30～50 | 30～50 | 51~65 | 45~64 |
|  | 4.75 | 18～38 | 18～38 | 35~45 | 30~50 |
|  | 2.36 | 10～27 | 10～27 | 22~31 | 19~36 |
|  | 1.18 | 6～20 | 8～20 | 13`22 | 12~26 |
|  | 0.60 | 0～7 | 0～7 | 8~15 | 8~19 |
|  | 0.3 | — | — | 5~10 | — |
|  | 0.15 | — | — | 3~7 | — |
|  | 0.075 | — | — | 2~5 | 2~7 |

5.2混合料组成设计

5.2.1水泥稳定再生骨料混合料

1 公路用水泥稳定再生骨料混合料的组成设计应根据JTG D50《公路沥青路面设计规范》中规定的强度，城镇道路用水泥稳定再生骨料混合料的组成设计应根据CJJ 169《城镇道路路面设计规范》中规定的强度，按照现行行业标准JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》试验确定骨料的级配、水泥掺量、混合料的最佳含水率和最大干密度。

2 混合料的组成设计步骤应符合下列规定：

- 1） 试配时水泥掺量宜按表5.2.1-1选取。

- 表5.2.1-1  水泥稳定再生骨料混合料试配水泥掺量

| - 骨料类别 | - 层位 | - 水泥掺量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ⅰ类 | - 基层 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
|  | - 底基层 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Ⅱ类 | - 基层 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
|  | - 底基层 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

- 2）宜采用JTG E51中的重型击实试验方法确定不同水泥掺量、混合料的最佳含水率和最大干密度，也可采用振动压实方法。

- 3）应按规定的压实度计算不同水泥掺量试件的干密度。

- 4）制备再生骨料混合料试件，试件尺寸Φ150mm╳150mm，试件数量应不少于9个。

- 5） 试件养护和无侧限抗压强度测定应符合现行行业标准JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》的规定。

- 6） 计算无侧限抗压强度平均值和变异系数,当试验结果的变异系数大于表5.2.1-2中规定值，应重做试验。

- 表5.2.1-2  最少试件数量

| 变异系数（%） | ≤15 | ≤20 |
| --- | --- | --- |
| 试件数量（个） | 9 | 13 |

- 7）根据无侧限抗压强度试验结果，选定水泥掺量，水泥稳定Ⅰ类再生骨料混合料水泥最小掺量不应小于3%；当采用32.5强度等级的水泥时，水泥最小掺量应不小于4%。水泥稳定Ⅱ类再生骨料混合料水泥最小掺量不应小于4%。可采用内插法计算最大干密度和最佳含水率。

5.2.2石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料

1 公路用石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料的组成设计应根据JTG D50《公路沥青路面设计规范》中规定的强度，城镇道路用石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料的组成设计应根据CJJ 169《城镇道路路面设计规范》中规定的强度，按照现行行业标准JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》试验确定骨料的级配、石灰掺量、混合料的最佳含水率和最大干密度。

2 石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料，石灰与粉煤灰的质量比例宜为1:1.5~1:3，石灰粉煤灰与骨料的质量比例应为15:85~22:78。

3  混合料的组成设计步骤应符合下列规定：

1）制备不同比例的石灰粉煤灰混合料，宜采用重型击实试验方法确定不同比例石灰粉煤灰混合料的最佳含水率和最大干密度，对比相同龄期和相同压实度的抗压强度，选用试件强度最大的石灰粉煤灰比例；

2）试配时石灰掺量宜按表5.2.2-2选取。并应根据本规范第5.2.2条第2款确定石灰粉煤灰比例计算粉煤灰用量；

- 表5.2.2-2 石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料试配石灰掺量

| - 结构部位 | - 石灰掺量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基层 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 底基层 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

- 3）应采用重型击实试验方法确定不同石灰掺量混合料的最佳含水率和最大干密度；

- 4）应按规定的压实度计算不同石灰掺量试件的干密度；

- 5）制备再生骨料混合料试件，试件尺寸Φ150mm×150mm，试件数量应不少于9个；

- 6）试件养护和无侧限抗压强度测定应符合JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》的规定；

- 7）计算抗压强度平均值和变异系数,当试验结果的变异系数大于表5.2.1-2中规定值，应重做试验；

- 8）应根据无侧限抗压强度试验结果，选定石灰掺量，石灰最小掺量不应小于3%；当采用Ⅱ类再生级配骨料时，石灰最小掺量不宜小于4%。可采用内插法计算混合料的最大干密度和最佳含水量。

5.2.3水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料

1 公路用水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料的组成设计应根据JTG D50《公路沥青路面设计规范》中规定的强度，城镇道路用水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料的组成设计应根据CJJ 169《城镇道路路面设计规范》中规定的强度，按照现行行业标准JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》试验确定骨料的级配、石灰掺量、混合料的最佳含水率和最大干密度。

2 水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料，水泥与粉煤灰的质量比例宜为1:1.5~1:3，水泥粉煤灰与骨料的质量比例应为8:92~15:85。

3 混合料的组成设计步骤应符合下列规定：

1）制备不同比例的水泥粉煤灰混合料，宜采用重型击实试验方法确定不同比例水泥粉煤灰混合料的最佳含水率和最大干密度，对比相同龄期和相同压实度的抗压强度，选用试件强度最大的水泥粉煤灰比例；

2）试配时水泥掺量宜按表5.2.3选取。根据5.2.3条第2款确定水泥粉煤灰比例计算粉煤灰用量；

- 表5.2.3 水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料试配水泥掺量

| - 骨料类别 | - 层位 | - 水泥掺量（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ⅰ类 | - 基层、底基层 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Ⅱ类 | - 基层、底基层 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |

- 3）应按规定的压实度计算不同水泥掺量试件的干密度；

- 4）制备再生骨料混合料试件，试件尺寸Φ150mm╳150mm，试件数量应不少于9个；

- 5）试件养护和无侧限抗压强度测定应符合JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》的规定；

- 6）计算无侧限抗压强度平均值和变异系数,当试验结果的变异系数大于本规范表5.2.1-2中规定值，应重做试验；

- 7）根据无侧限抗压强度试验结果，选定水泥掺量，水泥用量应不小于3%，内插法计算最大干密度和最佳含水率。

5.3施工

5.3.1一般规定

1 施工前，应对下承层表面的浮土人工铲除，并对下承层进行检查验收，所检指标应符合JTG F80/1《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》的要求。

2 再生骨料无机混合料基层施工工艺除本标准特殊要求外，其他工艺还应满足JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》的规定。

3 稳定材料层宽11~12m时，每一流水作业段长度以500m为宜；稳定材料层宽大于12m时，作业段宜相应缩短。合理确定每日施工作业段长度。

5.3.2混合料的拌合和运输应符合下列规定：

1 再生骨料应分类、分级堆放，存放应有防雨措施。

2 混合料配合比应符合设计要求。计量准确,计量装置精度应不低于±0.5%。含水率应符合施工要求。搅拌均匀，拌合时间不宜低于15s。

3 搅拌厂应向现场提供产品合格证及水泥用量、粒料等级、粒料级配、混合料配合比、R7强度标准值；

4 混合料运输应采取措施防止水分损失，应覆盖，不得遗撒、扬尘。混合料堆放及运输过程中应避免骨料离析。

5水泥稳定再生骨料混合料、水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料从装车到运输至现场，时间宜不超过1h。

5.3.3混合料的摊铺应符合下列规定：

1 施工前应铺筑试验段，确定施工工艺和压实系数。压实系数宜符合表5.3.3-1的规定，也可通过试验确定；

表5.3.3-1混合料压实系数

| 混合料种类 | 压实系数 |
| --- | --- |
| 水泥稳定 | 1.20~1.35 |
| 石灰粉煤灰稳定 | 1.20~1.45 |
| 石灰粉煤灰稳定 | 1.20~1.40 |

2 宜采用专用摊铺机械摊铺。每次摊铺长度宜为一个碾压段；

3 合料每层最大压实厚度不宜大于200mm，且不宜小于160mm；

4 水泥稳定再生骨料混合料自搅拌至摊铺完成，不应超过3h；应按当班施工长度计算用料量；

5 摊铺中发生粗、细骨料离析时，应及时翻拌均匀；

6 分层摊铺时，下层养护龄期应符合表5.3.3-2的规定，且能钻取完整芯样后，方可摊铺上层材料。

表5.3.3-2混合料的养生龄期

| 混合料种类 | 水泥稳定 | 石灰粉煤灰稳定 | 水泥粉煤灰稳定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护龄期 | ≥7d | ≥14d | ≥10d |

5.3.4混合料的碾压应符合下列规定：

1水泥稳定、水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料应取混合料的初凝时间与容许延迟时间较短的时间作为施工控制时间，完成碾压；石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料宜当天碾压完成，最长不应超过4d；

2应在混合料含水率处于允许范围内进行碾压，石灰粉煤灰稳定Ⅱ类再生骨料混合料最佳含水率允许范围在ω0%，其它混合料最佳含水率允许范围在ω0%；

3 宜采用12t以上压路机进行初步稳定碾压，混合料初步稳定后用18t或以上规格的压路机碾压，当使用重型振动压路机强振碾压无机结合料稳定Ⅱ再生骨料混合料后，应使用弱振继续碾压密实，最后采用胶轮或双钢轮压路机碾压，压至表面平整、无明显轮迹，且达到要求的压实度；

4 采用钢轮压路机碾压时碾压轮上应设置刮板或钢丝绳，碾压过程中不应出现严重粘辊和起皮现象；

5 当使用振动压路机时，应符合环境保护和周围建筑物及地下管线、构筑物的安全要求；

5.3.5养生与交通管制

1碾压完毕且平整度、压实度、厚度等检查合格后，表面应即刻覆盖透水无纺土工布并洒水养生。土工布之间搭接不小于50cm，两侧下搭不小于50cm.

2 土工布覆盖养生期间，除洒水车外严禁其他车量通行，洒水车速度不应超过20km/h。

3 满足养生龄期且能钻取完整芯样后方能进行下一道工序。

5.4质量验收

5.4.1 一般规定

1混合料基层施工验收除本标准特殊要求外，其他验收指标还应满足JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》中的规定。

2混合料基层交工验收除本标准特殊要求外，其他验收指标还应满足JTG/T F80《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》中的规定。

5.4.2材料检验

原材料应在施工前以批为单位进行检查，不符合本规范要求的材料不得进场。再生骨料的检测项目和要求按表5.4.2执行。

表5.4.2再生骨料质量检测项目和要求

| 名称 | 项目 | 检测频率 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生粗骨料 | 杂物含量 | 每批1次 | 符合表4.1.1的要求 | 附录A |
|  | 再生混凝土颗粒含量 |  |  |  |
|  | 压碎值 |  |  | JTG E42 |
|  | 针片状含量 |  |  |  |
| 再生细骨料 | 有机质含量 |  | 符合表4.1.3的要求 |  |
|  | 砂当量 |  |  |  |

5.4.3施工过程质量控制

1施工过程中水泥稳定再生骨料混合料的质量检验应按表5.4.3进行。

表5.4.3水泥稳定再生骨料混合料质量检测项目和要求

| 名称 | 项目 | 检测频率 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生骨料混合料 | 级配 | 每一作业段或不超过2000m2检查1次；异常时，随时检测 | 符合混合料设计要求 | JTG E42 |
|  | 含水率 |  | 最佳含水率允许范围内 | JTG E 51 |
|  | 水泥剂量 | 每一作业段或不超过2000m2检查1次 | 符合混合料设计要求 | JTG E51 |
|  | 拌合均匀性 | 随时检测 | 无离析现象 | 目测 |
| 施工质量 | 7d无侧限抗压强度 | 每作业段或每2000m2测一组，每组9~13个试件。 | 符合设计要求 | JTG E51 |
|  | 压实度 | 每作业段或每2000m2测6次以上。 | 符合设计要求 | JTG E3450 |

2外形尺寸检查项目、频度和质量标准应符合JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》中的规定。

5.4.4 交工验收

1 原材料质量检验应符合本规程第5.1条的规定。

2 基层、底基层的压实度应符合表5.4.4的规定。宜采用灌砂法或灌水法检验压实度，每200m，每压实层，抽检4处。

表5.4.4 混合料压实度

| 层位 | 道路等级 | 交通等级 | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层 | 高速、一级公路 城市快速路、主干路 | 重、中、轻交通 | ≥98 |
|  | 二级及以下公路 城市次干路及以下道路 | 重、中交通 | ≥98 |
|  |  | 轻交通 | ≥97 |
| 底基层 | 高速、一级公路 城市快速路、主干路 | 重、中、轻交通 | ≥97 |
|  | 二级及以下公路 城市次干路及以下道路 | 重、中交通 | ≥97 |
|  |  | 轻交通 | ≥96 |

3 基层、底基层的7d无侧限抗压强度应符合设计要求。应采用施工现场取样，每2000m2抽检1组（9块或13块），每次施工路段不足2000m2时亦抽检1组。

4表面应平整、密实、接缝平顺，无明显粗细骨料离析现象，无推移、裂缝、贴皮、松散、浮料。

5公路路面基层的偏差应符合JTG F80/1《公路路面基层施工技术细则》中的规定；城镇道路基层的偏差应符合CJJ 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的规定。

6再生级配骨料基层

6.1再生级配骨料

6.1.1再生级配骨料最大粒径不宜大于37.5mm，颗粒级配宜符合本规范表6.1.1的规定,

- 表6.1.1再生级配骨料颗粒组成

| 项目 |  | 通过质量百分率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |
| 筛 孔 尺 寸 | 37.5mm | 100 | 100 |
|  | 31.5mm | 90~100 | 83~100 |
|  | 19.0mm | 73~88 | 54~84 |
|  | 9.5mm | 49~69 | 29~59 |
|  | 4.75mm | 29~54 | 17~45 |
|  | 2.36mm | 17~37 | 11~35 |
|  | 600μm | 8~20 | 6~21 |
|  | 75μm | 0~7 | 0~10 |

6.1.2 再生级配骨料CBR强度应符合表6.1.2的规定。

表8.1.3-2再生级配骨料CBR强度标准

| 层位 | 道路等级 | 轻交通 |
| --- | --- | --- |
| 基层 | 非机动车道 | ≥80 |
|  | 乡村道路机动车道 | ≥100 |
| 底基层 | 非机动车道和乡村道路 | ≥60 |

6.1.3再生骨料性能指标应符合本规范表4.1.1和表4.1.3的规定。

6.2施工

6.2.1级配再生骨料的摊铺应符合下列规定：

1 宜采用机械摊铺符合级配要求的级配再生骨料；

2施工前应铺筑试验段，确定施工工艺和压实系数。压实系数可为1.25~1.35，也可通过试验确定；

3 摊铺级配再生骨料每层应按虚厚一次铺齐，颗粒分布应均匀，厚度一致，不得多次找补；

4 已摊平的级配再生骨料，碾压前应断绝交通，保持摊铺层清洁。

6.2.2级配再生骨料的碾压应符合下列规定：

1 应在级配再生骨料含水率处于允许范围内进行碾压，级配再生骨料最佳含水率允许范围ω0%；

2 碾压中对有过碾现象的部位，应进行换填处理；

3 视压实级配再生骨料的缝隙情况撒布嵌缝料；

4宜采用12t以上的压路机碾压成活，碾压至缝隙嵌挤应密实，稳定坚实，表面平整，轮迹小于5mm；

5 未铺装上层前，对已成活的级配再生骨料基层应保持养护，不得开放交通。

6.3质量验收

6.3.1 一般规定

1再生级配骨料基层施工验收除本标准特殊要求外，其他验收指标还应满足JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》中的规定。

2再生级配骨料基层交工验收除本标准特殊要求外，其他验收指标还应满足JTG/T F80《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》中的规定。

6.3.2材料检验

再生骨料应在施工前以批为单位进行检查，不符合本规范要求的材料不得进场。再生骨料的检测项目和要求按表6.3.2执行。

表6.3.2再生骨料质量检测项目和要求

| 名称 | 项目 | 检测频率 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生粗骨料 | 杂物含量 | 每批1次 | 符合表4.1.1的要求 | 附录A |
|  | 再生混凝土颗粒含量 |  |  |  |
|  | 压碎值 |  |  | JTG E42 |
|  | 针片状含量 |  |  |  |
| 再生细骨料 | 有机质含量 |  | 符合表4.1.3的要求 |  |
|  | 砂当量 |  |  |  |

6.3.3施工过程质量控制

1 施工过程级配再生骨料的质量检验应按表6.3.3进行。

表6.3.3级配再生骨料质量检测项目和要求

| 名称 | 项目 | 检测频率 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配再生骨料 | 级配 | 每一作业段或不超过2000m2检查1次；异常时，随时检测 | 符合混合料设计要求 | JTG E42 |
|  | 含水率 |  | 最佳含水率允许范围内 | JTG E 51 |
|  | 拌合均匀性 | 随时检测 | 无离析现象 | 目测 |
| 施工质量 | 压实度 | 每作业段或每2000m2测6次以上 | 符合设计要求 | JTG E3450 |

2 外形尺寸检查项目、频度和质量标准应符合JTG/T F20中的规定。

6.3.4 交工验收

1 再生级配骨料质量检验应符合本规程第6.1条的规定。

2 基层、底基层的压实度应符合表6.3.4的规定。宜采用灌砂法或灌水法检验压实度，每200m，每压实层，抽检2点。

表6.3.4无机结合料稳定再生骨料压实度

| 层位 | 道路等级 | 压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 基层 | 乡村道路机动车道 | ≥98 |
|  | 非机动车道 | ≥97 |
| 底基层 | 非机动车道和乡村道路 | ≥96 |

3 表面应平整、密实、接缝平顺，无明显粗细骨料离析现象。

4 公路路面基层的偏差应符合JTG F80/1中的规定；城镇道路基层的偏差应符合

CJJ 1中的规定。

附录A  再生粗骨料中混凝土颗粒含量及杂物含量

A.0.1  按现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685中规定的取样要求进行取样。

- A.0.2  试样的最小取样数量应符合表A.0.2的规定。混凝土石含量与杂物含量可采用同一组试样进行试验。

- 表A.0.2 试验取样数量

| - 骨料最大粒径（mm） | - 9.5 | - 19.0 | - 26.5 | - 31.5 | - 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最少取样数量（kg） | - 20 | - 40 | - 40 | - 60 | - 60 |

A.0.3试样处理

1 将试样过4.75mm方孔筛，取筛上部分进行试验，并将试样缩分至不小于表A.0.3规定的数量。

2 将上款中缩分得到的试样置于（105±5）℃的烘箱中烘干至恒量，待冷却至室温后，分为大致相等的两份备用。

表A.0.3  混凝土颗粒含量及杂物含量所需试样数量

| 骨料最大粒径（mm） | 9.5 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最少试样数量（kg） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |

A.0.4  取其中一份试样进行试验，称量试样的质量m1，精确至0.1g。

A.0.5  人工分选出试样中的混凝土块和石块，称量混凝土块和石块的总质量m2，精确至0.1g。

A.0.6  人工分选出试样中的金属、塑料、沥青、橡胶、玻璃、木头、草根、树叶、树枝、纸张、毛皮、泡沫板颗粒等杂物，称量A类、B类杂物质量m3、m4，精确至0.01g。

A.0.7  分别按下式计算再生粗骨料中混凝土颗粒和杂物占再生粗骨料试样总质量的百分比，QⅠ精确至0.1%, QA、QB精确至0.01%。

QⅠ×100%                           (A.0.7-1)

QA×100%                           (A.0.7-2)

QB=m4m1×100%                            (A.0.7-3)

式中：QⅠ—— 再生粗骨料中混凝土颗粒含量，%；

QA—— 再生粗骨料中A类杂物含量，%;

QB—— 再生粗骨料中B类杂物含量，%。

A.0.8  取另一份试样进行平行试验，试验结果取两次平均值，精确至0.01%。

附录B  材料设计回弹模量参考值

B.0.1 试验方法依据JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中T0808规定执行时，无机结合料稳定再生骨料抗压回弹模量E取值参考范围可参考表B.0.1。

表B.0.1 无机结合料稳定再生骨料抗压回弹模量取值参考范围（MPa）

| 材料 | 抗压回弹模量 |
| --- | --- |
| 水泥稳定再生Ⅰ类再生骨料、水泥粉煤灰稳定Ⅰ类再生骨料、石灰粉煤灰稳定Ⅰ类再生骨料 | 1300~1700 |
| 水泥稳定再生Ⅱ类再生骨料、水泥粉煤灰稳定Ⅱ类再生骨料、石灰粉煤灰稳定Ⅱ类再生骨料 | 1200~1600 |

B.0.2 试验方法依据JTG D50《公路沥青路面设计规范》中附录E规定执行时，无机结合料稳定再生骨料弹性模量E取值参考范围可参考表B.0.2。

表B.0.2无机结合料稳定再生骨料弹性模量取值参考范围（MPa）

| 材料 | 弹性模量 |
| --- | --- |
| 水泥稳定再生Ⅰ类再生骨料、水泥粉煤灰稳定Ⅰ类再生骨料、石灰粉煤灰稳定Ⅰ类再生骨料 | 13000~25000 |
| 水泥稳定再生Ⅱ类再生骨料、水泥粉煤灰稳定Ⅱ类再生骨料、石灰粉煤灰稳定Ⅱ类再生骨料 | 10000~20000 |

本规范用词说明

1为了便于在执行本规范条文时却别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按照其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

JTG E42 《公路工程集料试验规程》

JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》

JTG D50《公路沥青路面设计规范》

CJJ 169《城镇道路路面设计规范》中规定的强度

JTG E51《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》

JTG F80/1《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》

CJJ1《城镇道路工程施工与质量验收规范》

GB/T14685  《建筑用卵石、碎石》

JTG E3450《公路路基路面现场测试规程》

中国工程建设协会标准

建筑垃圾再生骨料路面基层施工与验收规程

CECS  XX:

条 文 说 明

目  次

1总则	29

2术语和符号	29

2.1术语	29

3基本规定	30

4再生骨料	30

4.1分类与用途	30

5再生骨料无机混合料基层	31

5.1原材料	31

5.2混合料组成设计	31

5.3施工	32

5.4质量验收	33

6 再生级配骨料基层	33

6.1再生级配骨料	33

6.2施工	34

6.3质量验收	34

1总则

1.0.1  本标准规定了建筑垃圾再生级配骨料的质量控制指标、水泥稳定再生骨料混合料、石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料、水泥粉煤灰稳定再生级配骨料混合料和级配再生骨料基层的原材料技术要求、配合比设计、拌合、施工、验收指标。为建筑垃圾再生骨料在路面基层应用提供了全面的技术指导及质量控制标准。

1.0.2  根据试验研究和实际应用成果统计，目前再生骨料混合料已在各等级道路中得到了良好的应用推广，其各项指标可满足不同等级道路应用性能要求。

1.0.3  本规范应用过程中应同时满足国家、行业现行标准CJJ1《城镇道路工程施工与质量验收规范》、 CJJ169《城镇道路路面设计规范》、JTG D50《公路沥青路面设计规范》、JTG/T F20《公路路面基层施工技术细则》、JTG F80/1《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》、GB/T51224《乡村道路工程技术规范》中的相关规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1  再生骨料由于建筑垃圾来源不同、组成复杂导致再生骨料与普通骨料性能具有一定差异。通过对再生骨料组成的试验数据统计，经过目前加工工艺生产的再生骨料以混凝土、砂浆、石、砖瓦、陶瓷为主要组分。通过分拣工艺，可将再生骨料初步划分为以混凝土为主要组成的再生骨料和以砖瓦、砂浆为主要组成的再生骨料。

2.1.4再生级配骨料可全部选用再生骨料，也可在普通骨料中掺用一定比例的再生骨料。当骨料级配满足标准级配范围要求时，称为再生级配骨料。为促进再生骨料的利用，再生骨料的掺用比例宜不低于30%。

2.1.5生产再生级配骨料的建筑垃圾组分复杂，导致再生级配骨料的组成复杂，除可作为骨料的混凝土、砂浆、石、砖瓦、陶瓷材料外，还包括金属、木屑、纸屑、棉絮、塑料、玻璃、沥青、石膏、毛皮、煤块、炉渣、土等多种对混合料强度有不利影响的组分。通过试验统计，经分选加工后，再生骨料中混凝土、砂浆、石、砖瓦、陶瓷组分所占比例可控制在99%以上。将除以上五种组分外的其他组分视为杂物。按照杂物的密度将杂物分为A类和B类，A类为密度较大杂物，B类为密度较小的轻质杂物。

2.1.6通过试验结果统计，再生级配骨料中粒径4.75mm以下骨料对混合料强度影响不明显，粒径4.75mm以上再生级配骨料的级配、压碎指标、杂物含量对混合料强度有明显影响。同时，4.75mm以下再生骨料颗粒中轻质杂物含量相对较小且不易分拣试验。取粒径4.75mm以上的再生级配骨料进行混凝土颗粒含量测定，当再生级配骨料中混凝土和石的比例高于90%时，骨料的压碎值及混合料的强度优势明显。将再生混凝土颗粒含量作为再生骨料分类的一项重要性能指标。

2.1.7再生骨料无机混合料按无机结合料种类分为水泥稳定再生骨料、石灰粉煤灰稳定再生骨料、水泥粉煤灰稳定再生骨料。

3基本规定

3.0.4为提高混合料的均匀性，对高等级道路应采用集中厂拌法生产混合料，对于低等级道路宜采用集中厂拌法生产混合料，也可根据现场情况合理采用路拌法施工达到降低二次运输和原位处置的目的，并拌合均匀。

3.0.5再生骨料混合料的最佳含水量相对较高，在10%~17%范围内，施工碾压过程中含水率过高易出现粘辊起皮现象，含水率过低易出现骨料离析现象，在混合料碾压过程中应控制含水量。钢轮碾压设备在强振碾压过程中易造成表层骨料破裂，宜采用胶轮压路机进行碾压成型。

4再生骨料

4.1分类与用途

4.1.1回收建筑垃圾时应对建筑垃圾进行分类堆放，如以混凝土为主要组分的建筑垃圾与砖混类建筑垃圾分开堆放。混凝土类建筑垃圾破碎加工后形成的再生骨料易满足Ⅰ类再生骨料指标要求，适用范围较大，可用于城市快速路及主干路基层。据试验结果统计，砖混结构物拆除加工产生的Ⅱ类再生骨料中再生混凝土颗粒含量主要分布在30%~70%，而再生骨料中再生混凝土颗粒含量的波动对混合料强度性能影响不明显。

通过试验验证，再生级配骨料的混凝土石含量、压碎值、杂物含量是影响再生骨料混合料的重要技术指标。按照上述指标将再生级配骨料划分为两类。经多年对北京市多家再生骨料生产企业的再生骨料杂物含量试验结果显示，Ⅰ类再生骨料中密度较小杂物的质量比基本可控制在0.1%以下，Ⅱ类再生骨料中密度较小的杂物的质量比基本可以控制在0.3%以下，而该类杂物对再生骨料混合料性能影响较大，依据密度和对混合料性能的影响程度对杂物进行分类。

4.1.2 再生骨料可用于配制不同等级道路基层应用的再生混合料，也可配制成再生级配骨料直接应用于道路基层中。根据其性能指标要求规定其适用道路等级范围。

4.1.3再生细骨料中的有机质和泥粉含量对水泥稳定再生骨料和水泥粉煤灰稳定再生骨料的性能影响较为明显，应控制细骨料中有机质和泥粉含量。其中为区别泥粉与石粉宜采用砂当量法控制再生细骨料质量。

5再生骨料无机混合料基层

5.1原材料

5.1.1通过试验验证，使用32.5级水泥与Ⅱ类再生级配骨料配制混合料不易达到强度要求。在利用Ⅱ类再生级配骨料配制混合料时宜选用42.5级水泥。

5.1.3由于石灰产量限制及石灰烧制成本提高，目前市场上应用的石灰满足现行标准中规定的Ⅰ~Ⅲ级灰的要求数量较少，多应用等外石灰配制混合料。通过试验验证，当等外石灰有效钙镁含量小于40%时，配制的混合料7d抗压强度可以满足标准要求，但后期强度增长较小，28d无侧限抗压强度一般低于2.0MPa，不能满足后期应用要求，不应用于道路基层；当等外石灰有效钙镁含量不小于40%且低于Ⅲ灰要求时，配制的混合料7d无侧限抗压强度可以满足标准要求，28d无侧限抗压强度应通过试验确定，以满足后期应用要求。

5.1.4再生级配骨料的颗粒组成也可通过试验确定。

5.2混合料组成设计

5.2.1水泥稳定再生骨料混合料

1再生骨料混合料的强度指标不应低于普通混合料的设计强度指标要求。

2 宜采用重型击实试验方法确定混合料的最佳含水量和最大干密度，当采用振动压实试验方法确定混合料最佳含水量和最大干密度时，应通过对比试验确定振实时间。

Ⅱ类再生级配骨料中砖瓦类组份较多，骨料表面多孔，对胶结材料有一定吸附作用，当胶结材料用量较少时易导致混合料中胶结材料分散不均匀，且当选用Ⅱ类再生级配骨料配制混合料时，由于Ⅱ类再生骨料的密度明显低于普通集料，当水泥质量比为3%时，混合料中水泥的体积占比明显低于3％质量占比的普通骨料混合料。因此，当选用Ⅱ级再生级配骨料配制混合料时水泥剂量不宜小于4%。

5.2.2石灰粉煤灰稳定再生骨料混合料

3）再生骨料吸水率随时间的延长而增加。重型击实试验中，随混合料浸润时间延长，测得最佳含水量增加。在施工前宜预计混合料从加水拌合到碾压过程所需时间，根据该时间确定击实试验中混合料的浸润时间，在该浸润时间下测定最佳含水量更便于指导施工应用。

8）Ⅱ类再生级配骨料中砖瓦类组份较多，骨料表面多孔，对胶结材料有一定吸附作用，当胶结材料用量较少时易导致混合料中胶结材料分散不均匀，当选用Ⅱ级再生级配骨料配制混合料时石灰剂量不宜小于4%。

5.2.3水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料

7）配制水泥粉煤灰稳定再生骨料混合料时，水泥最小用量质量比不宜低于3%。

5.3施工

5.3.1一般规定

基层施工，其下承层应按照现行行业标准进行检验并验收合格后方可施工基层。

5.3.2混合料的拌合和运输

5 混合料从拌合到碾压成型时间一般在初凝时间前完成，受摊铺碾压时间限制，混合运输时间不宜超过1h。

5.3.3 混合料的摊铺

1 混合料的摊铺系数可参照表5.3.3-1的规定，也可通过铺筑试验段确定；

4 为降低水泥稳定再生骨料混合料的经时强度损失，应合理控制混合料的摊铺时间；

6 不同无机结合料配制的混合料可根据其强度增长情况选择合理的养生龄期；

5.3.4混合料碾压

1 水泥稳定、水泥粉煤灰稳定再生骨料，由于水泥从拌合加水到凝结硬化时间较短，当水泥开始初凝后，对混合料进行碾压导致混合料强度损失较大，应合理控制混合料的碾压时间；石灰粉煤灰稳定再生骨料碾压前，生石灰应充分消解，无未消解的较大颗粒，避免碾压成型后石灰消解水化产生体积膨胀影响混合料强度，同时应在合理控制碾压时间，防止延迟碾压造成混合料强度损失。

2 再生骨料混合料碾压含水率不宜超过最佳含水率，但鉴于再生骨料吸水率大，混合料含水量不易控制，建议再生骨料混合料碾压含水率不宜超过最佳含水率1%以上。另外，Ⅱ类再生骨料配制混合料，测定最佳含水率和最大干密度的击实试验过程中，由于再生骨料的微粉含量相对较多，且击实过程中出现部分骨料击碎现象，导致击实锤下落后周边混合料反弹，影响击实结果。部分击实试验中会出现击实出水后所测混合料干密度仍有提高。击实试验最佳含水率取值适宜在混合料击实不出水或出水微量的条件下选取，以保证施工质量。由于再生骨料混合料含水率较低时，易出现骨料离析，所以混合料的含水量不宜过低。

3 由于Ⅱ类再生骨料粉类较多、质量较轻，在混合料碾压过程中采用重型振动压路机强振碾压时易出现混合料反弹现象，宜进一步通过轻振碾压进行碾压密实。

4 由于再生骨料混合料的含水率较高，碾压过程容易出现粘棍、起皮等现象，建议使用钢轮压路机碾压时应在钢轮上配制钢丝绳或刮板等装置。

5.4质量验收

5.4.1质量验收包括施工过程中的质量控制和交工验收。

5.4.3 再生骨料无机混合料施工过程质量控制应不低于普通无机混合料。

5.4.4 再生骨料无机混合料交工过程质量验收应不低于相应行业标准要求。

6 再生级配骨料基层

6.1再生级配骨料

再生级配骨料也可作为低等级道路、非机动车道和人行道的基层材料直接用于基层铺设。应合理控制其最大粒径、级配、CBR强度等性能要求。

6.2施工

再生级配骨料基层摊铺碾压过程可参考普通级配碎石的施工工艺。

6.3质量验收

再生级配骨料基层质量验收指标不低于普通级配碎石基层验收指标要求。