ICS 91.140

P 45

中国工程建设标准化协会标准

T/CECSXXXXX—XXXX

建筑垃圾再生骨料外墙板

Construction Wastes Recycled Aggregate Cement Sheet for Exterior Wall

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX-XX -XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

目   次

目   次	I

前    言	I

1	范围	2

2	规范性引用文件	2

3	术语和定义	2

4	分类、规格和标记	3

5	原材料	4

6	一般要求	4

7	要求	4

8	试验方法	5

9	检验规则	7

10	标志、合格证	8

11 运输、包装和贮存	8

Contents

Contents	I

Preface	I

1	Range	2

2	Normative reference	2

3	Terms and definitions	2

4	Classification, specification and label	3

5	Raw material	4

6	General Requirement	4

7	Request	5

8	Test method	6

9	Mark and regulation	7

10  Mark and qualification	8

11  Transportation, packing and storage	8

前    言

本标准根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2018年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2018〕015号）的要求编制。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准提出单位：中国工程建设标准化协会。

本标准归口单位：中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会。

本标准负责起草单位：河北卓达建材研究院有限公司

本标准参加起草单位：湖南大学，浙江大学，北京建筑大学，北京中建柏利工程技术发展有限公司，中国建筑发展有限公司

本标准主要起草人：黄靓、 杨煜明、张军华、段晓、谭万强、周文娟、张涛、廖娟、钱匡亮、王聪

本标准为首次发布。

建筑垃圾再生骨料外墙板

- 范围

本标准规定了建筑垃圾再生骨料外墙板（以下简称再生骨料外墙板）的术语和定义、分类、规格和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于一般工业与民用建筑外围护墙体用非承重外墙板。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 20472 硫铝酸盐水泥

GB/T 1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB 51032 铁尾矿砂混凝土应用技术规范

GB/T 25176-2010 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T 14684-2011 建设用砂

JGJ 63 混凝土用水标准（附条文说明）

JC/T 572-2012 耐碱玻璃纤维无捻粗纱

JC/T 841-2007 耐碱玻璃纤维网格布

JG/T 396-2012 外墙用非承重纤维增强水泥板

GB/T 36140-2018 装配式玻纤增强无机材料复合保温墙体技术要求

GB/T 7019-2014 纤维水泥制品实验方法

GB/T 15231-2008 玻璃纤维增强水泥性能试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

JC/T 539 混凝土和砂浆用颜料及其试验方法

GB/T 9755 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9757 溶剂型外墙涂料

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 运输包装收发货标志

HG/T 3792 交联型氟树脂涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  建筑垃圾再生骨料外墙板 construction wastes recycled aggregate cement sheet for exterior wall

以硅酸盐水泥或硫铝酸盐水泥为胶凝材料，建筑垃圾再生细骨料、砂/尾矿砂、植物纤维为集料，耐碱玻璃纤维为主要增强材料，粉煤灰、矿渣、尾矿微粉等为掺合料，添加外加剂，通过工厂预制而成的外墙非承重用板材，以下简称“再生骨料外墙板”。

## 3.2  建筑垃圾再生骨料 construction wastes recycled aggregate

用于再生骨料外墙板中的建筑垃圾再生骨料由建（构）筑物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成，粒径不大于4.75mm的颗粒。

## 3.3  素板 initializing cement sheet for exterior wall

未经六面防水处理的再生骨料外墙板。

## 3.4  无涂装再生骨料外墙板 recycled aggregate cement sheet without coating for exterior wall

在使用前，经六面防水处理但未进行装饰处理的再生骨料外墙板。

## 3.5  涂装再生骨料外墙板 recycled aggregate cement sheet with coating for exterior wall

在使用前，经六面防水处理，并在板面涂装耐候性涂料的再生骨料外墙板。

- 分类、规格和标记

## 4.1 分类

### 4.1.1 按表面加工处理分为两类：

—— 素板，S；

—— 无涂装外墙板，W；

—— 涂装外墙板，T。

### 4.1.2 按饱水状态抗折强度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四个等级。

## 4.2 规格

再生骨料外墙板的尺寸宜符合表1的规定。

表1 再生骨料外墙板的规格尺寸                   单位为毫米

| 项 目 | 公称尺寸 |
| --- | --- |
| 长度 | 3 000 |
| 宽度 | 1 200 |
| 厚度 | 12～25 |
| 注： 其他规格尺寸由供需双方协商确定。 |  |

## 4.3 标记

建筑垃圾再生骨料外墙板（WAW），标记按：产品名称、产品类型、规格尺寸和标准号组成。

WAW— □    □    □×□×□   X/XXX-2019

规格尺寸：长度×宽度×厚度

饱水抗折强度等级

表面加工处理

产品代号

示例 ：WAW-WⅡ3 000×1 200×19  X/XXX-2019 表示表面无涂装、饱水抗折强度等级为Ⅱ级、长度为3 000mm、宽度为1 200mm、厚度为19mm 的建筑垃圾再生骨料外墙板。

- 原材料

## 5.1 水泥

硫铝酸盐水泥应符合GB 20472-2006的规定；硅酸盐水泥应符合GB 175-2007的规定，采用硅酸盐水泥时，必须掺入能与Ca(OH)2反应的硅质材料如粉煤灰、磨细矿渣等。

## 5.2 集料

建筑垃圾再生骨料的主要技术性能应符合表2 的规定；砂的主要技术性能应符合GB/T 14684-2011的规定；尾矿砂及植物纤维的使用应符合产品使用性能和功能要求的规定。

表2 再生骨料技术要求

| 项目 |  | 技术指标 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微粉含量 （按质量计），% | MB值＜1.40或合格 | ＜5.0 | GB/T 25176 |
|  | MB值≥1.40或不合格 | ＜1.0 | GB/T 25176 |
| 泥块含量，% |  | ＜1 | GB/T 25176 |
| 坚固性 |  | ＜10 | GB/T 25176 |
| 单级最大压碎指标，% |  | ＜25 | GB/T 25176 |
| 再生胶砂需水量比 |  | ＜1.45 | GB/T 25176 |
| 再生胶砂强度比 |  | ＞0.8 | GB/T 25176 |
| 有害物质含量，碱集料反应性能 |  | 应符合现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定 | GB/T 25176 |

## 5.3 掺合料

粉煤灰的主要技术性能应符合GB/T 1596的规定。矿渣的主要技术性能应符合GB/T 18046的规定。

## 5.4 增强材料

耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱的主要技术性能应符合JC/T 572-2012的规定；耐碱玻璃纤维网格布应符合JC/T 841-2007的规定。当采用硅酸盐水泥时，耐碱玻璃纤维中的ZrO2的含量不应低于16.5%。

## 5.5 其他

搅拌用水的性能应符合JGJ 63的规定，颜料的性能应符合JC/T 539的规定，外加剂应符合GB 8076的规定，涂料应符合GB/T 9755、GB/T 9757及HG/T 3792的规定。

- 一般要求

## 6.1 再生骨料外墙板所用集料中再生骨料的取代率不低于50%。

## 6.2 再生骨料外墙板交货时，宜进行六面防水处理。

## 6.3 用于物理力学性能检验的再生骨料外墙板，均不应经防水处理或涂装处理，特别要求的除外。

  - 涂装外墙板涂层的质量要求应符合JG/T 396-2012 中附录A 的规定。

- 要求

## 7.1 外观质量

外墙板的外观质量应符合表3的规定。

表3 外观质量

| 缺陷种类 | 要求 | 适用外墙板种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | W | T |
| 裂纹 | 无可视 | √ | √ | √ |
| 漏涂 | 无可视 | — | √ | √ |
| 残缺、扭曲、翘曲、异物混入，表面龟裂以及剥离 | 不妨碍使用 | √ | √ | √ |
| 加工形状以外的凹凸、污损、擦伤、划痕 | 距离1m进行观察时不明显 | √ | √ | √ |
| 装饰目的以外的光泽以及色调的不一致 | 距离1m进行观察时不明显 | — | √ | √ |

## 7.2 尺寸偏差

再生骨料外墙板的尺寸偏差应符合表4的规定。

表4 尺寸偏差

| 项目 | 厚度，mm |  | 长度，mm | 宽度，mm | 对角线差，mm | 平整度 | 边缘直线度 | 边缘垂直度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏差 | e≤16 | ±0.8 | ±1.5 | ±1.5 | ≤2.0 | ≤0.5mm/m | ≤1.0mm/m | ≤2.0mm/m |
|  | e＞16 | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 当板的面积不小于0.4m2或长宽比大于3时，对板的边缘直线度作要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3 物理力学性能

再生骨料外墙板的物理力学性能应符合表5的规定。

表5 物理力学性能

| 项目 |  | 指标 |  |  |  | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度ρ，g/cm3 |  | ρ≥1.5 |  |  |  | GB/T 15231 |
| 吸水率,% | S | ≤15.0 |  |  |  | GB/T 15231 |
|  | W,T | ≤6.0 |  |  |  | GB/T 15231 |
| 不透水性 |  | 24h 检验后允许板反面出现湿痕，但不应出现水滴 |  |  |  | GB/T 7019 |
| 湿度变形，% |  | ≤0.07 |  |  |  | JG/T 396 |
| 饱水抗折强度，MPa |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | JG/T 396 |
|  |  | 7 | 13 | 18 | 24 |  |
| 导热系数, λ |  | 符合设计要求 |  |  |  | GB/T 10294 |
| 抗冲击性 |  | 落球法试验冲击5次，板面无贯通裂缝 |  |  |  | JG/T 396 |
| 耐久性 | 耐热雨性能 | 经50次耐热雨循环，板面不应出现可见裂纹、分层或其它缺陷冻融循环a后，板面不应出现破裂分层 |  |  |  | JG/T 396 |
|  | 抗冻性a | 冻融循环试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值不应小于0.80 |  |  |  |  |
|  | 耐热水性能 | 60℃水中浸泡56d后的试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值不应小于0.80 |  |  |  |  |
|  | 耐干湿性能 | 浸泡-干燥循环50次后的试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值不应小于0.75 |  |  |  |  |
| 燃烧性能等级 |  | 不低于GB 8624-2012不燃性A2级要求 |  |  |  | GB/T 5464 |
| 放射性 |  | 内照射指数 IRa≤1.0 外照射指数Ir≤1.0 |  |  |  | GB6566 |
| a冻融循环次数为严寒地区100次、寒冷地区75次，夏热冬冷地区50次，夏热冬暖地区25次； |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

## 8.1 试验条件

进行物理力学性能测试的实验室应符合温度25℃±5℃，相对湿度55%±5%的试验环境条件。试件在试验进行前，其自然养护龄期不应少于28d。

## 8.2 样品与试件

以5张板材为一组样品，依次进行外观质量与尺寸允许偏差测定后，按表6抽取板材作为物理力学性能检验样品，并在距板材四周大于100mm处，按表5规定的尺寸及数量切取试样，予以编号，供各项试验使用。试验时的含水率应不大于20%。

表6 物理力学性能试样尺寸与数量要求

| 检验项目 |  | 试件尺寸，mm | 样品数量，张 | 每张样品试件数，块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积密度，吸水率 |  | 100×100 | 1 | 6 |
| 不透水性 |  | 260×260 | 2 | 2 |
| 湿度变形 |  | 260×260 | 2 | 2 |
| 导热系数 |  | 整板1张 |  |  |
| 耐久性 | 耐热雨性能 | 按JG/T 396-2012附录C的规定 |  |  |
|  | 抗冻性 | 1．试件的尺寸和试验跨度应符合下列要求： 1）试验跨度/公称厚度应≥15； 2）试验跨度/破坏时挠度≥20； 3）试件长度≥试验跨度+40； 4）试件宽度≥五倍试件的公称度。 2. 试件可以是正方形或矩形， 优选尺寸250×250，优选的试验跨度200。 3. 当试件尺寸和试验跨度不符合1）～4）条件时，应将尺寸和跨度调整到符合这些条件。 4. 当试件长宽比＞7 时，可按单项抗折强度值确定。 | 2 | 4 |
|  | 耐热水性能 |  | 2 | 4 |
|  | 耐干湿性能 |  | 2 | 4 |
| 饱水状态抗折强度 |  |  | 2 | 2 |
| 抗冲击性 |  | 500×500 | 2 | 2 |
| 燃烧性能 |  | 按GB 8624的规定 |  |  |
| 放射性 |  | 按GB 6566的规定 |  |  |

## 8.3 外观质量

外墙板的外观质量用目测进行检测，观察时的亮度要避开直射阳光，使用阴面自然光或者是与其相

当的540lx以上的照明，距板面1m进行检测。

## 8.4 尺寸偏差

8.4.1 长度、宽度和厚度偏差

按JC/T 2085-2011中第6.3.1条和第6.3.2条规定的方法进行。

8.4.2 对角线偏差、边缘直线度

按JG/T 564.2规定的方法进行。

8.4.3 板面平整度

按GB/T 7019规定的方法进行，靠尺长度为2m。

8.4.4 边缘垂直度

按GB/T 7019规定的方法进行。

## 8.5 物理力学性能

8.5.1 体积密度、吸水率

按GB/T 15231-2008中第4章规定的方法进行。

8.5.2 不透水性

按GB/T 7019规定的方法进行。

8.5.3 湿度变形

按JG/T 396-2012中附录D规定的方法进行。

8.5.4 导热系数

按GB/T 10294规定的方法进行。

8.5.5 耐久性

按JG/T 396-2012附录C规定的方法进行。

8.5.6 饱水状态抗折强度、抗冲击性

按JG/T 396-2012中7.3.4规定的方法进行。

8.5.7 燃烧性能

按GB 8624规定的方法进行。

8.5.8 放射性

按GB 6566规定的方法进行。

- 检验规则

## 9.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验，出厂检验和型式检验的项目见表7的规定。

表7 检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | √ | √ |
| 尺寸偏差 | √ | √ |
| 体积密度 | √ | √ |
| 吸水率 | √ | √ |
| 不透水性 | √ | √ |
| 湿度变形 | ― | √ |
| 导热系数 | ― | √ |
| 耐久性 | ― | √ |
| 饱水状态抗折强度 | √ | √ |
| 抗冲击性 | √ | √ |
| 燃烧性能 | ― | √ |
| 放射性 | ― | √ |

## 9.2 型式检验

正常生产时，耐久性、燃烧性能和放射性核素限量项目每两年至少应进行一次型式检验，其他项目每年至少应进行一次型式检验，有下列情况之一者，亦应进行型式检验：

—— 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

—— 正式生产后，当原材料、工艺变化，可能影响产品性能时；

—— 产品连续停产6 个月以上含6 个月，恢复生产时；

—— 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

—— 国家质量管理部门提出进行型式检验的要求时。

## 9.3 组批与抽样规则

9.3.1 组批

应由同类别、同规格、同强度等级的产品组成，每检验批以3 000张为一批，不足3 000张也可组成一批。

9.3.2 抽样

从每批产品中随机抽取3张板材作为一组检验样品。

## 9.4 判定规则

9.4.1 单项检验结果的判定应按GB/T 8170 中修约值比较法执行。

9.4.2 对于板材外观质量、尺寸允许偏差指标，当检验样品中出现1 张不合格（检验项目一项或一项以上不合格）时，应在同一批产品中加倍取样对不合格项进行复验，复验仍有一项不合格时，判定该批产品不合格；当2 张或2 张以上不合格时，则判定为该批产品不合格。

9.4.3 对于板材的物理、力学性能指标，当检验样品中出现1 项不合格时，应在同一批产品中抽取双倍数量样品对不合格项进行复验，复验仍出现不合格时，则判定该批产品不合格；当2 项或2 项以上不合格时，则判定为该批产品不合格。

- 标志、合格证

## 10.1 标志

标志应标注在产品外包装上。

## 10.2 合格证

外墙板出厂应有合格证，合格证应随同发货单发给客户。同批产品发往不同客户时，合格证应复制发放，但应注明本次放行产品的数量。合格证应注明：

—— 批号、数量；

—— 生产厂名及厂址；

—— 产品名称、规格；

—— 生产日期；

—— 产品检验结果；

—— 检验部门盖章与检验员签名。、

- 运输、包装和贮存

## 11.1 运输

人力搬运时，应侧立搬运；整垛搬运时，应用叉车提起运输，运输工具应平整，减少振动，防止碰撞，装卸时严禁抛掷。

## 11.2 包装

可采用木架、木箱或集装箱包装，应有防潮措施。

## 11.3 贮存

堆放场地应坚实、平坦，不同规格、类别、等级的产品应分别堆放，单垛高度不宜超过1.5m。