ICS 点击此处添加 ICS 号

点击此处添加中国标准文献分类号

CECS

团体标准

T/CECS XXXXX—202X

聚合物水泥装饰灰泥

Polymer Micro-cement

（征求意见稿）

2021.10

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则》第1部分和GB/T 20001.10—2020 《标准编写规则》给出的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2021年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]11号）的要求制定。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。

本文件负责起草单位：深圳市西蒙联合建筑材料有限公司、广州质量监督检测研究院

本文件参加起草单位：陶氏化学（中国）投资有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司江西银杉白水泥股份有限公司、广州市凯聚新材料有限公司、江西亿彩涂料股份有限公司、广东施彩新材料科技有限公司、上海力巢新材料科技有限公司、上海霹雳艺术装饰有限公司、韶关市晶彩建材有限公司、青岛泥之韵环保壁材有限公司、上海玺京建材贸易有限公司、施迈钡新材料科技（上海）有限公司、湖北嘉贝乐建材股份有限公司、墙身宝建材（东莞）有限公司、深圳市绿的建筑材料有限公司、佛山市凯聚科技有限公司、洁净环保科技(上海)有限公司、深圳市天昊海科技有限公司、能高共建（上海）新型环保建材有限公司。

本文件主要起草人：李玉海、丁冠玺、谢宝鸿、罗建光、王元光、高乐平、贺志勇、袁文政、薛大纬、张萍、姚伟南、宋瑞强、侯燕深、董玉志、邓小亮、朱志勇、龚韦华、吴飞龙、任诗乾、黄清卫、张冠斌、程思琪、黄孝前。

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类和标记	2

5　技术要求	2

6　实验方法	3

7  检验规则	7

8  标志、包装、运输和贮存	8

聚合物水泥装饰灰泥

范围

本文件规定了聚合物水泥装饰灰泥的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以水泥、聚合物和细骨料为主要组份，按适当配比混合均匀施涂于建筑物和构筑物表面，具有装饰和防护功能的材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1865—2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9271—2008 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9780—2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

JC/T 412.1—2006 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JG/T 23—2001 建筑涂料涂层试板的制备

JG/T 210—2018 建筑内外墙用底漆

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 聚合物水泥装饰灰泥 Polymer micro-cement

以水泥、细骨料为主要组份，聚合物、颜料和添加剂等为改性材料按适当配比混合制成的，用于建筑物和构筑物表面装饰和防护的材料。代号 PMC。

分类和标记

分类

产品按物理力学性能分为Ⅰ型（普通型）和Ⅱ型（加强型）两类。

标记

产品标记按产品代号、产品分类、标准编号顺序进行标记。

PMC  Ⅱ T/CECS xxxx—202X

标准编号

主要性能

产品代号

示例：

加强型聚合物水泥装饰灰泥，标记为：PMC Ⅱ T/CECS xxxx—202X

技术要求

外观

固体组份应为均匀、无结块的粉末；液体组份经搅拌后应均匀无沉淀。

物理力学性能

聚合物水泥装饰灰泥的物理力学性能应符合表1的规定。

表1  聚合物水泥装饰灰泥物理力学性能

| 序号 | 检验项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ型（普通型） | Ⅱ型（加强型） |  |
| 1 | 施工性 |  | 施涂无障碍 |  |  |
| 2 | 初期干燥抗裂性 |  | 无裂纹 |  |  |
| 3 | 耐人工气候老化性 | 外观 | 400 h不起泡、不剥落、无裂纹 |  |  |
|  |  | 粉化/级 | ≤0 |  |  |
|  |  | 变色（白色和浅色a）/级 | ≤1 |  |  |
| 4 | 抗泛碱性 |  | 72h无可见泛碱，不掉粉 |  |  |
| 5 | 抗泛盐碱性 |  | 120h无异常 |  |  |
| 6 | 耐沾污性（白色和浅色a）/% |  | ≤15 | ≤10 |  |
| 7 | 涂层耐温变性（5次循环） |  | 无异常 |  |  |
| 8 | 硬度（球压痕法）/MPa |  | ≥20 |  | ≥ 40 |
| 9 | 吸水量（2h）/g |  | ≤1 |  |  |
| 10 | 抗压强度/MPa |  | - | ≥25 |  |
| 11 | 粘结强度/MPa | 标准状态 | ≥1.0 |  |  |
|  |  | 冻融循环后 | ≥0.6 |  |  |
| 12 | 耐磨性/mm3 |  | - | ≤400 |  |
| a 浅色是指以固化组份为白色，添加适量色浆后配制成的浅色料浆施涂后所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6～9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）。 |  |  |  |  |  |

有害物质限量

符合GB 18582 中腻子的规定。

试验方法

标准试验条件

    - 6.1.1 试验室标准试验条件为：环境温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)%。

    - 6.1.2 所有试验样品和基材应在标准试验条件下放置至少24 h。

    - 6.1.3 试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9278的规定。

试验样板的制备

    - 6.2.1 试验基材

    - 6.2.1.1无石棉水泥平板

应符合JC/T 412.1—2006 中NAF H V级要求的，厚度为4 mm～6 mm，表面处理按GB/T 9271—2008中10.2的规定进行。

    - 6.2.1.2 纤维增强水泥中密度平板

试板干体积密度应为(1.2±0.1)×103 kg/m3，试板厚度为5.5 mm～6.5 mm。其表面处理应符合GB/T 9271—2008中10.2的规定。纤维增强水泥中密度平板宜统一供应。

    - 6.2.1.3 砂浆块

按JG/T 157-2009中6.3.2制备砂浆块。砂浆块成型面应保证平整，无凹坑、孔洞、缺角、缺边。

将生产厂家产品说明中规定的底料按厂家的要求混合均匀并涂布于上述的砂浆块表面，湿膜厚度控制在2mm，使其表面平整、无气泡，涂布要求一次完成，在标准试验条件下养护24h。

    - 6.2.2 试板要求

试板尺寸、数量、种类、涂布量及养护时间按表2的规定进行。

表2 试验基材尺寸和数量

| 序号 | 检验项目 | 基材 | 尺寸 mm | 数量 | 涂布量（湿膜厚度） | 试板养护期/ d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工性 | 无石棉水泥平板 | 150×70×(4～6) | 1 | 1次（1.0mm±0.2mm） | - |
| 2 | 初期干燥抗裂性 |  |  | 3 | 1次（1.0mm±0.2mm） | - |
| 3 | 耐人工气候老化性 |  |  | 3 | 分二次或多次a | 7 |
| 4 | 耐沾污性 |  |  | 3 | 分二次或多次 | 7 |
| 5 | 涂层耐温变性 |  |  | 3 | 分二次或多次 | 7 |
| 6 | 抗泛碱性 | 纤维增强水泥中密度平板 | 150×70×(5.5～6.5) | 3 | 分二次或多次 | 7 |
| 7 | 抗泛盐碱性 |  |  | 3 | 分二次或多次 | 7 |
| a 分二次或多次涂覆，后道涂覆应在前道涂层实干后进行，两道间隔时间宜为1h～6h，试样厚度应达到1mm。将最后一道涂覆试样的表面刮平。 |  |  |  |  |  |  |

试样配制

将在标准条件下放置后的样品按生产厂指定的比例分别称取适量固体组份和水或液体组份，混合后机械搅拌5 min，静置(1～3)min后制板。

外观质量

用目测方法检查。

施工性

按6.3的要求配制试样，在试板上刮涂无困难，则可视为“施涂无障碍”。

初期干燥抗裂性

试验仪器如图1所示。装置由风机、风洞和试架组成，风洞截面为正方形。用能够获得3m/s以上风速的轴流风机送风，配置调压器调节风机转速，使风速控制为3m/s士0.3m/s。风洞内气流速度用热球式或其他风速计测量。

图1 初期干燥抗裂性试验用仪器

按6.3的要求配制试样，在规定的底材上刮抹，湿膜厚度为1.0mm±0.2mm，立即置于图1所示风洞内的试架上面，试板长度方向与气流方向平行试验，放置3h取出。以正常视力距离试板0.5m处目视，垂直观察三块试板表面，如三块试板中有二块试板未出现裂纹，则评为“无裂纹”。

耐人工气候老化性

试验按GB/T 1865—2009中循环A的规定进行。结果的评定按GB/T 1766的规定进行。

抗泛碱性

按JG/T 210—2018中6.13的规定进行。

抗泛盐碱性

按JG/T 210—2018中6.14的规定进行。

耐沾污性

按GB/T 9780—2013中第5章外墙耐沾污试验方法 涂刷法 B法（烘箱快速）的规定进行两次循环的试验。

涂层耐温变性

按JG/T 25的规定进行，做3次循环[(23±2)℃水中浸泡18 h，(-20士2)℃冷冻3 h，(50±2)℃热烘

3 h为一次循环]。3块试板中至少应有2块未出现粉化、开裂、起泡、剥落、明显变色等涂膜病态现象，可评定为“无异常”。若出现某种涂膜病态现象，应按GB/T 1766进行相应的描述。

硬度（球压痕法）

6.12.1 试件制备

- 按6.3的要求配制试样，满批在6.2.1.4所述的砂浆块上，湿膜厚度控制在2mm，使其表面平整、无气泡。试样制备时分二次或多次涂覆，后道涂覆应在前道涂层实干后进行，两道间隔时间宜为1h～6h，试样厚度应达到2 mm。将最后一道涂覆试样的表面刮平后，试板在标准条件下养护28 d。

6.12.2 硬度测定

- 按GB/T 3398.1—2008的有关规定进行。

吸水量

按JG/T 157-2009附录A的规定进行，浸水时间为2 h。

抗压强度

6.14.1 试验器具

6.14.1.1三联试模:符合JC/T 726 要求，可成型三条(40±0.1)mm×(40±0.1)mm×(160±0.4)mm棱柱体试件的带底板钢质三联模。

6.14.1.2振实设备或振动台:符合JC/T 682 要求，用于规格为40 mm×40 mm×160 mm的棱柱体试件的振动捣实。

6.14.1.3试验机：抗压试验机应具有合适的量程和灵敏度, 应配有符合GB/T17671要求的抗折夹具测量量具：精度为0.1mm。

6.14.1.4试验夹具：符合JC/T 683要求，由下压板和通过压力强度试验机的中间球座传递荷载的上压板组成。

6.14.2 试件制备

按6.3的要求配制试样，将6.14.1.1中描述的试模固定在振动台上立即成型试件。用合适的料勺把搅拌容器内的料浆分两层装入试模。装入第一层后，用工具摊铺均匀，振动60次。装入第二层料浆，用工具摊铺均匀，再振动60次。从振动台上轻轻取下试模，用镘刀刮去多余的材料并刮平表面。擦掉留在试模周围的料浆。把隔板插入试模的中间，与试模较小的面相平行，使原来的一个试件自然分割成二个试件，做好标记后做好标记后，水平放在6.1的标准试验条件下养护。24 h后，小心地脱模。每个试样制备6个试件。

6.14.3 抗压强度测定

按GB/T 17671的有关规定进行。

粘结强度

6.15.1 标准状态下粘结强度

按 JG/T 157的有关规定进行。

6.15.2 冻融循环后粘结强度

按 JG/T 157的有关规定进行。

耐磨性

6.16.1 试件制备

### 按6.3的要求配制试样，满批在6.2.1.4所述的砂浆块上，湿膜厚度控制在2mm，使其表面平整、无气泡。试样制备时分二次或多次涂覆，后道涂覆应在前道涂层实干后进行，两道间隔时间宜为1h～6h，试样厚度应达到2 mm。将最后一道涂覆试样的表面刮平后，试板在标准条件下养护28 d。

6.16.2 试验器具

- 6.16.2.1耐磨试验机：符合GB/T 3810.6-2006中4.1要求的耐磨试验机。

- 6.16.2.2磨料：符合GB/T 3810.6-2006中4.3要求的刚玉磨料。

- 6.16.2.3测量量具：精度为0.1mm。

6.16.3 试验步骤

- 养护至规定龄期的试件放入耐磨试验机，使抹平的成型面朝向圆盘以保证其与旋转圆盘成切线。应使磨料以（100±l0）g/100r的速度均匀地进入研磨区域。不锈钢圆盘旋转150r。从试验机中取出试件，测量槽沟的弦长度（L），精确到0.5mm。每个试件应至少在两处成正交的位置进行试验，弦长取两个数值的平均值。磨料不能再重复利用。

6.16.4 试验结果计算

- 按GB/T 3810.6-2006第7章的规定进行。耐磨性试验结果用体积（V）表示，取两个试件的平均值作为试验结果，精确到1m'。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每批产品出厂应进行出厂检验。出厂检验项目包括：外观、施工性、初期干燥抗裂性、标准状态下粘结强度。

型式检验

型式检验项目包括本标准中规定的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品投产与定型鉴定；

正常生产条件下，每年至少进行一次；

产品主要原料及用量或生产工艺有重大变更；

停产半年以上恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

组批

以同一类型的10 t成组产品为一批，不足10 t也作为一批。

抽样

从同一批产品中随机抽取成组样品10 kg，抽取成组样品分为两份：一份试验，一份备用。

判定规则

本文件中检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法的规定进行。

应检项目的检验结果均达到标准要求时，判该产品为合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品液体组份和固体组份包装上应分别有印刷牢固的标志，内容应包括：

- 产品名称；

产品标记；

双组分配比或拌和水量；

生产厂名，厂址；

生产日期，批号；

保质期；

净质量；

运输与贮存注意事项。

包装

产品的液体组份应采用密闭的容器包装，固体组分包装应密封防潮。

运输和贮存

产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。途中应防止雨淋、曝晒、冰冻、包装物损坏。贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射。

在正常运输、贮存条件下，产品保质期自生产日起至少为六个月。

_________________________________