ICS xx.xxx.xx

Q xx

T/CECS 1000X—20XX

石膏基结构防火板

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

前言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国工程建设标准化协会提出并归口管理。

本标准负责编制单位：

本标准参与编制单位：略

本标准主要起草人：略

本标准为首次发布。

石膏基结构防火板

范围

本标准规定了石膏基结构防火板的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于民用和工业建筑中用作内隔墙、吊顶、多层系统（如复合型屋面、窗帘盒、灯槽等）的基础、电梯井壁及隔墙衬板、防火柱梁及管道、防火隔音墙等具有结构性和较高防火要求的石膏板，也适用于用作外部防水层基材的石膏板。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9775-2008  纸面石膏板

GB/T 9776-2008  建筑石膏

GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 26204-2010  纸面石膏板护面纸板

GB/T 26933  玻璃纤维湿法毡

BS EN 520:2004+A1:2009 石膏板-定义、要求和测试方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

棱边 edge

有护面纸或玻璃纤维毡覆盖的纵向边。

端头 end

垂直棱边的切割边。

正面 face

护面纸或玻璃纤维毡在边部无搭接的板面。

背面 back

护面纸或玻璃纤维毡在边部有搭接的板面。

芯材 core material

被护面纸或玻璃纤维毡覆盖的、以二水石膏为主要成分的材料。

长度 length

平行于棱边的板材的尺寸。

宽度width

垂直于棱边的板材尺寸。

厚度 thickness

板材正面与背面间的垂直距离。

建筑石膏 gypsum plaster

符合GB/T 9776的粉状凝胶材料。

规格尺寸和标记

板材种类与代号

石膏基结构防火板按其表面护面材料不同分为：纸面石膏基结构防火板和玻璃纤维布面石膏基结构防火板。

纸面石膏基结构防火板（代号GFP）

以建筑石膏为主要原料，掺入无机耐火纤维增强材料和外加剂等，在与水搅拌后，浇筑于护面纸的面纸与背纸之间，并与护面纸牢固地粘结在一起，具有较高的面密度、强度和防火性能的建筑板材。

玻璃纤维布面石膏基结构防火板（代号GFG）

以建筑石膏为主要原料，掺入无机耐火纤维增强材料和外加剂等，在与水搅拌后，浇筑于玻璃纤维布的面布与背布之间，并与玻璃纤维布牢固地粘结在一起，具有较高的面密度、强度和防火性能的建筑板材。

棱边形状与代号

    - 石膏基结构防火板按其棱边形状分为：矩形（代号J）、楔形（代号C）。

规格尺寸

板材的公称长度为1500mm、2000mm、2400mm、2440mm和3000mm。

板材的公称宽度为1200mm和1220mm。

纸面石膏基结构防火板的公称厚度为12.0mm和15.0mm；玻璃纤维布面石膏基结构防火板的公称厚度为12.5mm和16.0mm

标记

标记方法

标记的顺序依次为：产品名称、板材代号、长度、宽度、厚度及本标准编号。

标记示例

标记示例如下：

示例：长度为2400 mm、宽度为1200 mm、厚度为12.0mm 、具有楔形棱边的纸面石膏基结构防火板，标记为：

纸面石膏基结构防火板   GFP C 2400×1200×12.0  xxxxxxx-202x。

技术要求

外观质量

- 石膏基结构防火板板面应平整，不应有影响使用的波纹、沟槽、亏料、漏料和划伤、破损、污痕等缺陷。

尺寸偏差

产品的尺寸允许偏差应符合表1规定。

表1  尺寸偏差

| 项目 | 长度（mm） | 宽度（mm） | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | -4～0 | -4～0 | ±0.2 |

对角线长度差

板材应切割成矩形，两对角线长度差应不大于4mm。

面密度

纸面石膏基结构防火板

板材的面密度应不小于表2的规定。

表2  面密度

| 板材厚度（mm） | 面密度（kg/㎡） |
| --- | --- |
| 12.0 | 11.0 |
| 15.0 | 13.0 |

玻璃纤维布面石膏基结构防火板

板材的面密度应不小于表3的规定。

表3  面密度

| 板材厚度（mm） | 面密度（kg/㎡） |
| --- | --- |
| 12.5 | 12.0 |
| 16.0 | 14.0 |

断裂荷载

纸面石膏基结构防火板

板材的断裂荷载应不小于表4的规定。

表4  断裂荷载

| 板材厚度（mm） | 纵向断裂荷载（N） |  | 横向断裂荷载（N） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 最小值 |
| 12.0 | 700 | 630 | 300 | 260 |
| 15.0 | 870 | 780 | 360 | 320 |

玻璃纤维布面石膏基结构防火板

板材的断裂荷载应不小于表5的规定。

表5  断裂荷载

| 板材厚度（mm） | 纵向断裂荷载（N） |  | 横向断裂荷载（N） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 最小值 |
| 12.5 | 800 | 730 | 400 | 350 |
| 16.0 | 1000 | 870 | 500 | 440 |

硬度

板材的棱边硬度和端头硬度应不小于300N。

护面材料与芯材粘结性

护面纸或玻璃纤维布与芯材应不剥离。

抗冲击性

经冲击后，板材背面应无径向裂纹

遇火稳定性

板材的遇火稳定性时间应不小于120min。

受潮挠度

板材的受潮挠度应不大于4mm。

剪切力

板材的剪切力应不小于表4的规定。

表6剪切力

| 板材厚度（mm） | 剪切力（N） |
| --- | --- |
| 12.0和12.5 | 800 |
| 15.0和16.0 | 1000 |

吸水率

板材的吸水率应不大于10%。

表面硬度

板面凹陷坑直径不应大于15mm。

握螺钉力（垂直板面）

纸面石膏基结构防火板

- 板材的握螺钉力（垂直板面）应不小于表7的规定。

- 表7握螺钉力（垂直板面）

| 板材厚度（mm） | 握螺钉力（垂直板面）（N） |
| --- | --- |
| 12.0 | 400 |
| 15.0 | 650 |

玻璃纤维布面石膏基结构防火板

- 板材的握螺钉力（垂直板面）应不小于表8的规定。

- 表8握螺钉力（垂直板面）

| 板材厚度（mm） | 握螺钉力（垂直板面）（N） |
| --- | --- |
| 12.5 | 350 |
| 16.0 | 550 |

燃烧性能

纸面石膏基结构防火板

- 板材的燃烧性能应符合GB 8624-2012中A（A2）级的要求。

玻璃纤维布面石膏基结构防火板

- 板材的燃烧性能应符合GB 8624-2012中A（A1）级的要求。

试验方法

实验设备及仪器

按GB/T 9775-2008第6.1条规定的要求执行。

实验条件

按GB/T 9775-2008第6.2条规定的要求执行。

试样与试件

##### 按GB/T 9775-2008第6.3条规定的要求执行。

试件的处理

按GB/T 9775-2008第6.4条规定的要求执行。

实验步骤

外观质量的检查

- 按GB/T 9775-2008第6.5.1条规定要求执行。

长度的测定

按GB/T 9775-2008第6.5.2条规定要求执行。

宽度的测定

### 按GB/T 9775-2008第6.5.3条规定要求执行。

厚度的测定

按GB/T 9775-2008第6.5.4条规定要求执行。

对角线长度差的测定

按GB/T 9775-2008第6.5.5条规定要求执行。

面密度的测定

按GB/T 9775-2008第6.5.8条规定要求执行。

断裂荷载的测定

- 按GB/T 9775-2008第6.5.9条规定要求执行。

硬度的测定

- 按GB/T 9775-2008第6.5.10条规定要求执行。

抗冲击性的测定

- 按GB/T 9775-2008第6.5.11条规定要求执行，但石膏基结构玻璃纤维布面防火板的钢球高度应按表9的规定执行。

#### 表9  钢球高度

| 板材厚度（mm） | 钢球高度H（mm） |
| --- | --- |
| 12.5 | 650 |
| 16.0 | 800 |

护面材料与芯材粘结性的测定

    - 按GB/T 9775-2008第6.5.12条规定要求执行。

遇火稳定性的测定

    - 按GB/T 9775-2008第6.5.15条规定要求执行。

受潮挠度的测定

    - 按GB/T 9775-2008附录B规定要求执行。

剪切力的测定

- 按GB/T 9775-2008附录C条规定要求执行。

吸水率的测定

按GB/T 9775-2008第6.5.13条规定要求执行。

表面硬度的测定

    - 按BS EN 520:2004+A1:2009中5.12规定的方法进行。

握螺钉力（垂直板面）

试件按6.4条件处理完毕后，按以下规定进行握螺钉力（垂直板面）项目的测试，测试原理示意图见图1：

1）在每个试件表面标记出中心位置；

2）将螺钉对准试件上标记的中心标记，垂直拧入，拧入深度为（18±0.5）mm，拧入过程中必须保持螺钉与试件表面垂直。螺钉采用GB 845-ST 4.2×38-C-H或GB 846-ST 4.2×38-C-H自攻螺钉，螺钉长38mm，外径Ø4.2mm；

3）如果螺钉拧入超过18mm，试件作废，应重取试件进行试验。拧好螺钉后，应立即进行拔钉试验；

4）金属专用夹具和试件接触的表面与试验机拉伸中心线垂直，螺钉与试验机拉伸中心线对中。拉拔时应均应加载荷，加载速率为（4.2±0.8）N/s，记录测试过程中最大荷载作为测试值，精确至1N；

5）计算五个试件测试值的算数平均值作为测试结果，精确至1N。

图1握螺钉力（垂直板面）测试原理示意图

图2金属专用夹具

燃烧性能的测定

按GB 8624-2012规定的方法进行。

检验规则

出厂检验

- 出厂检验是指产品交付时必须进行的各项试验。检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、对角线长度差、面密度、断裂荷载、硬度、护面材料与板芯粘结性、抗冲击性、遇火稳定性、受潮挠度、剪切力、吸水率和表面硬度。

型式检验

- 型式检验的项目是除燃烧性能之外的所有要求。

有下列情况之一出现，应进行型式检验。

- a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- b）正式生产后，原材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

- c）正常生产时，每年至少进行一次；

- d）产品停产半年以上，恢复生产时；

- e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

组批与抽样

以每5000张同型号、同规格的产品为一批，不足5000张时也按一批计。

从每批产品中随机抽取五张板材为一组试样。

判定规则

按GB/T 9775-2008第7.4条规定要求执行。

标志、包装、贮存和运输

按GB/T 9775-2008第8条规定要求执行。

————————————