T/CECS XX-202X

中国工程建设标准化协会标准

黄河超细砂混凝土应用技术规程

Technical specification for application of concrete with Yellow River ultrafine sand

（征求意见稿）

中国建筑工业出版社

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]50号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分8章，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、原材料、混凝土性能、配合比设计、生产与施工、质量检验和验收。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由天津江川建材科技有限公司和建研建材有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送解释单位建研建材有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

主编单位：天津江川建材科技有限公司

建研建材有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院有限公司、聊城市水利局、德州市水利局、聊城市位山灌区管理服务中心、德州市水利局事业发展中心、德州市河道管理服务中心、德州东泰建材有限公司、河南交通职业技术学院、聊城市交通发展有限公司、聊城市建设工程质量服务保障中心、中国电建市政建设集团有限公司、深圳大学、中铁十九局集团有限公司、山东城市建设职业学院、山东大禹水务建设集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中建八局第四建设有限公司、山东环工环保科技有限公司、山东亮正新材料科技有限公司

主要起草人：尤登江、宋普涛、王晶、冷发光、王会忠、杨玉广、徐松、魏洪祥、刘亚美、郭志翔、葛龙甄、顾洋、韩同睿、方纪明、路以波、邵景干、张忍、李占坡、陈飞勇、李政道、尚小朋、康莉莉、陈红奎、武文红、郭明辉、田中锋、邹禄江、马士龙、李续星、季鹏、段新国

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  基本规定	4

4  原材料	5

4.1  黄河超细砂及其混合砂	5

4.2  其它原材料	6

5  混凝土性能	8

5.1  工作性能	8

5.2  力学性能	8

5.3  长期性能与耐久性能	9

6  配合比设计	10

6.1  一般要求	10

6.2  配合比计算	10

6.3  配合比设计参数选择	11

7  生产与施工	11

7.1  一般规定	11

7.2  原材料进场	12

7.3 计量	12

7.4 搅拌	13

7.5 运输	13

7.6 浇筑成型	14

7.7 养护	14

8  质量检验和验收	15

8.1  原材料质量检验	15

8.2  混凝土性能检验	15

8.3  验收	16

本规程用词说明	17

引用标准名录	18

附：条文说明	19

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic requirements	4

4  Raw materials	5

4.1  Yellow river utra-fine sand and blended sand	5

4.2  Other raw materials	6

5  Properties of concrete	8

5.1  Workability	8

5.2  Mechanical properties	8

5.3  Long-term performance and durability	9

6  Mix proportion design	10

6.1  General requirements	10

6.2  Mix proportion calculation	10

6.3  Selection of design parameters	11

7  Production and construction	11

7.1  General rules	11

7.2  Incoming raw materials	12

7.3 Batching	12

7.4 Mixing	13

7.5 Transportation	13

7.6 Placing and forming	14

7.7 Curing	14

8  Quality inspection and acceptance	15

8.1  Raw material quality inspection	15

8.2  Concrete performanceinspection	15

8.3  Acceptance	16

Explanation of wording 	17

List of quoted standards	18

Addition: explanation of provisions	19

1  总  则

1.0.1  为规范黄河超细砂混凝土的应用，做到技术先进、经济合理，保证工程质量，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑、公路、水运、市政、水利、铁路等一般构筑物中黄河超细砂混凝土的配制、生产、施工、质量检验及应用。

1.0.3  黄河超细砂混凝土的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会标准的规定。

2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1 黄河超细砂 ultra-fine sand of yellow river

在黄河中下游所属沉砂池、输沙渠内，通过人工清淤、洗砂等方式形成的细度模数在0.6及以下，且MB值在15.0以下的砂质颗粒。

2.1.2 机制砂 manufactured sand

由机械破碎、筛分制成的，公称粒径小于5.00mm 的岩石、矿山尾矿、工业废渣的颗粒，但不包括软质、风化的颗粒，俗称人工砂。

2.1.3 混合砂 mixed sand

由超细砂与机制砂按一定比例混合而成的砂。

2.1.4 细度模数 fineness module

用来衡量砂的粗细程度的指标。

2.1.5 黄河超细砂混合砂 mixed sand with ultra-fine sand of Yellow River and other sand

按照一定的比例将黄河超细砂与机制砂混合形成的混合砂。

2.1.6 黄河超细砂混凝土 Yellow River ultra-fine sand concrete

采用黄河超细砂混合砂配制的混凝土。

2.1.7 比表面积指数specific surface area index

将砂看作球形，相同质量的每一粒级砂的粒径均比相邻粒级砂的粒径相差1/2，称作比表面积指数。

2.1.8 比粒度specific granularity

比粒度即各粒级分计筛余与相应比表面积指数的乘积，是衡量砂粗细程度的指标。

## 2.2  符号

| μf | —— | 混合砂的细度模数； |
| --- | --- | --- |
| α1 | —— | 混合砂中机制砂所占比例； |
| α2 | —— | 混合砂中黄河超细砂所占比例； |
| μf1 | —— | 机制砂的细度模数； |
| μf2 | —— | 黄河超细砂的细度模数； |
| β1 | —— | 机制砂筛分实验所得公称直径5.0mm筛的筛余百分数； |
| β2 | —— | 黄河超细砂筛分实验所得公称直径5.0mm筛的筛余百分数。 |

3  基本规定

3.0.1  黄河超细砂混凝土的强度等级一般不宜高于C60。

3.0.2  当选用黄河超细砂混合砂配制强度等级高于C60的混凝土时，应通过试验取得可靠数据，经技术论证，在满足工程技术要求及相关标准要求后方可使用。

3.0.3  黄河超细砂混凝土的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

3.0.4  对于有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程，尚应符合现行国家标准《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733的规定。

4  原材料

## 4.1  黄河超细砂及其混合砂

4.1.1 黄河超细砂混合砂的性能应符合现行行业标准《建设用砂》GB/T 14684关于混合砂的规定。

4.1.2 混合砂中黄河超细砂的亚甲基蓝值（MB）应满足表4.1.2的规定。应根据混合砂中机制砂的亚甲基蓝值和混合砂中黄河超细砂的质量占比确定黄河超细砂的亚甲基蓝值（MB）的控制范围。

表4.1.2 亚甲基蓝值（MB）

| 混合砂中黄河超细砂的亚甲基蓝值（MB） | 混合砂中黄河超细砂的质量占比（%） | 混合砂中机制砂的亚甲基蓝值（MB） |
| --- | --- | --- |
| ≤4.0 | 20~25 | ≤0.5 |
| ≤5.0 | 15~20 | ≤0.5 |
| ≤6.0 | 10~15 | ≤0.5 |
| ≤9.0 | 5~10 | ≤0.5 |
| ≤15.0 | ≤5 | ≤0.5 |
| ≤2.0 | 20~25 | ≤1.0 |
| ≤2.5 | 15~20 | ≤1.0 |
| ≤3.0 | 10~15 | ≤1.0 |
| ≤4.0 | 5~10 | ≤1.0 |
| ≤10 | ≤5 | ≤1.0 |
| ≤1.0 | 20~25 | ≤1.2 |
| ≤1.5 | 15~20 | ≤1.2 |
| ≤2.0 | 10~15 | ≤1.2 |
| ≤2.5 | 5~10 | ≤1.2 |
| ≤4.0 | ≤5 | ≤1.2 |

4.1.3 黄河超细砂的细度模数在0~0.6范围内，应与机制砂按照一定比例混合成混合砂后使用。

4.1.4 黄河超细砂的比粒度应不大于3200。黄河超细砂的比粒度应按表4.1.4进行计算。

表4.1.4 黄河超细砂的比粒度

| 粒径（mm） | >4.75 | 2.36~4.75 | 1.18~2.36 | 0.6~1.18 | 0.3~0.6 | 0.15~0.3 | 0.075~0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比表面积指数 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 分计筛余/% | α1 | α2 | α3 | α4 | α5 | α6 | α7 |
| 注：砂的比粒度=（1/2）α1+α2+2α3+4α4+8α5+16α6+32α7 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2  其它原材料

4.2.1  水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定；其它品种的水泥尚应符合相应现行国家有关标准的规定。

4.2.2  矿物掺合料应符合下列规定：

1  粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定，且不宜低于Ⅱ级；磨细粉煤灰应符合现行国家标准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003的规定；

2  粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定，且不宜低于S95级；

3  硅灰应符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定；

4  石灰石粉应符合现行国家标准《石灰石粉混凝土》GB/T 30190和现行行业标准《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318的规定。

5  复合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定。

4.2.3  混凝土用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.2.4  混凝土用外加剂宜采用具有良好坍落度保持作用的聚羧酸系高性能减水剂，并应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

5  混凝土性能

## 5.1  工作性能

5.1.1  混凝土拌合物的工作性能应满足国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的要求，且应满足工程设计和施工要求。

5.1.2  当采用常规预拌泵送工艺施工时，黄河超细砂混凝土的坍落度、扩展度、坍落度经时损失值宜符合表5.1.2的规定。

表5.1.2  泵送黄河超细砂混凝土的工作性能技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 坍落度（mm） | 160~260 |
| 扩展度（mm） | ≥400 |
| 坍落度经时损失值（mm/h） | ≤20 |

5.1.3  非泵送黄河超细砂混凝土的坍落度宜符合表5.1.3的规定。

表5.1.3  非泵送黄河超细砂混凝土的工作性能技术要求

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 搅拌罐车运送 | 翻斗车运送 |
| 坍落度（mm） | 140~200 | 10~90 |

5.1.4  黄河超细砂混凝土拌合物试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

5.1.5  黄河超细砂混凝土的凝结时间应根据工程施工要求确定。

## 5.2  力学性能

5.2.1  黄河超细砂混凝土的力学性能应根据工程设计和施工要求确定。

5.2.2  黄河超细砂混凝土的强度等级划分为：C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。

5.2.3  黄河超细砂混凝土力学性能应按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定进行试验测定，并应满足设计要求。

## 5.3  长期性能与耐久性能

5.3.1  黄河超细砂混凝土的耐久性能指标应满足现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010及设计文件要求。

5.3.2  黄河超细砂混凝土抗硫酸盐腐蚀、抗氯离子渗透、抗碳化等耐久性能的等级划分符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

5.3.3  黄河超细砂混凝土长期性能与耐久性能应根据工程设计和施工要求确定。

5.3.4  黄河超细砂混凝土长期性能与耐久性能的试验方法应符合现行国家标准《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

6  配合比设计

## 6.1  一般要求

6.1.1  黄河超细砂混凝土的配合比设计，必须经过试配试验确定。试配试验应根据混凝土强度等级、施工条件、长期性能和耐久性能等要求，按照现行行业标准《普通混凝土配合比设计规范》JGJ 55的规定执行。

6.1.2  配合比设计应采用工程实际使用的原材料；当原材料品种发生变化时，应重新进行配合比设计。

6.1.3  在黄河超细砂混凝土中加入外加剂和矿物掺合料时，应符合下列规定：

1  外加剂的品种和掺量应通过试验确定，与水泥等胶凝材料的适应性应满足设计与施工对混凝土性能的要求；

2  矿物掺合料的品种和掺量应通过试验确定。

## 6.2  配合比计算

6.2.1  黄河超细砂混合砂中黄河超细砂的掺合比例应通过试验确定，混合砂应混合均匀，混合砂的掺配比例可参考式（6.2.1）计算。

（6.2.1）

式中：α1——混合砂中机制砂所占比例；

μf——混合砂的细度模数；

μf1、μf2——机制砂、黄河超细砂的细度模数；

6.2.2  黄河超细砂混合砂的细度模数按式（6.2.2）计算。

| μf=α1μf1100-β1+α2μf2100-β2100-α1β1+α2β2 | （6.2.2） |
| --- | --- |

式中： μf——混合砂的细度模数；

α1、α2——混合砂中机制砂、黄河超细砂所占比例；

μf1、μf2——机制砂、黄河超细砂的细度模数；

β1、β2——机制砂、黄河超细砂筛分实验所得公称直径5.0mm筛的筛余百分数。

## 6.3  配合比设计参数选择

6.3.1  黄河超细砂混凝土中黄河超细砂占混合砂的比例和其他配合比参数可按表6.3.1选用。

| 混凝土早期抗裂等级 | 黄河超细砂 占混合砂的比例（%） | 其他配合比参数 |
| --- | --- | --- |
| L-Ⅰ或者不做要求 | ≤25 | / |
| L-Ⅱ | ≤20 | / |
| L-Ⅲ | ≤15 | 胶凝材料用量较常规配合比降低25kg/m3，水胶比不变 |
| L-Ⅳ、L-V | ≤10 | 胶凝材料用量较常规配合比降低25kg/m3，水胶比不变，掺入功能型材料 |

注：1.混凝土抗裂等级的选择应根据具体的工程要求、设计文件以及相关标准来确定；2.常规配合比为未掺黄河砂混合砂的同强度等级的混凝土配合比；3.功能型材料包括但不限于减缩型聚羧酸系高性能减水剂、减缩剂、膨胀剂、抗裂剂和各类纤维等。

6.3.2  矿物掺合料的品种和掺量应经混凝土试配确定，矿物掺合料的最大掺量应符合现行国家标准《高性能混凝土技术条件》GB/T 41054的规定。

6.3.3  黄河超细砂混凝土的砂率应经试验确定。

6.3.4  C50、C55和C60混凝土用黄河超细砂比粒度不宜大于2600，黄河超细砂混合砂的细度模数宜为2.3~3.0。

7  生产与施工

## 7.1  一般规定

7.1.1  黄河超细砂混凝土生产应在集中搅拌站按现代预拌商品混凝土的一般生产模式进行，所采用的的搅拌站（楼）应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB 10171的规定。

7.1.2 混凝土生产施工应根据工程需求，编制经过批准的黄河超细砂混凝土生产施工专项方案。

7.1.3  黄河超细砂混凝土的生产施工执行的标准应相互协调。生产施工除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等的有关规定。

## 7.2  原材料进场

7.2.1  原材料的进场、检验、运输及贮存应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

7.2.2  黄河超细砂及其混合砂进场应由供应商提供出厂检验报告、合格证等质量证明文件。

7.2.3  进厂黄河超细砂混合砂由使用单位分批抽样检验检验，检验项目与检验批量按合同约定，当合同未约定时，应符合以下规定：

1  黄河超细砂检验项目的内容包括亚甲蓝值（MB）、泥块含量、颗粒级配和比粒度。

2  黄河超细砂混合砂检验项目的内容包括细度模数、亚甲蓝值（MB）、颗粒级配，需要时还包括表观密度、氯离子含量、有害物质含量、碱活性实验结果。

3  黄河超细砂按照每200m3为一个检验批，混合砂按每600m3为一个检验批，不足一个检验批的也视为一个检验批；当其质量比较稳定，进料量又较大时，可以1000t为一检验批。

7.2.4  水泥、矿物掺合料应按品种、等级和生产厂家分别贮存，不得混淆，堆场应采用能排水的硬质底面，并应有遮雨防尘设施。

7.2.5  外加剂应按品种和生产厂家分别贮存；液态外加剂应贮存在密闭容器内，并应防晒和防冻。

7.2.6  各种原材料贮存处应有明显标识。

## 7.3 计量

7.3.1 原材料计量应采用电子计量设备。计量设备应能连续计量不同混凝土配合比的各种原材料，并应具有逐盘记录和贮存计量数据的功能，其精度应满足现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）技术条件》GB 10172的要求。

7.3.2  计量设备应具有法定计量机构签发的有效检定证书。混凝土生产单位每月至少自检一次；每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

7.3.3  黄河超细砂混凝土各组分材料应按质量计量；计量允许偏差应符合国家现行标准的规定。

7.3.4  原材料的允许偏差应符合表7.3.4的规定，并应每班检查一次。

表7.3.4  混凝土原材料计量允许偏差（单位：%）

| 原材料品种 | 水泥 | 细骨料 | 水 | 外加剂 | 掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2 | ±3 | ±1 | ±1 | ±2 |
| 累计计量允许偏差 a | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| a.累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘混凝土的每种材料计量和的偏差。 |  |  |  |  |  |

## 7.4 搅拌

7.4.1  黄河超细砂混凝土应采用固定式强制搅拌机搅拌，其搅拌时间应在天然砂混凝土搅拌时间的基础上适当延长，以保证出料均匀。从全部材料投完算起不应少于30s。

7.4.2  混凝土用搅拌机应符合现行国家标准《混凝土搅拌机》GB/T 9142的有关规定。

## 7.5 运输

7.5.1  混凝土搅拌运输车应符合现行行业标准《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094的规定；翻斗车仅限用于运送坍落度小于90mm的混合砂混凝土拌合物。运输车在运输时应能保证混凝土拌合物均匀，不产生分层离析。对于寒冷或炎热的气候情况，搅拌运输车的搅拌罐应有保温隔热措施。

7.5.2  搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内积水排尽，装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水。当卸料前需要在混凝土拌合物中掺入外加剂时，在外加剂掺入后应快速旋转搅拌罐；外加剂掺量和旋转时间应有预案。

7.5.3  黄河超细砂混凝土从搅拌运输车装料至卸料的运输时间不宜大于90min，如需延长运送时间，则应采取有效措施;当采用翻斗车运输时，运输时间不宜大于45min。

7.5.4  黄河超细砂混凝土运输必须保证施工现场浇筑的连续性。

## 7.6 浇筑成型

7.6.1  浇筑黄河超细砂混凝土前，应检查模板稳定性和拼缝密合性，保证混凝土浇筑过程不失稳、不跑模和不漏浆。

7.6.2  炎热季节施工，黄河超细砂混凝土拌合物入模温度不宜高于35℃，宜选择一天中气温较低时段进行浇筑，宜采取隔热措施；冬期施工时，黄河超细砂混凝土拌合物入模温度不宜低于5℃，宜采取保温、防冻措施。

7.6.3  泵送设备的选择、布置及司泵操作应符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定。

## 7.7 养护

7.7.1  在黄河超细砂混凝土浇筑过程中，应及时用塑料薄膜等覆盖物对暴露面进行覆盖养护。当需要在混凝土初凝前进行抹压时，抹压完成也应及时覆盖。

7.7.2  黄河超细砂混凝土应加强保湿养护，保湿养护方式包括蓄水、覆盖物充水保湿等，养护水温与混凝土表面温度之差不宜大于20℃；保温保湿养护时间不宜少于7d，保湿养护不宜低于14d。

7.7.3  大体积黄河超细砂混凝土应采取温控措施，使混凝土内外温差不超过25℃，混凝土表面与环境介质的温差不大于20℃。

7.7.4  黄河超细砂混凝土的养护应按现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》CB 50666中关于混凝土养护的规定执行。

7.7.5冬季施工的黄河超细砂混凝土采用自然养护时宜使用不透明的塑料薄膜覆盖或喷洒养护液。日均气温低于5℃时，不得采取浇水自然养护方法。混凝土浇筑后,应立即采用塑料薄膜及保温材料覆盖。

7.7.6  黄河超细混合砂用于蒸汽养护的钢筋混凝土时，其养护时间和养护制度必须经过试验确定。

8  质量检验和验收

## 8.1  原材料质量检验

8.1.1  黄河超细砂及其混合砂等混凝土原材料进场时，应按规定批次检验型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，外加剂产品还应具有使用说明书。

8.1.2  原材料进场后，应进行进场检验；在混凝土生产过程中，还宜对混凝土原材料进行随机抽检。

## 8.2  混凝土性能检验

8.2.1  黄河超细砂混凝土拌合物性能、力学性能、长期性能和耐久性能的试验方法，应分别符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080、《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

8.2.2  黄河超细砂混凝土拌合物性能检验应符合下列规定：
    1  在生产施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对黄河超细砂混凝土拌合物进行抽样检验；

2  拌合物坍落度检验频率应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；

3  同一工程、同一配合比、采用同一批次水泥和外加剂的黄河超细砂混凝土凝结时间应至少检验1次；

4  同一工程、同一配合比的黄河超细砂混凝土氯离子含量应至少检验1次。

8.2.3  硬化黄河超细砂混凝土性能检验应符合下列规定：

1  强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定；

2  耐久性能检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定；

3  长期性能检验规则可按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中耐久性检验的有关规定执行。

8.2.4  结构设计有混凝土长期性能和耐久性能指标时，黄河超细砂混凝土的长期性能和耐久性能应进行抽样检验。其中，抗渗性能检验用试件的取样留置要求为：随机取样，同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次,组数可按需要确定。

## 8.3  验收

8.3.1 黄河超细砂混凝土抗压强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。混凝土的长期性能和耐久性的检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 的规定。

8.3.2  工程施工质量验收，除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733

《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土搅拌机》GB/T 9142

《混凝土搅拌站（楼）》GB 10171

《混凝土搅拌站（楼）技术条件》GB 10172

《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

《石灰石粉混凝土》GB/T 30190

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《普通混凝土配合比设计规范》JGJ 55

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》JGJ/T 318

《混凝土用水标准》JGJ 63

《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094

中国工程建设标准化协会标准

黄河超细砂混凝土应用技术规程

CECS×××:××××

条文说明

制 订 说 明

《黄河超细砂混凝土应用技术规程》CECS×××: ××××，经中国工程建设标准化协会××年××月××日以第××号公告批注发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国目前利用超细砂配制混凝及其应用技术的实践经验，同时参考了国内外先进技术标准，通过大量验证性试验取得了黄河超细砂混凝土配制及应用技术关键参数。

为便于扩大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《黄河超细砂混凝土应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程中的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总 则	22

2  术语和符号	23

3  基本规定	24

4  原材料	25

4.1  黄河超细砂混合砂	25

4.2  其它原材料	25

5  混凝土性能	26

5.1  工作性能	26

5.2  力学性能	26

5.3  长期性能与耐久性能	26

6  配合比设计	27

6.1  一般要求	27

6.2 配合比计算	27

6.3  配合比设计参数选择	27

7  生产与施工	29

7.1  一般规定	29

7.2 原材料进场	29

7.3 计量	29

7.4 搅拌	29

7.5 运输	29

7.6 浇筑	30

7.7 养护	30

8  质量检验和验收	31

8.1 原材料质量检验	31

8.2 黄河超细砂混凝土性能检验	31

8.3 验收	31

1  总 则

1.0.1  本条规定了本标准的编制目的是规范并促进黄河超细砂混凝土应用技术的发展，在确保建设工程质量时，有统一的黄河超细砂混凝土技术规程作为依据，并做到技术先进、安全可靠、经济合理。

1.0.2  本标准规定了黄河超细砂混凝土的适用范围。调研发现，黄河超细砂的处置方式以堆弃或者填埋处理，处理过程占用了大量的耕地，且堆弃过程中黄河砂细颗粒遇风飞扬，可产生大量扬尘，对周边的大气环境造成污染。从生态环保角度考虑，本标准所涉及的黄河超细砂是山东境内丰富的天然资源，将黄河超细砂取代部分河砂应用到混凝土中，缓解河砂资源匮乏问题的同时，将丰富的黄河超细砂资源充分利用。在尽量保证生态环境不受破坏的前提下，合理有序开发利用黄河超细砂。

1.0.3  对于黄河超细砂混凝土的有关技术内容，本标准规定的以本标准为准，未作规定的应按国家现行相关标准执行。

2  术语和符号

2.1.1 本条规定了黄河超细砂的定义，凡是满足本条规定的采自黄河沉砂池、疏砂池内的砂均可称为黄河超细砂。然而，未经洗砂工艺直接在黄河河道、沉砂池中挖取的黄河超细砂MB值含量高，且MB值波动大，质量很难控制。通过一定的科学合理的洗砂工艺挖取的黄河超细砂MB值含量低且稳定，更宜用于混凝土的配制及生产。

2.1.3 本条规定了黄河超细砂混合砂的定义。本标准所涉及的黄河超细砂是黄河超细砂与机制砂以一定比例混合而成的砂类，细度模数在2.3~3.0之间。

2.1.6 本条规定了黄河超细砂混凝土的定义。黄河超细砂混凝土应采用黄河超细砂混合砂配制及生产，黄河超细砂混合砂中黄河超细砂的比例充分考虑混凝土的结构部位、功能需求、实际应用的环境，且黄河超细砂占黄河超细砂混合砂的质量比不应高于25%，其最大掺量应通过试验确定。

2.1.7 本条规定了黄河超细砂比表面积指数的定义。参照标准《高性能混凝土用骨料》T/CBMF-38-2018的相关规定，将砂视为球形颗粒，相同质量的每一粒级砂的粒径均比相邻粒级砂的粒径相差1/2，称其为比表面积指数。

2.1.8 本条规定了黄河超细砂比例度的定义。标准《高性能混凝土用骨料》T/CBMF-38-2018提出比粒度即各粒级分计筛余与相应比表面积指数的乘积，是衡量砂粗细程度的指标。对于颗粒粒径远小于普通砂黄河超细砂，参考标准《高性能混凝土用骨料》T/CBMF-38-2018，引入比例度指标来评判超细砂的粗细情况，用以控制黄河超细砂的产品性能。

3  基本规定

3.0.1  考虑到混凝土强度等级越高，胶凝材料用量越大，因黄河超细砂掺用导致混凝土发生的收缩、开裂等风险越高。目前，在黄河超细砂混凝土配制及性能研究方面主要在C10~C60混凝土范围内开展，也有大量C10~C60混凝土方面的应用案例，故而将黄河超细砂混凝土的应用等级范围界定为C10~C60，并参考《预拌混凝土》GB/T 14902中混凝土强度等级的划分方法将黄河超细砂混凝土强度等级划分为：C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。

3.0.2  本条对选用黄河超细砂混合砂配制及生产强度等级高于C60的混凝土时做出了规定，规定了当选用黄河超细砂混合砂配置高于C60的混凝土时，应通过试验取得可靠数据，经技术论证，在满足工程技术要求后方可使用。

3.0.3、3.0.4  为确保黄河超细砂混凝土的质量和混凝土结构使用者的生命健康安全，提出了黄河超细砂碱活性和放射性要求。

4  原材料

## 4.1  黄河超细砂混合砂

4.1.1  本条规定了黄河超细砂混合砂的性能要求，支出黄河超细砂与机制砂按照一定比例复合后形成的混合砂应满足现行国家标准GB/T 14684的要求。

4.1.2 本条提出了黄河超细砂的MB值控制范围，当黄河超细砂混合砂的实测MB值超出标准GB/T 14684要求时，应减少黄河超细砂的质量比例，并经试验证明，且能确保混凝土质量后，方可允许使用。调研发现黄河超细砂的MB值一般在6.0以内，少量砂MB值可达15.0，但经过特定洗砂工艺处理后的砂的MB值可在2.0以内，部分砂的MB值可达1.0以内。调研和试验验证发现，配制和生产有承重需求的混凝土时，砂的MB值宜控制在5.0以内。

4.1.3  本条提出了黄河超细砂的细度模数范围。调研发现，黄河超细砂的细度模数在0~0.6范围内。总体而言，山东地区的黄河超细砂细度模数在0.01~0.2范围内，河南、山西、内蒙等地区的黄河超细砂的细度模数大多在0.2~0.3范围内，少数可达0.3以上，但很少能超过0.6。

4.1.4  参照标准《高性能混凝土用骨料》T/CBMF-38-2018提出黄河超细砂的比例度指标及计算公式。考虑到黄河超细砂中0.075mm~0.15mm粒径颗粒占比较高的客观事实，将比例度计算公式对应的砂的最小粒径增加到0.075mm~0.15mm。

## 4.2  其它原材料

4.2.1~4.2.4  本条规定了除细骨料外，黄河超细砂混凝土用其他原材料的性能要求。黄河超细砂混凝土的其它原材料主要包括水泥、水、粗骨料、各种化学外加剂和矿物掺合料。这些原材料的各项技术性能及要求都应符合行国家现行有关标准的规定；外加剂与水泥和矿物掺合料应有良好的适应性，外加剂宜选用具有良好坍落度保持作用的聚羧酸系高性能减水剂，当混凝土损失明显时，宜掺入一定的缓释型聚羧酸系高性能减水剂，并应经试验验证。此外，为控制混凝土的收缩，采用减缩剂、减蒸剂、膨胀剂、内氧护剂等功能型外加剂时，所采用的外加剂也应符合相应标准要求且应通过试验验证。

5  混凝土性能

## 5.1  工作性能

5.1.1~5.1.5  对黄河超细砂混凝土的拌合物性能进行了规定。对C10~C60混凝土的拌合物性能进行验证，验证发现证，黄河超细砂混凝土的拌合物性能与普通预拌混凝土相当，故规定黄河超细砂混凝土对应的技术参数与现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902协调一致。

## 5.2  力学性能

5.2.1~5.2.4   对黄河超细砂混凝土的力学性能进行了规定。对C10~C60黄河超细砂混凝土的力学性能进行验证，验证发现证，黄河超细砂混凝土的28d抗压强度、轴压强度不低于同配合比的机制砂和河砂混凝土，7d抗压强度略低，其他力学性能指标与普通混凝土相当。

## 5.3  长期性能与耐久性能

5.3.1~5.3.4   对黄河超细砂混凝土的长期性能和耐久性能进行了规定。对C10~C60混凝土的长期性能和耐久性能进行了验证，验证发现证，与同强度等级的机制砂混凝土和河砂混凝土相比，黄河超细砂混凝土的收缩更大，早期开裂性能更高，部分耐久性能指标更优。验证还发现，通过配合比调整及采用一定外加剂可减少混凝土的收缩及开裂。从确保黄河超细砂混凝土长期性能与耐久性能方面考虑，黄河超细砂混凝土与普通混凝土同样应具有良好的耐久性能和长期性能，均应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010及设计要求。

6  配合比设计

## 6.1  一般要求

6.1.1  本条文强调了黄河超细砂混凝土的配合比设计必须经过试配试验。规定与机制砂按照一定比例混合形成的黄河超细混合砂的性能满足《建设用砂》GB/T 14684要求，考虑到黄河超细砂混凝土是采用黄河超细混合砂配制的，故规定黄河超细砂混凝土的配合比设计参与目前常用的配合比设计标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行。

6.1.2  黄河超细砂混凝土配合比设计应采用实际生产用原材料，并应以合理使用材料和节约水泥，低碳、环保为原则。与普通混凝土相比，黄河超细砂混凝土采用的是机制砂与黄河超细砂的混合砂，因此，与其他混凝土相比，黄河超细砂混凝土用砂的品种更多，不同品种砂的级配、MB值等指标不同，多种骨料配制黄河超细砂混凝土情况相对复杂，影响因素更多，故掺用的比例应通过试验确定。

6.1.3  化学外加剂和掺和料品种很多，性能各异。其品种与掺量会对水泥适应性的产生影响，因此，为了保证黄河超细砂混凝土的性能与质量，特制定本条文。

## 6.2 配合比计算

6.2.1  本条文提供了已知机制砂和黄河超细砂细度模数的情况下，为混合成目标细度模数的黄河超细砂混合砂，所需要黄河超细砂混合砂中超细砂的掺合比例的计算公式。

6.2.2  本条文提供了已知机制砂和黄河超细砂细度模数的情况下，通过不同掺配比例推算出的黄河超细砂混合砂细度模数的计算公式。由于推算值和实际值吻合度存在一定的差异，实际应用过程中，宜将两者按比例混合后测试两者混合后的细度模数作为最终的混合砂细度模数实际值。

## 6.3  配合比设计参数选择

6.3.1  本条规定了黄河超细砂混凝土的黄河超细砂掺量及配合比。调研发现，国标和行标的混凝土设计标准中未有对不同结构部位混凝土抗裂等级的划分。部分地方标准中提出了不同结构部位混凝土的抗裂等级要求，如，《轨道交通及隧道工程混凝土结构耐久性设计施工技术标准》DG/T J08-2128-2021提出，轨道交通的盾构法管片和顶管法管节混凝土的抗裂等级不宜低于L-V，其他结构不宜低于L-Ⅳ。《高性能混凝土应用技术标准》DBJ50/T-389-2021提出，高性能混凝土抗裂等级不宜低于L-Ⅲ，《城市综合管廊结构混凝土应用技术规程》T/CBMF 90-2020中规定了混凝土的抗裂等级不宜低于L-Ⅳ。考虑到上述标准对部分混凝土结构抗裂性能提出了更高的要求，为确保黄河超细砂混凝土在上述相关混凝土结构中的应用，结合验证试验结果，提出了不同抗裂等级下黄河超细砂混凝土中黄河超细砂的掺量和配合比参数要求。

6.3.2 本条规定了黄河超细砂混凝土中矿物掺合料的种类及掺量，与其他混凝土一样，黄河超细砂混凝土可掺用一定量的矿物掺合料，矿物掺合料的最大掺量应符合现行国家标准《高性能混凝土技术条件》GB/T 41054的规定。

6.3.3 本条规定了黄河超细砂混凝土的砂率，黄河超细砂混凝土的砂率应经试验确定，在确保混凝土拌合物性能的基础上，宜选用更低的砂率。

6.3.4 本条规定了黄河超细砂的比例度和黄河超细砂混合砂的细度模数。考虑到C50、C55和C60混凝土相对较高的强度等级、相对较多的胶凝材料用量和较大的收缩值和更高的开裂风险，对黄河超细砂的细度进行控制，经调研和试验验证，建议用比粒度不宜大于2600的略粗的黄河超细砂，为控制砂率，建议采用细度模数宜为2.3~3.0的中砂。

7  生产与施工

## 7.1  一般规定

7.1.1  黄河超细砂混凝土生产通常在集中搅拌站按现代预拌商品混凝土的一般生产模式进行，所以采用的搅拌站(楼)应符合现行国家标准《混凝土搅拌站(楼)》GB/T 10171的规定。

7.1.3  黄河超细砂混凝土的生产、施工应与现行其他标准相协调，考虑到黄河超细砂混凝土开裂风险更高，对于开裂性能要求高的混凝土施工，应制定好专项施工方案，加强混凝土养护。

## 7.2 原材料进场

7.2.1  本条对混凝土原材料进场做出要求，规定原材料进场应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666对相应原材料的规定。

7.2.2、7.2.3  本条规定黄河超细砂及其混合砂进场应提供的文件和检验的项目。黄河超细砂混合砂的出厂检验项目应包括细度模数、亚甲蓝值（MB）、颗粒级配等GB/T 14684中关于混合砂进场检验项目的要求。黄河超细砂的出厂检验项目包括亚甲蓝值（MB）、泥块含量、颗粒级配和比粒度。

7.24  本条是对胶凝材料储存的一般要求。

7.2.5  本条是对外加剂储存的一般要求。

7.2.6  本条规定各种原材料贮存处应有明显标识，黄河超细砂和黄河超细砂混合砂应分开储存，明确标识。

## 7.3 计量

7.3.1~7.3.2  本条对混凝土用原材料的计量设备做出规定，原材料计量装置必须可靠，才能保证各种配合比的有效实现。

7.3.4  本条规定了各种材料的计量允许偏差。

## 7.4 搅拌

7.4.1  本条对混凝土的搅拌做出规定，黄河超细砂的掺入使得黄河超细砂混凝土较普通混凝土更难搅拌充分。因此，应适当延长黄河超细砂混凝土的搅拌时间。

## 7.5 运输

7.5.1  预拌商品混凝土的运输车应采用混凝土专用运输车，运输车应符合现行行业标准《混凝土搅拌运输车》JG/T 5094的规定，翻斗车由于密封不好等原因，仅限用于运送坍落度较小的混凝土拌合物。由于混凝土要求均匀浇筑，所以浇筑前的运输过程不能让拌合物产生分层离析。对于寒冷或炎热的气候情况,搅拌运输车的搅拌罐应有保温隔热措施，目的是不让混凝土受冻或受热。

7.5.2  混凝土严禁运输过程中途加水，改变混凝土的实际水胶比。卸料前可以根据拌合物坍落度损失情况掺入有预案的外加剂，并快速旋转搅拌罐,使混凝土拌合物均匀。

7.5.3  限定混凝土运输时间不大于90min，是为了后续泵送浇筑振捣时拌合物还有足够的工作性能，如需延长运送时间，则应采取有效措施，如增加外加剂的缓凝和缓释成分；当采用翻斗车运输时，由于密封不好，应缩短运输时间。

7.5.4  如果混凝土运输间断，浇筑现场出现停工待料，就可能会造成浇筑冷缝和蜂窝麻面狗洞等质量缺陷，所以运输必须保证现场浇筑的连续性。

## 7.6 浇筑

7.6.1  检查混凝土模板稳定性和拼缝密合性，是为了保证混凝土实体的浇筑质量。

7.6.2  炎热季节限定拌合物入模温度不宜高于35℃，选择一天中气温较低时段进行浇筑，采取隔热措施；冬期限定拌合物入模温度不宜低于5℃，采取保温措施等都是为了保证混凝土结构构件的浇筑质量。

7.6.3  对于运输到达施工现场的混凝土拌合物,如果选用泵机进行泵送,则泵送设备的选择、布置及司泵操作执行现行行业标准JGJ/T 10 的规定。

## 7.7 养护

7.7.1  水分散失是新浇筑混凝土结构构件开裂的重要原因之一，所以及时用塑料薄膜等覆盖物覆盖新浇筑的混凝土，能有效防止水分散失。

7.7.2  限定养护水温与混凝土表面温度之差能有效控制温度裂缝，充分保温保湿养护能有效促进水泥水化反应，保障混凝土强度发展和混凝土体积稳定。混凝土的温度收缩主要发生在浇筑后的3d内，干燥收缩主要发生在浇筑后的14d内，为减少混凝土的干缩开裂风险，协调其他标准提出混凝土的保湿养护不低于14d的规定。

7.7.3  大体积混凝土施工，都必须采取温控措施，控制混凝土中心温度与混凝土体表温度之差不超过25℃，同时控制混凝土体表温度与大气温度之差不大于20℃,以防止产生结构性裂缝。

7.7.4  本条规定了黄河超细砂混合砂混凝土养护过程中的质量控制依据。

7.7.5  本条规定了黄河超细砂混合砂混凝土冬期养护措施。

7.7.5  本条规定了用于蒸汽养护的黄河超细砂混合砂混凝土的养护要求。

8  质量检验和验收

## 8.1 原材料质量检验

8.1.1~8.1.2  本条对黄河超细砂混凝土原材料进场作出规定，黄河超细砂混凝土原材料进场检验应包括型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件的查验和收存。其中外加剂还应有产品说明书；并且规定在混凝土生产过程中，宜对进场的原材料进行随机抽检，以确保生产过程中黄河超细砂混凝土的质量。

## 8.2 黄河超细砂混凝土性能检验

8.2.1  本条文对黄河超细砂混凝土拌合物、力学性能、长期性能和耐久性能的试验方法做出规定。与普通混凝土一样，黄河超细砂混凝土的拌合物、力学性能、长期性能和耐久性能的试验方法应分别符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080、《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

8.2.2  本条文规定了黄河超细砂混凝土拌合物具体的检验项目和频次。

8.2.3  本条文规定了硬化黄河超细砂混凝土强度的检验次数和评定方法。和普通混凝土一样，应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定进行。耐久性能和长期性能的检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

8.2.4  本条文规定了当结构设计有混凝土长期性能和耐久性能指标时，混合砂混凝土的长期性能和耐久性能应进行抽样检验。

## 8.3 验收

8.3.1  本条规定了黄河超细砂混凝土的强度、长期性能和耐久性能评价依据。

8.3.2  本条规定了黄河超细砂混凝土的工程施工质量验收依据。