T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

混凝土工程质量诊治技术管理规程

Management specification for diagnosis and treatment technology of concrete engineering quality

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

混凝土工程质量诊治技术管理规程

Management specification for diagnosis and treatment technology of concrete engineering quality

T/CECS xxxx- 20xx

主编单位：建研建硕（北京）科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年 X 月 X 日

中国XX出版社

202X　北　　京

前　　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]40号）的要求进行编制，编制组经广泛调查研究、验证实验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分11章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、质量诊断、混凝土工程质量问题预判、混凝土工程质量问题识别与溯源、质量治理、责任划分、质量诊治组织及专家、质量诊治报告、质量诊治档案。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由建研建硕（北京）科技有限公司负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请反馈给建研建硕（北京）科技有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013，邮箱：cabrbetc@vip.163.com）。

主编单位：建研建硕（北京）科技有限公司、北京中实上庄混凝土有限责任公司。

参编单位：江阴市中建工程质量检测有限公司、北京金隅混凝土有限公司、中建西部建设股份有限公司、中交一公局土木工程建筑研究院有限公司、仲恺农业工程学院。

主要起草人：XXX

主要审查人：XXX

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  检测方法和抽样方案	4

3.3  质量诊治组织及专家	5

4  质量诊断	7

4.1  一般规定	7

4.2  工程调查	8

4.3  诊断方案	9

4.4  检测方案	9

4.5  问题预判	10

4.6  问题识别与溯源	10

4.7  诊断报告	10

5  混凝土工程质量问题预判	11

5.1  预拌混凝土质量问题预判	11

5.2  混凝土施工质量问题预判	11

5.3  混凝土结构质量问题预判	13

6  混凝土工程问题识别与溯源	15

6.1  预拌混凝土质量问题识别与溯源	15

6.2  混凝土施工质量问题识别与溯源	16

6.3  混凝土结构质量问题识别与溯源	17

7  质量治理	19

7.1  一般规定	19

7.2  预拌混凝土质量问题预防与治理	19

7.3  混凝土施工质量问题预防与治理	21

7.4  混凝土结构实体质量问题预防与治理	23

8  责任划分	26

8.1  一般规定	26

8.2  责任划分程序	26

8.3  责任主体	27

9  质量诊治报告	31

10  质量诊治档案	32

10.1  诊治档案要求	32

10.2  档案管理程序	32

用词说明	34

引用标准名录	35

条 文 说 明	36

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

3.1  General provisions	3

3.2  Detection method and sampling scheme	4

3.3  Quality diagnosis and treatment organizations and experts	5

4  Quality diagnostics	7

4.1  General provisions	7

4.2  Engineering investigations	8

4.3  Diagnostic programme	9

4.4  Detection scheme	9

4.5  Problem prediction	10

4.6  Problem identification and traceability	10

4.7  Diagnostic report	10

5  Pre-judgment of concrete engineering quality problems	11

5.1  Prediction of ready-mixed concrete quality problems	11

5.2  Prediction of concrete construction quality problems	11

5.3  Prediction of concrete structure quality problems	13

6  Identification and traceability of concrete engineering quality problems	15

6.1  Identification and traceability of quality problems of ready-mixed concrete	15

6.2  Identification and traceability of concrete construction quality problems	16

6.3  Identification and traceability of concrete structure quality problems	17

7  Quality governance	19

7.1  General provisions	19

7.2  Quality control of ready-mixed concrete	19

7.3  Concrete construction quality control	21

7.4  Concrete structure entity quality management	23

8  Division of responsibility	26

8.1  General provisions	26

8.2  Responsibility division procedure	26

8.3  Liability subject	27

9  Quality diagnosis and treatment organizations and experts	31

10  Quality diagnosis and treatment report	32

10.1  Diagnosis and treatment file requirements	32

10.2  File Management Procedures	32

Explanation of wording	34

List of quoted standards	35

Addition: Explanation of provisions	36

1  总  则

- 为了预防混凝土工程质量事故，加强混凝土工程质量管理，提高混凝土工程质量，保证混凝土工程的安全、可靠、经济、合理使用，制定的技术管理规程。

- 本规程适用于在一般工业与民用建筑、市政、桥梁、轨道交通等建筑工程新拌混凝土现场验收和硬化混凝土工程质量问题诊治技术管理。

- 混凝土工程质量诊治技术管理规程在工程应用中，除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2  术  语

- 混凝土结构 concrete structure

由混凝土材料制成的承载结构，用于建筑物、桥梁、道路等工程。

- 质量诊治 quality diagnosis and treatment

对混凝土工程中已发生或潜在的质量缺陷，通过现场检测鉴定（含非破损与局部破损方法）、成因分析、风险评估及修复治理等系统性技术活动。

- 质量诊断 quality diagnosis

通过检测和分析评估混凝土工程的现状，判断是否存在质量问题或潜在风险，并对问题进行定位的过程。质量诊断是质量诊治的前期步骤。

- 质量治理 quality treatment

在混凝土工程中发现质量问题后，采取修复、加固、替换等措施，使工程质量达到规范和设计要求的过程。质量治理包括缺陷修复、结构加固、材料替换等多种方式。

- 预拌混凝土 ready-mixed concrete

在固定的搅拌站按照设计要求预先搅拌并运输到施工现场的混凝土。

- 责任主体 responsible entity

在混凝土工程质量诊治过程中，承担相应法律责任和义务的单位或个人。

- 质量诊治组织 quality diagnosis and treatment organization

具备相关资质、必要的技术设备和专业人员，能够独立开展混凝土工程质量诊断、分析和治理的专业机构。

3  基本规定

3.1  一般规定

- 混凝土工程质量诊治应依次进行质量诊断、质量治理、责任划分以及档案管理规范，应确保技术依据充分、数据真实可靠，当混凝土工程需要诊治时，其所有权单位应根据诊治内容按本规程有关要求进行。

- 当混凝土工程存在下列情况时，应进行混凝土工程的质量诊治：

1 存在质量缺陷或损伤；

2.受环境影响存在安全隐患；

3 达到或超过设计使用年限；

4 功能变更或有改造需求；

5 灾害或事故后评估；

6 施工或验收争议；

7 特殊合规性要求；

8 其他需检测鉴定的情况。

- 混凝土工程质量的诊断范围应包含材料质量及性能、结构缺陷与损伤、力学性能与耐久性以及环境影响与灾害损伤。具体诊断范围应根据检测目的、工程类型及损伤程度等综合确定。

- 当混凝土工程质量经诊断不满足可靠性要求时，应根据质量问题、结构损伤程度加固难度、加固后混凝土工程安全等级以及加固费用等，综合给出加固处理或拆除重建的评估意见。

- 混凝土工程质量检测机构（以下简称检测机构）应符合以下规定：

1 检测机构应取得建设主管部门颁发的相应资质证书；

2 检测机构应对出具的检测报告的真实性、准确性负责；

3 对实行见证取样和见证检测的项目，不符合见证要求的，检测机构不得进行检测；

4 检测机构的技术能力应符合相应专业检测项目的配备要求；

5 检测机构应采用工程检测管理信息系统，提高检测管理效果和检测工作水平；

6 检测机构应建立检测档案及日常检测资料管理制度。

- 检测所用仪器、设备的适用范围和检测精度应满足检测项目的要求；检测时，所用仪器、设备应在检定或校准周期内，并应处于正常状态。

- 混凝土工程质量检测机构的原始记录应符合下列规定：

1 原始记录应完整并记录在专用记录纸上，并应信息完整、字迹清晰；

2 原始记录检测数据不得涂改，笔误应进行杠改；

3 当采用热敏输出记录时，宜附有原件的复印件；

4 原始记录应由检测和记录等人员签字。

- 在进行混凝土工程质量诊治时，应记录详细的操作步骤和数据，以便于后续的分析和审查；对于诊治过程中发现的新问题，应及时记录并进行研究，提出改进措施。

- 混凝土质量诊治的结果应及时向相关单位和人员通报，并采取相应的措施进行处理。

- 在诊治过程中，应充分考虑环境因素的影响，采取相应的防护措施，确保人员和环境的安全。

3.2  检测方法和抽样方案

- 混凝土工程质量的检测应根据检测目的、检测项目、建筑结构状况和现场条件选择适用的检验、测试、观测和监测等方法。

- 选用混凝土工程质量检测方法时应符合下列规定：

1 标准规定的检测方法；

2 扩展适用范围的检测方法；

3 经过技术对比验证的新检测方法。

- 当混凝土工程质量检测方法超出国家及行业现行有关标准的规定范围时，应采用直接测试方法对测试结果进行验证或修正。

- 采用扩大国家及行业现行有关标准规定适用范围的检测方法时，检测单位应事先通知委托方，且应符合下列规定：

1 检测目的与标准一致；

2 检测对象性质相近；

3 检测项目一致；

4 采取误差控制措施；

5 检测细则备案。

- 采用经过技术对比验证的新检测方法时，应符合下列规定：

1 通过技术鉴定，并应具有工程检测实践经验；

2 与成熟方法比对验证；

3 检测细则备案，提供误差分析或测试结果的不确定度；

4 委托方书面同意。

- 混凝土工程质量的现场检测可采取全数检测或抽样检测两种检测方式。抽样检测时，宜随机抽取样本，当不具备随机抽样条件时，可按约定方法抽取样本。

- 遇到下列情况时宜采用全数检测方式：

1 外观缺陷或表面损伤检查；

2 检测参数变异性大或构件状况差异显著；

3 受检范围较小或构件数量较少；

4 灾害发生后对结构受损情况的外观检查；

5 降低处理成本或缩小处理范围；

6 委托方要求进行全数检测。

- 除本规程第3.2.6条规定的情况外，可采用抽样检测方式进行检测。根据检测项目的实际情况可采取计数抽样方法、计量抽样方法或分层计量抽样方法进行检测。

- 根据检测项目的实际情况可采取计数抽样方法、计量抽样方法或分层计量抽样方法进行检测；抽样数量应根据结构类型按国家现行有关标准的规定确定。

- 计数抽样时检测批的检测类别、最小样本容量及判定方法，宜符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的有关规定。

- 计量抽样的检测方法宜符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的有关规定，并应提供推定区间的置信度宜为0.90，错判概率和漏判概率均宜为0.05。

3.3  质量诊治组织及专家

- 建立由各相关单位和专家组成的质量诊治组织，负责质量问题的诊治和协调工作。

- 质量诊治组织应具备相应的能力，能够有效开展质量诊治工作。

- 聘请具有丰富经验和专业知识的专家参与质量诊治工作，确保诊治工作的科学性和准确性。

- 质量诊治专家应具备相关的专业资质和经验，并能够提供有效的技术支持和指导。

4  质量诊断

4.1  一般规定

- 混凝土工程质量诊断包括工程调查、现场检验和诊断、问题预判、识别与溯源、诊断报告编制等内容。

- 混凝土工程质量诊断流程应按图4.1.2的程序进行。

图 4.1.2 诊断检测程序

- 混凝土工程质量诊断的检测工作可接受单方委托，存在质量争议时宜由当事各方共同委托。

- 在混凝土工程质量诊断中，当发现检查和检测资料不足或不准确时，应及时进行补充检查或重新检测。

- 混凝土工程质量诊断除应符合本规程的有关规定外，尚应符合下列标准的规定：

1 民用建筑应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的有关规定；

2 工业建筑应符合现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的有关规定；

3 桥梁应符合现行行业标准《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99、《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233、《公路桥涵养护规范》JTG 5120、《铁路桥涵设计规范》TB 10002的有关规定；

4 核电安全壳应符合现行国家标准《核电厂建构筑物维护及可靠性鉴定标准》GB/T51323的有关规定；

5 其他混凝土结构应依据主体结构类型，符合所对应的国家现行标准的有关规定。

4.2  工程调查

- 混凝土工程质量诊断的工程调查应采用现场调查和资料收集相结合的方式，并应根据调查结果分析编制工程检查报告。

- 工程调查的资料收集应包括下列内容：

1 工程基本信息：工程概况、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程地点、开工和竣工时间等；

2 技术资料：施工图或竣工图、设计说明、设计变更记录、结构计算书、历次加固改造图、工程使用资料、其他设计文件等；

3 工程质量保证资料：混凝土物理力学性能检测报告、材料检测报告、材料质保资料、材料进场验收记录、材料复验报告、隐蔽工程验收记录、工程质量检查记录等；

4 工程使用资料：使用情况、维修、维护、加固、改造、事故、质量问题记录及用户的反馈意见等；

5 其他相关资料。

- 工程调查的现场调查应包括下列内容：

1 区域环境的调查：工程所在区域及周边建筑分布情况和环境等；

2 工程概况调查：混凝土工程的建设面积、结构类型、主要功能等信息以及现场实际信息与图纸资料信息的吻合度；

3 整体和局部使用现状以及以往维修、改造、加固等的原因；

4 评估工作现场实施措施条件。

4.3  诊断方案

混凝土工程质量诊断方案编制宜包括下列内容：

1 工程检查报告；

2 检验诊断目的、范围和要求；

3 检验诊断依据；

4 检验项目与方法；

5 现场检验人员和设备情况；

6 检验工作进度计划和配套条件；

7 现场安全措施；

8 诊断方案编制人、审批人以及应说明的内容；

9 其他需要的内容。

4.4  检测方案

- 混凝土工程质量诊断在工程满足取样要求时，宜进行现场取样送至实验室检测。

- 接受委托的诊断检测机构应确认委托方的检测要求，并制定有针对性的检测方案。

- 混凝土工程质量的检测方案宜包括以下内容：

1 工程概况；

2 委托方的检测目的或检测要求；

3 检测依据；

4 检测范围、检测项目与选用的检测方法；

5 检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量；

6 检测人员和仪器设备；

7 检测工作进度计划与所需要的配合要求；

8 检测中的安全措施和环保措施。

- 混凝土质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样与试验应由预拌混凝土生产企业在其企业内完成。交货检验应实行见证取样，由经过相应培训合格的技术人员承担。混凝土工作性能检验应在交货地点完成。强度、抗渗等耐久性能检验应委托第三方检测机构完成，检验结果应在检验结束10天内通知施工企业。

4.5  问题预判

- 混凝土工程诊断应根据具体诊断需求进行工程调查和检验检测，对预拌混凝土、混凝土施工和混凝土结构问题进行预判。

- 在混凝土工程中，若出现结构强度或耐久性不足问题诊断，应以提升工程质量合格率为目标，需重点调查原材料质量控制环节、配合比设计与验证环节，施工执行环节、质量检测与评估体系等，形成系统性诊断报告和治理方案。

4.6  问题识别与溯源

- 在开展混凝土工程问题识别与溯源前，应对工程检查报告、检测报告等技术资料进行核查，并应核查资料的完整性和有效性。

- 混凝土工程的质量检验应符合《预拌混凝土》GB/T 14902、《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土强度检验评定标准》CB/T 50107、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082等国家和行业有关标准的规定。

4.7  诊断报告

- 混凝土工程质量诊断报告应在完成全部检测、检验后进行编制。

- 混凝土工程质量诊断报告宜包括下列内容：

1 工程检查报告等信息；

2 诊断方案、委托日期、检验日期、报告完成日期；

3 诊断所用主要仪器设备的名称、型号及编号；

4 检验及评定依据、检验项目、检验部位、检验数据及判定；

5 检验结果与问题成因分析；

6 主检、审查人员等；

7 其他和检验有关的内容。

5  混凝土工程质量问题预判

5.1  预拌混凝土质量问题预判

- 预拌混凝土不应出现和易性差、配合比不良异常以及外加剂使用不当等问题，相关技术要求应满足《混凝土质量控制标准》GB 50164或其他相关国家及行业标准中的规定。

- 预拌混凝土和易性差可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 拌合物松散不易粘结，或黏聚力大、成团，不易浇筑；

2 拌合物中水泥砂浆填补满石子间的孔隙；

3 在运输、浇筑过程中出现分层离析，不易将混凝土振捣密实；

4 浇筑后静置后出现“底部板结、上部泌水”现象。

- 预拌混凝土配合比不良可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 混凝土松散、保水性差，出现明显泌水、离析现象；

2 难以振捣密实，浇筑后达不到要求的强度。

- 预拌混凝土外加剂使用不当可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 新拌混凝土泌水、分层、离析，工作性差，坍落度损失大；

2 混凝土浇筑后，局部或大部分长时间不凝结硬化；

3 硬化混凝土强度下降，收缩增大；

4 短期内混凝土开裂，或已浇筑完的混凝土结构物表面起鼓包。

5.2  混凝土施工质量问题预判

- 混凝土施工中不应出现表面缺陷、内部疵病和混凝土裂缝等问题，相关技术要求应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317等其他相关国家及行业标准中的规定。

- 混凝土施工表面缺陷可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 麻面：混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点，形成粗糙面；

2 露筋：钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面，没有被混凝土包裹；

3 蜂窝：混凝土结构局部酥松，砂浆少、石子多，石子之间出现类似蜂窝状的大量空隙、窟窿；

4 孔洞：混凝土结构内部有尺寸较大的窟窿，局部或全部没有混凝土或蜂窝孔隙特别大，钢筋局部或全部裸露，孔穴深度和长度均超过保护层厚度；

5 烂根：基础、柱、墙混凝土浇筑后，与基础、柱、台阶或柱、墙、底板交接处出现蜂窝状空隙，台阶或底板混凝土被挤隆起；

6 酥松脱落：混凝土结构构件浇筑脱模后，表面出现酥松、脱落等现象；

7 缝隙、夹层：混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土或夹杂物，使结构的整体性受到破坏；

8 缺棱掉角：结构构件边角处或洞口直角边处，混凝土局部脱落，造成截面不规则，棱角缺损；

9 松顶：混凝土柱、墙、基础浇筑后，在距顶面50～100 mm高度内出现粗糙、松散，有明显的颜色变化，内部呈多孔性，基本上是砂浆，无石子分布其中，强度较下部为低，影响结构的受力性能和耐久性，经不起外力冲击和磨损。

- 混凝土施工内部疵病可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 匀质性差：同批混凝土试块抗压强度平均值低于设计强度等级标准值的85%或同批混凝土中个别试件强度值过高或过低，出现异常；

2 保护性能不良：钢筋混凝土结构的混凝土保护层遭受破坏或混凝土的保护性能不良，钢筋发生锈蚀，铁锈膨胀引起混凝土开裂；

3 预埋件空鼓：混凝土结构预埋件钢板与混凝土之间存在空隙，用小锤轻轻敲击时，发出空鼓回声。

- 混凝土施工的裂缝可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 塑性收缩裂缝：新浇筑的基础、墙、梁、板暴露于空气中的上表面出现塑性收缩裂缝，形状接近直线，长短不一，互不连贯，裂缝较浅，类似干燥的泥浆面；

2 沉降收缩裂缝：沿基础、墙、梁、板上表面钢筋通长方向、箍筋上或靠近模板处断续或在预埋件的附近周围出现沉降收缩裂缝。

5.3  混凝土结构质量问题预判

- 混凝土结构不应出现构外形尺寸偏差和混凝土结构裂缝等问题，相关技术要求应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等其他相关国家及行业标准中的规定。

- 混凝土结构外形尺寸偏差可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 表面不平整：混凝土表面凹凸不平，或板厚薄不一，表面不平，甚至出现凹坑脚印；

2 位移、倾斜：基础、柱、梁、墙以及预埋件中心线对定位轴线，产生一个方向或两个方向的偏移，或柱、墙垂直产生一定的偏斜，其位移或倾斜值均超过允许偏差值；

3 凹凸、鼓胀：柱、墙、梁等混凝土表面出现凹凸和鼓胀，偏差超过允许值。

- 混凝土结构的裂缝可依据以下现象进行初步评估及预判：

1 干燥收缩裂缝：在混凝土结构表面出现宽度较窄，走向纵横交错，没有规律性，分布不均匀的裂缝；2 温度裂缝：表面出现走向无规律的裂缝，长度尺寸较大的基础、墙、梁、板类结构裂缝多平行于短边；大体积混凝土裂缝纵横交错；深进和贯穿裂缝多与短边平行或接近平行、分段出现且中间密；裂缝宽度一般在0.5mm以下且全长变化小；

3 撞击裂缝：出现有水平的、垂直的、斜向的裂缝；裂缝的部位和走向随受到撞击荷载的作用点、大小和方向而异；裂缝宽度、深度和长度不一，无一定规律性；

4 沉陷裂缝：在基础、墙等结构上出现大多属深进或贯穿性裂缝，其走向与沉陷情况有关，一般与地面垂直或呈30°~45°角方向发展；较大的贯穿性沉降裂缝上下或左右有一定的错距，裂缝宽度受温度变化影响小，因荷载大小而异，且与不均匀沉降值成正比；

5 化学反应裂缝：在梁、柱结构或构件表面出现与钢筋平行的纵向裂缝；板式构件在板底面沿钢筋位置出现裂缝，缝隙中夹有斑黄色锈迹；混凝土表面呈现块状崩裂，裂缝无规律性；出现不规则的崩裂，裂缝呈大网络状，中心突起，向四周扩散；表面出现大小不等的圆形或类圆形崩裂、剥落，内有白黄色颗粒；

6 冻胀裂缝：结构构件表面沿主筋、箍筋方向出现宽窄不一的裂缝，深度一般到主筋，周围混凝土疏松、剥落。

6  混凝土工程问题识别与溯源

6.1  预拌混凝土质量问题识别与溯源

- 在生产施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对混凝土拌合物进行抽样检验。混凝土拌合物的检验频率应符合《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

- 混凝土拌合物应具有良好的和易性，当预拌混凝土出现和易性差的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 记录混凝土坍落度、离析程度、黏聚性，对比设计坍落度范围；

2 核查拌制至浇筑的时间线，识别运输与停留环节的异常；

3 调取配合比设计文件，核验水胶比、砂率、骨料级配是否符合标准要求；

4 检查搅拌站计量仪器校准证书、投料记录；

5 确认搅拌机类型与容量是否适配工程需求；

6 按《普通混凝土拌合物性能试验程序标准》GB/T 50080对拌合物进行坍落度试验、泌水率测试；

7 计算骨料的空隙率与级配曲线，验证是否符合标准要求；

8 取不同批次拌合物样本，测试抗压强度离散系数；

9 关联配比、设备、操作等因素进行因果分析与责任判定。

- 混凝土的配合比应根据施工工艺、强度指标、混凝土坍落度要求，经浇筑试验确定。正常生产每月应校验一次混凝土配合比。当预拌混凝土出现配合比不良的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 测试混凝土坍落度、泌水率及抗压强度离散系数；

2 观察混凝土骨料外露、浆体分层等表观缺陷，判断是否因砂浆不足或水胶比失衡；

3 调取配合比设计计算书与试配报告，核验水胶比、砂率是否符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55要求；

4 检查水泥活性检测报告、骨料级配曲线及含水率记录；

5 核查磅秤校准证书和、投料记录；

6 对问题批次混凝土取样，测定实际水胶比并对比设计值；

7 筛分骨料，计算空隙率与级配连续性；

8 检查外加剂掺量及加料顺序，查看混凝土是否搅拌均匀；

9 查看质量管理，是否随意增减原材料用量导致配合比发生变化；

10 关联配比、设备、操作等因素进行因果分析与责任判定。

- 外加剂使用前应进行生产原材料相容性试验，满足要求后方可使用。当预拌混凝土出现外加剂使用不当的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 核查外加剂出厂合格证、型式检验报告及复试记录是否符合《混凝土外加剂》GB 8076要求；

2 检测液态外加剂是否分层沉淀，粉状剂是否结块或细度超标；

3 审核搅拌站计量设备校验记录，确认外加剂掺量是否有误；

4 根据混凝土的功能，检查所选用的外加剂类型；

5 检查外加剂的储存是否存在问题；

6 追溯水泥与外加剂的适应性试验报告，验证胶凝材料品种变更后是否重新开展相容性试验。

7 结合资料、外加剂分析、存贮、设备、操作等因素进行因果分析与责任判定。

6.2  混凝土施工质量问题识别与溯源

- 当混凝土施工出现表面缺陷的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 检查振捣记录，振捣时间、点位间距、分层厚度是否符合方案要求；

2 核实浇筑高度是否符合现行国家及行业标准的要求；

3 检查模板表面是否粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物未清理干净，或清理不彻底；

4 检查模板接缝严密性，判断是否存在漏浆风险；

5 检查脱模剂的涂刷情况，包括涂刷是否均匀、用量是否合适等；

6 材料性能复测和配合比验证；

7 养护记录审查及环境因素分析；

8 结合操作、材料复检、记录审查等因素进行因果分析与责任判定。

- 当混凝土施工出现内部疵病的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784标准的要求，探测内部空洞或裂缝，结合回弹-取芯法验证结构实体强度分布；

2 核查搅拌记录、运输时间、浇筑温度及振捣工艺，分析养护温湿度数据与裂缝关联性；

3 材料性能复测和配合比验证；

4 调取混凝土生产记录、试块留置报告及监理旁站记录，核实施工过程合规性。

5 结合检测、操作记录、材料复检、记录审查等因素进行因果分析与责任判定。

- 当混凝土施工出现裂缝的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50204判定裂缝种类和分布情况；

2 核查浇筑时的环境情况，追溯施工日志中温湿度数据及核查地基沉降观测记录；

3 抽检混凝土配合比报的水胶比是否超标，以及骨料级配分析；

4 检查是否使用收缩较大的水泥；

5 检测箍筋位置与保护层厚度。

5 结合检测、施工日志、操作记录、材料复检等因素进行因果分析与责任判定。

6.3  混凝土结构质量问题识别与溯源

- 当混凝土结构出现外形尺寸偏差的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的要求对混凝土结构的尺寸偏差进行检测分析；

2 查阅施工图纸、施工记录、材料检验报告等相关资料；

3 检查模板安装、混凝土浇筑等操作细节；对模板支撑系统、地基基础等进行检查，查看是否存在松动、下沉、变形等问题；

4 收集相关数据，分析数据是否存在异常，确定可能导致偏差的因素。

5 对以上因素进行因果分析与责任判定。

- 当混凝土结构出现裂缝的现象时，宜通过以下程序进行问题识别与溯源：

1 分类记录裂缝走向、宽度、深度和分布规律；

2 核查裂缝出现时段的气候及周边荷载条件；

3 调取混凝土配比单、骨料检测报告和外加剂类型；

4 检查养护记录、拆模时间、地基处理方案；

5 对比结构荷载分布、约束条件是否与裂缝位置匹配；

6 采用无损检测定量裂缝形态；回弹仪检测混凝土强度是否达标；

7 取芯化验碳化深度、氯离子含量；显微镜观察骨料活性反应痕迹；

8 钻探取样验证地基均匀性；荷载试验判断沉降差异；

9 以裂缝为中心，关联材料、施工、环境等潜在因素，排除低概率原因；

10 将实际数据与规范限值对比，锁定违规操作；

11 通过分析上述记录进行因果分析与责任判定。

7  质量治理

7.1  一般规定

- 混凝土工程质量治理应根据诊断报告和委托方提出的功能要求进行。治理设计的范围，可按诊断整体或者某独立区段确定也可以按照指定的部分确定，应考虑该部分的整体结构性能。

- 混凝土工程质量治理应根据现场条件对施工方法和治理效果的影响确定设计方案。

- 质量治理应根据质量问题的严重程度、形成原因、是否已稳定，采取相对应的措施。混凝土工程质量治理应避免对未治理部分造成不利影响。

- 混凝土工程质量治理及验收，除应符合本标准有关要求外，尚应符合《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的规定。

7.2  预拌混凝土质量问题预防与治理

- 预拌混凝土和易性差防治措施应符合下列规定：

1 最小胶凝材料用量、最大水胶比应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定；

2 混凝土配合比设计应满足设计要求，包括混凝土性能指标、配合比设计方法、配合比生产评定方法等；

3 原材料计量宜采用电子计量设备。计量设备的精度应符合现行国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171的有关规定，应具有法定计量部门签发的有效检定证书，并应定期校验；

4 混凝土拌制和浇筑过程中，应按规定检查混凝土的坍落度，每浇筑50m3或每工作班不少于一次；

5 混凝土搅拌宜采用强制式搅拌机；

6 随时检查混凝土搅拌时间，混凝土延续搅拌最短时间应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定；

7 混凝土运输应采用混凝土搅拌运输车，当运输过程中出现离析或使用外加剂进行调整时，搅拌运输车应进行快速搅拌，搅拌时间不应小于120s；

8 混凝土拌合物入模温度不应超过35℃，大体积混凝土拌合物入模温度不宜超过30℃；施工现场环境温度高于35℃时，应采取遮阳和降温措施或避开高温时段浇筑混凝土。

- 预拌混凝土配合比不良防治措施应符合下列规定：

1 混凝土配合比应符合设计要求和相关标准的规定，配合比应通过试验优化确定，不得随意套用经验配合比。每盘混凝土试配的最小搅拌量应符合标准规定，并应小于搅拌机公称容量的1/4，且不应大于搅拌机公称容量；

2 混凝土原材料进场时，应进行质量检验，检验应符合。现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定，供方应按批次向需方提供质量证明文件；

3 混凝土搅拌前应按试验室配合比通知单的配比准确秤量，其质量计量允许偏差应不得超过下列数值（按重量计）：胶凝材料为±2%；粗、细骨料为±3%；拌合用水和外加剂为±1%，并应每班检查1次；

4 混凝土拌制应根据现场粗、细骨料实际含水量情况调整加水量，使水胶比和坍落度符合要求。混凝土施工和易性和保水性不能满足要求时，应通过试验调整，不得在已拌好的拌合物中随意添加材料；

6 混凝土运输应采用不易使混凝土离析、漏浆或水分散失的运输工具。

- 预拌混凝土外加剂使用不当防治措施应符合下列规定：

1 在混凝土配制中采用外加剂，应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定，并应通过试验鉴定符合施工要求，确定其适用性及相应的掺含量；

2 外加剂应按品种、生产厂家分别储存。粉状外加剂应有防潮措施，液体外加剂储存在密闭容器中，并应防晒和防冻，使用前应搅拌均匀；

3 宜使用液态匀质外加剂；

4 因缓凝型减水剂掺入量过多而造成混凝土长时间不凝结硬化，可延长其养护时间，延缓拆模时间，后期混凝土强度经检定不受影响，可不处理，否则需采取加固或拆除重建等措施。

- 混凝土拌合物的坍落度经时损失不应影响混凝土的正常施工。混凝土拌合物坍落度和扩展度的经时损失过快，宜采取调整复合型减水剂保坍性能、掺量和控制骨料含泥量或石粉含量等措施。

- 混凝土拌合物在生产过程中坍落度和扩展度波动较大，应立即对原材料质量、计量设备、混凝土运输车在装料前是否排空积水进行检查，重新对骨料含水率进行复验，调整施工配比。

- 混凝土拌合物含气量异常，应依次对复合型减水剂或引气剂和其它材料进行复验，按检验结果对施工配合比进行调整，同时对外加剂称进行自校。

- 混凝土产生离析或泌水现象，对该车混凝土宜采用添加增稠剂的方式调整，在生产中应立即对施工配合比、骨料含水率和计量设备进行检查，调整减水剂掺量和砂率，对出机混凝土工作性进行确认。

- 混凝土凝结时间异常，应对计量设备进行检查，对减水剂、缓凝剂和速凝剂进行复验，检验水泥和外加剂适应性，调整混凝土施工配合比。

7.3  混凝土施工质量问题预防与治理

- 混凝土外观防止出现蜂窝、麻面、孔洞和酥松脱落等缺陷，可采用下列预防措施：

1 浇筑混凝土前，模板应浇水充分湿润，并清扫干净；

2 模板拼缝应严密，如有缝隙，应用海绵条、塑料条、纤维板或密封条堵严；

3 模板隔离剂涂刷要均匀并防止漏刷；

4 混凝土应分层均匀振捣密实，严防漏振，每层混凝土均应振捣至排除气泡为止；

5 混凝土振捣应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。施工现场宜对混凝土振捣实时智能监控；

6 连续浇筑高度较大的混凝土结构时，随着浇筑高度的上升，分层减水，防止松顶；

7 可采用真空吸水工艺，将多余游离水分吸去，提高顶部混凝土的密实性；

8 混凝土浇筑后应及时用保温、保湿材料覆盖养护，保持混凝土表面处于湿润状态；

9 拆模不应过早；

10 加强施工技术管理和质量控制工作。

- 混凝土外观防止出现露筋，可采用下列预防措施：

1 保证钢筋位置和保护层厚度正确，发现偏差及时纠正；

2 截面较小钢筋较密的部位，宜用细石混凝土浇筑；

3 混凝土下料高度超过3 m时，应采用溜槽或串筒下料。

4 浇筑混凝土前，模板应浇水充分湿润，并清扫干净且不得有积水；对模板的缝隙和孔洞应予堵严；

5 混凝土振捣时应避免碰撞模板、钢筋及预埋件；

6 保护层处混凝土要仔细振捣密实，避免踩踏钢筋；

7 混凝土拆模时间应满足混凝土的强度要求，当模板作为保温养护措施的一部分时，其拆模时间应根据温控要求确定。

- 混凝土外观防止出现烂根，可采用下列预防措施：

1 基础、柱、墙根部应在底部混凝土浇筑完间歇1.0~1.5h，沉实后，再浇上部混凝土，以阻止根部混凝土向下滑动；

2 在基础台阶或柱、墙底板浇筑完成后，浇筑上部结构前应先沿模板底圈预设内外坡度，待上部混凝土浇筑完毕后再将下部台阶或底板混凝土铲平并压实整平；

3 浇筑前彻底清理根部杂物、松散混凝土，并密封竖向模板根部缝隙，防止漏浆。

- 混凝土防止出现内部疵病，可采用下列预防措施：

1 混凝土应严格控制原材料进厂环节，控制生产时所用原材料质量，并采用科学的贮存方式以满足混凝土生产要求；

2 严格控制混凝土配合比，保证计量准确，及时测量砂、石含水量并扣除用水量；

3 混凝土应按顺序加料、拌制，保证搅拌时间，拌和均匀；

4 混凝土冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定；

5 混凝土施工形成的表面缺陷应及时进行修补，质量应符合验收要求；

6 预埋件周边的混凝土应振捣密实并辅以人工捣实；

7 水平预埋件应在板面中部设排气孔；

- 混凝土表面出现缺陷时，可采用下列方法进行修补和治理：

1 麻面尚需作装饰抹灰的，可不作处理；

2 麻面不再作装饰的，应在麻面部分浇水充分湿润后，用原混凝土配合比的砂浆，将麻面抹平压光，使颜色一致。修补完后，应用草帘或草袋进行保湿养护；

3 面积较小，数量不多的蜂窝、麻面及酥松脱落的混凝土，表面可用1:2或1:2.5水泥砂浆压实抹平；

4 对表面出现面积大的缺陷，凿去破碎及软弱的混凝土和突出颗粒，清理并洗刷混凝土表面，用高一强度等级的细石混凝土仔细强力堵塞捣实，加强养护；

5 较深蜂窝或面积大而深的孔洞，可埋压浆管和排气管，表面抹砂浆或支模灌混凝土封闭后，进行水泥压浆处理；

6 如在浇筑时发现空鼓，应立即将未凝结的混凝土挖出，重新填充混凝土并插捣；

7 如在混凝土硬化后发现空鼓，可在钢板外侧凿2~3个小孔，用二次压浆法压灌饱满；

8 如混凝土表面出现塑性收缩裂缝或沉降收缩裂缝时，混凝土仍保持塑性，可及时压抹一遍或重新振捣的方法来消除裂缝，再加强覆盖养护；

9 如混凝土表面出现塑性收缩裂缝或沉降收缩裂缝时，混凝土已硬化，可向裂缝内装入干水泥粉，然后加水润湿，或在表面抹薄层水泥砂浆进行处理。

- 拌合物运输过程中产生离析、泌水现象，搅拌运输车接料前未排净罐内积水、罐车接料后入料口清洗、运输过程私自加水、运输过程及等待卸料期间罐体运转是否正常、卸料前是否经过快档旋转搅拌等，拌合物均有可能出现离析、泌水现象。

- 拌合物输送过程中出现堵管、崩管现象时，应先依据相关标准规范排除拌合物带来的影响，然后排查管道的密封性、架设的合理性与牢固性、布料设备架设及固定措施等因素。

7.4  混凝土结构实体质量问题预防与治理

- 混凝土结构防止出现尺寸偏差，可采用下列预防措施：

1 混凝土浇筑完成后，应在初凝前对表面收抹压光，终凝后浇水养护；

2 模板和支撑应进行检查与验收，模板和支撑的强度、刚度和稳定性应满足施工要求，并防止浸水。如有松动变形，应立即停止浇筑，并在混凝土凝结前修整加固好，再继续浇筑；

3 对独立基础杯口部分，如采用吊模时，吊模应固定牢固，有防止模板偏移、浮动的固定措施；

4 混凝土的模板应拼缝严密、支撑牢固，并支顶在坚实的地基上，无松动；

5 测量放线应准确，同一工程应实施统一的测量放线，使用同一套基准控制点、线作为测量基准并按照设定的施工方案进行校核；

6 浇筑混凝土时应防止混凝土冲击洞口模板和预埋件，洞口两侧混凝土应对称均匀进行浇筑、振捣；

7 振捣混凝土时，不得冲击振动钢筋、模板及预埋件；

7 柱浇筑混凝土时，每排柱子底由外向内对称顺序进行，不得由一端向另一端推进，独立柱混凝土初凝前，应监测柱的垂直度，如有偏差应及时调整；

8 支撑结构施工安全应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367和《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162的有关规定；

9 混凝土应分层连续浇筑，分层浇筑厚度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定；

- 混凝土结构出现裂缝时，可采用《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317的有关措施进行防裂和治理。

- 混凝土结构出现尺寸偏差时，可采用下列方法进行修补和治理：

1 表面局部不平整的，可用细石混凝土或1:2水泥砂浆修补；

2 尺寸偏差不影响结构质量时，可不进行处理；如只需进行少量局部剔凿和修补处理时，应适当修整。一般可用1:2或1:2.5水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补，养护时间不应少于7d；

3 尺寸偏差影响结构受力性能时，应会同有关部门根据具体情况研究处理方案后，采取用结构加固或局部返工处理；

4 混凝土硬化后，在表面积较大构件、形状突变部位、高度较大梁的腹部、门窗洞口角部、长度较大构件的中部和浇筑混凝土的施工缝等处出现的干缩裂缝，应在其稳定后采取封闭处理措施。

- 对混凝土结构中由于钢筋锈蚀引起的裂缝，在构件承载力尚符合设计要求的条件下，应按下列方法进行处理：

1 采取遏制钢筋锈蚀继续发展的措施；

2 对于发展缓慢的钢筋锈蚀裂缝，应采取封闭裂缝的处理措施或将开裂处混凝土剔除，用高强度等级的砂浆或聚合物砂浆进行修补。

- 预应力管道压浆密实性不满足要求时，可利用补浆管或检查孔，在浆体终凝后进行二次真空补浆。

8  责任划分

8.1  一般规定

- 混凝土工程质量诊治应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作。

- 项目管理机构应通过对人员、机具、材料、方法、环境要素的全过程管理，确保工程质量满足质量标准和相关方要求。

- 质量诊治组织应明确质量责任人及各级责任主体的职责，建立质量责任追溯制度。

- 工程资料文件应准确齐全、真实有效，且应具有可追溯性。当部分资料缺失时，应委托有资质的检验检测机构进行相应的实体检验或抽样试验，并应出具检测报告，作为工程质量诊治资料的一部分。

- 建设工程应实行项目法人责任制，落实工程质量终身责任制。

- 建设单位应通过签订的合同将建设工程的质量目标进行分解。参与工程建设的各单位应根据建设工程的总体质量目标及合同的约定，确定各自相应的质量目标。

- 勘察、设计、施工总承包、施工专业分包、监理、监测、调试等单位的项目部或项目团队均应建立质量管理体系，并保证体系的有效运行和持续改进。

- 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建方责任主体的职责划分及质量责任履行，应符合《建设工程质量管理条例》的相关规定。

- 责任划分应符合现行国家及行业标准要求，在质量诊治过程中，各责任主体应密切配合，确保诊治工作的顺利进行。

- 责任主体应对质量诊治过程中发现的问题及时采取措施，并定期向上级报告。

8.2  责任划分程序

- 混凝土工程质量诊治责任划分应遵循客观性、可追溯性、权责对等原则，建立覆盖建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体的全生命周期管理体系，符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程监理规范》GB/T 50319要求。

- 混凝土工程质量诊治责任划分程序应按以下程序执行：

1 由各相关单位组成质量诊治组织；

2 质量诊治组织在混凝土工程质量诊断完成5个工作日内启动责任划分程序；

3 参与方应包含责任方、建设单位代表及属地质量监督机构人员开展责任划分工作会议；

4 主管部门应组建专家小组，包含结构工程师、检测机构代表及法律顾问，且与争议方无利益关联；

5 专家小组进行责任认定，并应在30日内出具书面裁定书，明确责任主体及责任比例，并附技术依据说明；

6 争议方对裁定结果有异议的，可自收到结论起15日内申请行政复议或司法诉讼。

- 责任划分结束后，应形成责任划分报告，并提交相关单位和人员。

8.3  责任主体

- 各级责任主体包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及相关技术人员等，应明确各自的职责和权限。

- 建设单位作为工程质量首要责任主体，在混凝土工程质量诊治过程中应做好且不限于以下质量管理工作：

1 建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位成立质量诊治组织对质量问题开展调查和质量诊治，形成整改方案并监督实施；

2 对缺失的工程资料，委托有资质检测机构进行实体检验或抽样试验，补充完善档案；

3 建立包含质量承诺书、授权委托书的全生命周期质量档案，设置永久性质量责任标牌；

4 协调争议方参与责任划分工作会议，配合主管部门组建专家小组进行责任认定。

- 当存在下列情形之一时，建设单位应承担相应质量责任：

1 违法发包工程或未按规定办理质量监督手续；

2 擅自降低合同价格导致施工质量缺陷；

3 未建立质量档案或档案缺失造成责任追溯困难；

4 未履行质量风险预控职责，未计提专项风险费用；

5 对监理单位报告的隐患未及时组织整改；

6 违反《建设工程质量管理条例》关于合理工期、材料验收等强制性规定

- 勘察单位应对其提交的勘察报告负责，在混凝土工程质量诊治过程中应做好且不限于以下质量管理工作：

1 对原始勘察数据的真实性、准确性负责，提供完整的地质环境参数与地下水位变化记录；

2 参与地基验槽、基础验收等关键节点技术复核，现场核实实际地质条件与勘察报告一致性；

3 当施工中发现地质条件与勘察报告严重不符时，应主动开展补充勘察并出具修正报告；

4 配合质量事故调查组分析地质因素对混凝土结构的影响；

5 对因勘察成果缺陷导致的混凝土结构沉降、裂缝等问题，提出地基处理或加固方案建议。

- 当存在下列情形之一时，勘察单位应承担相应质量责任：

1 未按工程建设强制性标准进行勘察作业，导致地基承载力取值错误；

2 伪造或篡改原位测试数据，致使勘察结论严重失真；

3 未参与地基验槽导致基础施工与地质条件不匹配；

4 未对施工过程中暴露的异常地质问题及时提出处理建议。

- 设计单位应对其提交的工程设计文件负责，在混凝土工程质量诊治过程中应做好且不限于以下质量管理工作：

1 对施工图设计文件的合规性、完整性进行复核，确保设计依据的勘察成果准确；

2 配合质量诊治组织对因设计缺陷导致的混凝土结构裂缝、承载力不足等问题进行技术分析，提供原始设计文件及计算依据；

3 施工过程中发现设计文件与现场条件不符时，应出具书面变更文件并重新报审；

4 对施工中暴露的设计问题提出整改方案；

5 对因设计原因导致的混凝土质量事故，制定结构加固或修复方案，并承担技术复核责任。

- 当存在下列情形之一时，设计单位应承担相应质量责任：

1 未按标准及合同规定要求进行设计，导致混凝土结构安全系数不足或耐久性不达标；

2 根据勘察成果调整设计方案；

3 在设计文件中未注明材料和设备的技术指标，导致混凝土性能不满足要求；

4 对施工单位提出的设计疑问未及时回复，导致质量问题扩大；

5 对设计变更可能引发的混凝土结构风险未向相关方书面说明。

- 施工单位对其合同范围的工程施工质量负责；施工总承包单位对施工分包单位的施工质量承担连带责任。在混凝土工程质量诊治过程中应做好且不限于以下质量管理工作：

1 科学建立项目质量管理体系，落实质量管理制度，确保体系有效运行；

2 将工程总体质量目标分解至各施工环节，落实专项质量控制措施；

3 严格按审查通过的施工图设计文件和技术标准施工，执行施工方案中的质量控制要求；

4 开展质量风险识别与评价，对重大风险编制包含抢险、返修等应对预案；

5 应严格履行质量三检制度和施工质量验收制度；

6 对施工中暴露的混凝土质量问题提出整改措施并实施；

7 配合质量诊治组织提供施工日志、材料检测报告等原始资料；

8 对因施工原因导致的混凝土质量事故，承担返工、修复或加固责任；

9 对分包单位的施工质量承担连带责任，并监督整改。

- 当存在下列情形之一时，施工单位应承担相应质量责任：

1 未按工程建设强制性标准施工；

2 施工工艺错误导致混凝土结构缺陷；

3 未按设计要求施工；

4 使用不合格或未经检验的混凝土材料；

5 未执行配合比设计或擅自调整配合比参数；

6 未履行质量验收程序；

7 对监理单位提出的整改要求未及时落实，导致质量问题扩大；

8 施工记录、检测报告等文件不真实、不完整，影响质量追溯。

- 监理应符合现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T50319的相关规定。监理单位应对监理合同中约定的监理工作负责，在混凝土工程质量诊治过程中应做好且不限于以下质量管理工作：

1 审查施工单位提交的混凝土施工方案、材料检验报告及配合比设计文件，确保符合设计及规范要求；

2 对混凝土拌制、浇筑、养护等关键工序实施旁站监理，并记录施工过程异常情况；

3 对进场水泥、骨料、外加剂等材料进行见证取样，核验质量证明文件，禁止不合格材料使用；

4 监督施工单位执行混凝土振捣密实、分层浇筑、温度控制等工艺要求；

5 组织隐蔽工程验收，未经验收不得覆盖；

6 对施工中发现的蜂窝、孔洞等缺陷，签发监理通知单并跟踪整改；

7 审核施工单位编制的混凝土质量风险预案，重点监控大体积混凝土温控措施；

8 整理监理日志、旁站记录等资料，配合质量诊治组织提供完整追溯依据；

9 参与质量事故调查，提出监理责任分析报告及整改建议。

- 当存在下列情形之一时，监理单位应承担相应质量责任：

1 未对混凝土施工方案或材料质量进行有效审查，导致工艺错误或材料缺陷

2 未履行关键工序旁站职责，未能发现振捣不实、养护中断等质量问题；

3 对未达到验收标准的混凝土工程擅自签认合格；

4 对施工单位拒不执行整改指令的行为未及时上报建设单位或主管部门；

5 监理日志、检测记录缺失或造假，影响质量事故责任追溯。

9  质量诊治报告

- 质量诊治报告应作为混凝土工程质量问题处理的法定技术文件，其编制应符合科学性、真实性、可追溯性原则。

- 报告内容应与原始记录、检测数据、影像资料等形成完整证据链。

- 质量诊治报告应由质量诊治组织编制，同时应由编写人、审核人及批准人签字。

- 质量诊治报告应及时提交相关单位和人员，并存档备查。

- 质量诊治报告应进行专家评审，并根据评审意见进行修改和完善，主审专家应具备高级工程师职称且从事混凝土工程领域工作10年以上。

- 质量诊治报告应包含以下内容：

1 工程概况；

2 诊断方法与数据；

3 问题分析与评估；

4 治理方案设计；

5 实施与验收；

6 责任追溯建议。

10  质量诊治档案

10.1  诊治档案要求

- 纸质文件和电子文件资料在建档工作完成后参考《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894、《建设工程文件归档规范》GB/T 50328进行归档管理。

- 质量诊治资料规定应符合下列要求：

1 归档资料必须真实、准确、完整，不得有虚假、篡改、遗漏或隐瞒等情况；

2 归档资料应按照国家现行有关工程勘察、设计、施工、监理等标准的规定进行收集、整理和归档；

3 当无相关标准规定时，应按照合同约定的要求进行归档；

4 资料归档应遵守国家有关保密法规和规定，涉密资料必须进行加密处理。

- 质量诊治档案归档范围应包括勘察报告、检测数据、影像资料、施工记录、监理意见、修复方案、验收文件、诊断方案、诊治报告、相关试验数据和影像资料记录等纸质及电子文件。

- 质量诊治资料归档的时间和方式应符合下列规定：

1 资料归档保存期限应符合国家或项目所在地现行有关法规和标准的规定，当无规定时，不宜少于5年；

2资料应在项目实施过程中及时进行收集和整理，并按照阶段进行分类归档；

3 诊治完成后，应将全部诊治资料进行汇总和整理并按照约定进行归档；

4 资料的归档方式可以选择纸质版和电子版同时进行，电子版需进行加密处理；

5 对于非纸质档案，应使用符合国家有关规定的电子档案存储设备进行存储和备份。

6 质量诊治档案应妥善保管，确保档案的安全和有效利用。

- 质量诊治档案应定期进行检查和更新，确保档案的完整性和准确性。

10.2  档案管理程序

- 质量诊治组织应建立诊治资料档案管理制度，并应做好诊治档案的整理、分类编目、归档和利用工作，确保混凝土质量诊治原始资料的可追溯性。

- 档案管理应指定专人负责，确保档案的完整性和保密性。

- 质量诊治档案的借阅和查阅应严格按照相关规定进行，确保档案的安全和保密。

用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本使用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171

《预拌混凝土》GB/T 14902

《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T 18894

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《混凝土强度检验评定标准》CB/T 50107

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建设工程监理规范》GB/T 50319

《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

《大体积混凝土施工规范》GB 50496

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《核电厂建构筑物维护及可靠性鉴定标准》GB/T 51323

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99

《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317

《公路桥涵养护规范》JTG 5120

《铁路桥涵设计规范》TB 10002

中国工程建设标准化协会标准

混凝土工程质量诊治技术管理规程

T/CECS  ×××××—20××

条 文 说 明

制定说明

本规程编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国混凝土工程质量的实践经验，并结合近年来工程质量事故案例分析、现场诊治治理效果评价，以及新材料、新工艺在混凝土工程中的应用情况，同时参考了国内外相关先进技术标准及管理规范，获得了混凝土工程质量诊治的主要技术参数、管理方法及施工控制要点。

为便于扩大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《混凝土工程质量诊治技术管理规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1  总  则	40

3  基本规定	41

3.1  一般规定	41

3.2  检测方法和抽样方案	43

3.3  质量诊治组织及专家	44

4  质量诊断	45

4.1  一般规定	45

4.2  工程调查	45

4.3  诊断方案	46

4.4  检测方案	46

4.5  问题预判	46

4.6  问题识别与溯源	46

4.7  诊断报告	47

5  混凝土工程质量问题预判	48

5.2  混凝土施工质量问题预判	48

5.3  混凝土结构质量问题预判	48

6  混凝土工程问题识别与溯源	49

6.1  预拌混凝土质量问题识别与溯源	49

6.2  混凝土施工质量问题识别与溯源	50

6.3  混凝土结构质量问题识别与溯源	51

7  质量治理	52

7.1  一般规定	52

7.2  预拌混凝土质量问题预防与治理	52

7.4  混凝土结构实体质量问题预防与治理	54

8  责任划分	56

8.1  一般规定	56

8.2  责任划分程序	57

8.3  责任主体	58

9  质量诊治报告	60

1 总  则

- 编制本规程的目的是针对建筑混凝土工程质量痛点热点问题的处理形成管理规程，用以指导混凝土工程质量问题出现后全过程的管理指导，避免问题出现后的迷茫、走弯路，产生不必要的经济损失，及时、快速地有据可依地解决问题。

- 本条文明确了规程适用于一般工业与民用建筑、市政、桥梁、轨道交通等新建建筑工程中新拌混凝土的现场验收及硬化混凝土质量问题的检测与修复技术管理。适用范围涵盖常规建筑和基础设施。特殊场景如核电站安全、海洋工程及超高性能混凝土工程不适用本规程，需分别执行GB/T 50572、JTJ 275等专项标准。

- 本条规定了规程在工程应用中的标准协调关系，混凝土工程质量诊治涉及质量诊断、治理、责任划分以及档案管理规范等多环节交叉管理，需与其他现行标准协同执行。除应符合本规程外，符合相应的现行国家或行业标准的有关规定和中国工程建设标准化协会有关标准的规定。如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784等。涉及预应力结构诊治时，需同步执行T/CECS 1363-2023《预应力结构诊治技术规程》中关于检测精度、加固工艺的特殊要求。确保与现行国家、行业标准协调。

3 基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  混凝土工程的使用和维保过程中有其特殊性，结合其使用特征，一般由所有权单位组织或委托有关单位组织，定期或特定条件下进行结构的检测与诊断，治理和预防是基于工程的质量诊断及功能改变需求实施。

3.1.2  存在质量缺陷或损伤主要包括混凝土结构出现裂缝、蜂窝、孔洞等明显表面缺陷，或存在露筋、保护层剥落等损伤；构件尺寸偏差超过规范允许值，或出现倾斜、挠曲等变形等。受环境影响存在安全隐患包括长期处于腐蚀性环境（如氯离子侵蚀、冻融循环）导致耐久性下降；受振动、疲劳荷载或毗邻工程施工影响（如基坑开挖、爆破震动）引发结构异常等。达到或超过设计使用年限是指：建筑达到设计工作年限需继续使用时，需评估剩余寿命和安全性。功能变更或改造需求是指：改建、扩建、移位或改变用途（如荷载增加、空间布局调整）；工业建筑因工艺调整需进行大修或改造。灾害或事故后评估是指：遭受火灾、地震、爆炸等灾害后，需判断结构损伤程度及修复可行性。施工或验收争议包括混凝土试块强度不合格，或对实体质量存在异议（如强度、密实度）；施工资料缺失、材料来源存疑时需追溯验证。特殊合规性要求包括：涉及公共安全的建筑（学校、医院）需定期强制检测；法律纠纷或司法鉴定需求。其他需要诊治的情况：如发现隐蔽工程缺陷（如振捣不实）、碱骨料反应潜在风险或者工程有关方认为需要时等。

3.1.3  混凝土工程质量检测是对工程质量的状况与设计要求的指标或规范限定的指标比较并判定其符合性的工作，这项工作注重的是有关当事方的合法权益，在抽样方法、检测方法、评价指标和判定规则上不允许偏离，检测应给出明确的符合性结论。

3.1.4  混凝土工程经诊断需要加固时，应根据诊断结论及委托方需求，由专业技术人员依据《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等现行国家及行业标准进行加固设计。加固范围可根据实际需求确定为整体结构、局部区域或特定构件。加固后的混凝土结构安全等级需综合评估以下因素确定：

1 破坏后果：包括人员伤亡、经济损失等风险等级；

2 结构重要性：按建筑用途（如公共建筑、工业厂房）划分优先级；

3 使用期要求：结合加固后的设计使用年限及剩余寿命分析。

3.1.5  本条规定了混凝土工程质量检测机构的要求。资质与管理方面，检测机构应依据相关规定取得相应的资质证书，这是合法开展检测业务的基础；需建立完善的质量管理体系，涵盖人员管理、设备管理、检测流程管理等。保证检测工作的科学性、公正性和准确性。人员要求方面，检测机构应拥有一定数量具备专业知识和技能的检测人员，这些人员应经过专业培训并取得相应的资格证书。设备与环境方面，检测机构应配备满足检测工作需要的仪器设备，设备的精度和性能应符合相关标准要求，并且要定期对设备进行校准和维护，确保设备的正常运行和检测结果的可靠性；检测场所的环境条件，如温度、湿度等应符合检测标准的要求，以保证检测数据的准确性。另外，检测机构应严格按照国家和地方相关标准、规范和检测规程开展检测工作，确保检测方法正确、数据准确，检测报告应内容完整、数据真实、结论明确，并按照规定的格式和程序出具。对检测报告的审核、批准等环节要严格把控。

3.1.6  本条对混凝土工程质量检测所用仪器、设备提出要求。在检定或校准周期内的仪器设备并不都处于正常状态，实施检测时，应进行必要的校验。

3.1.7  本条针对混凝土工程质量检测机构及其从业人员，明确原始记录的规范性要求。

3.1.9  在混凝土工程质量诊治过程中，检测机构应及时将诊治结果向建设单位、施工单位、监理单位及设计单位通报。建设单位作为工程责任主体，负责组织相关单位对质量问题进行技术论证；施工单位应根据检测报告及整改方案，采取修复、加固或返工等措施，并同步向监理单位提交施工记录及验收资料；监理单位需全程监督整改实施过程，确保处理措施符合相应的规范要求并对整改结果进行复核；设计单位在涉及结构安全的重大问题时，需参与技术评估并出具复核意见

3.1.10  在混凝土工程质量诊治过程中，应基于环境因素对材料劣化、结构耐久性及施工安全的影响采取防护措施，以确保人员和环境的安全。

3.2  检测方法和抽样方案

3.2.1  本条规定了选取检测方法的基本原则，主要强调检测方法的适用性问题。本条所列方法可以单独使用也可综合使用。

3.2.2  本条规定了混凝土工程质量检测方法的选用原则。混凝土检测方法需以标准方法为基础，结合工程实际动态调整，鼓励采用先进的检测方法、开发新的检测技术和使检测方法标准化。本条的规定仅限于既有结构性能的检测，且检测和评定都由一个单位完成。这样可以避免出现不可靠的检测结论。本条第1款允许单独使用间接的测试方法。

3.2.4~3.2.5 本条规定了检测方法选择的基本原则，强调检测方法要与实际工程相适用。把成熟的试验方法用于现场的取样检测是行业内的共识，条件是取样试件与标准试件基本一致。在满足本标准要求的前提下，选择检测方法需以适用、可靠为原则。目前混凝土工程有多种检测方法各种检测方法有一定的适用范围，检测结果也有一定的偏差，因此要根据有关标准的规定，结合实际条件，选择相应的检测方法，并在检测鉴定方案中明确。为尽量避免人工操作带来的影响，要采用自动化检测仪器和检测方法进行检测，检测设备要具备自动存储、无线远程传输、智能化分析与计算等功能。当采用非标检测方法时，要在方案中表明非标检测方法的目的、原理、方法、数据采集及评价等信息。本条规定的目的是鼓励采用先进的检测方法。

3.2.6  混凝土工程质量的现场检测可采取全数检测或抽样检测两种检测方式。抽样检测时，宜随机抽取样本。当不具备随机抽样条件时，可按约定方法抽取样本。

3.2.7  本条规定了全数检测方式的适用情况。全数检测并非针对整个混凝土工程的所有构件，而是指对特定检验批内的全部构件或区域实施检测。当检验批缩小至单个混凝土构件时，全数检测应覆盖该构件所有可布置测区。

全数检测可通过密集测点获取关键参数的完整数据，避免抽样误差导致的误判。对于已按计数抽样判定为不合格的混凝土检验批，需转为全数检测，以精准锁定质量问题范围，不仅可以更准确地确定该检验批的结构性能状况，而且可以缩小处理范围、减少相应的结构处理费用。

3.2.8  本条文规定了混凝土工程检测中抽样检测的实施规则，计数抽样方法有明确的抽检量和验收概率的计算方法，对检测量的总体分布类型无特殊要求,但检测结果不能充分反映检测量的质量状况信息。计数抽样适用于质量缺陷判别，按合格点率判定质量等级；计量抽样方法要求检测量的总体分布服从正态分布，抽检量和验收概率依赖于检验批总体的变异性，检测结果能更多地反映检测量的质量状况信息计量抽样适用于连续型参数检测，通过均值与标准差进行统计分析；分层计量抽样针对复杂结构，按施工阶段或结构部位分层抽取样本，提升检测代表性。

3.3  质量诊治组织及专家

3.3.1  质量诊治涉及多环节技术论证与责任判定，需依托跨部门组织统筹协调各方职责，确保整改方案的科学性和执行力，因此构建多方协同的质量问题解决机制，通过整合建设、施工、监理、设计等单位及专家资源，系统性提升混凝土工程质量诊治的专业性和权威性。

3.3.3  为确保工程质量诊治的科学性和权威性，需依托专家团队对复杂技术问题进行多维度论证。混凝土工程质量问题往往涉及材料、施工、设计等多领域交叉，需由具备相应执业资格和10年以上专项经验的专家参与，确保诊治结论既符合现行强制性标准，又体现行业技术发展前瞻性。

4  质量诊断

4.1  一般规定

4.1.1  本条规定了混凝土工程质量诊断程序遵循系统性技术路径，主要包括工程调查、诊断方案编制、现场检验、分析评估、诊断报告编制，确保技术依据充分、责任划分清晰。

4.1.2  本条规定了混凝土工程质量检测鉴定工作的基本程序，检测工作自身的质量应有一套程序来保证，对于一般混凝土结构现场检测工作，程序框图中描述的从接受委托到检测报告的各个阶段都是必不可少的。执行时，可根据鉴定的具体要求进行安排。对于特殊情况的检测，如遇到特殊问题时，则应根据检测的目的，可进行必要的补充和调整其检测程序和相应的内容。

4.1.3  在混凝土工程质量争议处理中，涉及关键指标的分歧时，检测诊断工作宜由建设、施工、监理等责任主体共同委托具有资质的第三方机构实施。此举可确保检测方案通过多方见证规避单方干预风险，保障检测数据的客观性与法律效力。对于司法鉴定案件，检测流程需严格遵循相应的程序要求，同步留存影像资料及原始记录以满足举证要求，减少重复诊断导致的工期延误及成本增加，提升结论采信度。

4.1.4  可靠性鉴定过程中,检测批中相对较为异常的检测数据可以忽略。若鉴定分析所需要的数据不足或不准确时,应进行补充或扩大检测,以补足所需要的计算数据。

4.1.5  本章规定了混凝土工程鉴定的基本要求，不同体系的标准都有详尽的规定，需按国家现行有关标准的规定进行诊断。

4.2  工程调查

4.2.1~4.2.3  混凝土工程质量的诊断检测中，规定了现场调查和资料收集宜包括的内容。岩土工程的工程调查是诊断工作的必要环节，在诊断前应充分进行工程信息的收集和现场调查。工程调查的重点,是对工程相关资料的收集，以及工程现状的调研。资料收集是为了查明原始资料和历史信息。

4.3  诊断方案

4.3.1  混凝土工程质量诊断方案是在工程调查的基础上进行，质量诊断的依据主要包括检验依据的标准及有关资料，检验依据的标准为现行国家标准或行业标准，检验项目涉及的抽样规则、检验布点及数量参照本标准和国家现行相关标准。

4.4  检测方案

4.4.1  本条明确混凝土工程质量诊断宜采用现场检查取样送至实验室检测，实验室检测能够通过精密仪器分析揭示材料性能劣化或施工工艺缺陷的根本原因，弥补现场检测的局限性，因此工程满足取样要求时，宜进行现场取样送至实验室检测。

4.4.2  检测方案常常作为检测合同的附件，征询委托方意见，是为了进一步明确检测目的、范围、项目以及采用的检测方法避免可能产生的纠纷。检测鉴定目的、范围、内容与委托要求应一致，诊断报告能有效找出并解决所诊断的工程实际问题。检测方案经过检测机构内部的审定，是为了保证检测工作的准确性和有效性。

4.5  问题预判

4.5.1  本条规定了工程诊断需对问题进行预判。混凝土工程诊断需基于系统性调查与科学检测，涵盖预拌混凝土生产环节、施工过程控制以及结构实体质量。特别需结合环境作用等级和结构设计规范，对潜在问题进行预判，确保诊断结果具备工程针对性，为制定治理方案提供可靠依据。

4.5.2  在针对混凝土工程中结构强度或耐久性不足问题的系统性诊断中，需以提升工程质量合格率为核心目标，通过系统性溯源各环节潜在风险点，形成针对性的治理方案，最终实现质量问题的有效诊断、治理和工程合格率的全面提升。

4.6  问题识别与溯源

4.6.1  混凝土工程问题识别与溯源的目的是通过系统性调查、检测和分析手段精准定位混凝土工程问题或性能不足的根本原因，明确问题产生的技术环节，并进行责任划分，推动质量责任落实到具体主体，防止类似问题重复发生。为制定针对性治理方案提供依据。

资料核查主要关注工程资料的完整性，并对其有效性进行确认，保证整个诊断工作所需的资料充分完备，理清工程问题的前因后果，完成资料核查和问题识别后进行问题识别与溯源。

4.7  诊断报告

4.7.2  本条结合工程实践经验，规定了混凝土工程质量诊断报告的内容。以表格或图表形式呈现实测数，根据检测数据的结果进行分析，结合检测数据，分析质量问题成因，并评估其对结构安全性和耐久性的影响，根据检测结果，提出可能的责任方，并引用合同条款或技术标准作为依据。

5  混凝土工程质量问题预判

5.2  混凝土施工质量问题预判

5.2.2  裂缝是现浇混凝土工程中常遇的一种质量通病。裂缝的类型很多，在施工阶段，由于外荷载出现的塑性收缩裂缝和沉降收缩裂缝。塑性收缩裂大多在混凝土初凝后（一般在浇筑后4h左右），当外界气温高、风速大、气候很干燥的情况下会出现；而沉降收缩裂缝多在混凝土浇筑后发生，混凝土硬化后即停止。

5.3  混凝土结构质量问题预判

5.3.3  裂缝存在是混凝土工程的隐患，在混凝土结构中有物理因素（包括温度湿度变化、不均匀沉降、冻胀等）引起的裂缝；化学因素（包括钢筋锈蚀、化学反应膨胀等）引起的裂缝；施工操作（如脱模撞击、养护等）引起的裂缝。按裂缝的方向、形状有：水平裂缝、垂直裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、斜向裂缝等；按裂缝深浅有表面裂缝、深进裂缝和贯穿性裂缝等。干燥收缩裂缝对基础、墙、较薄的梁板类结构，多沿短方向分布；整体性变截面结构多发生在结构变截面处；大体积混凝土在平面部位较为多见，侧面也时有出现。表面温度裂缝多发生在施工期间，深进的或贯穿的多发生在浇筑后2～3个月或更长时间，缝宽受温度变化影响较明显，冬季较宽，夏季较细。沿截面高度，裂缝大多呈上宽下窄状，但个别也有下宽上窄的情况，遇顶部或底板配筋较多的结构，有时也出现中间宽两端窄的梭形裂缝。

6  混凝土工程问题识别与溯源

6.1  预拌混凝土质量问题识别与溯源

6.1.2  本条规定了当预拌混凝土出现和易性差的现象时的问题识别与溯源程序与程序。依据《普通混凝土拌合物性能试验程序标准》GB/T 50080，通过坍落度试验、泌水率测试定量评估拌合物流动性、保水性及黏聚性状态，并与设计要求对比；回溯施工全流程，核查混凝土从拌制至浇筑的时间线是否超限、运输设备振动是否导致离析，并调取配合比设计文件核验水胶比、砂率及骨料级配是否符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55标准；验证设备与工艺合规性，包括检查搅拌站计量仪器校准证书、投料记录真实性，确认搅拌机类型与容量适配性；通过骨料筛分试验计算空隙率与级配曲线，判定级配缺陷对和易性的影响，并取不同批次样本测试抗压强度离散系数；综合配比参数偏离、设备选型失误、操作违规等因素，结合《混凝土质量控制标准》GB 50164进行责任判定。

6.1.3  本条规定了当预拌混凝土出现配合比不良的现象时的问题识别与溯源程序。审查配合比设计报告，检查设计是否符合工程要求和相关标准规范。核实配合比设计时所采用的原材料性能指标是否准确。检查水泥的品种、强度等级、安定性等指标。不同品种的水泥性能不同，若使用不当可能影响配合比效果。检查生产记录，包括原材料的计量、搅拌时间等。计量不准确是导致配合比不良的常见原因。

6.1.4  为确保外加剂在混凝土中发挥预期效果，避免因外加剂与生产原材料不相容而影响混凝土质量，规定外加剂使用前必须进行生产原材料相容性试验，试验满足要求后才可投入使用。本条规定了当预拌混凝土出现外加剂使用不当的情况时进行问题识别与溯源的程序。核查外加剂出厂合格证、型式检验报告及复试记录是否符合GB 8076要求，能够从源头确认外加剂的质量是否达标，判断其是否符合国家标准的基本规定。检测液态外加剂是否分层沉淀，粉状剂是否结块或细度超标，可直观了解外加剂的物理状态。审核搅拌站计量设备校验记录，能确认外加剂掺量是否有误，掺量不准确可能导致混凝土性能出现偏差。根据混凝土的功能检查所选用的外加剂类型，可保证外加剂的类型与混凝土预期功能相匹配，防止因类型选错影响使用效果。检查外加剂的储存是否存在问题，是因为不当储存可能使外加剂性能改变。追溯水泥与外加剂的适应性试验报告，验证胶凝材料品种变更后是否重新开展相容性试验，能确保在原材料发生变化时，外加剂与新的胶凝材料依然具有良好的相容性，从而保障混凝土的整体质量。

6.2  混凝土施工质量问题识别与溯源

6.2.1 本条款针对混凝土施工出现表面缺陷现象的情况，明确了问题识别与溯源的程序。首先要检查振捣记录，确认振捣时间、点位间距和分层厚度是否契合方案要求，因为振捣操作的规范性直接影响混凝土的密实度和表面质量。核实浇筑高度，确保其符合现行国家及行业标准，合适的浇筑高度有助于避免混凝土离析等问题。模板方面，要检查其表面状况，查看是否粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物且清理不彻底，同时检查模板接缝的严密性，这些都会影响混凝土成型后的表面效果。脱模剂的涂刷情况也需检查，良好的脱模剂涂刷能保证混凝土顺利脱模且表面平整。材料性能复测和配合比验证也是关键步骤，以确保材料质量和配合比例符合要求。最后，要审查养护记录并分析环境因素，养护条件和环境状况对混凝土表面质量的形成有着重要影响。

6.2.2  本条规定了当混凝土施工出现内部疵病的现象时，问题识别与溯源宜进行的程序，依据GB/T 50784的相关规定，结合结构特点和现场条件，选择合适的无损检测程序的操作规程进行检测，布置检测点，记录检测数据。对检测数据进行分析，判断混凝土内部是否存在空洞或裂缝，并初步确定其位置、大小和范围。收集混凝土工程的设计图纸、施工记录、原材料检验报告等资料，了解工程基本情况、混凝土配合比、施工工艺和施工过程中可能存在的问题。根据无损检测、回弹 - 取芯法的检测结果，综合判定混凝土结构内部缺陷的类型、位置、大小和严重程度。结合初步调查收集的资料和检测结果，从原材料质量、配合比设计、施工工艺、养护条件等方面进行全面分析，找出导致混凝土内部出现疵病的原因。

6.2.3  本条款规定了混凝土施工裂缝的识别与溯源程序，依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204，对裂缝位置、长度、宽度及稳定性进行判定。结合施工日志中的温湿度记录及地基沉降观测数据，分析环境收缩应力或基础变形对裂缝的影响。抽检水胶比及骨料级配，验证配合比合理性。检查水泥品种及检测报告，避免使用高收缩性水泥。检测箍筋定位精度与保护层厚度，若保护层不足导致钢筋锈蚀膨胀裂缝，需追溯施工放线或设计配筋合理性。

6.3  混凝土结构质量问题识别与溯源

6.3.1  本条款规定了当混凝土结构出现外形尺寸偏差的现象时的识别与溯源程序，应系统性地结合技术检测与过程追溯进行问题溯源。依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784开展规范化检测，分析偏差范围及程度，确保数据客观性。面核查施工图纸、材料检验报告及隐蔽工程验收记录等资料，比对设计参数与实际施工的匹配性，排查因图纸理解错误或施工参数偏差导致的系统性误差；同时重点追溯施工工艺环节，复核模板安装的刚度、支撑系统稳定性及地基承载力等关键指标，识别因模板变形、支撑沉降或振捣操作不当引发的局部缺陷；通过整合检测数据、施工记录及现场勘察结果，综合判定偏差成因。

6.3.2  本条款规定了当混凝土结构出现外形尺寸偏差的现象时的识别与溯源程序，依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784对裂缝形态、分布规律及伴随现象进行检测与记录；核查裂缝出现时段的气候条件、施工阶段及外部荷载作用；调取材料配比文件、施工记录及骨料检测报告，验证是否存在水胶比失调、活性骨料或氯离子超标等隐患；通过抗压强度离散系数测试、碳化深度检测及化学侵蚀试验锁定材料或工艺缺陷；结合裂缝特征与数据关联性，分析主导成因，判定责任。

7  质量治理

7.1  一般规定

7.1.1  混凝土结构工程质量治理应基于诊断报告明确的技术缺陷类别与损伤机理，结合委托方提出的功能恢复或提升需求，制定治理方案。治理范围的确定需遵循系统性原则，允许选择整体结构、独立区段或指定构件进行针对性修复，但须通过验证局部治理对整体性能的影响，避免因局部干预引发次生问题。治理设计应优先采用《混凝土结构加固设计规范》GB 50367规定的技术措施，对部分损伤、耐久性失效等特殊问题，需依据检测数据与荷载试验结果，在补强材料选用、界面处理工艺及长期监测方案中体现性能适配性要求。治理实施阶段应分步执行关键工序，确保治理过程中安全性与功能延续性满足原设计或现行标准要求。

7.2  预拌混凝土质量问题预防与治理

7.2.1  本条针对预拌混凝土出现和易性差的现象，提出了防治措施。和易性直接影响混凝土的浇筑密实度、均匀性和耐久性。最小胶凝材料用量和最大水胶比依据行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55设定，确保混凝土具备基础强度和流动性；采用高精度电子计量设备保证原材料配比准确性，并通过强制式搅拌机和规定搅拌时间实现均匀混合；专用搅拌运输车配合快速搅拌防止离析，入模温度控制及高温时段遮阳措施可避免温度应力对和易性的负面影响；每50m3或每工作班检测坍落度，实时掌握和易性变化并及时调整

7.2.2  本条规定了预拌混凝土出现配合比不良现象时的防治措施。混凝土配合比应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55和《混凝土强度检验评定标准》GBIT 50107的规定通过设计计算和试配确定，也可根据当地实践经验确定。如果搅拌量太小，由于混凝土拌合物浆体粘锅因素影响和体量不足等原因，拌合物的代表性不足，每盘混凝土试配的最小搅拌量应符合现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定。

原材料进场检验项目和复检的规则原材料性能除应符合国家现行相关标准，还应根据本规程对原材料的特殊要求，按本规程相关规定对原材料进行进场检验。

外加剂的用量差异对性能影响较大，应根据厂家推荐掺量试配检测后，依据结果确定最佳使用掺量，并照此使用掺量进行施工，确保工程质量的稳定性。

施工过程中应定期测定骨料的含水率，当遇雨天施工或其他原因致使含水率发生显著变化时，应增加测定次数，以便及时调整用水量和骨料用量，使其符合设计配合比的要求。

混凝土运输宜选用搅拌运输车，其运输能力应与混凝土搅拌机的搅拌能力相匹配，且运输应符合JGJ/T 10、JTG/T 3650规定。

7.2.3  本条规定了预拌混凝土出现外加剂使用不当现象时的防治措施。外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定保证外加剂的基本质量和使用的规范性。通过试验鉴定，可结合具体施工要求，准确确定外加剂的适用性及合适的掺含量，避免因盲目使用导致混凝土性能不佳。

外加剂按品种、生产厂家分别储存，是因为不同品种和厂家的外加剂成分和性能可能存在差异，分开储存可防止相互混淆和影响。粉状外加剂有防潮措施是为了避免其受潮结块，影响使用效果；液体外加剂储存在密闭容器中，防晒和防冻则是为了防止其发生物理或化学变化，使用前搅拌均匀能确保外加剂在混凝土中均匀分散，发挥最佳作用。

需在混凝土中掺用外加剂时，外加剂应与水泥具有良好的适应性，其种类和掺入量应经试验确定，宜优先采用液态外加剂是因为液态匀质外加剂具有更好的分散性和稳定性，能更均匀地融入混凝土中，有利于保证混凝土质量的一致性。

对缓凝型减水剂掺入量过多导致混凝土长时间不凝结硬化的情况给出了处理办法。若后期混凝土强度经检定不受影响，延长养护时间和延缓拆模时间是较为经济合理的处理方式；若强度受影响，则需采取加固或拆除重建等措施，以确保结构的安全性和可靠性。

7.2.4  混凝土拌合物坍落度和扩展度的经时损失速率直接影响泵送浇筑的连续性及结构密实度，其损失过快易导致堵管、振捣不实等问题，依据《混凝土质量控制标准》GB 50164要求，泵送混凝土坍落度经时损失不宜超过30mm/h，混凝土拌合物坍落度和扩展度的经时损失过快，宜优化复合型减水剂的保坍组分，通过调整功能单体比例或引入酯类保坍剂延长分散作用时间精准控制减水剂掺量，参考《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）允许偏差范围，避免掺量波动引发离析或凝结异常。

7.2.5  坍落度和扩展度是衡量混凝土拌合物流动性的重要指标，波动较大意味着拌合物的工作性能不稳定。原材料质量波动、计量设备误差、混凝土运输车装料前未排空积水以及骨料含水率变化等，都会影响拌合物的流动性，进而导致坍落度和扩展度波动。准确的原材料质量和计量是保证混凝土质量稳定的基础，而骨料含水率是影响水胶比的关键因素，水胶比又直接影响拌合物的流动性。因此，出现波动时对这些方面进行检查和调整是必要的。

7.2.6  混凝土拌合物的含气量对其抗冻性、耐久性和工作性有重要影响。复合型减水剂或引气剂是调节含气量的关键材料，其质量不稳定或用量不准确会导致含气量异常。其他材料的性质变化也可能间接影响含气量。通过复验这些材料，可以找出含气量异常的原因，进而调整施工配合比。对外加剂称进行自校是为了确保外加剂用量的准确性。

7.2.7  离析和泌水会严重影响混凝土的质量，降低其强度、耐久性和外观质量。添加增稠剂可以增加拌合物的黏性，减少离析和泌水。施工配合比不合理、骨料含水率变化以及计量设备误差都可能导致离析或泌水。通过检查和调整这些因素，可以改善拌合物的工作性能。

7.2.8  合理的凝结时间是保证混凝土施工顺利进行和质量的关键因素。减水剂、缓凝剂和速凝剂是调节混凝土凝结时间的关键外加剂，其质量和用量的变化会直接影响凝结时间。水泥和外加剂的适应性不佳也会导致凝结时间异常。通过检查计量设备、复验外加剂以及检验水泥和外加剂的适应性，可以找出凝结时间异常的原因，并调整施工配合比。

7.4  混凝土结构实体质量问题预防与治理

7.4.1  2 以保证结构不发生过量下沉；

3 模板应固定牢靠，对独立基础杯口部分如采用吊模时，要采取措施将吊模固定好，不得松动，以保持模板在混凝土浇筑时不致产生较大的水平位移。

4 模板应拼缝严密，并支顶在坚实的地基上，无松动；螺栓应紧固可靠，标高、尺寸应符合要求，并应检查核对，以防止施工过程中发生位移或倾斜。

5 同一工程施工基准控制点、线应该统一且唯一，以确保交叉施工的一致性。

6 避免洞口移位变形。

7 以防止模板产生变形或预埋件位移或脱落。

7 防止柱模板发生倾斜。

8 模板支架及墙模板斜撑必须安装在坚实的地基上，并应有足够的支撑面积，以保证结构不发生下沉。如为湿陷性黄土地基，应有防水措施，防止浸水面造成模板下沉变形。柱模板应设置足够数量的柱箍，底部混凝土水平侧压力较大，柱箍还应适当加密。混凝土浇筑前应仔细检查模板位置是否正确，支撑是否牢固，穿墙螺栓是否锁紧，发现松动，应及时处理。

7.4.2  《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317提出控制建筑工程裂缝的措施，通过优化设计、控制材料质量、加强施工措施等实现预防建筑工程。使用方正确的使用、定期的检查与维护也是避免出现裂缝的有效措施。发现裂缝及时治理则是避免问题恶化的有效措施。

7.4.3  第四条参考《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317第10.6.6条。钢筋混凝土结构的较大面积楼板，经常在混凝土硬化后的3-6个月，出现斜向裂缝，上下贯通。经多次调研，该裂缝一般为干缩裂缝，封闭处理后，没有继续扩展。

7.4.4  参考《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317第10.6.8条。针对产生钢筋锈蚀破坏的混凝土结构，对应不同的劣化发展阶段（潜伏期、发展期、加速期和劣化期）可以采取不同的处理措施。一般情况下，可以采用局部修复法。局部修复法的原理是通过对已发生钢筋锈蚀部分混凝土保护层的去除、钢筋表面除锈,然后覆以高碱性的优质修复材料对结构进行修补和复原,使得混凝土内的钢筋重新恢复到钝化状态。由于存在修补区与原混凝土区早期物理变形性能的不相容、力学性能的不相容和钢筋锈蚀的电化学不相容等，局部修复法可能失效。

7.4.5  本条参考《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》JTG-F80-1第8.3.3条，在混凝土预应力结构中，压浆密实性是保障钢绞线防腐和预应力有效传递的关键。初次压浆可能因浆体流动性不足、排气不充分或管道弯曲段堵塞等原因形成局部空隙，导致钢绞线锈蚀风险增加及预应力损失。通过二次真空补浆，可在浆体终凝后（约24~48小时）利用补浆管或预留检查孔，借助真空负压技术将浆体再次压入空隙区域，显著提升填充密实度，有效消除气孔和泌水造成的缺陷。

8  责任划分

8.1  一般规定

8.1.1  质量诊治需要按照策划、实施、检查和处置等循环过程的原理进行持续性的改进，并且需要从质量效益的角度来对质量诊治过程的质量进行控制。

8.1.2  质量管理需按照策划、实施、检查、处置的循环过程原理，持续改进，并需要从增值的角度考虑过程。

8.1.3  本条明确混凝土工程质量诊治过程的责任人及各级责任主体的职责，保证工程质量的可追溯性及责任划分。

8.1.4  本条强调质量诊治时应保证质量控制资料齐全完整，但实际工程中偶尔会遇到遗漏、丢失或因火灾、暴雨等不可抗力原因而导致部分工程资料不齐全的情况，使工程无法正常验收。因此，可针对性地进行工程质量检验，采取实体检验或抽样试验的方法确定实际工程的质量状况。上述工作应由有资质的检测机构完成，出具的检测报告应作为工程质量验收资料的一部分。

8.1.5  本条通过权责对等的制度约束强化质量主体责任意识，规范工程建设市场行为。项目法人责任制明确建设单位作为投资责任主体需对项目策划、资金筹措、建设实施等全周期负责，工程质量终身责任制依据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身制规定》（建质〔2014〕124号）要求，通过法定代表人对项目管理机构负责人书面授权委托通过法定代表人对项目管理机构负责人书面授权委托、签署质量承诺书备案、设置永久性质量责任标牌等具体措施，将质量责任追溯机制嵌入工程全生命周期。实施中需建立五方责任主体（建设、勘察、设计、施工、监理）质量档案，执行质量行为动态监管及违规追责制度，确保质量责任可追溯、可倒查。

8.1.6  本条参考《建设工程全过程质量控制管理规程》（T/ZSQX 002-2018），通过合同约束机制实现质量责任传导与目标协同管理，确保工程全链条质量管控体系有效衔接。建设单位需在招标文件中明确工程总体质量目标，并通过合同条款将目标分解至勘察、设计、施工、监理等参建单位。以合同为载体，将质量目标细化为可量化、可追溯的技术指标和管理要求。

8.1.7  本条规定勘察、设计、施工总承包、施工专业分包、监理、监测、调试等单位的项目部或项目团队均应建立质量管理体系通过分层质量管理架构实现工程全链条质量协同控制，确保各参建主体权责清晰、管理闭环，各单位的项目部或项目团队的质量管理体系应与建设工程项目法人或工程总承包企业项目部的质量管理体系相互衔接。各主体需以项目负责人为核心编制专项质量计划，明确岗位职责、管理制度及技术标准，施工总承包单位需将分包单位纳入统一管理体系，通过质量总监独立监督机制、阶段性目标考核和质量档案追溯制度，实现质量行为与实体质量的双重管控，为工程质量终身责任追溯提供制度保障。

8.1.8  本条款依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）制定，《建设工程质量管理条例》规定了建设单位需落实法定建设程序、规范发包行为、确保合理工期及质量监督备案；勘察、设计单位需保障勘察成果真实性、设计文件符合强制性标准；施工单位需建立质量检验制度、执行工序验收及材料复验；监理单位需审查施工方案、旁站关键环节并履行验收职责。

8.2  责任划分程序

8.2.1  本条规定了为解决混凝土工程质量纠纷中责任主体界定模糊、追溯链条断裂等问题，通过构建覆盖工程全生命周期的管理体系，明确建设、勘察、设计、施工、监理五方主体的法定责任边界。具体实践中，确保责任溯源的技术客观性，同时依据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理规范》GB/T 50319形成“行为留痕-数据存证-责任绑定”的闭环管理机制，实现权责对等原则下的精准追责，有效提升工程质量治理的规范性与可操作性。

8.2.4  本条规定了混凝土工程质量诊治责任划分的具体程序，确保责任认定的规范、公正与高效。要求在混凝土工程质量诊断完成后的 5 个工作日内开启责任划分程序，避免因拖延导致问题复杂化。参与责任划分工作会议的参与方涵盖了责任方（建设、勘察、设计、施工、监理和检测单位）、建设单位代表及属地质量监督机构人员，保证各相关方的意见和利益都能得到充分考量。主管部门组建的专家小组是责任认定的关键力量，小组成员包括结构工程师、检测机构代表及法律顾问，并且要求与争议方无利益关联，确保了专家小组能够以客观、公正的态度进行责任认定。专家小组需在30日内出具书面裁定书，明确责任主体及责任比例，并附上技术依据说明，若争议方对裁定结果有异议，规定其可自收到结论起15日内申请行政复议或司法诉讼，保障了其合法权益，对于规范争议处理流程、保障各方合法权益、确保工程质量具有重要意义。

8.3  责任主体

8.3.2  本条款明确建设单位为工程质量首要责任主体，在混凝土工程质量诊治过程中履行相应职责。建设单位在整个工程项目中处于核心统筹地位，对工程质量负有全面且首要的责任。

8.3.3  住房和城乡建设部制定的《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》对违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为的定义、认定情形及其行政处罚和行政管理措施都作了详细规定。擅自降价导致质量缺陷易诱发施工单位偷工减料；未履行风险预控职责削弱了事前防控能力；未整改监理报告隐患违反了监理规范中建设单位对质量问题督促整改的法定义务，放任风险升级为质量事故；违反工期及材料验收规定突破了《建设工程质量管理条例》等强制性条款，直接影响结构安全和使用功能。

8.3.4  本条明确勘察单位在工程建设中的责任与义务。勘察报告是工程设计和施工的重要依据，其准确性和可靠性直接影响混凝土工程的安全性和稳定性。

8.3.5  本条款根据《建设工程质量管理条例》规定勘察应承担相应质量责任的情况，保障工程基础安全，维护数据真实性和预防质量事故。

8.3.6  本条规定设计单位在混凝土工程质量诊治过程中需做好一系列质量管理工作。设计单位作为工程设计文件的提供者，应对其提交成果的质量负责。

8.3.7  当设计未遵循标准或合同要求导致混凝土结构安全系数不足、耐久性不达标时，直接违反《中华人民共和国建筑法》对设计文件合规性的强制性规定。设计方案调整若基于勘察成果，需确保调整后的技术参数与原始勘察数据一致，避免因设计逻辑偏差引发系统性风险。在设计文件中未注明材料和设备的技术指标违背《中华人民共和国建筑法》第五十六条对材料标注的法定要求。对施工疑问未及时回复、设计变更若未书面说明潜在结构风险，可能导致工艺错误未被纠正，扩大质量隐患，阻断了质量责任追溯链条，损害工程管理体系的可操作性。

8.3.8  本条规定了施工单位在工程质量保障中的责任与义务，强化混凝土工程质量诊治过程中的质量管理，确保整体工程质量。施工单位作为工程建设的直接实施者，其施工质量直接关系到工程的安全性、耐久性和使用功能。科学建立项目质量管理体系并确保有效运行，是质量管理的基础框架，能为质量控制提供制度保障。将总体质量目标分解至各施工环节并落实专项措施，可使质量目标更具可操作性，便于在每个施工步骤中进行质量把控。格按审查通过的施工图设计文件和技术标准施工，以及执行施工方案中的质量控制要求，能保证施工符合设计意图和规范标准。履行质量三检制度和施工质量验收制度，可及时发现和纠正施工中的质量问题，确保每道工序质量合格。开展质量风险识别与评价并编制重大风险应对预案，能提前预防和应对可能出现的质量问题，降低损失。配合质量诊治组织提供原始资料，有助于准确分析质量问题产生的原因。

8.3.9  本条明确施工质量责任边界，确保混凝土工程质量处于全过程受控状态。根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工质量负直接责任，而混凝土工程作为结构安全的核心环节，其材料、工艺、验收等关键流程一旦违规操作，将直接影响结构耐久性和安全性。通过列举8种典型违规情形，旨在规范施工行为、防范质量风险，并为质量事故的责任追溯提供明确依据。

8.3.10  本条规定了监理单位在混凝土工程质量诊治过程中的责任与具体工作内容，以保障混凝土工程的质量，监理。

8.3.11  本条明确了管理单位质量责任边界，强化监理履职约束机制。

9  质量诊治报告

9.0.1  本条规范混凝土工程质量诊治活动的法律效力和技术严谨性。质量诊治报告作为法定技术文件要求报告编制基于现行国家标准，并通过专家审核确保技术结论的客观性；通过完整记录检测流程、责任人签字机制及档案管理规范，实现全链条责任追溯，为后续争议处理、质量追责提供依据。

9.0.3  本条规定质量诊治报告应由质量诊治组织编制并由编写人、审核人及批准人签字，确保报告内容的客观性、科学性和可追溯性。质量诊治组织通常由建设、施工、监理、设计等单位及专家组成，其专业性和多方参与性能够全面反映质量问题的技术分析与责任判定过程。编写人负责报告内容的完整性和数据真实性，审核人需对技术逻辑与合规性进行复核，批准人则对最终结论及整改措施的可行性承担责任。

9.0.5  10年从业年限要求确保专家对混凝土工程全生命周期（设计、施工、运维）的典型质量问题有充分认知，尤其在复杂病害（如裂缝成因分析、耐久性退化）的诊断与治理方面具备案例积累。