CECS XXX:202X

中国工程建设标准化协会标准

水泥混凝土路面用高韧性修补材料

High toughness repair material for cement concrete pavement

（征求意见稿）

XXX出版社

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2023]50号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分9章。主要技术内容包括：总则、术语与定义、原材料、性能要求、配合比设计、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与储存。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由北京科技大学负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给北京科技大学（地址：北京市海淀区学院路30号，邮政编码：100083），以供今后修订时参考。

主编单位：北京科技大学、北京建工新型建材有限责任公司

参编单位：中铁十五局集团有限公司、哈尔滨工业大学、齐鲁理工学院、中国建筑科学研究院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中交基础设施养护集团有限公司、长沙理工大学

主要起草人：

主要审查人：

目录

1  总 则	1

2  术 语	2

3  原材料	3

3.1  水泥	3

3.2  矿物掺合料	3

3.3  骨料	3

3.4  外加剂	3

3.5  纤维	3

4  分类和标记	5

5  性能要求	6

5.1  新拌性能和力学性能	6

5.2  长期性能和耐久性能	6

6  混凝土配合比设计	7

6.1  一般规定	7

6.2  主要参数	7

7  试验方法	9

7.1  试验条件	9

7.2  新拌性能与初凝时间	9

7.3  力学性能	9

7.4  耐久性能	10

8  检验规则	11

8.1  质量检验	11

8.2  检测项目	11

8.3  批量与抽样	12

8.4  判定规则	12

9  标志、包装、运输与储存	13

9.1  标志和包装	13

9.2  运输与储存	13

本规程用词说明	14

引用标准名录	15

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and definitions	2

3  Material	3

3.1  Cement	3

3.2  Mineral admixture	3

3.3  Aggregate	3

3.4  Admixture	3

3.5  Fibers	3

4  Classification and marking	5

5  Performance requirements	6

5.1  Performance of the mixture and Mechanical properties	6

5.2  Long term performance and durability	6

6  Mix design	7

6.1  General requirements	7

6.2  Main parameters	7

7  Test methods	9

7.1  Test conditions	9

7.2  Fresh mix performance	9

7.3  Mechanical performance	9

7.4  Long term performance and durability	10

8  Inspection rules	11

8.1  Quality control	11

8.2  Detection items	11

8.3  Batch and sampling	12

8.4  Rules of judgement	12

9  Marking, packing, transportation and storage	13

9.1  Marking and packaging	13

9.2  Transportation and storage	13

Explanation of wording	14

List of quoted standards	15

# 1  总 则

1.0.1  为适应混凝土路面建设和交通运输发展的需要，规范水泥混凝土路面用高韧性修补材料在道路修补工程中的应用，提高我国水泥混凝土路面（简称混凝土路面）工程的施工技术水平，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于公路工程水泥混凝土高韧性修复材料。

1.0.3  本规程规定公路工程水泥混凝土高韧性修复材料的术语与定义、原材料、性能要求、配合比设计、试验方法、检验规则、交货与验收、标志、包装、运输和贮存。

1.0.4  水泥混凝土路面用高韧性修补材料的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  水泥混凝土路面用高韧性修补材料  high toughness repair material for cement concrete pavement

是一种以水硬性胶凝材料、矿物掺合料、骨料、纤维、外加剂、水等为原料，按适当的比例通过严格的工艺或施工措施，制备的高韧性修补材料。

2.0.2  水泥混凝土路面  cement concrete pavement

以水泥混凝土作面层（配筋或不配筋）的路面。

2.0.3  纤维  fibers

为提高修补材料韧性而添加的聚乙烯醇纤维和聚丙烯纤维。

2.0.4  弯曲韧性  bending toughness

用于评价混凝土在弯曲荷载下抵抗开裂和维持残余强度的能力。

# 3  原材料

## 3.1  水泥

3.1.1  水硬性胶凝材料宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级宜为42.5及以上，并应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175。

3.1.2  辅助水硬性胶凝材料宜采用快硬硫铝酸盐水泥，强度等级宜为42.5及以上，并应符合现行国家标准《硫铝酸盐水泥》GB 20472的规定。

## 3.2  矿物掺合料

3.2.1  粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046中S95及以上粒化高炉矿渣粉的有关规定。

3.2.2  粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596中II级及以上粉煤灰的有关规定。

## 3.3  骨料

3.3.1  细骨料包括天然砂和机制砂，指标应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684，细度模数宜控制在2.3~3.2范围内，也应符合行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30中天然砂/机制砂质量标准中II级及以上的技术要求。

3.3.2  粗骨料指标应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685，应采用最大粒径宜为 25 mm 的连续级配石子，也应符合行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30中碎石、破碎卵石和卵石质量标准中的II级及以上的技术要求。

## 3.4  外加剂

3.4.1  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

## 3.5  纤维

3.5.1  纤维应符合《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120标准，采用的高强增韧纤维性能指标应满足表3.5.1的要求。

表3.5.1 高强增韧纤维技术指标要求

| 纤维种类 | 技术指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇纤维 | 断裂强度/MPa | ≥500 |
|  | 初始模量/MPa | ≥5000 |
|  | 断裂延伸率/% | ≤20 |
|  | 直径/μm | ＞100 |
| 聚丙烯纤维 | 断裂强度/MPa | ≥500 |
|  | 初始模量/MPa | ≥8000 |
|  | 断裂延伸率/% | ≤20% |
|  | 直径/μm | ＞100 |

# 4  分类和标记

4.0.1  按胶凝材料中水泥种类可分为只有硅酸盐水泥（代号为P）以及硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥都存在（代号为PS），按样品种类可分为混凝土（代号为C）和砂浆（代号为M），按纤维种类可分为聚丙烯纤维（代号为P）和聚乙烯醇纤维（代号为A）

4.0.2  水泥混凝土路面用高韧性修补材料的标记由水泥种类、样品种类和纤维种类编号组成。标记形式可按如下方式：

示例：

胶凝材料中含有硅酸盐水泥和铝硫酸盐水泥、样品为混凝土、纤维为聚丙烯纤维和聚乙烯醇纤维的水泥混凝土路面用高韧性修补材料表示为：PSC-PA。

# 5  性能要求

## 5.1  新拌性能和力学性能

5.1.1  水泥混凝土路面用高韧性修补材料的工作性能和力学性能应符合表5.1.1的要求，且28d强度应比基准混凝土设计强度提高一个等级值。

表5.1.1 水泥混凝土路用高韧性修补材料新拌性能和力学性能要求

| 序号 | 检验项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 | Ⅲ型 |
| 1 | 初凝时间，min |  | ≥15 | ≥60 | ≥60 |
| 2 | 流动度a，mm |  | ≥120 | ≥180 | ≥180 |
| 3 | 坍落度b，mm |  | ≥120 | ≥180 | ≥180 |
| 4 | 混凝土抗压强度，MPa | 3d | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥30.0 |
| 5 | 砂浆抗压强度，MPa | 3d | ≥40.0 | ≥35.0 | ≥30.0 |
| 6 | 混凝土抗折强度，MPa | 3d | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.0 |
| 7 | 砂浆抗折强度，MPa | 3d | ≥6.5 | ≥6.0 | ≥5.5 |
| 8 | 1d与基准混凝土黏结强度，MPa |  | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.2 |
| 9 | 等效弯曲韧性c，kJ/m3 | 28d | ≥15 | ≥20 | ≥15 |
| a水泥胶砂用高韧性修补材料的工作性能。 b水泥混凝土用高韧性修补材料的工作性能。 c等效弯曲韧性为挠度为δk时挠度-荷载曲线下面积与试件截面bH2的比值。 |  |  |  |  |  |

## 5.2  长期性能和耐久性能

5.2.1  水泥混凝土路面用高韧性修补材料的耐久性能应符合表5.2.1的要求。

表5.2.1 水泥混凝土路用高韧性修补材料耐久性能要求

| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗氯离子渗透性能 | ≥RCM-Ⅲ |
| 2 | 抗冻性 | ≥150 |
| 3 | 磨损量，kg/m2 | ≤4.0 |

# 6  混凝土配合比设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  水泥混凝土路用高韧性修补材料配合比，应根据混凝土工程需求及施工方法进行设计。

6.1.2  水泥混凝土路用高韧性修补材料配合比设计，应满足混凝土配制强度及其他力学性能、拌合物性能、长期性能和耐久性能的要求。

6.1.3  配置更高韧性的水泥混凝土路用高韧性修补材料，在满足拌合物性能和施工要求的情况下，应提高纤维含量。

## 6.2  主要参数

6.2.1  配制各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料（混凝土）时，水胶比选择范围宜符合表6.2.1的规定，水胶比不宜超过0.4。

表6.2.1  各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料（混凝土）水胶比的选择范围

| 强度等级 | 水胶比 |
| --- | --- |
| C40 | 0.37~0.40 |
| C45 | 0.35~0.38 |
| C50 | 0.32~0.35 |

6.2.2  配制各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料（胶砂）时，水胶比选择范围宜符合表6.2.2的规定，水胶比不宜超过0.45，胶砂比不应低于1:3。

表6.2.2  各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料（胶砂）水胶比的选择范围

| 强度等级 | 水胶比 |
| --- | --- |
| M40 | 0.42~0.45 |
| M45 | 0.39~0.42 |
| M50 | 0.36~0.39 |

6.2.3  各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料（混凝土）中胶凝材料用量宜符合表6.2.3的规定。

表6.2.3  水泥混凝土路用高韧性修补材料（混凝土）中胶凝材料用量（kg/m3）

| 强度等级 | 胶凝材料用量 |
| --- | --- |
| C40 | 380~430 |
| C45 | 420~470 |
| C50 | 450~500 |

6.2.4  配制各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料时，胶凝材料中矿物掺合料和硫铝酸盐水泥最高用量宜符合表6.2.4的规定。

表6.2.4  水泥混凝土路用高韧性修补材料中胶凝材料建议组分用量

| 种类 | 硅酸盐水泥 | 普通硅酸盐水泥 |
| --- | --- | --- |
| 粉煤灰 | ≤20% | ≤15% |
| 矿粉 | ≤35% | ≤25% |
| 硫铝酸盐水泥 | ≤30% | ≤30% |

6.2.5  当加入其他矿物掺合料时，应进行试验验证。

6.2.6  配制各强度等级水泥混凝土路用高韧性修补材料时，纤维的用量宜符合表6.2.6的规定。

表6.2.6  水泥混凝土路用高韧性修补材料中纤维的建议用量

| 种类 | 聚乙烯醇纤维 | 聚丙烯纤维 |
| --- | --- | --- |
| 体积率（%） | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
| 掺量范围（kg/m3） | 3.9~19.5 | 2.7~13.7 |

6.2.7  水泥混凝土路用高韧性修补材料拌合物应具有良好的和易性，不应离析或泌水，且坍落度、扩展度、坍落度经时损失、扩展度经时损失和凝结时间应满足施工要求。

# 7  试验方法

## 7.1  试验条件

7.1.1  试验室的温度和湿度应满足《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671中的相关要求，产品说明书如有特殊规定，还应满足产品说明书要求。

7.1.2  试验用砂浆搅拌机应符合《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T 681的规定，水泥胶砂试件成型振实台应符合《水泥胶砂试体成型振实台》JC/T 682的规定。

7.1.3  试验用混凝土搅拌机应符合《建筑施工机械与设备混凝土搅拌机》GB/T 9142的规定。

## 7.2  新拌性能与初凝时间

7.2.1  胶凝材料初凝时间试验方法应符合现行国家标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-T0592的有关规定。

7.2.2  混凝土坍落度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的有关规定。

7.2.3  砂浆流动度试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419的有关规定。

## 7.3  力学性能

7.3.1  混凝土力学性能试验方法应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定。

7.3.2  砂浆力学性能试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的有关规定。

7.3.3  弯曲韧性试验方法应符合现行国家标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ∕T 221-2010和《纤维混凝土试验方法标准》CECS 13-2009的有关规定，测试得到试件荷载-挠度曲线。计算跨中挠度为δk时荷载-挠度曲线下的面积Ωk，再根据式（7.3.1）计算等效弯曲韧性Wek值。

Wek=ΩkbH2                        （7.3.1）

式中：Wek——等效弯曲韧性（kJ/m3），精确至0.1 kJ/m3；

Ωk——跨中挠度为δk时荷载-挠度曲线下的面积（N·mm），对于混凝土试件，δk取L/150，对于砂浆试件（40×40×160mm），δk取L/50，其中L为试验梁支座间的跨距（mm）；

b、H——试件的截面宽度和高度（mm）。

7.3.4  1d与基准混凝土黏结强度试验方法应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011附录G的有关规定。

## 7.4  长期性能和耐久性能

7.4.1  混凝土抗氯离子渗透性能试验方法应符合现行国家标准《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。

7.4.2  混凝土抗冻性能试验方法应符合现行国家标准《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。

7.4.3  混凝土耐磨性试验方法应符合现行国家标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420的有关规定。

# 8  检验规则

## 8.1  质量检验

8.1.1  高韧性修补混凝土原材料进场时，应对材料的品种、外观、规格、等级、生产日期等进行检验，并按检验批随机抽取样品进行检验。每个检验批不得少于1次。

8.1.2  除本规程第4章的规定外，混凝土原材料的其他检验项目应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

8.1.3  水泥混凝土高韧性修补材料拌合物性能检验应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080和《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419的有关规定。水泥混凝土高韧性修补材料拌合物性能应符合本规程5.1节的有关规定。

8.1.4  水泥混凝土高韧性修补材料强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107和《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419的有关规定。水泥混凝土高韧性修补材料力学性能应符合本规程5.1节的规定。

8.1.5  水泥混凝土高韧性修补材料耐久性能检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193和《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420的有关规定。长期性能和耐久性能应符合本规程5.2节的规定。

8.1.6  水泥混凝土高韧性修补材料检验分出厂检验和型式检验。产品出厂前应进行出厂检验。有下列情况之一，应进行型式检验：

a）新产品的试制定型检测；

b）正常生产时，每年进行一次检验；

c）正式生产后，工艺或原材料有变化，影响产品性能时；

d）停产半年以上，重新恢复生产时；

e）出厂检测结果与上次型式检测有较大差异时；

f）国家或行业质量技术监督部门提出产品检测要求时。

## 8.2  检测项目

型式检验应对本标准中规定的全部技术要求进行检验。型式检验和出厂检验的项目见表8.2.1。

表8.2.1 检验项目

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初凝时间 | 表5.1.1 | + | + |
| 2 | 抗压强度 | 表5.1.1 | + | + |
| 3 | 抗折强度 | 表5.1.1 | + | + |
| 4 | 1d与基准混凝土黏结强度 | 表5.1.1 | + | - |
| 5 | 弯曲韧性 | 表5.1.1 | + | - |
| 6 | 抗氯离子渗透性能 | 表5.2.1 | + | - |
| 7 | 抗冻性 | 表5.2.1 | + | - |
| 8 | 磨损量 | 表5.2.1 | + | - |
| 注:“+”表示必检项目,“-”表示免检项目。 |  |  |  |  |

## 8.3  批量与抽样

8.3.1  按《公路工程水泥混凝土用快速修补材料第1部分:水泥基修补材料》JT/T 1211.1以相同原料、相同生产工艺、同一类型、稳定连续生产的产品50t为一个检验批；稳定连续生产产量不足50t亦为一个检验批。水泥、矿物掺合料等其他原材料的检验批量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

8.3.2  按 《水泥取样方法》GB/T12573的方法对修补材料进行取样。取样应具有代表性，可连续取，也可从不少于20 袋的不同部位取等量样品，总量不少于12kg。

## 8.4  判定规则

8.4.1  根据表8.2.1检验项目，出厂检验和型式检验的必须所有项目若全部合格则判定为该批次产品合格；若有一项指标不符合要求，允许在该检验批样品中加倍抽样进行单项复验。若复验全部达到要求，则判定该检验批产品合格；若仍有一项达不到规定要求，则应判定该检验批产品不合格。

8.4.2  复验样品应采用不吸湿密封方式封存。如果使用单位要求现场取样，应在生产和使用单位及第三方人员在场的情况下于现场取具有代表性的样品。

# 9  标志、包装、运输与储存

## 9.1  标志和包装

9.1.1  包装袋上应清楚标明：产品名称，型号、净质量、执行标准号，生产厂家名称和地址，出厂编号、包装日期（年、月、日）保质储存期以及严防受潮等字样。

## 9.2  运输与储存

9.2.1  产品在运输与储存时，不得受潮和混入杂物，不同品种产品应分别储存，不得混杂。运输和储存应符合《公路工程水泥混凝土用快速修补材料第1部分:水泥基修补材料》JT/T 1211.1相关规定。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080

《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081

《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107

《通用硅酸盐水泥》 GB 175

《硫铝酸盐水泥》 GB20472

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046

《建设用砂》 GB/T 14684

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671

《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082

《预拌混凝土》GB/T 14902

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55

《混凝土用水标准》 JGJ 63

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728

《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-09

《水泥胶砂耐磨性试验方法》JC/T 421

《公路路基施工技术规范》JTG F10

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020

《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011

《公路工程水泥混凝土用快速修补材料第1部分:水泥基修补材料》JT/1211.1-2018

《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》T0551-2005

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011

《水泥取样方法》GB/T12573

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《纤维混凝土应用技术规程》JGJ∕T 221-2010