T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

气凝胶外墙外保温工程技术规程

Technical specification for exterior wall external thermal insulation engineering of aerogel

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

气凝胶外墙外保温工程技术规程

Technical specification for exterior wall external thermal insulation engineering of aerogel

T/CECS *** -20XX

主编单位：中建科工集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2025 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2025年第一批协会标准制订（修订）计划>的通知》（建标协字[2025]22号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本标准共分7章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、系统构造和性能、设计、施工、验收。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中建科工集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给黄建（地址：广东省深圳市南山区中心路 3331 号中建科工大

厦，邮政编码：518054，邮箱：cabrjiangzc@163.com）。

主编单位：中建科工集团有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院有限公司、建科环能科技有限公司、气凝胶绝热材料研发中心、长三角先进材料研究院、万科北京区域本部、中盛节能科技有限公司、湖北中城科绿色建筑研究院

主要起草人：李任戈、陈韬、张雪、易树声、杨玉忠、孙立新、曲军辉、姜召彩、王焱良、孙光耀、云山、秦珩、王皓明、陈桂营

主要审查人：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1 一般规定	3

3.2 系统构造	4

4  系统及其组成材料	6

4.1 系统性能	6

4.2 材料性能	7

5  设计	11

5.1 一般规定	11

5.2气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统构造设计	11

5.3气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统构造设计	13

6  施工	15

6.1 一般规定	15

6.2 气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程	15

6.3 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程	17

7  验收	21

7.1 一般规定	21

7.2 主控项目	23

7.3 一般项目	25

用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	30

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

3.1 General Requirements	3

3.2 System Construction	4

4 System Construction and Performance	6

4.1 System performance	6

4.2 Material performance	7

5 Design	11

5.1 General Requirements	11

5.2 Structural design of thin plastering external thermal insulation composite system based on aerogel insulation board	11

5.3 Structural design of external thermal insulation composite system based on aerogel insulation board insulation decorative panel	13

6 Construction	15

6.1 General Requirements	15

6.2 Thin plastering external thermal insulation composite project based on aerogel insulation board	15

6.3 external thermal insulation composite project based on aerogel insulation board insulation decorative panel	17

7 Acceptance	21

7.1 General Requirements	21

7.2 Primary items	23

7.3 General items	25

Explanation of Wording	27

List of Quoted Standards	28

Addition：Explanation of Provisions	30

# 1  总则

### 1.0.1为规范气凝胶保温板在保温工程中的应用，保证工程质量，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本规程。

### 1.0.2 适用于抗震设防烈度为8度及以下，新建、扩建、改建的工业建筑、民用建筑，采用气凝胶保温板作为保温材料的外墙保温的工程。

### 1.0.3气凝胶保温板外保温工程的设计、施工及验收，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

# 2  术语

### 2.0.1 气凝胶保温板 aerogel insulation board

通过气凝胶等材料对阻燃型聚苯乙烯泡沫颗粒进行改性，采用颗粒包裹、料粒混合模压成型等工艺制成的复合保温板材，在受火状态下具有一定的形体稳定性。

### 2.0.2 气凝胶保温板外墙外保温系统 exterior wall external thermal insulation system of aerogel

### 以气凝胶保温板作为保温层，并结合配套材料构成的建筑保温系统。本标准包括气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统、气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统。

### 2.0.3 气凝胶保温板外墙外保温工程 exterior wall external thermal insulation engineering of aerogel

### 将气凝胶保温板外墙外保温系统通过组合、组装、施工或安装固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体。气凝胶保温板外墙外保温工程分为气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程和气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程。

### 2.0.4 气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统thin plastering external thermal insulation composite system based on aerogel insulation board

### 以气凝胶保温板为保温层，通过胶粘剂并辅以锚栓将其固定在基层墙体外侧，以抹面胶浆复合玻纤网为抹面层，以涂料或其他装饰材料为饰面层，并满足现行相关防火设计要求的建筑物非承重保温构造。

### 2.0.5 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统 external thermal insulation composite system based on aerogel insulation board insulation decorative panel

### 将气凝胶保温板保温装饰板通过粘贴和锚固相结合的方式固定在基层墙体外侧，板缝经填充和密封处理后构成的建筑物非承重保温装饰构造。

### 2.0.6 供应商 supplier

直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户。

# 3  基本规定

# 3.1 一般规定

### 3.1.1 气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程和气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程应符合下列规定：

### 1  应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝和空鼓；

### 2  应能承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用且不产生有害的变形和破坏；

### 3  在正常使用中或地震时不应发生脱落；

### 4  应具有防止火焰沿外墙面蔓延的能力；

### 5  应具有防水渗透性能；

### 6  系统各组成部分应具有物理-化学稳定性，所有组成材料应彼此相容并具有防腐性；在可能受到鼠害、虫害等生物侵害时，应具有防生物侵害性能。

### 3.1.2 外保温复合墙体的保温性能应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定，隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

### 3.1.3 保温工程的防火安全设计应符合现行强制性工程建设规范《建筑防火通用规范》GB 55037和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。施工防火安全应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定。

### 3.1.4 保温工程的防水应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030和现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定。

### 3.1.5保温工程施工应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905的规定。

### 3.1.6 在正确使用和正常维护的条件下，外保温工程的使用年限不应少于25年。

### 3.1.7 外保温工程应具备同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告应包括配套组成材料的名称、生产单位、规格型号、主要性能参数。外保温系统型式检验报告还应包括耐候性和抗风压性能检验项目。

# 3.2 系统构造

### 3.2.1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统应由粘结层、保温层、抹面层和饰面层构成。粘结层材料应为胶粘剂；保温层材料为气凝胶保温板；抹面层材料应为抹面胶浆，抹面胶浆中满铺玻纤网；饰面层可为涂料或其他装饰材料(图3.2.1-1)。

图3.2.1-1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统（单网）构造示意

1-基层墙体；2-胶粘剂；3-气凝胶保温板；4-锚栓；

5-玻纤网；6-抹面层；7-饰面层

图3.2.1-2  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统（双网）构造示意

1-基层墙体；2-胶粘剂；3-气凝胶保温板；4-锚栓；

5-玻纤网；6-抹面层；7-饰面层

3.2.2  气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统应由粘锚连接层、保温装饰层、收口密封材料构成。粘锚连接层应为聚合物粘结砂浆和专用锚固件，通过粘结砂浆粘贴为主、锚栓辅助机械固定的连接方式安装固定于基层墙体外表面；保温装饰层材料为气凝胶保温板保温装饰板；收口密封材料可为硅酮密封胶等适配材料(图3.2.2)。

图3.2.2-1  气凝胶保温板保温装饰板（非金属面板）外墙外保温系统构造示意

1-基层墙体；2-粘结砂浆；3-气凝胶保温板保温装饰板；

4-锚固件；5-填缝材料；6-密封材料

图3.2.2-2  气凝胶保温板保温装饰板（金属面板）外墙外保温系统构造示意

1-基层墙体；2-粘结砂浆；3-气凝胶保温板保温装饰板；

4-锚固件；5-填缝材料；6-密封材料

# 4  系统及其组成材料

# 4.1 系统性能

4.1.1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统性能应符合表4.2.1的规定。

表4.1.1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统性能

| 项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水 | 现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10，且破坏部位应位于保温层内 |  |
| 耐冻融性 | 外观 | 30次冻融循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝 |  |
|  | 拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 抗冲击性 | 建筑物二层及以上墙面 | 3J级 |  |
|  | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 | 10J级 |  |
| 吸水量（g/m2） |  | ≤500 |  |
| 热阻 |  | 符合设计要求 |  |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 |  |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |
| 抗风荷载性能 |  | 符合设计要求 | 现行国家标准《外墙外保温系统动态风压试验方法》GB/T 36585 |

4.1.2  气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统性能应符合表4.1.2的规定。

4.1.2 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统性能

| 项目 |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |  |
| 耐候性 | 外观 | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，无宽度大于0.10mm的裂缝 |  | 现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JGT 287 |
|  | 面板与保温材料拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 | ≥0.15，破坏发生在保温材料中 |  |
| 单点锚固力（kN） |  | ≥0.30 | ≥0.60 |  |
| 热阻（m2·K/W） |  | 给出热阻值 |  |  |
| 水蒸气透过性能[g/（m2·h）] |  | 防护层透过量大于保温层透过量 |  |  |
| 抗风荷载性能 |  | 符合设计要求 |  | 现行国家标准《外墙外保温系统动态风压试验方法》GB/T 36585 |

* 当系统有透气构造时不检验水蒸气透过性能。

# 4.2 材料性能

# Ⅰ 气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统组成材料

4.2.1  气凝胶保温板外观和尺寸偏差应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1   气凝胶保温板外观和尺寸允许偏差

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 不应有裂缝、破损等可见缺陷 | 现行行业标准《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536 |
| 长度（mm） | ±2 |  |
| 宽度（mm） | ±2 |  |
| 厚度（mm） | 0～+2 |  |
| 对角线差（mm） | ≤5 |  |
| 板面平整度（mm） | ≤2 |  |
| 板边平直度（mm） | ≤2 |  |
| 本表的尺寸允许偏差以1200×600为基准，超过基准尺寸供需双方协商。 |  |  |

4.2.2  气凝胶保温板理化性能应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  气凝胶保温板理化性能

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | 标称密度140～200，密度允许偏差为标称密度的±10% | 现行行业标准《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536 |
| 导热系数[W/（m·K）] （平均温度25℃） | ≤0.050 |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.15 |  |
| 干燥收缩率（%） | ≤0.6 |  |
| 体积吸水率（%） | ≤10 |  |
| 抗折强度（MPa） | ≥0.20 |  |
| 软化系数 | ≥0.7 |  |
| 燃烧性能 | A级（A2级） |  |

4.2.3  胶粘剂性能应符合表4.2.3的规定。

表4.3.3  胶粘剂性能

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)（MPa） | 原强度 |  | ≥0.60 | 现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.30 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.60 |  |
| 拉伸粘结强度(与气凝胶保温板)（MPa） | 原强度 |  | ≥0.10，且破坏部位应位于保温板内 |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10，且破坏部位应位于保温板内 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 | 现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |

4.2.4  抹面胶浆性能应符合表4.2.4的规定。

表4.3.4  抹面胶浆性能

| 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度(与气凝胶保温板) (MPa） | 原强度 |  | ≥0.10，且破坏部位应位于在保温材料内 | 现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10，且破坏部位应位于在保温材料内 |  |
|  | 耐冻融强度 |  | ≥0.10 |  |
| 压折比(水泥基) |  |  | ≤3.0 | 现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 抗冲击性 |  |  | 3J级 |  |
| 吸水量（g/m2） |  |  | ≤500 |  |
| 不透水性 |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |

4.2.5  玻纤网性能应符合表4.2.5的规定。

表4.3.5   玻纤网性能

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量（g/m2） | ≥160 | 现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 耐碱断裂强力（经向、纬向）（N/50mm） | ≥1000 |  |
| 耐碱断裂强力保留率（经向、纬向）（%） | ≥50 |  |
| 断裂伸长率（经向、纬向）（%） | ≤5.0 | 现行国家标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5 |

4.2.6  应根据基层墙体的类别选用不同类型的锚栓，锚栓性能应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的有关规定。

4.2.7  气凝胶保温板外保温系统应采用外墙柔性耐水腻子，其性能指标应符合

《建筑外墙用腻子》JG/T 157等现行标准的相关规定。

4.2.8  涂料性能指标应符合现行国家标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757、行业标准《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T 512、《弹性建筑涂料》JG/T 172、《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24、《外墙无机建筑涂料》JG/T 26、《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104、《水性多彩建筑涂料》HG/T 4343的规定；装饰砂浆性能指标应满足现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的规定。

# Ⅱ 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统组成材料

4.2.9  气凝胶保温板保温装饰板外观和尺寸偏差应符合表4.2.9的规定。

表4.2.9   气凝胶保温板保温装饰板外观和尺寸允许偏差

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 不应有裂缝、破损等可见缺陷 | 现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JGT 287 |
| 长度（mm） | ±2.0 |  |
| 宽度（mm） | ±2.0 |  |
| 厚度（mm） | ±2.0 |  |
| 对角线差（mm） | ≤2.0 |  |
| 板面平整度（mm） | ≤2.0 |  |
| 本表的尺寸允许偏差以1200×600为基准，超过基准尺寸供需双方协商。 |  |  |

4.2.10  气凝胶保温板理化性能应符合表4.2.10的规定。

表4.2.10  气凝胶保温板理化性能

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | 标称密度140～200，密度允许偏差为标称密度的±10% | 现行行业标准《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536 |
| 导热系数[W/（m·K）] （平均温度25℃） | ≤0.050 |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.15 |  |
| 干燥收缩率（%） | ≤0.6 |  |
| 体积吸水率（%） | ≤10 |  |
| 抗折强度（MPa） | ≥0.20 |  |
| 软化系数 | ≥0.7 |  |
| 燃烧性能 | A级（A2级） |  |

4.2.11  气凝胶保温板保温装饰板性能应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11 气凝胶保温板保温装饰板性能

| 项目 |  |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 单位面积质量（kg/m2） |  |  | ≤20 | ＞20，≤30 | 现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | 原强度 | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 | ≥0.15，破坏发生在保温材料中 |  |
|  |  | 耐水强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
|  |  | 耐冻融强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 抗冲击性（J） |  |  | 用于建筑物首层10J冲击合格，其他层3J合格 |  |  |
| 抗弯荷载（N） |  |  | 不小于板材自重 |  |  |
| 吸水量（g/m2） |  |  | ≤500 |  |  |
| 不透水性 |  |  | 系统内侧未渗透 |  |  |
| 保温材料 | 导热系数[W/（m·K）] （平均温度25℃） |  | ≤0.050 |  |  |
|  | 燃烧性能 |  | A级（A2级） |  |  |
| 装饰面板 | 耐酸性（48h） |  | 无异常 |  |  |
|  | 耐碱性（96h） |  | 无异常 |  |  |
|  | 耐盐雾（500h） |  | 无损伤 |  |  |
|  | 耐老化（1000h） |  | 合格 |  |  |
|  | 耐沾污性（%） |  | ≤10 |  |  |
|  | 附着力（级） |  | ≤1 |  |  |

4.2.12  粘结砂浆性能应符合表4.2.12的规定。

表4.3.12  粘结砂浆性能

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) (MPa） | 原强度 | ≥0.60 | 现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
|  | 耐水强度 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度(与气凝胶保温板保温装饰板)（MPa） | 原强度 | I型：≥0.10，II型：≥0.15 |  |
|  | 耐水强度 | I型：≥0.10，II型：≥0.15 |  |
| 可操作时间（h） |  | 1.5～4.0 |  |

4.2.13  锚固件中使用的锚栓的塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造，不宜使用再生材料。锚栓的钢质件应采用不锈钢或经过表面防锈防腐处理的碳钢制造。锚固件性能应符合表4.2.13的规定。

表4.3.13  锚固件性能

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉拔力标准值，kN | ≥0.60 | 现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 悬挂力，kN | ≥0.10 |  |

4.2.14  硅酮密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。

4.2.15  嵌缝材料主要有聚乙烯泡沫棒、聚氨酯发泡材料、无机板材等，其主要性能指标应符合相关标准的规定。

4.2.16  托架等辅件中的塑料件应采用原生材料制造，不宜使用再生材料；铝合金件应经阳极氧化处理；钢制件应采用不锈钢或经表面防锈处理的碳钢制造。

# 5  设计

# 5.1 一般规定

5.1.1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统、气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统应按照设计要求进行选用，并应成套供应，不得更改系统构造和组成材料。

5.1.2  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程、气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程设计应根据建筑类型、所在地区等条件选用适宜的外墙外保温系统，不应更改系统构造和组成材料。

5.1.3  气凝胶保温板外墙外保温工程保温层内表面温度应高于0℃。

5.1.4  “好房子”工程宜采用气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统、气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统。

5.1.5  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统做找平层时，找平层与基层墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。

5.1.6  气凝胶保温板外墙外保温工程水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。门窗洞口与门窗交接处、首层与其他层交接处、外墙与屋顶交接处应进行密封和防水构造设计，水不应渗入保温层及基层墙体，重要节点部位应有详图。穿过外保温系统安装的设备、穿墙管道或支架等应固定在基层墙体上，并应做密封和防水设计。基层墙体变形缝处应采取防水和保温构造处理。

5.1.7  气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程首层外墙第一排保温装饰板下沿沿水平放心设置通长托架，托架下端距散水的标高不应小于300mm，且不应大于600mm处。

5.1.8  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程的起端、终端以及檐口、勒脚处的玻纤网应翻包或做包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等部位应设置增强玻纤网。

5.1.9  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程的饰面层宜采用浅色涂料、饰面砂浆等轻质材料。除建筑首层外，饰面层不宜采用饰面砖。当需采用饰面砖时，应制定专项技术方案和验收方法，并应组织专题论证。

5.1.10  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程宜采用双层玻纤网。

5.1.11  建筑热工计算传热系数时，气凝胶保温板的导热系数及修正系数应按表5.1.11取值。

表5.1.11  气凝胶保温板导热系数及其修正系数

| 导热系数，W/(m·K) | 修正系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 严寒和寒冷地区 | 夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区 |
| 0.050 | 1.20 | 1.30 |

# 5.2气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统

5.2.1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统的构造应符合下列规定：

1 气凝胶保温板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式，并以粘贴为主，有效粘结面积不应小于气凝胶保温板面积的60％。

2 气凝胶保温板表面的抹面胶浆应采用单层网格布进行增强，加强部位及首层应采用双层网格布进行增强。内层玻纤网应对接，外层玻纤网应搭接，搭接宽度不应小于100mm。

3 固定气凝胶保温板的锚栓宜设置在气凝胶保温板外侧，玻纤网内侧。对于首层及加强部位，固定气凝胶保温板的锚栓应设置在两层玻纤网之间。

4门窗洞口上表面宜设置支托件，挑出长度宜为2/3～4/5板厚。

5.2.2  固定气凝胶保温板的锚栓设置方式应符合下列规定：

1 固定气凝胶保温板的锚栓数量不应少于6个/m2。面积大于0.1m2的单块板锚栓数量不应少于1个。

2 锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度不应小于45mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于45mm。对于空心砌块、多孔砖等砌体宜采用回拧打结型锚栓。

3 位于外墙阳角、门窗洞口周围及檐口下的气凝胶保温板，应加密设置锚栓，间距不宜大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不宜小于60mm。

4 凸窗底板的锚栓应设置于玻纤网外侧。

5.2.4  玻纤网在外墙阴角、阳角部位应交错包转搭接，每边交错包转搭接宽度不应小于200mm。外墙阳角和门窗洞口应采用玻纤网增强处理措施(图5.2.4)，并应符合下列规定：

1. 建筑物的首层、外墙阳角部位的抹面层中应设置专用护角线条增强，护角线应位于两层玻纤网之间。

2. 二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中应附加玻纤网，附加玻纤网搭接宽度不应小于150mm。

3. 门窗外侧洞口周边及角部应在45°方向加贴200mm×300mm的玻纤网实施增强。

4. 门窗洞口外侧阴角处应加贴与窗台同宽、长为300mm的玻纤网增强。

图 5.2.4 窗洞口角部玻纤网增强

1-门窗外侧洞口周边及角部玻纤网增强；

2-门窗洞口外侧阴角处玻纤网增强；3-门窗外侧洞口周边玻纤网增强

5.2.5  气凝胶保温板用于檐口、女儿墙部位的外保温构造，应对檐口的上下侧面、女儿墙部位的内外侧面整体包覆。

5.2.6  应在终端部位采用玻纤网对气凝胶保温板实施翻包。翻包宽度不应小于100mm，并应与抹面层中的玻纤网搭接。

# 5.3气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统

5.3.1  气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统构造应符合下列规定：

1 气凝胶保温板保温装饰板的单板面积不宜大于1m2，单板短边尺寸不宜大于600mm；

2 气凝胶保温板保温装饰板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式；

3 气凝胶保温板保温装饰板与基层墙体的有效粘结面积不应小于板面积的70%；边角部位及面积小于0.2m2的保温装饰板应增加满粘；

4 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统应设置透气构造，透气构件数量应满足设计要求，且不应少于1个/30m2，透气构件应安装在气凝胶保温板保温装饰板的竖缝中，安装时应斜向下约60°，防止雨水倒入。

5.3.2  锚固件应固定在气凝胶保温板保温装饰板的装饰面板及基层墙体上，并应符合下列规定：

1 锚固组件数量应根据不同基层墙体的锚固组件的抗拉承载力标准值、所在地建筑围护结构永久荷载和可变荷载设计值确定；

2 锚固组件应固定于气凝胶保温板保温装饰板的装饰面板上，不得固定在保温材料上；非金属装饰板可通过开槽、安装背栓等方式进行固定，金属装饰面板应折边采用L型固定件进行固定。锚固点应均匀分布在气凝胶保温板保温装饰板的侧边，I型板的锚固点数量不应少于6个/㎡，II型板的锚固点数量不应少于8个/㎡；

3 单个锚固点上锚固件与装饰面板的有效接触面，深度不应小于5mm，宽度不应小于40mm；

4 进入钢筋混凝土墙体的有效锚固深度不应小于30mm；进入其他实心砌体墙体的有效锚固深度不应小于50mm；

5 当横向设置的锚固组件具有承托功能，且承载力满足气凝胶保温板保温装饰板和粘结砂浆自重荷载设计值要求时，可替代托架。

5.3.3  气凝胶保温板保温装饰板板缝设计应符合下列规定：

1 缝隙宽度不宜大于15mm，且不宜小于6mm，并应满足不小于主体结构弹性层间位移角限值3倍的要求；

2 密封胶厚度不宜小于6mm，且不宜小于缝隙宽度；

3 板缝应使用弹性背衬材料进行填充，并采用密封胶嵌缝。

5.3.4  女儿墙处的外保温构造应符合下列规定：

1 女儿墙外侧、顶端和内侧部位进行保温处理，内侧保温应与屋顶保温做好衔接，保温装饰板应密封处理；

2 保温装饰板在避雷针等穿孔部位粘贴时，应用胶粘剂填实，并进行密封处理。

5.3.5  门窗洞口部位的外保温构造应符合下列规定：

1 门窗外侧洞口四周墙体，气凝胶保温板保温装饰板的保温层厚度不应小于20mm；

2 气凝胶保温板保温装饰板与门窗框之间宜留6mm～10mm的缝，填板缝应使用填缝材料进行填充，并应采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝处理；

3 门窗顶、窗台侧面均应形成不小于 5%的向下坡度。

5.3.6  底部散水部位的构造示意图见图5.3.6，并应符合以下规定：

1 勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm缝隙；散水与保温装饰板系统接缝处应有20～30mm的间距，嵌缝填充后应采用密封胶防水处理；

2 勒脚部位的外保温材料应选用吸水率低的保温材料；

3 应适度加大底部保温装饰板粘贴面积比，宜采取满粘。

图 5.3.6 勒脚构造示意图

1-基层墙体；2-粘结砂浆；3-气凝胶保温板保温装饰板；4-锚固件；5-密封胶；6-托架；7-散水

# 6  施工

# 6.1 一般规定

6.1.1  气凝胶保温板外墙外保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行，施工前应对基层墙体质量进行检查验收。基层墙体应验收合格，表面应洁净、坚实、平整、干燥，无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓和疏松部位应剔除；基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203和地方标准的有关规定。

6.1.2  气凝胶既有建筑改造工程施工应符合现行国家标准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29、《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53、《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ 235、《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376 等相关标准的规定。

6.1.3  气凝胶保温板外墙外保温工程施工前应检测胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度，检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定，且平均值不得小于0.3MPa。

6.1.4  气凝胶保温板外墙外保温工程的施工应编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。

6.1.5  施工应按经审查合格的设计文件和经审查批准的节能保温专项施工方案进行，不应擅自变更。

6.1.6  气凝胶保温板外墙外保温工程大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经有关各方确认后，再进行施工。

6.1.7  气凝胶保温板外墙外保温工程应加强过程控制，完成上一道工序的验收后，方可进行下一道工序的施工，并做好隐蔽工程和检验批验收。

6.1.8  气凝胶保温板外墙外保温工程在风力大于5级和雨天不得施工。雨季施工应做好防雨措施。保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。

6.1.9  气凝胶保温板外墙外保温工程在施工过程中，施工人员应佩戴好各种劳动防护用品，做好职业健康保护。

6.1.10  保温工程完工后应做好成品保护。施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

# 6.2 气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程

6.2.1  气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程应按图6.2.1-1和图6.2.1-2的流程进行施工。

施工准备

弹放基准线，挂控制线

配制胶粘剂

（安装首层托架），粘贴翻包玻纤网

粘贴气凝胶保温板

配制抹面胶浆

保温层修整，翻包玻纤网收口

安装锚栓

抹第一遍抹面胶浆

铺贴玻纤网

抹第二遍抹面胶浆

饰面层施工

图6.2.1-1气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程（单网）施工流程

施工准备

弹放基准线，挂控制线

配制胶粘剂

（安装首层托架），粘贴翻包玻纤网

粘贴气凝胶保温板

配制抹面胶浆

保温层修整，翻包玻纤网收口

抹第一遍抹面胶浆

铺贴玻纤网

安装锚栓

抹第二遍抹面胶浆

铺贴玻纤网

饰面层施工

图6.2.1-2气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程（双网）施工流程

6.2.2  施工时应在阴角、阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。

6.2.3  气凝胶保温板安装起始部位及门窗洞口、女儿墙等收口部位应预粘翻包玻纤网。

6.2.4  气凝胶保温板粘贴前应进行排版设计。排版宜按水平顺序进行，上下应错缝粘贴，阴阳角处应做错茬处理。拼缝位置不应在门窗口的四角处。

6.2.5  胶粘剂、抹面胶浆的配制应按材料供应商产品说明书的要求配制。宜按操作时间内的用量配制。配制好的胶粘剂、抹面胶浆应避免太阳直射。配制完成后应按产品说明书中规定的时间用完。配制好的胶粘剂、抹面胶浆严禁二次加水搅拌。环境温度超过5℃时，抹面胶浆应采取保水措施。

6.2.6  粘贴气凝胶保温板应按照设计要求的粘贴方式和粘结面积进行粘贴。粘贴气凝胶保温板应自下而上，沿水平方向逐行铺设粘贴，竖缝应逐行错缝，在阴阳角处应交错互锁，并应保证阴阳角垂直度。粘结面积不应小于气凝胶保温板板面积的60％。

6.2.7  门窗洞口四角处或局部不规则处的气凝胶保温板不得拼接，应采用整块气凝胶保温板切割成型，拼接缝应距离角部不小于200mm。

6.2.8  气凝胶保温板粘贴施工完成24h且施工质量验收合格后，可进行锚栓锚固施工。锚栓应按施工方案确定的位置安装，钻孔深入基层墙体深度应符合设计和相关标准的要求。锚栓锚盘应压住气凝胶保温板，位于玻纤网内侧。

6.2.9  抹面胶浆施工宜在气凝胶保温板粘贴完毕24h后，底层抹面胶浆应均匀涂抹于板面，厚度2mm～3mm，并在抹面胶浆可操作时间内压入玻纤网，铺贴要平整、无褶皱。玻纤网搭接宽度不得小于100mm。在底层抹面胶浆凝结前应用抹面胶浆罩面，厚度1mm～2mm，抹面胶浆总厚度应控制在3mm～5mm。

6.2.10  饰面层施工宜在抹面层施工完毕7d后再进行。涂料饰面层施工时，在抹面层上应采用柔性耐水腻子批嵌平整，涂料施工工艺及质量要求应符合设计要求。

# 6.3 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程

6.3.1  气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程应按图6.3.1的流程进行施工。

施工准备

弹放基准线、分格线、控制线

安装托架

配制粘结砂浆

粘贴气凝胶保温板保温装饰板

安装锚固件

细部构造处理

填缝材料、密封胶嵌缝

修整清理

验收

图6.3.1气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温工程施工流程

6.3.2  弹线分格、绘排板图、出备料单应符合下列要求：

1  结合建筑物设计图纸及现场实际控制点弹出垂直控制线、水平控制线，由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等实际尺寸；

2  根据测量数据绘制建筑外立面草图并确定优化排板分格方案，分格方案要做到省材、美观、安全；

3  弹线分格时，应设垂直和水平线作为平直基准；应按照设计排板图的分隔方案，弹出每块板的安装控制线，确定接缝宽度，板缝间距应符合设计的要求，并制作统一塞尺；

4  根据实际弹线情况，结合设计排板图，出具相对应每块板的实际尺寸和详细构造图清单。

6.3.3  粘结砂浆的配制应符合下列要求：

1  应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。应专人配制，并严格按产品要求的比例调配；

2  每次配制不得过多，应按产品说明书中规定的时间内用完；

3  配制好的粘结砂浆严禁二次加水搅拌。

6.3.4  粘贴保温装饰板应符合下列要求：

1  气凝胶保温板保温装饰板粘贴方式应按水平顺序排列，无粘结砂浆外溢；

2  气凝胶保温板保温装饰板与基层的有效粘结面积率不应小于70%，门窗洞口及挑出部分、建筑物阳角处应采用满粘；

3  宜采用点框法粘贴保温装饰板，粘结层厚度不宜超过10mm。

4  气凝胶保温板保温装饰板粘贴的平整度和垂直度应符合要求。板与板之间的缝隙要均匀一致且达到设计要求；

5  粘贴气凝胶保温板保温装饰板应从勒脚部位开始，自下而上，沿水平方向铺设粘贴，首层散水上300mm～600mm处应设通长固定托架，两个托架之间的缝隙3mm。

6  气凝胶保温板保温饰面板的断头收口部位应做防水封闭处理。

6.3.5  锚固件的安装布置和单块板锚固应符合下列要求：

1  锚栓安装：采用锚栓辅助固定保温层时，锚栓的选用、设置及安装应符合相关标准及施工方案的要求；

2  墙面锚固件位置钻孔宜在气凝胶保温板保温装饰板粘贴前进行，根据排板图确定的锚固件位置钻孔备用，并随即清理钻孔灰尘；

3  气凝胶保温板保温装饰板粘贴完毕后即可进行锚固件安装，将锚固件固定于墙体上，并拧紧膨胀锚栓，与基层充分锚固，锚栓不得敲入墙内；

4  不同厚度、不同材料或不同做法的保温层衔接处应有防水渗漏和防止边角起翘开裂措施，应采用加密锚栓和加密封胶等措施处理，并应符合设计要求；

5  锚固件应安装牢固，数量应符合设计要求，锚固件之间最大间距不得大于500mm，且一侧不少于2个锚固件。锚固件距离墙角边缘不宜大于200mm。固定Ⅰ型保温装饰板的锚固件数量不应少于6个/m2，固定Ⅱ型保温装饰板的锚固件数量不应少于8个/m2；

6  锚固件应与气凝胶保温板保温装饰板的面板进行有效连接；

7  锚固件的锚栓锚入钢筋混凝土墙体的有效深度不应小于30mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm。对于空心砌块、多孔砖等砌体宜采用回拧打结型锚固件应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚固件。

6.3.6 板缝与密封胶的施工应符合下列规定；

1 应在粘贴气凝胶保温板保温装饰板施工完成24h后；

2 根据板间间隙的大小，选择合适的嵌缝材料进行板缝填塞处理；当采用泡沫条填塞时，泡沫条的直径应为板缝宽度的1.1倍～1.3倍，泡沫条嵌入板缝中的深度不应小于4mm。

6.3.7  气凝胶保温板保温装饰板施工完成后，应对成品进行保护。

# 7  验收

# 7.1 一般规定

7.1.1  气凝胶保温板外墙外保温工程的质量验收除应符合本规程的规定，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

7.1.2  气凝胶保温板外墙外保温工程材料和配套辅件必须符合国家、行业标准要求和设计要求。材料或产品进入施工现场时，应具有中文标识的出厂质量合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检验报告。

7.1.3  气凝胶保温板外墙外保温工程使用的材料应进行现场验收，并进行复验，复验结果不合格时，工程施工不得使用。复验项目和数量应符合下表7.1.3-1和表7.1.3-2中的要求：

表7.1.3-1 气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统材料复验数量和项目

| 材料名称 | 复验数量 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 气凝胶保温板 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 密度、导热系数、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、体积吸水率、燃烧性能 |
| 胶粘剂 | 同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批，10t为一批。 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、拉伸粘结强度(与气凝胶保温板) |
| 抹面胶浆 | 同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品为一批，10t为一批。 | 拉伸粘结强度(与气凝胶保温板)（原强度） |
| 玻纤网 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂伸长率 |
| 锚栓 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 锚栓抗拉承载力标准值(C25混凝土基材)、锚栓圆盘抗拔力标准值 |

表7.1.3-2 气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统材料复验数量和项目

| 气凝胶保温板保温装饰板 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 单位面积质量、拉伸粘结强度（原强度）、热阻、保温材料燃烧性能 |
| --- | --- | --- |
| 粘结砂浆 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、拉伸粘结强度(与气凝胶保温板保温装饰板) |
| 锚固件 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 拉拔力标准值、悬挂力 |
| 硅酮密封胶 | 同一生产厂家、同一规格产品、同一批次进场，每5000㎡为一批，不足5000㎡的按一批计。 | 密度、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、质量损失率 |

7.1.4  气凝胶保温板外墙外保温工程验收的检验批划分应符合下列规定；

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积每1000㎡划分为一个检验批，不足1000㎡的按一个检验批计；

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

3 当按计数方法抽样检验时，检验批最小抽样数量宜符合表 7.1.4 的规定。

表 7.1.4 检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 151～280 | 13 |
| 16～25 | 3 | 281～500 | 20 |
| 26～90 | 5 | 501～1200 | 32 |
| 91～150 | 8 | 1201～3200 | 50 |

7.1.5  气凝胶保温板外墙外保温工程检验批质量验收，应符合下列规定；

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90％以上的检查点合格；

4  应具有完整的施工方案、操作依据和质量验收记录。

7.1.6  气凝胶保温板外墙外保温系统分项工程质量验收，应在气凝胶外墙外保温系统应用材料相关检验批全部验收合格的基础上，进行质量检查记录，确认达到验收条件后方可进行。

7.1.7  气凝胶保温板保温板外墙保温工程，应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 气凝胶保温板附着的基层墙体及其表面处理（如有）；

2 气凝胶保温板粘结与固定；

3 气凝胶保温板中保温材料厚度；

4 玻纤网铺设；

5 锚栓类别、数量、布置与锚固深度以及锚栓的抗拉承载力；

6 抹面层厚度；

7 热桥部位处理。

7.1.8  气凝胶保温板保温装饰板外墙保温工程，应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 气凝胶保温板保温装饰板粘结与固定；

2 气凝胶保温板保温装饰板中保温材料厚度；

3 锚固组件节点做法；

4 热桥部位处理；

5 各种变形缝处的节能施工做法；

6 保温层附着的基层墙体及其表面处理。

7.1.9  气凝胶保温板外墙外保温工程应提供下列文件、资料，并纳入竣工资料：

1 设计文件，图纸会审记录，设计变重、技术洽商和节能专项审查文件；

2 进场复验报告；

3 工程施工方案；

4 节能保温工程的隐蔽验收记录；

5 检验批、分项工程检验记录。

# 7.2 主控项目

7.2.1  气凝胶保温板外墙外保温工程使用的材料、配套辅件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和同家现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

7.2.2  气凝胶保温板外墙外保温工程应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数。

检验方法：核查质量证明文件和型式检验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.3  气凝胶保温板外墙外保温系统施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理，处理后的基层墙体应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.4  墙体节能工程的施工质量，必须符合下列规定。

1保温材料的厚度不得低于设计要求；

2 气凝胶保温板或气凝胶保温板保温装饰板与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。气凝胶保温板或气凝胶保温板保温装饰板与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。气凝胶保温板或气凝胶保温板保温装饰板与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验；

3 当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：观察、手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。保温材料厚度采用现场钢针插入或剖开后尺量检查；拉伸粘结强度按照《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019附录B的检验方法进行现场检验；粘结面积比按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 附录 C 的检验方法进行现场检验；锚固力检验应按现行行业标准，锚栓拉拔力检验应按现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366 的试验方法进行。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

7.2.5  气凝胶保温薄抹灰外墙外保温系统各类饰面层的基层墙体及面层施工，应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的规定，气凝胶保温薄抹灰外墙外保温工程的饰面层质量应符合下列规定：

1 饰面层施工的基层墙体应无脱层、空鼓和裂缝，基层墙体应平整、洁净，

含水率应符合饰面层施工的要求；

2 外墙保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；检查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.6  外墙采用气凝胶保温板保温装饰板时，应符合下列规定：

1 气凝胶保温板保温装饰板的安装构造、与基层墙体的连接方法应符合设计要求，连接应牢固；

2 气凝胶保温板保温装饰板的板缝处理、构造节点做法应符合设计要求；

3 气凝胶保温板保温装饰板板缝不得渗漏；

4 气凝胶保温板保温装饰板的锚固组件应将气凝胶保温板保温装饰板的装饰面板固定牢固。锚栓组件数量、位置、锚栓锚固深度和抗拉承载力应符合设计和施工方案要求，锚栓应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程验收记录。对照设计观察检查；淋水试验检查。

检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数检查；板缝渗漏检查应按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检查1处，面积每增加5000m2应增加1处，其他项目应按检验批最小抽样数量。淋水试验检查应按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时应检查1处，面积每增加5000m2应增加1处。

# 7.3 一般项目

7.3.1  气凝胶保温板外墙外保温系统组成材料的外观和包装应完整、无破损，并应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2  基层应按照设计和施工方案进行处理，处理后的基层应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.3.3  气凝胶保温板外墙外保温工程安装构造、与基层墙体的连接方法等构造做法应符合设计及相关标准要求，并应按照施工方案施工。

检查方法：对照设计和相关标准检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.3.4  气凝胶保温板安装应上下错缝，各板间应挤紧拼严，拼缝应平整，碰头缝不应粘结砂浆。

检验方法：观察；手摸检查。核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5块保温板。

7.3.5  气凝胶保温板保温装饰板板接缝方法应符合施工方案要求。气凝胶保温装饰板接缝应平整严密，气凝胶保温板保温装饰板安装的立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差应符合相关要求。

检验方法：观察检查、尺量。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

7.3.6  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之问的间隙等，应按照专项施工方案采取隔断热桥措施、不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑防火通用规范》GB 55037

《增强材料  机织物试验方法  第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

《外墙外保温系统动态风压试验方法》GB/T 36585

《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104

《水性多彩建筑涂料》HG/T 4343

《墙体饰面砂浆》JC/T 1024

《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24

《外墙无机建筑涂料》JG/T 26

《建筑外墙用腻子》JG/T 157

《弹性建筑涂料》JG/T 172

《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

《外墙保温用锚栓》JG/T 366

《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T 512

《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536

《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

# 附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

气凝胶外墙外保温工程技术规程

T/CECS *** -20XX

条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了气凝胶保温板的调查研究，总结了我国气凝胶保温板工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对气凝胶保温板进行耐候性、抗风压、拉伸粘结强度等试验研究，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证施工效率的同时又能保证质量等。

关于气凝胶保温板系统配套材料性能等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《气凝胶保温板外墙保温工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1  总则	38

2  术语	39

3  基本规定	40

4  系统及其组成材料	41

4.1 系统性能	41

4.3 材料性能	41

5  设计	42

6  施工	43

7  验收	44

# 1  总则

1.0.2  综合考虑现有气凝胶保温板的产品技术和应用状况，规定了气凝胶保温板的适用范围。适用范围包括新建、扩建、改建的工业建筑、民用建筑。既有建筑外墙节能改造的情况比较复杂，技术主要涉及构造技术和基层墙体处理等方面。既有建筑基层墙体处理主要应注意墙体坚实情况，墙面抹灰层空鼓以及饰面砖、涂料饰面层处理等问题。

1.0.3  国家现行相关标准主要包括建筑防火、建筑工程抗震、建筑节能等方面的标准和规范。

# 2  术语

2.0.2  本条限定了以气凝胶保温板为保温层的建筑外墙保温系统，本标准包括气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统、气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统。

# 3  基本规定

3.1.7  本条与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的要求一致。对外保温系统型式检验提出要求。

# 4系统及其组成材料

# 4.1 系统性能

4.1.1  本条规定了气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温系统的性能要求。抗风荷载性能按照现行国家标准《外墙外保温系统动态风压试验方法》GB/T 36585的试验方法进行测试。

4.1.2  本条规定了气凝胶保温板保温装饰板外墙外保温系统的性能要求。当系统有透气构造时，不要求检验水蒸气透过性能。抗风荷载性能按照现行国家标准《外墙外保温系统动态风压试验方法》GB/T 36585的试验方法进行测试。

# 4.2 材料性能

4.2.1  本条规定以长度1200mm×宽度600mm的气凝胶保温板为基准，对气凝胶保温板的外观和尺寸允许偏差的要求，超过基准尺寸需要供需双方协商。

4.2.9  本条规定以长度1200mm×宽度600mm的气凝胶保温板保温装饰板为基准，对气凝胶保温板保温装饰板的外观和尺寸允许偏差的要求，超过基准尺寸需要供需双方协商。

4.2.13  本条对锚固件中使用的锚栓的塑料膨胀件和塑料膨胀套管、钢质件的材质进行了要求，

# 5  基本规定

5.1.10  本条规定了气凝胶保温板薄抹灰外墙外保温工程宜采用双网，锚栓压网的施工方法。

5.1.11  气凝胶保温板的导热系数是建筑保温隔热的主要影响因素。为保证设计与实际状况想接近、安全可靠，有必要充分考虑实际使用中气凝胶保温板受各种因素影响而导致导热系数发生变化的情况，对气凝胶保温板的导热系数进行修正。

# 6  施工

6.1.3  对胶粘剂与基层墙体拉伸粘结强度的现场检测应按照现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的有关规定进行。

6.1.4  本条规定施工前应编制专项施工方案，并对施工人员进行培训和技术交底。专项施工方案应根据审查合格的施工图纸、设计文件和相关标准等资料进行编制，施工过程中不得随意变更。施工前应对施工人员培训，确保施工人员能够按照施工方案进行施工。

# 7  验收

7.1.1  本条规定了气凝胶保温板外墙外保温工程的验收应符合国家标准和行业标准的要求。

7.1.3  本条根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的要求，对各组成材料的工程复验项目和数量进行了要求。