T/CECS XXX—202X

中国工程建设标准化协会标准

混凝土地面用耐磨硬化材料应用技术规程

Technical specification for application of wear-resistant harding materials for concrete

（提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上）

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                             202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

中国工程建设标准化协会标准

混凝土地面用耐磨硬化材料应用技术规程

Technical specification for application of wear-resistant harding materials for concrete

T/CECS xxx－20xx

主编单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

XXXX出版社

20xx　北　　京

前　　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2021年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字﹝2021﹞011号）的要求，编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和3个附录，主要技术内容包括：总则、术语、材料、设计、基面检查和处理、施工和验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国国检测试控股集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至中国国检测试控股集团股份有限公司（地址：北京市朝阳区管庄东里1号，邮编：100027，邮箱：zhuhailong@ctc.ac.cn）。

主编单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目　　次

1　总　　则	1

2　术　　语	2

3　基本规定	3

4　材　　料	4

5　设　　计	5

5.1  一般规定	5

5.2　设计选用	5

5.3　构造设计	6

5.4　节点设计	7

6　施　　工	8

6.1　一般规定	8

6.2　施工条件	8

6.3　基层准备和处理	8

6.4　耐磨材料施工	8

6.5　渗透型液体硬化剂施工	10

7　验　　收	11

7.1　一般规定	11

7.2　材料复验	12

7.3　主控项目	12

7.4　一般项目	12

附录A 渗透型液体硬化剂锂元素含量测试方法	13

用词说明	15

引用标准名录	16

Contents

1　General provisions	1

2　Terms 	2

3　Basic requirements	4

4　Materials	6

5　Design	11

5.1　General requirements	11

5.2　Design and Selection	11

5.3　Structural design	12

5.4　Detail design	12

6　Construction	13

6.1　General requirements	13

6.2　Construction conditions	13

6.3　Base Course Preparation	14

6.4　Construction of wear-resistant harding materials	15

6.5　Construction of liquid harder 	15

7　Acceptance	11

7.1　General requirements	11

7.2　Material Re-inspection	12

7.3　Dominant items	12

7.4　General items	12

Appendix A Chemical composition analysis method of liquid harder for concrete	12

Explanation of wording	13

List of quoted standards	15

Addition：Explanation of provisions	16

1　总　　则

1.0.1　为使混凝土地面用水泥基耐磨硬化材料在工程做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于混凝土地面用水泥基耐磨硬化材料在新建、改建和扩建的地坪工程应用过程中的工程设计、施工和质量验收。

1.0.3　混凝土地面用水泥基耐磨硬化地坪的材料、设计、施工、验收、维护和保养除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2　术　　语

- 混凝土地面用耐磨硬化地坪wear-resistant harding materials for concrete

在混凝土上干撒或湿拌摊铺混凝土地面用水泥基耐磨材料（简称耐磨材料），需要时可配套使用渗透型液体硬化剂进行硬化处理形成的地面。

- 渗透型液体硬化剂 liquid hardener for concrete

应用于水泥基材料表面，通过渗透与表层水泥水化产物发生反应来填补水泥基材料表层孔隙，提高水泥基材料表层硬度和耐磨性的液体型材料。

［来源：JC/T 2158—2021 渗透型液体硬化剂］

- 混凝土地面用水泥基耐磨材料cement based wear-resisting material for concrete floor

由耐磨骨料、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥或白色硅酸盐水泥为基料，加入掺合料、外加剂、颜料等材料组成的干混砂浆材料。

［来源：JC/T 906—2023 混凝土地面用水泥基耐磨材料］

- 干撒型混凝土地面用水泥基耐磨材料dry shake application cement based wear-resisting material for concrete floor

在未硬化的混凝土表面直接抛洒的水泥基耐磨材料。

- 湿拌摊铺型混凝土地面用水泥基耐磨材料paving cement based wear-resisting material for concrete floor

加水搅拌后摊铺在已硬化的混凝土表面的水泥基耐磨材料。

- 基层混凝土 base concrete

经配合比设计的具有一定厚度的，进行耐磨材料干撒施工的现浇筑混凝土或耐磨材料湿拌摊铺施工的既有混凝土。

- 特高耐磨性地坪special ultra-high wear-resistant floor

用于有钢轮或硬质塑料轮带来强烈磨损，或金属拖动带来的划伤的场合的耐磨硬化地坪。

- 超高耐磨地坪ultra-high wear-resistant floor

用于有钢轮带来磨损或撞击场合的耐磨硬化地坪。

- 高耐磨地坪 high wear-resistant floor

用于硬质塑料轮带来磨损场合的耐磨硬化地坪。

- 中耐磨地坪 medium wear-resistant floor

用于有橡胶轮带来磨损场合的耐磨硬化地坪。

- 普通耐磨地坪ordinary wear-resistant floor

用于无特殊要求的场合的耐磨硬化地坪。

3　基本规定

3.0.1 混凝土地面用耐磨硬化地坪的的选择，应根据建筑功能、使用要求、工程特征和技术经济条件，经综合技术经济比较后确定。

3.0.2 混凝土地面用耐磨硬化地坪中所使用的材料，应根据工作环境、荷载、设计寿命以及施工性能等要求综合确定。工程宜选用绿色环保、节约资源以及可循环利用的材料，所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。不得使用国家明令淘汰的材料。

3.0.3 混凝土地面用耐磨硬化地坪按照使用场合所需要耐磨等级分为特高耐磨性地坪、超高耐磨地坪、高耐磨地坪、中耐磨地坪和普通耐磨地坪。

3.0.4 混凝土地面用耐磨硬化地坪按照使用场合所需要承载的载荷分为超重载耐磨地坪、重载耐磨地坪、中载耐磨地坪和轻载耐磨地坪。

3.0.5 冬季施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的有关规定。

3.0.6 混凝土地面用耐磨硬化地坪有不发火要求的，不发火性能应满足现行国家标准GB 50209的有关规定。

3.0.7 混凝土地面用耐磨硬化地坪有防静电要求的，防静电性能应满足现行行业标准SJ/T 10694的有关规定。

4　材　　料

4.0.1 混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902规定的预拌混凝土，强度等级应在C25-C40之间。混凝土所用水泥除应符合设计要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

4.0.2　耐磨材料应符合现行行业标准《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T 906的有关规定。混凝土地面用耐磨硬化地坪有不发火要求的，材料的不发火性能应满足现行国家标准GB50209的有关规定。混凝土地面用耐磨硬化地坪有防静电要求的，材料防静电性能应满足现行行业标准SJ/T10694的有关规定。

4.0.3　渗透型液体硬化剂应符合现行行业标准《渗透型液体硬化剂》JC/T 2158的有关规定。锂基渗透型液体硬化剂中锂元素含量应不低于0.37%，检测方法见附录A。

4.0.4　界面剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的技术要求或现行行业标准《水泥基自流平砂浆用界面剂》JC/T 2329的技术要求。

4.0.5 填缝胶应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的技术要求， 宜选用硬度（邵氏A型）为40~50的高模量聚氨酯建筑密封胶。

5　设　　计

## 5.1 一般规定

5.1.1 混凝土地面用耐磨硬化地坪的设计应满足平整、耐磨、防滑等的要求，应具备人员、物流搬运设备通行所需的安全性、舒适性、耐久性的要求。

5.1.2 混凝土地面用耐磨硬化地坪的基层混凝土强度等级应根据承载需求、建筑功能、环境条件、地面结构、施工工艺和使用寿命等进行系统设计。

5.1.3 混凝土地面用耐磨硬化地坪的防滑性设计应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的有关规定。

5.1.4 混凝土地面用耐磨硬化地坪的平整度，若无特殊要求，应符合现行国家标准GB 50209的有关规定。

5.1.5超大面积无缝混凝土地面用水泥基耐磨地坪应设置抗裂构造钢筋或掺钢纤维，钢纤维混凝土应符合国家现行标准《钢纤维混凝土》JG/T 472的规定，垫层上应设置滑动层。

## 5.2　设计选用

## Ⅰ 新建地面

5.2.1 混凝土地面用耐磨硬化地坪的基层混凝土不宜掺入超过胶凝材料质量比5%的粉煤灰。

5.2.2若一次性浇筑成型的混凝土地面，其混凝土强度等级不应低于C30。

5.2.3 应根据使用场合的荷载、工况选择不同强度等级的耐磨材料，具体见表5.2.3。

表5.2.3耐磨材料的强度等级

| 使用场合 | 耐磨材料类型 | 耐磨材料的强度等级 |
| --- | --- | --- |
| 轻载地面 | 干撒型 | 不低于Mc70 |
|  | 湿拌摊铺型 | 不低于Mc60 |
| 中载地面 | 干撒型或湿拌摊铺型 | 不低于Mc70 |
| 重载地面 | 干撒型或湿拌摊铺型 | 不低于Mc80 |
| 超重载地面 | 干撒型 | 不低于Mc90 |

5.2.4 应根据使用场合的耐磨要求设计选用不同耐磨等级的耐磨材料，具体见表5.2.4。

| 使用场合 | 等级及代号 | 磨损深度 |
| --- | --- | --- |
| 有钢轮或硬质塑料轮带来强烈磨损，或金属拖动带来的划伤的场合 | 特高耐磨性AR0.5 | ≤0.05mm |
| 有钢轮带来磨损的场合 | 超高耐磨性AR1 | ≤0.10mm |
| 有硬质塑料轮带来磨损的场合 | 高耐磨性AR2 | ≤0.20mm |
| 有橡胶轮带来磨损的场合 | 中耐磨性AR4 | ≤0.40mm |
| 无特殊要求的场合 | 普通耐磨性AR6 | ≤0.60mm |

表5.2.4　耐磨材料耐磨等级的设计选用

5.2.5 应根据使用场合的硬度要求进行设计选用不同表面硬度等级的耐磨材料，具体见表5.2.5。

表5.2.5　耐磨材料表面硬度等级的设计选用

| 使用场合 | 等级代号 | 表面硬度 |
| --- | --- | --- |
| 频繁遭受猛烈撞击的场合 | 高硬度SH | ≤4.0mm |
| 频繁遭受撞击的场合 | 中硬度MH | ≤4.5mm |
| 无撞击或偶尔有轻微撞击要求的场合 | 一般硬度H | ≤5.4mm |

5.2.6  耐磨等级高于AR4、表面硬度等级高于MH等级的场合或有防起尘要求的场合，耐磨材料表面应配套使用锂基或纳米二氧化硅渗透型液体硬化剂。

## Ⅱ 既有地面

5.2.7既有地面的混凝土强度等级不应低于C20，表面拉拔强度不应低于1.0MPa。

5.2.8既有地面应选择湿拌摊铺型耐磨材料，其厚度不应小于10mm。

5.2.9当既有地面用于重载和超重载时应进行论证。

## 5.3　构造设计

5.3.1　干撒型水泥基耐磨地坪应由基层混凝土、水泥基耐磨层（图5.3.1-1）；干撒型水泥基耐磨硬化地坪应由基层混凝土、水泥基耐磨层、渗透型液体硬化层构成（图5.3.1-2）。

| 图5.3.1-1 干撒型水泥基耐磨地坪构造示意图 1—干撒型水泥基耐磨层；2—基层混凝土 | 图5.3.1-2 干撒型水泥基耐磨硬化地坪构造示意图 1—渗透型液体硬化层；2—干撒型水泥基耐磨层；3—基层混凝土 |
| --- | --- |

5.3.2　湿拌摊铺型水泥基耐磨地坪应由基层混凝土、界面层、水泥基耐磨层（图5.3.2-1）；湿拌摊铺型水泥基耐磨硬化地坪应由基层混凝土、界面层、水泥基耐磨层、渗透型液体硬化层构成（图5.3.2-2）。

| 图5.3.1-1 湿拌摊铺型水泥基耐磨地坪构造示意图 1—湿拌摊铺型水泥基耐磨层；2—界面层、3—基层混凝土 | 图5.3.1-2 湿拌摊铺型水泥基耐磨硬化地坪构造示意图 1—渗透型液体硬化层；2—湿拌摊铺型水泥基耐磨层；3—界面层、4—基层混凝土 |
| --- | --- |

## 5.4　节点设计

5.4.1水泥基耐磨地坪的分缝宜美观整齐，混凝土应力分布应合理，地面变形缝的设置，应符合下列要求：

1底层地面的沉降缝和楼层地面的沉降缝、伸缩缝、防震缝的设置，均应与结构相应的缝位置一致，且应贯通地面的各构造层，并做盖缝处理；

2变形缝应设在排水坡的分水线上，不应通过有液体流经或聚集的部位；

3变形缝的构造应能使其产生位移或变形时，不受阻、不被破坏，且不破坏地面；变形缝的材料，应按不同要求分别选用具有防火、防水、保温、防油渗、防腐蚀、防虫害性能的材料。

5.4.2 地面层的混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，并应符合现行国家规范GB50037规定要求。

5.4.3有强烈冲击、磨损处的沟、坑边缘以及经常受磕碰、撞击、摩擦的坡道、台阶的边缘，应采取加强措施。

6　施　　工

## 6.1　一般规定

6.1.1　施工前应根据设计规定和材料使用说明编写施工方案，并进行技术及安全交底。

6.1.2　大面积施工前宜选择适当位置进行小面积的局部施工，选择不低于20m2面积进行样板施工，对所用的材料、施工工艺及施工质量等进行验证。

6.1.3　施工应在主体结构及地面基层、线槽等隐蔽工程验收合格后进行。应按规定的工序进行，并应在上一道工序完成并验收合格后方可进行下一道工序施工。各道工序应有完整施工检查记录。

6.1.4　现场配料应按照产品使用说明书的规定进行，施工后的剩余材料及包装物应回收，不得随意倾倒或丢弃。施工后地坪的养护及成品保护应按材料使用说明书的规定进行。

6.1.5　同一连续施工面宜采用同一批次材料。应对批次、型号、规格、外观等进行验收。

6.1.6 材料进场应提供品合格证、出厂检验报告及有效期内的型式检验报告。

6.1.7 材料应贮存在阴凉、干燥、通风、远离火源和热源的场所，不得露天存放，贮存温度应符合产品说明书的规定。

## 6.2　施工条件

6.2.1　施工环境温度宜为5℃～30℃；

6.2.2　施工现场应封闭，不得交叉作业。

6.2.3　施工人员应做好防护措施，并应采用专用机具进行作业。

## 6.3　基层准备和处理

6.3.1干撒型耐磨材料施工前基层混凝土浇筑应符合下列要求：

1 施工前应现场浇筑基层混凝土，并控制混凝土的塌落度。

2 现场浇筑基层混凝土时，混凝土摊铺厚度应超出标高。若采用激光整平，应超出标高10mm~20mm，若采用人工刮板整平，应超出标高10mm以内。

3使用激光整平机或振捣梁振捣密实，边角处应通过振捣棒等工具振捣密实，并进行1次提浆。

4 现场浇筑的基层混凝土表面应无浮水。

5有防水要求的地面，应在浇筑混凝土前进行防水处理。

6.3.2湿拌摊铺型耐磨材料施工前基层混凝土处理应符合下列要求：

1 检查基层混凝土浇筑时间，应不少于28d。

2 基层应为坚固、密实的混凝土层，表面不得有起砂、空鼓、起壳、脱皮、疏松、麻面、油脂、灰尘、裂纹等缺陷，如有应进行抛丸、铣刨等方法，必要时应补强或重新施工，直至达到施工要求。

3 基层的抗压强度的强度等级应不小于C30，轻载和中载耐磨地坪的表面抗拉强度不低于1.0MPa，重载和超重载耐磨地坪的表面抗拉强度不低于1.5MPa，否则应进行表面加固处理或重新施工。

4基层裂缝修补时，宜先采用机械切割，切割深度宜为基层混凝土厚度的1/2~2/3，宽度宜为10mm~20mm，然后采用修补材料通过灌注、找平、密封进行加强。

5当基层的空鼓面积不大于1m2时，可采用灌浆法处理；当基层的空鼓面积大于1m2时，应剔除并重新施工。

6基层含水率不应大于8%，当基面含水率大于8%时，应采用防潮层处理。

7楼地面与墙面交接部位、穿楼(地)面的套管等细部构造处，应采用防护处理并验收合格后进行地面施工。

## 6.4　耐磨材料施工

6.4.1 干撒型耐磨材料的施工应符合下列规定：

1 应在基层混凝土达到初凝时进行撒布，宜采用机械撒布。

2 撒布分两次进行，首次撒布耐磨材料用量的2/3，然后进行机械抹平、提浆，提浆后撒布剩余的耐磨材料，再进行机械抹平。机械抹平前应先对边角处辅以人工修饰，大面积区域应采用机械镘抹后再进行收光抹平。

3以非金属材料为骨料的耐磨材料用量不应小于5kg/m2，以金属材料为骨料耐磨材料用量不应小于7kg/m2；耐磨层厚度应不低于3mm。

6.4.3 收光后应随即进行养护，养护方法宜采用涂敷养护剂，也可采用薄膜养护。养护时间宜14d以上，不应低于7d，养护期间应保持湿润，避免阳光直射和风干过快，导致表面水份流失，应及时记录并专人负责。在养护期间，当面层混凝土强度低于5MPa，严禁上人。

养护期间严禁交叉作业；如必须有其他施工作业时，应确保施工作业的荷载不会损环混凝土地坪且在整个地面满铺纤维板防护，防止地面受损。禁止在已完工的地面上拖运钢筋、拌和砂浆，揉制油灰，调制油漆等，防止地面污染受损。

6.4.4　干撒型水泥基耐磨材料施工完成后，养护（24～72）h内应按设计文件的规定进行切缝，并应符合下列规定：

1）切缝前宜使用经纬仪和紧线器放线，标出缝的位置；

2）若无特殊要求，可沿柱线设置切缝，切缝间距不宜超过6m×6m，对柱子部位宜采用菱形设缝；

3）切缝宜采用湿法切割，缝宽宜为5mm，切割深度宜为混凝土板厚度的1/3；

4）切缝完成后应清理缝内的废屑及表面泥浆，并应使用填缝胶进行填缝；填胶时，混凝土宜干燥；须将所有接缝内壁清理干净，并塞入接缝宽度约1.2倍的闭口PE泡沫棒，根据设计要求留出填胶高度，在接缝两侧用美纹纸进行保护，打入填缝胶进行填充并刮平后，撕掉美纹纸。

6.4.5 成品保护期间应封闭现场，若需要渗透型液体硬化剂进行硬化处理，应在耐磨材料施工养护到期后方可进行。

6.4.6 湿拌摊铺型耐磨材料的施工应符合下列规定：

1 按照6.3.2进行基层混凝土的准备和处理；

2 按照界面剂使用说明，在基层混凝土表面刷涂界面剂；

3 按耐磨材料产品使用说明，将粉料与水混凝土搅拌；

4 将拌合好的水泥基耐磨层一次性摊铺、压实、抹平；应先对边角处辅以人工修饰，大面积区域应采用机械镘抹后再进行收光抹平。

5 以非金属材料为骨料的耐磨材料用量不应小于20kg/m2，以（20~40）kg/m2为宜；以金属材料为骨料的耐磨材料用量不应小于30kg/m2，以（30~50）kg/m2为宜；耐磨层厚度应不低于10mm。

6按6.4.3~6.4.5规定进行切缝、养护和成品保护。

## 6.5　渗透型液体硬化剂施工

6.5.1　渗透型液体硬化地坪施工应按下列工序进行：

1　清理地面。

2　地面喷洒或滚涂渗透型液体硬化剂，确保地面完全润湿，同时进行机械打磨抛光；机械打磨机的抛光片目数不低于500目。 宜采用低压喷枪、洒壶等喷洒工具，将渗透型液体硬化剂均匀喷洒或滚涂在地面上，不得漏涂，并宜保持地面湿润不少于4h；湿润期间可用中硬度的长毛推刷或滚筒来回推动，可用机械抛光机进一步进行打磨；

3　打磨后立即用清水冲洗地面，去除残留渗透型液体硬化剂；液体硬化剂润湿地面完成后，宜立即用清水冲洗地面，并用吸尘器去除残留的硬化剂和污水，然后擦干地面；

4　封闭现场进行成品保护，养护时间不少于72h，。

7　验　　收

## 7.1　一般规定

7.1.1　 基层混凝土强度应符合本文件4.2.2规定。

7.1.2　 混凝土地面用耐磨硬化地坪地坪工程检验批的划分应按每一层划分检验批。当单层面积大于5000m2时，应按每5000m2为一个检验批，不足5000m2时也应为一个检验批。每个检验批的取样处数量应符合表7.1.2规定。

表7.1.2检验批的取样处数量

| 检验项目 | 取样处数量 |
| --- | --- |
| 表面颜色 | 每20㎡检验1个 |
| 平整度 | 3个 |
| 面层与基层结合 | 每20㎡检验1个 |
| 防滑性 | 3个 |
| 耐磨性 | 3个 |
| 表面硬度 | 10个 |
| 耐磨硬化层厚度 | 10个 |
| 不发火a | 10个 |
| 防静电a | 单批次面积≤800m2的房间：每10m21个，不少于6个。 单批次面积＞800m2且≤1200m2：80到100个。 单批次面积＞1200m2以上，不少于 120个，不多于200个。 |
| a对有不发火或防静电要求的场合，应分别进行防静电和不发火测试。 |  |

7.1.3　 混凝土地面用耐磨硬化地坪的质量检验应按主控项目和一般项目分别检验，施工质量验收合格应符合下列规定：

1　主控项目的抽样检验质量应全部合格；

2　一般项目应至少有80%以上的检验点合格，且不合格点不得影响使用。

7.1.4　 当检验批施工质量不符合本规程或设计文件规定时，应进行补救或返工。

7.1.5　地坪工程验收应检查下列工程质量文件和记录：

1　地坪设计和变更文件等；

2　地坪材料的质量合格证明文件、主要材料的进场及复验合格报告；

3　样板施工质量验收记录；

4　隐蔽工程验收记录；

5　基面质量验收记录；

6　施工环境、温度、气象及施工工序记录；

7　监理记录；

8　所有检验批施工质量验收记录。

## 7.2　材料复验

7.2.1　当出现争议时应复验，复验项目应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1　复验项目

| 材料类型 | 复验项目 | 组批（t） | 抽样量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐磨材料 | 外观、耐磨性、抗折强度、抗压强度、粘结强度 | 50 | 12 |
| 渗透型液体硬化剂 | 耐磨性、表面硬度、24h表面吸水量、VOC、固体含量 | 5 | 10 |
| 预拌混凝土 | 强度、坍落度、耐久性能 | 100 | 20 |
| 界面剂 | 拉伸粘结强度 | 30 | 5 |

## 7.3　主控项目

7.3.1 耐磨地坪的耐磨性应符合5.2.4规定。

检验方法：《自流平地面工程技术规程》JGJ/T 175。

7.3.2 耐磨地坪的表面硬度应符合5.2.5规定。

检验方法：《渗透型液体硬化剂》JC/T 2158。

## 7.4　一般项目

7.4.1 耐磨地坪的表面颜色应均匀，无返碱、贯穿裂纹、脱皮、麻面等缺陷。

检验方法：观察检查

7.4.2 耐磨地坪的面层与基层牢固结合，无空隙。

检验方法：用小锤轻击检查。

7.4.3 耐磨地坪的平整度应符合5.1.3规定。

检验方法：用2m靠尺和塞尺检查。用于物流仓储的耐磨硬化地坪平整度按T/CECS 1253-2023《物流仓储地坪工程技术规程》进行。

7.4.4 耐磨地坪的防滑性应符合JGJ/T 331规定。

检验方法：《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331。

7.4.5 耐磨地坪的耐磨层厚度应符合相关设计要求。

检验方法：用钢直尺测量。

附录A 渗透型液体硬化剂锂元素含量测试方法

A.0.1 检测设备和材料应符合下列规定：

  - 1 电子天平量程不小于100 g，分度值不大于0.0001g；

  - 2 移液管：1 mL、5 mL、10 mL、25 mL、50 mL；

  - 3 烧杯：250 mL、300 mL；

  - 4 容量瓶：50 mL、100 mL、250 mL、500 mL、1000 mL；

  - 5 坩埚：铂金坩埚，带盖，容量20 mL～50 mL；

  - 6 高温电阻炉：可控制温度（1000±50）℃；

  - 7 电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES）；

  - 8 实验室用水：所用水应符合GB/T 6682—2008中规定的二级水要求；

  - 9 盐酸：分析纯及以上，1.18 g/cm3～1.19 g/cm3,质量分数36%～38%；

  - 10 4%的盐酸盐酸：量取4mL盐酸，与96mL水混合；

  - 11 Li标准储备溶液：1000mg/L；

12 混合标准储备溶液：1000mg/L，K、Na、Li、Si标准储备溶液，使用市售有证标准溶液；

13 K、Na、Li系列标准溶液，使用标准储备溶液配制系列标准溶液，介质为体积分数约4%的盐酸系列标准溶液浓度建议为0 mg/L、1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L。

  - A.0.2 试样制备

1 样品量不少于100mL，将试样摇匀供测定用。

2 称取5.3228 g预先经105℃～110℃烘干至恒重的碳酸锂（基准试剂或光谱纯）于300ml烧杯中，溶于水，滴加盐酸1+1溶解，煮沸去除二氧化碳，冷却至室温，移人1000ml容量瓶中，稀释至标线，摇匀，储于塑料瓶中备用。或使用市售有证标准溶液。

  - A.0.3 试样前处理

称取试样0.1g，精确至0.0001g。放入100mL烧杯中，加25mL水和8mL盐酸（7.2.3）溶解试样，直接移入250mL容量瓶，用水稀释至标线，摇匀待测。

按上述相同的操作步骤制备空白溶液。

可根据元素含量调整称样量和定容体积。

  - A.0.4 标准曲线绘制

在确定的仪器工作条件下，按浓度由低至高依次测定系列标准溶液，绘制标准曲线。

根据样品中待测元素含量的高低不同，选择合适的浓度点范围，浓度点宜不少于5个。

  - A.0.5 试样测定

分别测定空白溶液和试样溶液中各被测元素的谱线强度，从标准曲线上查出被测元素的浓度。当待测元素浓度超过标准曲线范围时，稀释待测溶液后进行测定。

氧化锂的ICP-OES推荐使用波长为670.784nm和610.362nm。

  - A.0.6 结果计算

按公式（A.0.6）计算各待测元素的质量分数：

············(A.0.6)

式中：

w——各被测元素（SiO2、K2O、Na2O、Li2O）的质量分数，%；

ci——从标准曲线上查得的试样溶液中某被测元素的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

c0——从标准曲线上查得的空白溶液中某被测元素的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

k——溶液的稀释倍数；

f——氧化物与元素的转换系数，取2.153。

当使用氧化物表示标准溶液浓度时，不需要使用f进行转换。

  - A.0.7 结果表示

在重复性条件下测定2次，取平均值，所得结果应按GB/T 8170修约，当含量不小于0.10%时，结果保留2位小数；当含量小于0.10%时，结果保留2位有效数字；如果委托方供货合同或有关标准另有要求时，可按要求的位数修约。

ICP-OES法测试氧化锂参考浓度检出限0.0084mg/L和定量限0.028mg/L。

  - A.0.8 精密度

同一实验室，当含量不小于10%时，两次独立测试结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值的5%；当含量小于10%并且不小于0.1%时，两次独立测试结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值的10%；当含量小于0.1%时，两次独立测试结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值的15%。

  - A.0.9 试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

a）委托单位；

b）试样名称；

c）检测依据；

d）检测结果；

e）与本方法的差异（如有）；

f）在试验中观察到的异常现象（如有）；

g）试验日期。

用词说明

为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728

《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》GB/T 1768

《预拌混凝土》GB/T 14902

《地坪涂装材料》GB/T 22374

《建筑地面设计规范》GB 50037

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038

《室内地坪涂料中有害物质限量》GB 38468

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T 906

《渗透型液体硬化剂》JC/T 2158

《塞尺检定规程》JJG 62

《整体地坪工程技术规程》CECS 328

中国工程建设标准化协会标准

混凝土地面用耐磨硬化材料应用技术规程

T/CECS xxx－20xx

条文说明

制定说明

本规程制定过程中，编制组针对国内外混凝土地面用水泥基耐磨材料和渗透型液体硬化的应用进行了广泛深入的调查研究，总结了我国混凝土地面用水泥基耐磨材料和渗透型液体硬化工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，其中耐磨性作为项目验收耐磨硬化地坪主控项目，检测方法参考了行业标准《渗透型液体硬化剂》JC/T 2158-2021附录A的规定，而 JC/T 2158-2021的附录 A 则是参考了《砂浆材料测试方法》EN 13892 的规定。通过对耐磨性检测方法的现场应用，验证了其方法的适用性。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明。对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。

本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目 次

1  总则	20

2  术语	21

3  基本规定	22

4  材料	23

5  设计	24

6  施工	25

7  验收	26

1　总　　则

1.0.1　目前，市场上混凝土地面用水泥基耐磨材料的施工规范缺失，选材、设计、施工、验收均没有统一的规定，对建设工程的整体质量影响较大，需规范和统一。制定本规范的目的是从选材、设计、施工和验收的角度，对建设工程整体质量进行全面控制。

1.0.2　强调本规程适用范围包含混凝土地面用水泥基耐磨材料在新建、改建和扩建的地坪工程。文件内容主要包括设计、施工和质量验收。

1.0.3　混凝土地面用水泥基耐磨材料在应用过程中的设计、选材、施工和质量验收除应符合本规程规定外，还可能会涉及到《建筑地面设计规范》GB 50037、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《整体地坪工程技术规程》CECS 328等相关标准。

2　术　　语

- 由于混凝土地面用水泥基耐磨材料的应用，需要配合渗透型液体硬化剂进行硬化处理，本文件给出了混凝土地面用耐磨硬化地坪的术语。

- 引用行业标准JC/T 2540—2019《地坪材料术语和定义》第4.13、4.15、4.19和4.20条

- 引用行业标准JC/T 2158—2021《渗透型液体硬化剂》第3.1条。

- 引用行业标准JC/T 906—2023《混凝土地面用水泥基耐磨材料》第3.1条

3　基本规定

3.0.1　建筑功能指的是此地坪用于地坪的耐磨等级、载荷等，技术经济条件通常是指设计、施工、验收的可行性和性价比方面，上述因素都应该在地坪选择的时候综合考虑。

3.0.2 混凝土地面用水泥基耐耐磨材料作为经济地坪材料，应该着重关注其绿色化。

3.0.3 根据不同的使用场合对耐磨性的要求，确定不同耐磨等级的耐磨地坪。

3.0.4 不发火性能和防静电性能的耐磨地坪，应符合相关标准规定。

4　材　　料

4.0.1　耐磨材料和渗透型液体硬化剂的优劣决定着工程质量，因此本条款从材料的性能方面做出相应规定。

4.0.2　本条引用了国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2012第3.0.3条，规定了水泥基耐磨材料和渗透型液体硬化剂及配套材料在进场时应提交的资料性证明文件。材料进场时应查看材料的合格证、第三方出具的型式检验报告，并对品种、型号、外观质量等进行检查。国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第3.0.3条中对于重要材料泛指涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料，另外如果供需双方对产品质量存在疑问时，本条也规定了进场复验的项目，这些项目是从相关的产品标准中挑选出直接影响产品质量的关键项目。

5　设　　计

5.1.1  水泥基耐磨硬化地坪设计应根据建筑类型、环境条件、基层状况、材料性能、施工工艺和使用寿命等因素进行设计。环境条件如梅雨季节对于地坪表面防滑的影响，大气腐蚀环境对于地面的破坏等；材料的性能如快速固化、防滑、超耐磨等；施工工艺决定着施工工期、施工质量等；工程特点包括地基的类型、工程大小、工程性质等等；上述因素都应该在地坪工程设计的时候综合考虑。

5.1.2  本条是在广泛调研国内外先进经验基础上完成，参考国际先进的技术规范BS 8204-2 Screeds, bases andin situ floorings Part 2: Concrete wearing surface-Code of practice《找平层、基层和现浇地面 第二部分:混凝土耐磨表面-应用规范》、EN 13813：2017	Screed material and floor screeds-Screed material-Properties and requirements《找平和地面材料技术性能及要求》等，设置了本文件核心性能耐磨性的设计。

5.1.3  水泥基耐磨硬化地坪的设计构造引用了协会标准《整体地坪工程技术规程》CECS 328-2012中第5.1.5条部分内容。

5.1.4  超大面积无缝地坪，设计分仓浇筑的面积宜1500-2300m2。

5.1.5  整体地面宜作分缝的深化设计，根据使用通道、设备基础、地沟、地坑等情况合理划分地坪缝，在通道内应避免设置与通道平行的地面缝。地面缝宜设置金属护边，避免缝边混凝土破损脱落。应完善细部节点设计，如设备基础周边地坪缝节点、柱脚缝节点等。柱脚宜采用模板后浇法，避免应力收缩和不均匀沉降导致地坪开裂。

地面变形缝包括沉降缝、伸缩缝、防震缝。变形缝设在排水坡的分水线处。不得将变形缝通过有液体流经或聚集的部位，目的是防止流水倒灌缝内使填缝材料破坏液体流入缝内。当地面土层承载力较弱，在底层地面处设置结构楼板时，底层地面变形缝应按楼层地面设置。

6　施　　工

## 6.1　一般规定

6.1.1　在进行大面积施工前，应进行样板施工，防止大面积施工出现问题，给施工整体质量和进度带来影响

6.1.2　地坪施工应在主体结构及地面基层、线槽等隐蔽工程验收合格后进行，却保地坪质量验收能达到现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209或设计文件的要求。文件与国家标准协调一致。

6.1.3混凝土地面用耐磨硬化地坪的平整度，一般场合用地坪无特殊要求，应符合现行国家标准GB 50209的有关规定。特殊要求如仓储物流地坪需要用超平地面，则应符合T/CECS 1253-2023《物流仓储地坪工程技术规程》的相关要求。

## 6.2　施工条件

6.2.1混凝土地面用耐磨硬化地坪的基层混凝土不宜掺入超过胶凝材料质量比5%的粉煤灰。此处的粉煤灰包含水泥生产过程中的粉煤灰以及混凝土配合比设计中的粉煤灰，总量不超过胶凝材料质量比的5%。

6.2.2 施工条件满足施工要求，与现行国家标准及相关协会标准一致。

6.2.3 施工人员应采用防护措施，并应采用专用机具进行作业。

## 6.3　基层混凝土

6.3.1 基层混凝土的施工参考了目前预拌混凝土地面的一般工艺，同时结合混凝土地面的特点，对粉煤灰的使用进行限制。

6.3.2 本章节针耐磨材料干撒施工的基层混凝土。

6.4　水泥基耐磨地坪

6.4.1　耐磨材料的施工工艺分成干撒施工和湿铺施工，与现行建材行业标准JC/T 906—2023《混凝土地面用水泥基耐磨材料》内容协调一致。

6.4.2　干撒施工强调对抛洒时间的控制以及抛洒量，抛洒程序的控制。

## 6.5　渗透型液体硬化地坪

6.5.1　渗透型液体硬化剂的施工，对硬化时间进行控制。

6.5.2在液体硬化剂润湿地面完成后，宜立即用清水冲洗地面，并用吸尘器去除残留的硬化剂和污水，然后擦干地面，否则将严重影响地面外观，后续很难进行有效处理。

7　验　　收

## 7.1　一般规定

7.1.1　 基层混凝土强度应符合本文件4.2.4法规定。

7.1.2　 耐磨硬化地坪地坪工程检验批的划分充分考虑了国内目前施工面积的现状，按每一层划分检验批。当单层面积大于5000m2时，应按每5000m2为一个检验批，不足5000m2时也应为一个检验批。

7.1.3　 耐磨硬化地坪的质量检验应按主控项目和一般项目。主控项目包括耐磨性、表面硬度、表面平整度、防滑性、厚度，有防静电要求或不发火要求的对其进行验收控制。所选项目影响核心性能及安全性能。其中耐磨性参考了国际上先进的测试方法EN 13892.4-2002	Methods of test for screed materials-Part 4：Determination of wear resistance-BCA《地坪材料试验方法第四部分：耐磨性试验方法——BCA法》。

7.1.4为保障统一连续施工地面不因材料批次不同，导致色差，规定同一连续施工面宜采用同一批次材料。