ICS 87.040

Q18

CECS

团体标准

T/CECS XXXXX—202X

预拌砂浆用甲酸钙外加剂

Calcium formate additive for ready-mixed mortar

（征求意见稿）

2025.07

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

目  次

前言	1

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　原材料	2

5　要求	2

6　试验方法	3

7　检验规则	6

8　包装、产品说明书、运输和贮存	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》给出的规定起草。

本文件按中国工程建设标准化协会《关于印发〈2024年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2024〕15号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能直接或间接涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。

本文件负责起草单位：河南佳润新材料有限公司、广州质量监督检测研究院

本文件参加起草单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、广州市凯聚新材料有限公司、能高共建（上海）新型环保建材有限公司、上海宓诺化学技术有限公司、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

本文件主要起草人：李玉海、丁冠玺、苏志明、罗建光

本标准主要审查人：

预拌砂浆用甲酸钙外加剂

- 范围

本标准规定了预拌砂浆用甲酸钙外加剂的术语和定义、原材料、要求、试验方法、检验规则、包装、产品说明书、运输和贮存。

本标准适用于水泥基预拌砂浆用甲酸钙外加剂的生产及检验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2093-2011 工业用甲酸

GB/T 2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB 8076 混凝土外加剂

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）

JC/T 547 陶瓷砖胶粘剂

JC/T 2361 砂浆、混凝土减缩剂

JC/T 2189 建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉

JGJ 63 混凝土用水标准

HG/T 3249.1~4-2013 工业用重钙碳酸钙

HG/T 5614 工业用甲酸钙

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预拌砂浆 ready-mixed mortar

专业生产厂生产的湿拌砂浆或干混砂浆。

3.2

甲酸钙外加剂 calcium formate additive

以甲酸与重质碳酸钙等为主要原料制得的甲酸钙，用于缩短预拌砂浆凝结时间，有助于提升后期强度的外加剂。

3.3

基准砂浆 reference mortar

按照本文件规定的试验方法配制的不掺甲酸钙外加剂的砂浆。

3.4

受检砂浆 test mortar

按照本文件规定的试验方法配制的掺有甲酸钙外加剂的砂浆。

- 原材料

甲酸应符合GB/T 2093-2011 工业用甲酸的要求。

重质碳酸钙应符合HG/T 3249.1~4-2013 工业用重钙碳酸钙的要求。

- 要求

5.1预拌砂浆用甲酸钙外加剂的匀质性指标要求应符合表1的要求。

表1  预拌砂浆用甲酸钙外加剂的匀质性指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色结晶或粉末 均匀无结块 |
| 甲酸钙/% ≥ | 98.0 |
| 甲酸根含量/% ≥ | 65 |
| 含水率/% ≤ | 0.3 |
| pH（10g/L 溶液） | 6.0-8.0 |
| 水不溶物/% ≤ | 1.0 |

5.2 受检砂浆的性能指标

用甲酸钙外加剂改性预拌砂浆的技术要求应符合表2的规定。

表2 用甲酸钙外加剂改性预拌砂浆的技术要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间差/min | 初凝 | -120～-350 |
|  | 终凝 | -120～-350 |
| 抗压强度比/% ≥ | 28d | 130 |
| 拉伸粘结强度比/% ≥ | 拉伸粘结强度比 | 150 |
|  | 耐水强度比 | 130 |
| 注：凝结时间差“-”表示提前。 |  |  |

- 试验方法

  - 匀质性指标的检验方法

- 6.1.1 外观

按HG/T 5614的规定进行。

- 6.1.2甲酸钙含量

按HG/T 5614的规定进行。

- 6.1.3 甲酸根含量的测定

6.1.3.1 方法提要

在pH~12.5的条件下，以钙试剂羧酸钠盐为指示剂，用乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液滴定钙。

6.1.3.2 试剂或材料

6.1.3.2.1 三乙醇胺溶液：1+3。

6.1.3.2.2 氢氧化钠溶液：50 g/L。

6.1.3.2.3 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液：c（EDTA）=0.05 mol/L。

6.1.3.2.4 钙试剂羧酸钠盐指示剂。

称取10g于105℃士5℃烘干2h的氯化钠，置于研钵中，加人0.1g钙试剂羧酸钠盐，研细，混匀。置于称量瓶中，在干燥器中保存。有效期为2个月。

6.1.4 分析步骤

称取约2.5 g 试样，精确至 0.0001 g。置于250 mL烧杯中，加入100mL 水溶解，全部转移至500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液为试验溶液A。立即用移液管移取 25 mL，置于250 mL锥形瓶中，加人25 mL水、5 mL三乙醇胺溶液，摇动下加入5 mL氢氧化钠溶液，加人少量钙试剂羧酸钠盐指示剂，用乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为纯蓝色即为终点。同时同样做空白试验，空白试验溶液除不加试样外，其他加入试剂的种类和量（标准滴定溶液除外）与试验溶液相同。

6.1.5 结果计算

甲酸根含量以（HCOO-）的质量分数 ω2 计，按公式（2）计算：

式中：

V-----滴定试验溶液消耗乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升

（mL）；

V0-----滴定空白试验溶液消耗乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c------乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M------甲酸根（HCOO-）的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）（M=22.52）；

m------试样的质量的数值，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.2%。

  - 含水率

按 GB/T 8077 的规定进行检验。

  - pH的测定

按HG/T 5614的规定进行。

  - 水不溶物含量的测定

按HG/T 5614的规定进行。

6．5 受检砂浆

6.5.1 试验条件

试验条件为空气温度（23±5）℃，相对湿度（50±10）%。

所有试验材料（包括水）应在标准试验条件下至少放置24 h。

试验时间是受检砂浆和水混合时开始计算至进行强度测试时的时间间隔。

6.5.2 试验材料

基准水泥：符合 GB 8076-2008 的要求。

试验用砂：符合 GB/T 17671的要求。

拌和用水：符合 JGJ 63 的要求。

混凝土板：符合 JC/T 547 的要求。

6.5.3 材料配合与搅拌、

基准砂浆和受检砂浆中水泥与标准砂的质量比为1：3，基准砂浆的水灰比为0.5。

甲酸钙外加剂掺量应采用生产厂家的推荐掺量。搅拌前应先将甲酸钙外加剂与水泥混合均匀。

将基准砂浆和受检砂浆中水泥与标准砂粉料混合均匀，待用。称取适量的拌和用水倒入搅拌锅中，随后加入基准砂浆和受检砂浆，把搅拌锅放在固定架上的固定位置：立即开动搅拌机，低速搅拌1min后停拌90 s，刮掉粘附在搅拌叶和搅拌锅内壁上的砂浆，重新放下搅拌叶后再低速搅拌1min停止。停止以后，将搅拌锅从搅拌机上拿下，人工搅拌10次，备用。

按照GB/T 2419的方法进行砂浆流动度的试验，受检砂浆流动度控制在基准砂浆流动度的±5mm之内，此时的用水量为受检砂浆用水量。

6.5.4 成型和养护

按 GB/T 17671 的规定，分别成型试件各3个，在 6.2.1 规定养护条件下。

6.5.5 基准砂浆及受检砂浆凝结时间差

按JC/T 2361的规定进行。

6.5.6 抗压强度比

按JC/T 2361的规定进行，试验龄期分为28 d±12 h。

6.5.7 拉伸粘结强度比

6.5.7.1 原强度比

按JC/T 2189的规定进行。

6.5.7.2 耐水强度比

按JC/T 2189的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

7.1.1 出厂检验

- 出厂检验项目为匀质指标。

7.1.2 型式检验

型式检验项目包括第5章规定的合部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 正常生产时，一年至少进行一次检验；

b） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

c） 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d） 产品长期停产后，恢复生产时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

  - 批量与取样

7.2.1　试样分点样和混合样。点样是在一次生产的产品中所得的试样，混合样是三个或更多点样等量均匀混合而取得的试样。

7.2.2　产品出厂前应根据产品类别、产量和生产设备条件分批编号，每100 t为一批，不足100 t时亦作为一批，同一批号的产品应混合均匀。

7.2.3　取样可以是点样，也可以是混合样，总量不少于10 kg。

7.2.4　每一批取样应充分混合均匀，分为两等份，其中一份按照本文件规定进行试验。另一份密封保存半年，以备有疑问时，提交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。

  - 判定规则

7.3.1出厂检验判定

型式检验报告在有效期内，出厂检验的结果符合表1的要求，可判定为该批产品检验合格。

7.3.2 型式检验判定

产品经检验，符合本文件第5章的要求，则判定该批号产品合格。如不符合上述要求时，则判定该批号产品不合格。

7.4 复验

复验以封存样进行。如使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产和使用单位人员在场的情况下于现场取混合样，复验按照型式检验项目检验。

- 包装、产品说明书、运输和贮存

  - 包装

甲酸钙外加剂应采用带有塑料内衬的防潮型复合袋包装。

包装袋上应在明显位置注明以下内容：产品名称、执行标准、生产批号、净质量、生产商名称。

  - 产品说明书

产品说明书至少应包括下列内容：

a) 生产商名称；

b) 产品名称；

c) 产品性能特点、主要成份及技术指标；

d) 适用范围；

e) 推荐掺量；

f) 贮存条件及有效期，有效期从生产日期算起，企业根据产品性能进行说明；

g) 使用方法、注意事项、安全防护提示等。

  - 出厂

凡有下列情况之一者，不得出厂：技术文件（产品说明书、合格证、检验报告等）不全、包装不符、质量不足、产品受潮变质，以及超过有效期。

生产厂随货提供技术文件的内容应包括：产品名称、出厂日期、特性及主要成分、适用范围及推荐掺量、安全防护提示、储存条件及有效期、使用方法及注意事项。

产品匀质性指标的控制值应在相关的技术资料中明示。

  - 运输和贮存

在运输、装卸时，应避免不同编号的产品混装，不得扔摔、挤压。运输过程中应避免日晒雨淋。

应按生产批号分类贮存，贮存场地应干燥、通风、防潮、防雨、防晒。贮存期从生产日期算起，企业根据产品性能自行规定，并在包装标志上明示。

_________________________________