T/CECS×××-××××

中国工程建设标准化协会标准

建筑防水工程耐久性设计指南

Guideline for durability design of building waterproofing engineering

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

建筑防水工程耐久性设计指南

Guideline for durability design of building waterproofing engineering

T/CECS×××-××××

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2 0××年××月××日

# 前　　言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字﹝2024﹞15号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外的先进经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本指南。

本指南共分6章，主要技术内容包括：总则、基本要求、地下防水工程、屋面防水工程、外墙防水工程、室内防水工程。

请注意本指南的某些内容可能直接或间接涉及专利，本指南的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本指南由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048，邮箱：liss@cbs.com.cn）。

| 主编单位： | 中国建筑标准设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参编单位： |  |  |  |  |  |
| 主要起草人： |  |  |  |  |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |

# 目次

第一章 总则	1

第一节 编制目的	1

第二节 适用范围	1

第二章 基本要求	2

第一节 防水设计工作年限	2

第二节 防水等级和设防要求	4

第三节 设计原则	4

第四节 材料基本要求	4

第五节 施工基本要求	4

第三章 地下防水工程	8

第一节 系统设计	8

第二节 材料选用	8

第三节 构造与措施	8

第四章 屋面防水工程	26

第一节 系统设计	26

第二节 材料选用	28

第三节 构造与措施	8

第五章 外墙防水工程	32

第一节 系统设计	32

第二节 材料选用	33

第三节 构造与措施	8

第六章 室内防水工程	32

第一节 系统设计	32

第二节 材料选用	33

第三节 构造与措施	8

第一章  总  则

第一节  编制目的

为提供建筑防水工程耐久性设计的基本原则与要求，提升建筑工程防水性能，依据国家和行业相关法律法规和标准规范，编制本指南。

建筑防水工程耐久性是指防水系统在设计工作年限内，能持续发挥防水功能而不发生性能劣化的特性。防水系统通常是指防水设防部位基层以上的构造层次，不包括表面装饰层。

建筑防水工程耐久性设计是以工程防水的可靠性要求、防水设计工作年限等为目标，结合工程部位、施工环境、材料性能、施工工艺和运维等，提出的技术方案。

第二节  适用范围

本指南规定了建筑防水工程耐久性设计基于全生命周期，涵盖系统设计、材料选用、施工工艺、质量验收、运维保障等方面的技术要求。

本指南适用于工业和民用建筑地下、屋面、室内和外墙防水工程的耐久性设计。地下工程为明挖法地下工程。

第二章  基本要求

第一节  防水设计工作年限

建筑工程防水的耐久性设计需考虑工程所处的环境条件，主要包括气象条件、地质条件、工程部位等影响因素。建筑防水工程按使用环境划分为地下工程、屋面工程、外墙工程和室内工程。

建筑工程防水设计工作年限是指防水系统在不需进行大修即可按预定目的使用的年限，与工程使用环境密切相关。根据现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定，建筑工程防水设计工作年限要求如下：

（1） 地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；

（2） 屋面工程防水设计工作年限不应低于20年；

（3） 外墙工程和室内工程防水设计工作年限不应低于25年。

第二节  防水等级和设防要求

一、防水等级

根据现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定，工业和民用建筑工程防水使用环境类别分为I类，II类和III类（表2-1），工程防水类别分为甲类、乙类和丙类（表2-2），防水等级依据使用环境类别和工程防水类别分为一级、二级、三级（表2-3），一级防水所对应的防水等级最高，二级次之，三级最低。

表2-1  工业和民用建筑工程使用环境类别

| 设防部位 | 使用环境类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 地下 工程 | 抗浮设防水位标高与地下结构板底标高高差H≥0m | 抗浮设防水位标高与地下结构板底标高高差H＜0m | —— |
| 屋面 工程 | 年降水量P≥1300mm | 400mm≤年降水量P＜1300mm | 年降水量P＜400mm |
| 外墙 工程 | 年降水量P≥1300mm | 400mm≤年降水量P＜1300m | 年降水量P＜400mm |
| 室内 工程 | 频繁遇水场合，或长期相对湿度RH≥90% | 间歇遇水场合 | 偶发渗漏水可能造成明显损失的场合 |

注：对于使用环境类别为Ⅱ类的明挖法地下工程，当该工程所在地年降水量大于400mm时，应按Ⅰ类防水使用环境选用。

表2-2  工业和民用建筑工程防水类别

| 工程 类型 | 工程防水类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲类 | 乙类 | 丙类 |
| 地下 工程 | 有人员活动的民用建筑地下室，对渗漏敏感的建筑地下工程 | 除甲类和丙类以外的建筑地下工程 | 对渗漏不敏感的物品、设备使用或贮存场所，不影响正常使用的建筑地下工程 |
| 屋面 工程 | 民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑屋面 | 除甲类和丙类以外的建筑屋面 | 对渗漏不敏感的工业建筑屋面 |
| 外墙 工程 | 民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑外墙 | 渗漏不影响正常使用的工业建筑外墙 | —— |
| 室内 工程 | 民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑室内楼地面和墙面 | —— | —— |

表2-3  防水等级的划分

| 使用环境类别 | 工程防水类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲类 | 乙类 | 丙类 |
| Ⅰ类 | 一级 | 一级 | 二级 |
| Ⅱ类 | 一级 | 二级 | 三级 |
| Ⅲ类 | 二级 | 三级 | 三级 |

二、设防要求

地下、屋面、外墙和室内工程防水做法与现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定一致。

1. 地下防水工程设防要求

明挖法地下工程现浇混凝土主体结构防水做法见表2-4。

表2-4  明挖法地下工程现浇混凝土主体结构防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水混凝土 | 外设防水层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防水卷材 | 防水涂料 | 水泥基防水材料 |
| 一级 | 不应少于3道 | 为1道，应选 | 不少于2道；防水卷材或防水涂料不应少于1道 |  |  |
| 二级 | 不应少于2道 | 为1道，应选 | 不少于1道；任选 |  |  |
| 三级 | 不应少于1道 | 为1道，应选 | —— |  |  |

2. 屋面防水工程设防要求

平屋面、瓦屋面、金属屋面工程的防水做法见表2-5、表2-6和表2-7。当在屋面金属板基层上采用聚氯乙烯PVC防水卷材、热塑性聚烯烃TPO防水卷材、三元乙丙EPDM防水卷材等外露型防水卷材单层使用时，防水卷材的厚度，一级防水不应小于1.8mm，二级防水不应小于1.5mm，三级防水不应小于1.2mm。

表2-5  平屋面工程防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水卷材 | 防水涂料 |
| 一级 | 不应少于3道 | 卷材防水层不应少于1道 |  |
| 二级 | 不应少于2道 | 卷材防水层不应少于1道 |  |
| 三级 | 不应少于1道 | 任选 |  |

表2-6  瓦屋面工程防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 屋面瓦 | 防水卷材 | 防水涂料 |
| 一级 | 不应少于3道 | 为1道，应选 | 卷材防水层不应少于1道 |  |
| 二级 | 不应少于2道 | 为1道，应选 | 不应少于1道；任选 |  |
| 三级 | 不应少于1道 | 为1道，应选 | — |  |

表2-7  金属屋面工程防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属板 | 防水卷材 |
| 一级 | 不应少于2道 | 为1道，应选 | 不应少于1道；厚度不应小于1.5mm |
| 二级 | 不应少于2道 | 为1道，应选 | 不应少于1道 |
| 三级 | 不应少于1道 | 为1道，应选 | — |

注：全焊接金属板屋面应视为一级防水等级的防水做法。

3. 外墙防水工程设防要求

外墙工程防水做法规定：

（1）防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙，应设置2 道及以上防水层。防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙，应设置1道及以上防水层。当采用2道防水时，应设置1道防水砂浆及1道防水涂料或其他防水材料。

（2）防水等级为一级的现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板应设置1道及以上防水层。

（3）封闭式幕墙应达到一级防水要求。

4. 室内防水工程设防要求

室内楼地面防水做法应见表2-8。室内墙面防水层不应少于1道。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。潮湿空间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料。

表2-8  室内楼地面防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水卷材 | 防水涂料 | 水泥基防水材料 |
| 一级 | 不应少于2道 | 防水涂料或防水卷材不应少于1道 |  |  |
| 二级 | 不应少于1道 | 任选 |  |  |

第三节  设计原则

建筑防水工程耐久性根据工程防水设计工作年限、使用环境和等级、防水等级和防水设防要求进行设计。防水工程耐久性设计考虑如下内容：

（1）工程防水设计工作年限、使用环境和等级、防水等级和防水设防要求；

（2）防水系统设计；

（3）材料选用和技术要求；

（4）对耐久性有重要影响的细部防水构造设计、选用的材料及技术要求；

（5）排水系统设计；

（6）施工环境、施工要求及质量控制；

（7）维护、维修和检测策略。

防水工程耐久性设计一般原则如下：

（1）“因地制宜”原则。

防水工程耐久性需要考虑气象条件、地质条件、工程部位等使用环境的影响，在进行设计、材料选择、施工、运行维护时能适应使用环境。

（2）“以防为主、防排结合”原则。

防水工程耐久性设计首先要有可靠的防水设防、不得渗漏，其次应防排结合，排水可有效减轻防水层的压力，是最节省的防水方式。

（3）“按级设防”原则。

防水工程应根据工程防水设计工作年限、设防部位的使用环境类别和防水等级等要求，选用不同的构造层次和防水材料。

（4）“刚柔结合”原则。

刚性防水材料与柔性防水材料优化组合，协同发挥各自优势，提升防水性同的整体性能和耐久性。

刚性防水材料主要是指防水混凝土、防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、聚合物水泥防水砂浆和聚合物水泥防水浆料等具有抗渗、高强、耐久性好的材料，柔性防水材料主要是指常用的防水卷材、防水涂料，具有适应形变，封闭细微缺陷和阻隔水分的特点。

（5）“多道防水层叠合设置”原则。

多道设防的构造方式主要有两种：分开设置和叠合设置。分开设置是指每道防水层都是分离的（见图1），叠合设置是指至少有两道防水层是满粘叠合在一起（见图2）。分开设置防水层的整体性和可靠性远低于叠合设置，叠合设置还可显著提高防水层的抗机械破坏作用。

（6）“相容性”原则。

相容性包括两个方面：材料间的相容和施工工艺相容性。

材料间的相容性是指防水材料与相邻材料之间不应产生有害的物理和化学作用。相邻材料主要包括：不同种类的防水材料、基层处理剂、基层材料、保温材料、保护层材料、密封材料、粘结材料等等。一般防水材料与无机材料间不存在相容性问题，有机材料间会出现相容性问题，具体情况需要根据试验和经验确定。需要注意的是同类型的不同配方产品，相容性结果也会不同。

施工工艺相容性是指施工过程中相邻构造层的施工不应对防水层造成损害的性能。设计时必须考虑相邻材料施工工艺相容性的问题。

（7）“注重细部设计”原则。

防水的细部也是防水工程中易发生渗漏的薄弱部位，需提高防水设计的安全系数，采用更适宜的材料、更全面的构造形式、更科学的施工工艺，构建多重防水屏障，提升渗漏部位的防水可靠性和耐久性。

第四节  材料基本要求

防水材料包括三大类：结构自防水混凝土、柔性防水涂料（防水卷材和防水涂料）和刚性防水涂料（水泥基防水材料）。

一、防水混凝土

防水混凝土材料的强度等级、水胶比和原材料组成根据结构所处环境和结构设计使用年限确定。防水混凝土结构的设计使用年限与结构整体设计设计使用年限相同。

冻融环境、氯离子、化学腐蚀等环境条件下的混凝土配合比设计符合现行国家现行标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476和《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定。

冬期、高温等环境下防水混凝土施工有其特殊性，配合比设计还需考虑不同温度，与国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定相一致。

二、防水卷材和防水涂料

1. 常用防水卷材

防水卷材主要分为聚合物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材两大类。所有防水卷材均应符合现行国家标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320的规定，常用的防水卷材及相应产品标准见表2-10。

表2-10  常用的防水卷材及相应产品标准

| 防水材料类型 |  | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 聚合物 改性沥青类防水卷材 | SBS改性沥青防水卷材 | 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008 |
|  | APP改性沥青防水卷材 | 《塑性体改性沥青防水卷材》 GB18243-2008 |
|  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》 GB18967-2009 |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（含聚酯胎和无胎） | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009 |
|  | 预铺防水卷材（PY类） | 《预铺防水卷材》GB/T23457-2017 |
|  | 自粘聚合物改性沥青 湿铺防水卷材 | 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 |
|  | 自粘聚合物沥青防水垫层 （仅适用于坡屋面） | 《坡屋面用防水材料自粘聚合物沥青防水垫层》JC/T1068-2008 |
|  | 聚合物改性沥青类 耐根穿刺防水卷材 | 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T35468-2017 |
| 合成 高分子类 防水卷材 | 三元乙丙橡胶（EPDM） 防水卷材 | 《高分子防水材料第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 |
|  | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011 |
|  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》 GB27789-2011 |
|  | 预铺防水卷材 （包含塑料R类和橡胶P类） | 《预铺防水卷材》GB/T23457-2017 |
|  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 《高分子复合防水片材》GB/T 26518-2023 《聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料》JC/T 2377-2016 《非固化橡胶沥青防水涂料》 JC/T 2428-2017 |
|  | 合成高分子类 耐根穿刺防水卷材 | 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T35468-2017 |

2. 常用防水涂料

防水涂料主要分为反应型高分子类防水涂料、聚合物乳液类防水涂料和聚合物沥青类防水涂料三类。所有防水涂料均应符合现行国家标准《建筑防水涂料安全技术规范》GB45671的规定，常用的防水涂料及相应产品标准见表2-11。

表2-11  常用的防水涂料及相应产品标准

| 防水材料类型 |  | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 反应型高分子类 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 | 《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 《脂肪族聚氨酯耐候防水涂料》JC/T 2253-2014 |
|  | 聚脲防水涂料 | 《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446-2009 《单组分聚脲防水涂料》JC/T 2345-2018 |
|  | 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料 | 《聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料》 JC/T2251-2014 |
| 聚合物乳液类 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 |
|  | 聚合物乳液防水涂料 | 《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2023 |
|  | 丙烯酸高弹防水涂料 | 《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》 JG/T375-2012 |
| 聚合物沥青类 防水涂料 | 水乳沥青防水涂料 | 《水乳性沥青基防水涂料》JC/T 408-2005 |
|  | 热熔型橡胶沥青 防水涂料 | 《热熔橡胶沥青防水涂料》JC/T 2678-2022 |
|  | 喷涂速凝橡胶沥青 防水涂料 | 《喷涂橡胶沥青防水涂料》JC/T 2317-2015 |
|  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428-2017 |

3. 最小厚度要求

防水卷材或防水涂料最小厚度与生产工艺、性能、可施工性及施工工艺、使用环境、工程耐久性、工程防水可靠性要求等有关，应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。

表2-12  防水卷材或防水涂料最小厚度要求

| 防水材料类型 |  |  | 最小厚度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物 改性沥青类防水卷材 | 热熔法施工聚合物改性防水卷材 |  | 3.0 |
|  | 热沥青粘结和胶粘法施工聚合物改性防水卷材 |  | 3.0 |
|  | 预铺反粘防水卷材（聚酯胎类） |  | 4.0 |
|  | 自粘聚合物改性防水卷材（含湿铺） | 聚酯胎类 | 3.0 |
|  |  | 无胎类及高分子膜基 | 1.5 |
| 合成 高分子类 防水卷材 | 均质型、带纤维背衬型、织物内增强型 |  | 1.2 |
|  | 双面复合型 |  | 主体片材芯材0.5 |
|  | 预铺反粘防水卷材 | 塑料类 | 1.2 |
|  |  | 橡胶类 | 1.5 |
| 防水涂料 | 反应型高分子类、聚合物乳液类、水性聚合物沥青类 |  | 1.5 |
|  | 热熔施工橡胶沥青类 |  | 2.0 |
|  | 热熔橡胶沥青类防水涂料与防水卷材配套作为一道防水层 |  | 1.5 |

三、水泥基防水材料

水泥基防水材料包括外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，聚合物水泥防水砂浆，聚合物水泥防水浆料，掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆，掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料等。常用水泥基防水材料及相应产品标准见表2-13。

表2-13  常用水泥基防水材料及相应产品标准

| 防水材料类型 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 外涂型水泥基渗透结晶型防水材料 | 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011中II型 |
| 聚合物水泥防水浆料 | 《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090-2011中II型 |
| 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 |
| 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料 | 《无机防水堵漏材料》GB/T 23440 |

第五节  施工基本要求

一、防水混凝土

防水混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定，大体积混凝土还应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定。

现浇防水混凝土冬期施工，除符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定外，还应符合下列规定：

（1）混凝土入模温度不应低于5℃；

（2）混凝土养护应采用综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法，不应采用电热法或蒸汽直接加热法；

（3）应采取保湿保温措施。

二、防水卷材和防水涂料

1. 防水卷材

常用防水卷材施工工法见表2-14。

表2-14  常用的防水卷材施工工法

| 防水材料类型 |  | 施工工法 | 接缝施工工法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物 改性沥青类防水 卷材 | SBS改性沥青防水卷材 | 热熔、热粘、冷粘、空铺 | 热熔搭接 |
|  | APP改性沥青防水卷材 |  |  |
|  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 |  |  |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘 | 自粘搭接 |
|  | 预铺防水卷材（PY类） | 预铺反粘 | 热熔搭接 |
|  | 自粘聚合物改性沥青 湿铺防水卷材 | 湿铺 | 自粘搭接 |
|  | 自粘聚合物沥青防水垫层 | 自粘 | 自粘搭接 |
| 合成 高分子类 防水卷材 | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材 | 冷粘、机械固定、空铺 | 胶粘 |
|  | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |  | 热风焊接 |
|  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 |  | 热风焊接 |
|  | 预铺防水卷材 （包含塑料R类和橡胶P类） | 预铺反粘 | 自粘搭接 |
|  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 热粘、冷粘 | 热粘、冷粘 |

防水卷材施工基本要求：

（1）防水卷材铺贴应平整顺直，卷材接缝应密实可靠，不应有起鼓、张口、翘边等现象。

（2）同层相邻两幅防水卷材短边搭接错缝距离不应小于500mm。卷材双层铺贴时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开至少1/3幅宽，且不应互相垂直铺贴。

（3）同层防水卷材搭接不应超过3层。

（4）防水卷材收头应固定密封。

防水卷材的渗漏水易于发生在搭接缝部位，接缝搭接宽度、剥离强度、不透水性应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定，分别见表2-15、表2-16和表2-17。

表2-15  防水卷材最小搭接宽度要求

| 防水卷材类型 | 搭接方式 | 搭接宽度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 聚合物改性沥青 类防水卷材 | 热熔法、热沥青 | ≥100 |
|  | 自粘搭接（含湿铺） | ≥80 |
| 合成高分子类 防水卷材 | 胶粘剂、粘结料 | ≥100 |
|  | 胶粘带、自粘胶 | ≥80 |
|  | 单缝焊 | ≥60，有效焊接宽度≥25 |
|  | 双缝焊 | ≥80，有效焊接宽度10×2＋空腔宽 |

表2-16  防水卷材接缝剥离强度要求

| 防水卷材类型 | 搭接工艺 | 接缝剥离强度（N/mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无处理时 | 热老化 | 浸水 |
| 聚合物改性沥青类 防水卷材 | 热熔 | ≥1.5 | ≥1.2 | ≥1.2 |
|  | 自粘、胶粘 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 合成高分子类 防水卷材及塑 料防水板 | 焊接 | ≥3.0或卷材破坏 |  |  |
|  | 自粘、胶粘 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.8 |
|  | 胶带 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.5 |

表2-17  防水卷材搭接缝不透水性要求

| 防水卷材类型 | 搭接工艺 | 搭接缝不透水性 |
| --- | --- | --- |
| 无处理时 | 热老化 | 浸水 |
| 聚合物改性沥青类防水卷材 | 热熔 | 0.2MPa，30min不透水 |
|  | 自粘、胶粘 |  |
| 合成高分子类防水卷材及塑料防水板 | 焊接 |  |
|  | 自粘、胶粘、胶带 |  |

2. 防水涂料

常用防水涂料施工工法主要有辊涂法、机械喷涂法和刮涂法，施工基本要求：

（1）涂膜厚度及均匀性是衡量涂料防水层质量的基本指标，要求涂布应均匀，厚度应符合设计要求，且不应起鼓；

（2）当涂膜防水层不能连续施工完成时，两次施工时的接槎宽度不应小于100mm；

（3）当遇有降雨时，未完全固化的涂膜应覆盖保护；

（4）当设置胎体时，胎体应铺贴平整，涂料应浸透胎体，且胎体不应外露。

三、水泥基防水材料

1.  外涂型水泥基渗透结晶型防水材料

外涂型水泥基渗透结晶型防水材料施工基本要求：

（1）拌和用水量应符合产品说明书的规定；

（2）施工前基层应干净、潮湿无明水；

（3）用量不小于1.5kg/m2，厚度不小于1.0mm；

（4）终凝后应保湿养护，养护时间不少于72h，不应采用浇水或蓄水养护。

2. 防水砂浆

防水砂浆施工基本要求：

（1）基层表面应坚实、平整、清洁、湿润无明水，孔洞和开裂部位应修补平整。

（2）分层施工，应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光。

（3）各层应紧密粘合，每层宜连续施工；当间断施工时，应采用坡形阶梯接槎，与阴阳角的距离不小于200mm。

（4）终凝后应保湿养护，养护温度不低于5℃，养护时间不少于14d。

（5）聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷，硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中，可在自然条件下养护。

第三章  地下防水工程

第一节  系统设计

地下防水工程耐久性的系统设计主要包括下列内容：

（1）防水混凝土的抗渗等级及其技术指标、质量保证措施；

（2）防水混凝土结构抗裂设计；

（3）外设防水层构造、选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施；

（4）细部防水构造、选用的材料及其技术指标、质量保证措施。

系统设计应对可行的防水层工程做法进行优化，推荐做法见表3-1。

表3-1  防水层工程做法推荐

| 工程部位 | 防水设计工作年限 | 防水做法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级防水 |  | 二级防水 |
| 底板 | 与主体结构同寿命 | 卷材+卷材+防水混凝土 |  | 卷材+防水混凝土 |
| 侧墙 |  | 外防 外贴 | 防水混凝土+卷材/涂料+卷材 | 防水混凝土+卷材/涂料/水泥基防水材料 |
|  |  |  | 防水混凝土+水泥基防水材料+卷材 |  |
|  |  | 外防 内贴 | 卷材+卷材+防水混凝土 | 卷材+防水混凝土 |
| 顶板 |  | 防水混凝土+卷材/涂料+卷材 |  | 防水混凝土+卷材/涂料/水泥基防水材料 |
|  |  | 防水混凝土+水泥基防水材料+卷材 |  |  |
| 种植顶板 |  | 防水混凝土+卷材/涂料+耐根穿刺卷材 |  | — |
|  |  | 防水混凝土+涂料+卷材/涂料+耐根穿刺卷材 |  |  |

- 防水混凝土

地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土，要求如下：

（1）防水混凝土除应满足抗压、抗渗和抗裂技术要求外，尚应满足地下工程所处环境和工作条件的耐久性要求。处于腐蚀介质环境中，防水混凝土耐侵蚀要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476和《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

（2）防水混凝土最低抗渗等级要求见表3-2，寒冷地区抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不应低于P10。

表3-2  地下工程防水混凝土最低抗渗等级

| 防水等级 | 建筑工程现浇混凝土结构 |
| --- | --- |
| 一级 | P8 |
| 二级 | P8 |
| 三级 | P6 |

（3）防水混凝土应采取抗裂措施，裂缝宽度不应大于结构允许限值，并不应贯通。

（4）防水混凝土结构厚度不应小于250mm。钢筋保护层厚度应根据结构所处的环境类别，按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476或《混凝土结构设计标准》GB/T 50010选用。

中等及以上腐蚀性介质环境中的地下工程防水混凝土要求如下：

（1）防水混凝土设计抗压强度等级不应低于C35；

（2）防水混凝土设计抗渗等级不应低于P8；

（3）迎水面主体结构应采用耐侵蚀防水混凝土。

二、不同防水部位设计要求

1. 底板

（1）底板防水系统构造（图3-1）通常包括混凝土垫层、防水层、保护层、混凝土结构自防水底板。防水层宜采用防水卷材。当采用预铺反粘防水卷材时，构造包括混凝土垫层、防水层、混凝土结构自防水底板，防水层与底板结构混凝土之间不设置其他构造层次。

（2）底板防水层应形成连续、完整的密封系统，无任何断层或漏点。对于基坑、地梁、集水坑等局部下凹或转折部位，需单独增设附加防水层，并确保其与大面积底板防水层实现可靠搭接和有效密封，形成整体防水屏障。所有接缝及节点均应进行加强处理，以保证防水系统在复杂结构条件下的持久性和可靠性。

（3）混凝土垫层，强度等级不应小于C15，厚度不小于100mm，在软弱土层中不应小于150mm。

（4）除预铺防水卷材外，其他防水层表面应设置细石混凝土保护层，保护层的厚度不应小于50㎜，强度等级不应低于C20。

2. 侧墙

（1）侧墙防水系统构造（图3-2）通常包括混凝土结构自防水基层、防水层、保护层和回填土。防水层宜选用防水卷材、涂料或水泥基防水材料及其组合。

（2）侧墙迎水面防水层应与顶板及底板迎水面外设防水层闭合，形成连续、完整的防水体系；卷材或涂料防水层在施工过程中应采取可靠的防下坠、防滑落措施，如增设附加层、固定压条或采用点粘、条粘等工艺，以保证防水层在长期使用中保持稳定性和完整性。

（3）叠合式结构侧墙应采用外涂型水泥基渗透结晶型防水材料，并宜加强混凝土抗裂措施。

（4）深基坑和通风补偿的分离式结构侧墙不应采用热熔施工防水材料。

（5）侧墙防水层应设置保护层。外防外贴法施工时，建议优先选用聚苯板、聚乙烯泡沫板等轻质软质材料作为保护层，有效保护防水层免受机械损伤；外防内贴法施工时，推荐采用水泥砂浆等刚性保护层，为防水层提供长期稳定的防护效果，同时与结构形成整体，增强整体防水性能。

（6）外防外贴的侧墙防水层甩槎部分应有保护措施，防止后期施工碰伤或损坏，后续防水层施工应将甩槎部位的卷材端部清理干净。

3. 顶板

（1）侧墙和顶板的防水系统构造（图3-3）通常包括混凝土结构自防水基层、防水层、保护层和回填土。防水层宜选用防水卷材、涂料或水泥基防水材料及其组合。

（2）顶板防水层应设置细石混凝土保护层；采用人工夯实回填土时，保护层厚度不应小于50mm；采用机械碾压回填土时，保护层厚度不应小于70mm。

（3）防水层与保护层之间应设置隔离层，隔离层可采用低强度砂浆、卷材或塑料薄膜等材料。

4. 种植顶板

地下工程种植顶板设计应符合现行行业标准《种植屋面工程技术标准》JGJ/T15的规定，防排水设计要求：

（1）耐根穿刺防水层应设置在普通防水层上面，防止根系穿透破坏下层防水结构。

（2）耐根穿刺防水层应设置厚度不小于50mm细石混凝土保护层，防水层与保护层之间应设置隔离层。

（3）排（蓄）水层应设置在保护层上，并结合排水沟分区设置。各分区应合理规划排（蓄）水层的铺设范围和坡度，保证排水顺畅，避免积水现象。排水沟的布置应与排（蓄）水层相互配合，形成高效的水流引导系统，提升整体排水性能。

（4）排（蓄）水层上宜设置过滤层，过滤层材料的搭接宽度不小于200mm，缝合搭接时搭接宽度不下雨30mm。

第二节  材料选用

地下工程防水材料包括结构自防水混凝土和外设防水层材料。结构自防水混凝土为地下工程防水必选项。外设防水层材料包括防水卷材、防水涂料和水泥基防水材料。由于地下水压的存在，外设防水材料应设置在结构表面，不宜在结构表面施工构造层后再施工防水材料。

一、外设防水层材料类别和品种

地下工程外设防水层材料类别和品种见表3-2。

表3-2防水层材料选用类别和品种

| 材料类别 |  | 品种 |
| --- | --- | --- |
| 防水卷材 | 聚合物改性沥青类 | SBS弹性体改性沥青防水卷材（PY类，II型） |
|  |  | 聚合物改性沥青聚乙烯胎防水卷材 |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材 |
|  |  | 预铺防水卷材（PY类） |
|  | 合成高分子类 | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材 |
|  |  | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |
|  |  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 |
|  |  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |
|  |  | 预铺防水卷材（P类、R类） |
| 防水涂料 | 反应型高分子类 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 |
|  |  | 聚脲防水涂料 |
|  |  | 喷涂丙烯酸盐防水涂料 |
|  | 聚合物乳液类 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 |
|  | 聚合物沥青类 防水涂料 | 热熔橡胶沥青防水涂料 |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
|  |  | 水乳型沥青防水涂料 |
|  |  | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |
| 水泥基防水材料 |  | 外涂型水泥基渗透结晶型防水材料 |
|  |  | 聚合物水泥防水砂浆 |
|  |  | 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 |
|  |  | 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料 |

- 外设防水层的选用

外设防水层设计原则：

（1）所用材料和施工工法能与主体结构满粘并防窜水；

（2）防水层宜连续包覆结构迎水面；

（3）卷材与卷材叠合使用时，卷材间应满粘；

（4）防水材料叠合使用时，材料间应具有相容性。

防水材料的选用与地下工程的使用部位有关。底板防水宜选用防水卷材，并尽可能选用预铺法施工的预铺防水卷材，侧墙和顶板宜选用防水卷材、防水涂料、水泥基防水材料或其组合，种植顶板的耐根穿刺防水卷材为必选项，可与防水卷材或涂料组合。

防水卷材的选用与地下结构构造形式有关。复合式支护结构，防水层只能采用预铺防水卷材。对于底板，不宜设置保护层，在防水层上直接浇注底板。同时，防水卷材的选用与材料本身的施工方式有关。潮湿基面当选用防水卷材时，宜采用湿铺施工方式，宜选用湿铺类防水卷材；冬季施工宜采用热熔施工方式，不宜采用湿铺、自粘方式。

防水涂料的选用必须满足浸水保持率的要求，即浸水不低于23℃、14d后，外观无裂纹、分层、起泡和破碎；与基层浸水不低于23℃、7d后，粘结强度保持率不低于80%。防水材料由于自身强度较低，用于高水压部位需选用机械强度较高的涂料，或与增强胎基配套使用。非固化橡胶沥青防水涂料的内聚强度低，不能单独使用，也不能用于卷材搭接，防止在水压作用下的破坏。地下工程更适宜选用热熔橡胶沥青防水涂料，与基层粘结强度高，立面不易下滑，可以用于卷材搭接等。

地下防水系统通常宜采用全包防水，对于一些无法采用全包防水的场合，应提高混凝土结构的抗裂抗渗能力，与外设防水层做到有效交接，在接头部位涂刷水泥基渗透结晶材料防止渗漏。

多道防水层设防时，防水材料间应满粘连接。水泥基防水材料与柔性防水材料叠合设置时，先设置防水材料然后再设置柔性防水材料。防水卷材与防水涂料叠合设置时，先设置防水涂料，利用涂料与基层粘结的可靠性避免窜水的发生，再设置防水卷材。需要注意的是，除了热熔橡胶沥青涂料外，其他防水涂料如聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料及喷涂聚脲防水涂料等表面都不应采用热熔法施工的防水卷材。防水涂料宜在实干后再施工下道防水层，采用涂料同时粘结卷材时，涂料宜为热熔或多组分反应型涂料。热熔施工橡胶沥青防水涂料宜与改性沥青类防水卷材叠合使用。

三、外设防水材料的厚度要求

卷材防水层最小厚度见表3-3，涂料防水层最小厚度见表3-4，水泥基防水材料最小厚度见表3-5。

表3-3卷材防水层的最小厚度（mm）

| 卷材类别与品种 |  |  | 最小厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1道 | 2道 |  |
|  |  |  |  | 卷材+卷材 | 卷材+涂料 |
| 聚合物改性沥青类 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |  | 4.0 | 4.0+3.0 | 3.0 |
|  | 聚合物改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 热熔型 | 4.0 | 4.0+3.0 | 3.0 |
|  |  | 自粘型 | 3.0 | 2.0+2.0 | 2.0 |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎基 | 3.0 | 3.0+3.0 | 3.0 |
|  |  | 高分子膜基 | 1.5 | 1.5+1.5 | 1.5 |
|  | 自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材 | 聚酯胎基 | 3.0 | 3.0+3.0 | 3.0 |
|  |  | 高分子膜基 | 1.5 | 1.5+1.5 | 1.5 |
|  | 预铺防水卷材（PY类） |  | 4.0 | 4.0+1.5 | — |
| 合成高分子类 | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材 |  | 1.5 | 1.2+1.2 | 1.5 |
|  | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |  | 1.2 | 1.2+厚度不低于1道防水的相容卷材 | 1.2 |
|  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 |  | 1.2 |  | 1.2 |
|  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 水泥基粘结料 | （卷材0.7+粘结料1.3）×2，卷材芯材厚度0.5 | （卷材0.8+粘结料1.3）×2，卷材芯材厚度0.6 | — |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 卷材0.7+非固化橡胶沥青防水涂料1.5，卷材芯材厚度0.5 | — | （卷材0.8+粘结料1.3）+（卷材0.8+非固化橡胶沥青防水涂料1.5），卷材芯材厚度0.6 |
|  | 预铺防水卷材 | P类 | 1.2 | 1.2+厚度不低于1道防水的相容卷材 | — |
|  |  | R类 | 1.5 | 1.5+厚度不低于1道防水的相容卷材 | — |

注：1防水卷材分开设置或与不同品种卷材叠合设置时，每层防水卷材的厚度应符合1道设防厚度的规定。

2  卷材+涂料中给出的是卷材防水层的最小厚度，涂料防水层最小厚度见表3-4。

表3-4　涂料防水层最小厚度（mm）

| 涂料类别与品种 |  | 最小厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1道（涂料） | 2道（卷材+涂料） |
| 反应型高分子类防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 | 2.0 | 1.5 |
|  | 聚脲防水涂料 | 2.0 | 1.5 |
| 聚合物乳液类 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 2.0 | 1.5 |
|  | 喷涂丙烯酸盐防水涂料 | 2.0 | 1.5 |
| 聚合物沥青类 防水涂料 | 热熔橡胶沥青防水涂料 | 2.0 | 2.0 |
|  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | — | 2.0 |
|  | 水乳型沥青防水涂料 | 2.0 | 1.5 |
|  | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | 2.0 | 1.5 |

注：1　当非固化橡胶沥青防水涂料与防水卷材配套使用作为一道防水层时，最小厚度不应小于1.5mm。

2  涂料与卷材叠合设置时，卷材防水层最小厚度见表3-3。

表3-5　水泥基防水材料最小厚度（mm）

| 水泥基防水材料类型 | 最小厚度 |
| --- | --- |
| 外涂型水泥基渗透结晶型防水材料 | 1.0，且用量不应小于1.5kg/m2 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6.0 |
| 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 | 18.0 |
| 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料 | 2.0 |

四、外设防水材料的性能要求

1. 防水卷材性能要求

防水卷材性能除应满足现行国家标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320和相关现行国家产品标准要求外，聚合物改性沥青类防水卷材主要性能指标还应符合表3-6至表3-10的规定，合成高分子类防水卷材主要性能指标还应符合表3-11、表3-12的规定。

表3-6　SBS弹性体改性沥青防水卷材主要性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 可溶物含量（g/m2） |  | 3mm厚≥2100 4mm厚≥2900 |
| 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） | ≥800（纵横向） |
|  | 最大拉力时延伸率（%） | ≥40（纵横向） |
| 低温柔性（℃） |  | -25，无裂纹 |
| 热老化后低温柔性（℃） |  | -23，无裂纹 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |
| 尺寸变化率（%） |  | ≤0.7 |
| 吸水率（%） |  | ≤2.0 |

表3-7　聚合物改性沥青聚乙烯胎防水卷材主要性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热熔型 | 自粘型 |
| 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） | ≥600 | ≥200 |
|  | 断裂伸长率（%） | ≥120 |  |
| 低温柔性（℃） |  | -20，无裂纹 |  |
| 热老化后低温柔性（℃） |  | -18，无裂纹 |  |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |  |
| 尺寸变化率（%） |  | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 吸水率（%） |  | ≤1.0 |  |

表3-8　自粘聚合物改性沥青防水卷材主要性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚酯胎 | 高分子膜基 |
| 可溶物含量（g/m2） |  | 3mm厚≥2100 4mm厚≥2900 | － |
| 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） | ≥500（纵横向） | ≥200（纵横向） |
|  | 最大拉力时延伸率（%） | ≥30（纵横向） | ≥180（纵横向） |
| 低温柔性（℃） |  | -20，无裂纹 |  |
| 热老化后低温柔性（℃） |  | -18，无裂纹 |  |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |  |
| 钉杆水密性 |  | 通过 |  |
| 持粘性（min） |  | ≥30 |  |
| 尺寸变化率（%） |  | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 吸水率（%） |  | ≤2.0 | ≤1.0 |

表3-9　自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材主要性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚酯胎 | 高分子膜基 |  |
|  |  |  | H类 | E类 |
| 可溶物含量（g/m2） |  | 3mm厚≥2100 | － | － |
| 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） | ≥500（纵横向） | ≥300 | ≥200 |
|  | 最大拉力时延伸率（%） | ≥30（纵横向） | ≥50 | ≥180 |
| 低温柔性（℃） |  | -20，无裂纹 |  |  |
| 热老化后低温柔性（℃） |  | -18，无裂纹 |  |  |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |  |  |
| 持粘性（min） |  | ≥30 |  |  |
| 尺寸变化率（%） |  | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 吸水率（%） |  | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |

注：H-高强度类；E-高延伸类。

表3-10　PY类预铺防水卷材主要性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 可溶物含量（g/m2） |  | 4mm厚≥2900 |
| 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） | ≥800（纵横向） |
|  | 最大拉力时延伸率（%） | ≥40（纵横向） |
| 低温柔性（℃） |  | -20，无裂纹 |
| 热老化后低温柔性（℃） |  | -18，无裂纹 |
| 抗穿刺强度（N） |  | ≥550 |
| 抗窜水性（0.8 MPa/35mm，4h） |  | 不窜水 |
| 与后浇混凝土 剥离强度（N/mm） | 无处理 | ≥1.5 |
|  | 浸水处理 | ≥1.0 |
|  | 泥沙污染表面 | ≥1.0 |
|  | 氙弧灯处理 | ≥1.0 |
|  | 热处理 | ≥1.0 |
| 与后浇混凝土粘结后浸水后剥离强度（N/mm） |  | ≥1.0 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |
| 尺寸变化率（%） |  | ≤0.7 |
| 吸水率（%） |  | ≤2.0 |

表3-11　合成高分子类防水卷材主要性能指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材 | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥7.5 | ≥10 | ≥12 | ≥50 |
| 断裂伸长率（%） | ≥450 | ≥200 | ≥500 | ≥100 |
| 低温弯折性（℃） | -40，无裂纹 | -25，无裂纹 | -40，无裂纹 | -20，无裂纹 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 不透水 |
| 撕裂强度（kN/m） | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥50.0 |
| 吸水率（%） | — | ≤4.0 | ≤4.0 | — |
| 复合强度（表层与芯层）（MPa） | — | — | — | ≥1.0 |

表3-12　P类、R类预铺防水卷材主要性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P类 |  | R类 |
|  |  | PE | TPO |  |
| 拉伸性能 | 拉力（N/50mm） | ≥16 | ≥12 | ≥9 |
|  | 最大拉力时延伸率（%） | ≥400 | ≥500 | ≥300 |
| 拉断永久变形（%） |  | — |  | ≤70 |
| 硬度 |  | — | ≤40 | — |
| 低温弯折性（主体材料） |  | -35℃，无裂纹 | -40℃，无裂纹 | -35℃，无裂纹 |
| 热老化后低温弯折性（主体材料） |  | -33℃，无裂纹 | -38℃，无裂纹 | -33℃，无裂纹 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |  |  |
| 抗穿刺强度（N） |  | ≥250 | ≥200 | ≥100 |
| 抗窜水性（0.8 MPa/35mm，4h） |  | 不窜水 |  |  |
| 与后浇混凝土 剥离强度（N/mm） | 无处理 | ≥1.5 |  | ≥0.8且胶层内聚破坏 |
|  | 浸水处理 | ≥1.0 |  | ≥0.5且胶层内聚破坏 |
|  | 泥沙污染表面 | ≥1.0 |  | ≥0.5且胶层内聚破坏 |
|  | 氙弧灯处理 | ≥1.0 |  | ≥0.5且胶层内聚破坏 |
|  | 热处理 | ≥1.0 |  | ≥0.5且胶层内聚破坏 |
| 与后浇混凝土粘结后浸水后剥离强度（N/mm） |  | ≥1.0 |  | ≥0.5且胶层内聚破坏 |
| 尺寸变化率（%） |  | ≤1.5 |  |  |
| 吸水率（%） |  | ≤1.0 |  |  |

2. 防水涂料性能要求

防水涂料性能除应满足现行国家标准《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671和相关现行国家产品标准要求外，防水涂料主要性能指标还应符合表3-13、至表3-18的规定，喷涂丙烯酸盐防水涂料性能指标应符合表3-19和表3-20的规定。

表3-13　聚氨酯、喷涂聚脲防水涂料主要性能指标

| 项目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 聚氨酯防水涂料 | 喷涂聚脲防水涂料 |
| 表干时间（h） | ≤12 | — |
| 实干时间（h） | ≤24 | — |
| 干燥基面粘结强度（MPa） | ≥1.0 | ≥2.5 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 | 不透水 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥2.0 | ≥12.0 |
| 断裂伸长率（%） | ≥500 | ≥300 |
| 吸水率（%） | ≤5.0 | ≤4.0 |
| 剥离强度（N/mm） | — | ≥4.0 |

表3-14　聚合物水泥防水涂料主要性能指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 干燥基面粘结强度（MPa） | ≥0.7 |
| 潮湿基面粘结强度（MPa） | ≥0.7 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |
| 低温柔性（0℃） | 无裂纹 |
| 砂浆背水面抗渗性（MPa） | ≥0.6 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥1.8 |
| 断裂伸长率（%） | ≥80 |

表3-15　非固化橡胶沥青防水涂料主要性能指标

| 项目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 固体含量（%） |  | ≥98 |
| 干燥基面粘结性能 |  | 100%内聚破坏 |
| 潮湿基面粘结性能 |  | 100%内聚破坏 |
| 耐热性（70℃，2h） |  | 无滑动、流淌、滴落 |
| 低温柔性（-20℃） |  | 无断裂 |
| 延伸性（mm） |  | ≥15 |
| 自愈性 |  | 无渗水 |
| 抗窜水（0.6MPa） |  | 无窜水 |
| 应力松弛 | 无处理 | ≤35 |
|  | 热老化（70℃×168h） | ≤35 |

表3-16　热熔橡胶沥青防水涂料主要性能指标

| 项目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H类 | V类 |
| 固体含量（%） |  | ≥98 |  |
| 黏度（140℃，mPa‧s） |  | ≤10000 |  |
| 耐热性 |  | 75℃ | 90℃ |
|  |  | 无滑动、流淌、滴落 |  |
| 低温柔性 |  | -20℃，无裂纹 |  |
| 不透水性（0.3MPa，120min） |  | 不透水 |  |
| 粘结强度（MPa） |  | ≥0.15 |  |
| 断裂伸长率（%） |  | ≥800 |  |
| 渗油性/张 |  | ≤2 |  |
| 弹性恢复率（%） |  | ≥85 |  |
| 吸水率（%） |  | ≤0.20 |  |
| 卷材与卷材剥离强度（N/mm） | 无处理 | ≥1.0 |  |
| 与卷材复合的抗滑移性 |  | — | 90℃，无滑移、流挂 |

表3-17　水乳型沥青防水涂料主要性能指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固体含量（%） | ≥55 |
| 粘结强度（MPa） | ≥0.3 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |
| 表干时间（h） | ≤8 |
| 实干时间（h） | ≤24 |
| 低温柔性（-15℃） | 无裂纹、断裂 |
| 断裂伸长率（%） | ≥800 |
| 耐热性（℃） | 90±2无流淌、滑动、滴落 |

表3-18　喷涂速凝橡胶沥青防水涂料主要性能指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固体含量（%） | ≥55 |
| 干燥基面粘结强度（MPa） | ≥0.4 |
| 潮湿基面粘结强度（MPa） | ≥0.4 |
| 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |
| 弹性恢复率（%） | ≥85 |
| 低温柔性（-20℃） | 无断裂 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥0.8 |
| 断裂伸长率（%） | ≥1000 |
| 吸水率（%） | ≤2.0 |

表3-19　喷涂丙烯酸盐防水涂料原液性能指标

| 项目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | A组分主液 | 白色或灰色悬浊液 |
|  | B组分主液 | 白色或灰色悬浊液 |
| 凝胶时间（s） |  | ≤10 |
| 表干时间（s） |  | ≤30 |
| 反应温度（℃） |  | ≥60 |

表3-20　喷涂丙烯酸盐防水涂料主要性能指标

| 项目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 不透水性 |  | 0.3 MPa，120 min，不透水 |
| 拉伸强度（MPa） | 无处理 | ≥2.0 |
| 断裂伸长率（%） | 无处理 | ≥250 |
| 撕裂强度（kN/m） |  | ≥10.0 |
| 低温柔性 | 无处理 | -10℃，无裂纹 |
|  | 热处理（80℃，14d） | -8℃，无裂纹 |
| 粘结强度（MPa） | 干燥基面 | ≥0.8 |
|  | 潮湿基面 | ≥1.0 |
| 抗开裂性（50℃，14d） |  | 混凝土表面涂膜完整，不开裂 |

3. 水泥基防水材料性能要求

外涂型水泥基渗透结晶型防水材料的主要性能指标应符合现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445的规定。掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料的主要性能指标应符合现行国家标准《无机防水堵漏材料》GB/T 23440的规定。聚合物防水砂浆和掺外加剂的防水砂浆的主要性能指标应符合表3-21的规定。

表3-21　聚合物防水砂浆和掺外加剂的防水砂浆主要性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 聚合物水泥防水砂浆 | 掺外加剂防水砂浆 |
| 粘结强度（7d，MPa） | ≥1.0 | ≥0.6 |
| 砂浆试件抗渗性（7d，MPa） | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 抗冻性（25次） | 无开裂、无剥落 |  |
| 吸水率（%） | ≤4.0 | — |

地下工程长期处于有水环境，防水卷材搭接缝用胶粘剂的粘结剥离强度容易大幅度下降，一般不宜采用胶粘剂搭接方式，高水压场合更适宜采用热熔或热焊接方式。对于高分子膜基的自粘卷材或湿铺防水卷材，为保证水压下搭接边的防水性，自粘胶层必须与高分子膜基有足够的搭接宽度。

第三节  构造与措施

地下工程长期处于有水环境，防水卷材搭接缝用胶粘剂的粘结剥离强度容易大幅度下降，一般不宜采用胶粘剂搭接方式，高水压场合更适宜采用热熔或热焊接方式。对于高分子膜基的自粘卷材或湿铺防水卷材，为保证水压下搭接边的防水性，自粘胶层必须与高分子膜基有足够的搭接宽度。防水卷材最小搭接宽度见表3-22。

表3-22  防水卷材最小搭接宽度要求

| 防水卷材类型 |  | 搭接方式 | 最小搭接宽度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物 改性沥青 类防水卷材 | SBS改性沥青防水卷材 | 热熔 | 100 |
|  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 热熔 | 100 |
|  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘 | 80 |
|  | 自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材 | 自粘 | 80 |
|  | 预铺防水卷材（PY类） | 热熔 | 100 |
| 合成高分子类 防水卷材 | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材 | 胶粘带 | 60 |
|  |  | 自粘 | 80 |
|  |  | 焊接 | 60（有效焊接宽度≥于25） |
|  | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | 焊接 | 60（有效焊接宽度≥于25） |
|  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 焊接 | 60（有效焊接宽度≥于25） |
|  |  | 自粘 | 80 |
|  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 粘结料粘结 | 100 |
|  | 预铺防水卷材（P类、R类） | 自粘 | 80 |
|  |  | 胶粘带 | 60 |
|  |  | 焊接 | 60（有效焊接宽度≥于25） |
|  |  | 胶带对接 | 80+80 |

第四章  屋面防水工程

第一节  系统设计

屋面防水工程耐久性的系统设计主要包括下列内容：

（1）防水层构造、选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施；

（2）细部防水构造、选用的材料及其技术指标、质量保证措施。

屋面一般分为平屋面、瓦屋面、金属屋面、单层防水卷材屋面和种植屋面等。平屋面的排水坡度一般不大于18%（10°），防水设计以防为主，防排结合。瓦屋面的排水坡度一般大于20%（11°），瓦层既是防水层也是排水层，防水设计以排为主。金属屋面是由金属面板与支承体系组成，大多选用合成高分子类防水卷材。单层防水卷材屋面系统是由可外露使用的单层高分子卷材防水层与相关构造层组成。不同屋面的系统设计应对可行的防水层工程做法进行优化，推荐做法见表4-1。

表4-1  防水层工程做法推荐

| 工程部位 | 防水设计 工作年限 | 防水做法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级防水 | 二级防水 |
| 平屋面 | 不应小于20年 | 涂料（分开）+卷材+卷材（叠合） | 涂料+卷材 |
|  |  | 涂料（分开）+涂料+卷材（叠合） |  |
|  |  | 卷材（分开）+卷材+卷材（叠合） | 卷材+卷材 |
|  |  | 卷材（分开）+涂料+卷材（叠合） |  |
| 覆土种植屋面 |  | 耐根穿刺防水层+2道普通防水层 | — |
|  |  | 阻根措施+3道普通防水层 |  |
|  |  | 阻根措施+耐根穿刺防水层+2道普通防水层 |  |
| 瓦屋面 |  | 瓦+防水卷材+防水卷材 | 瓦+防水卷材 |
|  |  | 瓦+防水垫层材料+防水卷材 | 瓦+防水垫层材料 |
|  |  | 瓦+防水涂料+防水卷材 | 瓦+防水涂料 |
|  |  | 瓦+波形沥青防水板+防水卷材 | 瓦+波形沥青防水板 |
| 压型金属板屋面 |  | 1.5厚高分子卷材＋金属板 | 1.2厚高分子卷材＋金属板 |
| 单层防水卷材屋面 |  | 1.8厚高分子卷材 | 1.5厚高分子卷材 |

平屋面一级防水防水需设置三道防水层，建议采用三明治夹心式防水设置。为防止水进入保温层对保温效果的影响，建议保温层上设置两道防水层，两道防水层采用叠合设置，可为涂料、卷材叠合或两道卷材叠合使用；另有一道或以上的防水层设在保温层下的屋面基层上，可为防水涂料或防水卷材。二级防水需设置二道防水层，建议二道叠合设置在保温层上面。采用叠合设置，两道防水层宜采用同类型材料，减少相容性的影响。平屋面防水层设置方法见表4-2。

表4-2  平屋面防水层设置方法

| 防水等级 | 设防道数 | 防水层位置 | 常用防水做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 三道设防 | 一道在结构基层上，二道叠合在保温层上 | 结构+涂料+保温+（卷材+卷材） |
|  |  |  | 结构+涂料+保温+（涂料+卷材） |
| 二级 | 二道设防 | 二道叠合，均在保温层上 | 保温+卷材+卷材 |
|  |  |  | 保温+涂料+卷材 |

覆土种植屋面需根据种植植物根系对防水层的影响程度采取保护措施，可选择“耐根穿刺防水层+2道普通防水层”、“阻根措施+3道普通防水层”、“阻根措施+耐根穿刺防水层+2道普通防水层”等方案。三道防水层的设置方法与平屋面相同，见表4-2。阻根措施可采用干铺进行接缝处理的耐根穿刺防水卷材、搭接的塑料排水板+配筋细石混凝土、经接缝处理的金属板等方法，阻根措施不作为一道防水层。

第二节  材料选用

屋面工程外设防水材料为柔性防水卷材和防水涂料，预铺反粘防水卷材不用于屋面工程，水泥基防水材料也不用于屋面工程防水。

一、防水层材料类别和品种

屋面工程外设防水层材料类别和品种见表4-3。

表4-3  防水层材料选用类别和品种

| 材料类别 |  | 品种 |
| --- | --- | --- |
| 防水卷材 | 聚合物改性沥青类 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 |
|  |  | APP塑性体改性沥青防水卷材 |
|  |  | 聚合物改性沥青聚乙烯胎防水卷材 |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青湿铺防水卷材 |
|  | 合成高分子类 | 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材 |
|  |  | 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |
|  |  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 |
|  |  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |
| 防水涂料 | 反应型高分子类 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 |
|  |  | 聚脲防水涂料 |
|  |  | 聚甲基丙烯酸甲酯防水涂料 |
|  | 聚合物乳液类 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 |
|  |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 |
|  |  | 丙烯酸防水涂料 |
|  | 聚合物沥青类 防水涂料 | 热熔橡胶沥青防水涂料 |
|  |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
|  |  | 水乳型沥青防水涂料 |
|  |  | 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |

二、防水层材料选用

上人屋面，应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料，如合成高分子防水卷材；长期处于潮湿环境的屋面，应选用耐腐蚀、耐霉变、耐穿刺、耐长期水浸等性能的防水材料；薄壳、装配式结构、钢结构及大跨度建筑屋面，应选用耐候性好、适应变形能力强的防水材料；倒置式屋面应选用适应变形能力强、接缝密封保证率高的防水材料；坡屋面应选用与基层粘结力强、感温性小的防水材料；屋面接缝密封防水，应选用与基材粘结力强和耐候性好、适应位移能力强的密封材料。

防水卷材和涂料的选用要求：

（1）防水卷材可按合成高分子防水卷材和高聚物改性沥青防水卷材选用，防水涂料可按合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料和高聚物改性沥青防水涂料选用。

（2）应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素，选择耐热度、低温柔性相适应的卷材。高温地区应选择耐热性高的防水卷材或涂料，以防流淌，严寒地区应选择低温柔性好的防水卷材或涂料。若防水层设置在保温层下面时，对卷材或涂料的耐热度和柔性的要求没有设置在保温层上的高。

（3）应根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动等因素，选择拉伸性能相适应的卷材。若地基变形较大、大跨度和装配式结构或温差大的地区和有振动影响的车间，都会对屋面产生较大的变形而拉裂，因此需选择延伸率大的卷材。

（4）应根据屋面卷材的暴露程度，选择耐紫外线、耐老化、耐霉烂相适应的卷材或涂料。可暴露使用的防水卷材包括矿物粒料面改性沥青卷材和高分子类单层防水卷材，可暴露使用的防水涂料主要为脂肪族类产品，如丙烯酸乳液、甲基丙烯酸甲酯防水涂料、脂肪族类的聚氨酯或聚脲防水涂料。非外露使用的卷材或涂料防水层上均需设置保护层。

当屋面防水层与保温层直接接触时，两者之间应具相容性，根据国内有关资料及研究分析，相邻常规防水和保温材料之间的相容匹配情况见表4-4。

表4-4  相邻常规防水和保温材料之间的相容匹配性

| 防水材料 | 保温材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模塑聚苯板 | 挤塑聚苯板 | 硬泡聚氨酯板 | 泡沫玻璃 |
| PVC（L型） （机械固定或压铺施工） | ∆ | ∆ | ∆ | Ο |
| TPO（机械固定或压铺施工） | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 自粘高分子膜基防水卷材 | Χ | Χ | Χ | Ο |
| SBS改性沥青防水卷材 （热熔施工） | Χ | Χ | Χ | Ο |
| 改性沥青防水涂料 | Χ | Χ | Χ | Ο |
| 聚氨酯防水涂料（VOC≥50g/l） | Χ | Χ | Χ | Ο |
| 聚氨酯防水涂料 （VOC≤20g/l） | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 聚合物水泥防水涂料 | ∆ | ∆ | ∆ | Ο |

注：1  Ο—宜选；∆—可选；Χ—不宜选

2  岩棉板保温材料可用于PVC、TPO、EPDM防水卷材机械固定和压铺施工，当岩棉板有硬质表面层时可用于冷粘剂法防水卷材施工，此时相邻防水卷材和岩棉板保温材料之间相容匹配。

需要指出的是：当防水层采用聚合物改性沥青类防水卷材时，因其挥发物中带有小分子，会对硬质泡沫保温材料有害；当防水层采用PVC卷材时，因其所含增塑剂迁移扩散，会对硬质泡沫保温材料产生溶胀作用；当防水层采用溶剂型聚氨酯涂料时，因其所含溶剂，会对硬质泡沫保温材料有害；当热熔橡胶沥青类防水涂料高温会对硬质泡沫保温材料产生破坏。综上所述，当相邻的防水层与保温层之间材料不相容时，应采取隔离措施或更换材料，避免材料发生溶解、腐蚀及不良化学反应。

三、外设防水材料的厚度要求

卷材防水层最小厚度见表4-5，涂料防水层最小厚度见表4-6。

表4-5  卷材防水层的最小厚度（mm）

| 防水等级 | 热熔聚合物改性沥青类防水卷材 | 自粘聚合物改性沥青、自粘改性沥青聚乙烯胎防水卷材、湿铺防水卷材 |  | 高分子防水卷材（主体材料） | 聚乙烯丙纶防水卷材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚酯胎 | 高分子膜基 |  |  |
| 一级、二级 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.5芯层 |
| 三级 | 4.0 | 4.0（湿铺3.0） | 2.0 | 1.5 | 0.5芯层 |

注：聚乙烯丙纶防水卷材作为三级防水时，应与非固化橡胶沥青等防水涂料复合使用，不应采用聚合物水泥粘结料

表4-6　涂料防水层最小厚度（mm）

| 防水等级 | 反应型高分子类 | 聚合物乳液类 | 喷涂橡胶沥青防水涂料 | 水性聚合物沥青类 | 热熔施工橡胶沥青类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级、二级 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 三级 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |

注：最小3.0mm厚度仅适用于热熔橡胶沥青防水涂料。

四、防水材料的性能要求

1. 防水卷材性能要求

防水卷材性能除应满足现行国家标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320和相关现行国家产品标准要求外，聚合物改性沥青类防水卷材主要性能指标还应符合表4-7规定，合成高分子类防水卷材主要性能指标还应符合表4-8的规定。

表4-7　聚合物改性沥青类防水卷材主要性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚酯胎 | 玻纤胎 | 热熔聚乙烯胎 | 自粘聚乙烯胎 | 自粘/湿铺聚酯胎 | 自粘/湿铺高分子膜基 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H | E |
| 可溶物含量/(g/m2) |  | 3mm≥2100 4mm≥2900 |  | - | - | 3mm≥2100 | - | - |
| 拉力/（N/50mm） |  | ≥500 | ≥350 | ≥600 | ≥200 | ≥500 | ≥300 | ≥200 |
| 延伸率/伸长率/% |  | 最大拉力时 SBS：≥30 APP：≥25 | - | 断裂时 ≥120 |  | 最大拉力时≥30 | 最大拉力时≥50 | 最大拉力时≥180 |
| 耐热性（℃，2h） |  | SBS：90 APP：110无滑动、流淌、滴落 |  | PEE：90，自粘70无流淌、起泡 |  | 70无滑动、流淌、滴落 | 70滑动不超过2mm |  |
| 低温柔性/℃ |  | SBS：-20；APP：-7；PEE-20；自粘：-20 |  |  |  | -20 | -20 | -20 |
| 不透水性 | 压力（MPa） | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
|  | 保持时间（min） | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 吸水率/% |  | ≤2.0 |  | - | - |  | - |  |
| 持粘性/(min) |  | - | - | - | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 尺寸变化率/% |  | ≤0.7 | - | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.0 | ±1.5 |
| 热老化（70℃×14d） | 低温柔性（℃） | SBS :-18 APP:-5 |  | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 浸水（23℃×14d）后外观 |  |  |  | 无裂纹、无分层、无起泡、无破碎 |  |  |  |  |

表4-8　合成高分子类防水卷材主要性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三元乙丙 |  | PVC |  |  |  |  | TPO |  |  | 聚乙烯丙纶 |
|  |  | 匀质 | 内增强 | H | L | P | G | GL | H | L | P |  |
| 拉力/（N/cm） |  | - | ≥200 | - | ≥120 | ≥250 |  | ≥120 | - | ≥200 | ≥250 | ≥50 |
| 拉伸强度/MPa |  | ≥7.5 | - | ≥10 | - | - | ≥10 | - | ≥12 | - | - | - |
| 伸长率/% |  | ≥450 | ≥15 | ≥200 | ≥150 | ≥15 | ≥200 | ≥100 | ≥500 | ≥250 | ≥15 | ≥100 |
| 尺寸变化率/% |  | ≤1.0 |  | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 低温弯折性/℃ |  | -40 |  | -25 |  |  |  |  | -40 |  |  | -20 |
| 不透水性 | 压力（MPa） | ≥0.3 |  | ≥0.3 |  |  |  |  | ≥0.3 |  |  | ≥0.3 |
|  | 保持时间（min） | ≥30 |  | ≥120 |  |  |  |  | ≥120 |  |  | ≥30 |
| 热老化 | 温度（℃） | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 115 |  |  | 80 |
|  | 时间（d） | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 56 |  |  | 14 |
|  | 低温弯折性 | -38 |  | -23 |  |  |  |  | -40 |  |  | -18 |
|  | 拉力/拉伸强度保持率/% | ≥80 |  | ≥85 |  |  |  |  | ≥90 |  |  | ≥80 |
|  | 伸长率保持率/% | ≥70 |  | ≥80 |  |  |  |  | ≥90 |  |  | ≥70 |
| 浸水（23℃×14d）后外观 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、无分层、无起泡、无破碎 |
| 吸水率（浸水70℃×7d）/% |  | ≤4.0 |  | ≤4.0 |  |  |  |  | ≤4.0 |  |  | - |
| 卷材灰分含量（%） |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |

2. 防水涂料性能要求

防水涂料性能除应满足现行国家标准《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671和相关现行国家产品标准要求外，防水涂料主要性能指标还应符合表4-9、至表4-11的规定。

表4-9　改性沥青类防水涂料主要性能指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非固化橡胶沥青 | 热熔橡胶沥青 | 喷涂速凝橡胶沥青 |
| 固体含量/% |  |  | ≥98 | ≥99 | A组分：≥55 |
| 拉伸强度/MPa |  |  | - | - | ≥0.80 |
| 伸长率/% |  |  | 延伸性≥15mm | ≥800 | ≥1000 |
| 耐热性/℃ |  |  | 65 | 75 | 120 |
| 低温柔性/℃ |  |  | -20 | -20 | -20 |
| 粘结强度/MPa |  |  | 内聚破坏 | ≥0.20 | ≥0.40 |
| 不透水性 | 压力（MPa）≥ |  | 抗窜水性≥0.6MPa | 0.2 | 0.3 |
|  | 保持时间（min）≥ |  | - | 120 | 120 |
| 浸水（23℃×14d）后外观 |  |  | 无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎 |  |  |
| 热老化（70℃×14d） |  | 低温柔性（℃） | -18 | -18 | -18 |

表4-10　高分子类防水涂料（反应型）主要性能指标

|  |  |  | 聚氨酯 | 喷涂聚脲 | 单组分聚脲 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体含量/% |  |  | 单组分：≥80；多组分：≥92 | ≥96 | ≥80 | ≥92 |
| 拉伸强度/MPa |  |  | ≥2.00 | ≥10.0 | ≥15.0 | ≥10.0 |
| 断裂伸长率/% |  |  | ≥500 | ≥300 | ≥300 | ≥100 |
| 低温弯折性/℃ |  |  | -35 | -35 | -45 | 0 |
| 不透水性 | 压力（MPa） |  | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.3 |
|  | 保持时间（min） |  | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 加热伸缩率/% |  |  | -4.0~+1.0 | -1.0~+1.0 | -4.0~+1.0 | -1.0~+1.0 |
| 粘结强度/MPa |  |  | ≥1.0 | ≥2.0或基材破坏 | ≥2.5或基材破坏 | ≥2.5或基材破坏 |
| 吸水率/% |  |  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤1.5 |
| 浸水（23℃×14d）后外观 |  |  | 无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎 |  |  |  |
| 热老化（80℃×14d） |  | 低温弯折性（℃） | -33 | -33 | -43 | 2 |

表4-11　聚合物乳液类防水涂料主要性能指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 聚合物乳液 |  | 聚合物水泥 |  | 金属屋面丙烯酸 |
|  |  |  | 通用型(T) | 高弹型(G) | I | II |  |
| 固体含量/% |  |  | ≥65 | ≥60 | 70 |  | ≥65 |
| 拉伸强度/MPa |  |  | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥1.5 |
| 断裂伸长率/% |  |  | ≥300 | ≥500 | ≥200 | ≥80 | ≥150 |
| 低温弯折性（℃，2h） |  |  | -15 | -35 | -10 （低温柔性） | - | -30 |
| 不透水性 | 压力（MPa） |  | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | 抗渗性≥0.6MPa | ≥0.3 |
|  | 保持时间（min） |  | ≥120 | ≥120 | ≥30 | - | ≥30 |
| 加热伸缩率/% |  |  | -1.0~+1.0 | -1.0~+1.0 | - | - | -1.0~+1.0 |
| 粘结强度/MPa |  |  | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ≥0.7 | - |
| 吸水率/% |  |  | - | - | - | - | ≤15 |
| 浸水（23℃×14d）后外观 |  |  | 无裂纹、无分层、无发粘、无起泡、无破碎 |  |  |  |  |
| 热老化（80℃14d） |  | 低温弯折性（℃） | -13 | -33 | -8（低温柔性） | - | -28 |

第三节  构造与措施

一、坡度

屋面工程防水是以排水+防水层防水相结合的防水体系，特别是坡屋面工程中的瓦屋面，排水是主要防水措施。为防止暴雨出现排水不畅，有必要对屋面最小坡度作出规定。根据国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022的规定，屋面排水坡度应根据屋顶结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及当地气候等条件确定，见表4-12。当屋面采用结构找坡时，坡度不应小于3%。混凝土屋面檐沟、天沟的纵向坡度不应小于1%。

表4-12  屋面排水坡度要求

| 屋面类别 |  | 屋面排水坡度（%） |
| --- | --- | --- |
| 平屋面 |  | ≥2 |
| 瓦屋面 | 块瓦 | ≥30 |
|  | 波形瓦 | ≥20 |
|  | 沥青瓦 | ≥20 |
|  | 金属瓦 | ≥20 |
| 金属屋面 |  | ≥5 |
| 单层防水卷材金属屋面 |  | ≥2 |
| 种植屋面 |  | ≥2 |
| 玻璃采光顶 |  | ≥5 |

二、屋面构造

屋面的构造层次也是影响系统的耐久性的因素。混凝土屋面防水系统常见构造包括混凝土基层、找坡层、找平层、保温层、保护层、防水层、隔离层、保护层。

找坡层分为结构找坡和材料找坡，结构找坡与结构基层形成整体，不易开裂、起壳、脱开；材料找坡由于材料强度和膨胀系数与混凝土结构不同、且找坡层厚薄不均，水分蒸发、应力变形时易开裂、起壳，一旦渗漏，找坡层中易形成窜水通道，建议采用结构找坡，坡度不应小于3%。当确需选用材料找坡，可采用质量轻和吸水率低的材料，坡度宜为2%。找坡材料的吸水率宜小于20%，过大的吸水率不利于保温及防水。找坡层还需具有一定的强度，保证在施工及使用荷载的作用下不产生过大变形。

找平层是防水卷材或防水涂料提供坚实平整的基层，需具有一定厚度和强度，否则，找平层由于自身干缩和温度变化容易开裂、与基层脱开，形成窜水通道。找平层通常采用水泥砂浆和细石混凝土，材料选用主要取决于基层的刚度。当基层刚度较差时如在板状材料保温层上设置找平层时，建议采用配筋细石混凝土，钢筋直径宜为4mm～6mm、间距为100mm～200mm的双向钢筋网片。同时，保温层上的找平层还需留设分格缝，使裂缝集中到分格缝中，减少找平层大面积开裂。分格缝的缝宽宜为5mm～20mm，采用后切割时可适当小些，采用预留时可适当大些，缝内可以不嵌填密封材料。

屋面保温材料共分为三类，板状保温材料、纤维保温材料和整体成型保温材料，应采用轻质、低导热系数或高热阻值、低吸水率的材料。保温吸水率高易于造成保温层含水率高，不但降低材料的保温性能，且水分汽化时会使防水层产生鼓泡，导致局部渗漏。因此，需采取排汽构造（设置排气通道和排气孔）控制保温材料的含水率。当卷材屋面保温层干燥有困难时，铺贴卷材宜采用空铺法、点粘法、条粘法。

保护层一般采用砌块或配筋细石混凝土，从使用效果看C20 混凝土容易起砂破损，宜提高到C25 以上，配筋不宜低于Φ4@100，防止开裂。设置分格缝时纵横间距不宜大于4 m，分格缝宽度宜为10～20 mm，缝内应采用密封材料或其他非刚性材料填缝，不应采用砂浆填缝，以免失去变形能力。对于倒置式屋面，保护层宜加厚，提升强度，同时配筋增强，提高抗开裂抗渗能力。分格缝应具有防水密封功能。

三、防水材料的施工

防水卷材与基层的连结方式、卷材间搭接的可靠性、节点部位施工便利性、施工使用场合环境也是影响防水系统耐久性的因素。

（1）防水卷材与基层的连结方式包括满粘、条粘、点粘、机械固定、空铺等，防窜水效果是不同的，满粘防窜水效果最好。卷材防水层易拉裂部位，宜选用空铺、点粘、条粘或机械固定等施工方法；坡度较大和垂直面上粘贴防水卷材时，宜采用机械固定和对固定点进行密封的方法。

（2）卷材搭接方式包括热熔、热焊接、自粘、胶粘带、胶粘剂等，不同搭接方式的强度和可靠性是不同的，可靠性一般按热焊接、热熔、自粘、胶粘带、胶粘剂递减。即使同一种搭接方式也受材料、施工操作、参数选择等因素影响很大。如热熔搭接与材料融化程度、出油效果、材料平整度等有关，搭接可靠性不同；热焊接效果与材料的焊接参数区间宽窄、厚度、柔韧性有关；大面搭接还与人工施工、自动化机械施工有关，人工容易产生人为偏差。

防水卷材接缝是卷材防水层成败的关键之一，防水卷材最小搭接宽度见表4-13。

表4-13  防水卷材最小搭接宽度要求

| 卷材类型 | 搭接方式 | 最小搭接宽度 |
| --- | --- | --- |
| 聚合物改性沥青类 | 热熔、热粘、胶粘 | 100 |
|  | 自粘（含湿铺） | 80 |
| 合成高分子类 | 胶粘剂、粘结料 | 100 |
|  | 胶粘带、自粘胶 | 80 |
|  | 单缝焊 | 60（有效焊接宽度不小于 25） |

（3）节点部位是防水层中容易出现渗漏的地方，一般需要手工处理。受施工空间、基层特性的变化等影响时，节点部位处理推荐采用自粘、胶粘带等方式。同时，材料的柔韧性、厚度也会影响节点效果，可能时宜采用预制件、防水涂料或密封膏进行节点防水处理，可以有效提高施工效率、减少渗漏影响因素。

（4）热熔、焊接粘接的防水卷材产品，施工环境影响主要是露水或露点，焊接施工，还与界面清洁度有关。自粘、胶粘剂或胶粘带粘接的防水卷材，对温度、湿度都有一定要求。

防水涂料对基层的渗透粘结性和干燥成膜的环境要求、一次涂覆厚度、涂膜厚度控制、涂料抗开裂性、涂料施工便利性（流平性，抗垂坠性，可涂刷性）、施工使用环境等也是影响防水系统耐久性的因素。

（1）反应型防水涂料施工温度一般要求在-5℃以上，冬季可采用加热喷涂的方式，避免黏度变大，以及环境温度对固化速度的影响。反应型防水涂料高温下反应加快，容易产生气泡，一般施工不宜超过40℃。水性涂料由于含有水，适宜的施工温度是5 ℃以上，某些产品可以在0 ℃时施工。

环境湿度会影响干燥时间，对于反应型涂料一般要求基层含水率不大于9%，水性涂料要求基层无明水。需要注意的是，高温强烈光照条件下施工，基层的水汽会导致涂膜起泡起鼓。无论是反应型涂料还是水性涂料，在混凝土基层表面一般需要先涂刷基层处理剂，以提高粘结效果。

（2）防水涂料一般需要多道涂覆形成一道防水层，一次成膜过厚会影响固化效果或产生气泡。同时防水涂料受基层平整度、粗糙度、施工方式和施工水平的影响，涂膜厚度的均匀性比卷材差，为控制厚度和提高涂料对基层变形开裂的抵抗能力，建议夹铺胎体增强材料。

（3）涂料的黏度、触变性影响施工的便利性，立面施工要求防水涂料不易下垂流淌。水性防水涂料可添加适量水调节施工性，反应型涂料由于稀释剂会影响涂膜的性能且带来安全和环保问题，不建议通过添加稀释剂调整黏度，宜采用机械喷涂施工，且根据施工时间选择冬季或夏季配方产品。

防水涂料可能还存在界面粘接问题，前次涂覆的涂膜在下次涂覆涂料前，需要对搭接界面进行处理。为避免搭接分层，多道涂覆时，前后间隔不宜超过24h，避免分层现象。

第五章  外墙防水工程

第一节  系统设计

外墙防水工程耐久性的系统设计主要包括下列内容：

（1）防水层构造、选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施；

（2）细部防水构造、选用的材料及其技术指标、质量保证措施。

外墙形式包括砌体结构、构架砌体填充墙结构、混凝土外墙、非封闭式幕墙等。不同外墙的系统设计应对可行的防水层工程做法进行优化，推荐做法见表5-1。

表5-1  防水层工程做法推荐

| 工程部位 | 防水设计 工作年限 | 防水做法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级防水 | 二级防水 |
| 框架结构、构架砌体填充墙结构 | 不应小于20年 | 结构+防水砂浆+防水砂浆 | 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 |
|  |  | 结构+防水砂浆+聚合物水泥防水浆料 |  |
|  |  | 结构+防水砂浆+防水涂料 |  |
|  |  | 结构+防水砂浆+外保温+防水抹面胶浆 |  |
| 现浇混凝土外墙或装配式混凝土外墙 |  | 防水砂浆 | — |
|  |  | 聚合物水泥防水浆料 |  |
| 开放式 幕墙 |  | 结构+防水砂浆+防水透汽膜 | 防水透汽膜 |

注：防水砂浆包括聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆。防水砂浆+防水砂浆是指两种不同的防水砂浆的组合。

框架填充墙或砌体外墙设置1道防水层时，防水砂浆层宜设置在砌体与保温层之间。设置2道防水层时，可将防水设置在保温内外两侧或均设置在砌体与保温层之间。有机涂料防水层表面有砂浆或其他构造层时，应确保防水层与相邻层的粘结强度符合相关国家与行业标准的规定，必要时进行拉拔试验确定。

第二节  材料选用

外墙工程外设防水材料主要水泥基防水材料、防水涂料或其他防水材料。防水砂浆包括聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料和掺外加剂、防水剂的防水砂浆，一般不推荐使用外涂型水泥基渗透结晶型防水材料。防水涂料考虑到粘结性能，一般采用反应型高分子类防水涂料或聚合物乳液类防水涂料。

一、防水层材料类别和品种

外墙工程外设防水层材料类别和品种见表5-2。

表5-2  防水层材料选用类别和品种

| 材料类别 |  | 品种 |
| --- | --- | --- |
| 防水涂料 | 反应型高分子类 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 |
|  | 聚合物乳液类 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 |
|  |  | 丙烯酸防水涂料 |
| 水泥基防水材料 |  | 聚合物水泥防水砂浆 |
|  |  | 聚合物水泥防水浆料 |
|  |  | 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 |

二、防水层材料选用

防水材料的选用要求：

（1）采用涂料或块材饰面时，防水层材料建议采用聚合物水泥防水砂浆，掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆，聚合物水泥防水浆料。当采用防水涂料时，考虑构造层之间的粘结性能，建议采用聚合物水泥防水涂料。

（2）采用幕墙饰面时，幕墙直接固定在结构层上，防水层与幕墙饰面无粘结要求，防水层宜采用掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆、聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料、防水透汽膜，也可采用聚合物水泥防水涂料、丙烯酸防水涂料或聚氨酯防水涂料等。

三、外设防水材料的厚度要求

水泥基防水材料防水层最小厚度见表5-3，涂料防水层最小厚度见表5-4。防水抹面胶浆的厚度宜为5mm～6mm。

表5-3  水泥基防水材料防水层的最小厚度（mm）

| 外墙类型 | 聚合物水泥防水砂浆 | 聚合物水泥防水浆料 | 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架填充或砌体结构外墙 | ≥5 | ≥1.5 | ≥10 |
| 现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板外墙 | ≥3 | ≥1.5 | ≥8 |

表5-4　涂料防水层最小厚度（mm）

| 聚氨酯防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 丙烯酸防水涂料 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |

四、防水材料的性能要求

防水材料性能要求：

（1）普通防水砂浆分为湿拌防水砂浆和干混防水砂浆两种，性能符合国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181中的湿拌防水砂浆或干混普通防水砂浆，且抗渗等级为P6。

（2）聚合物水泥防水砂浆为符合行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011性能要求的II型产品。

（3）聚合物水泥防水胶浆为符合行业标准《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090-2011的产品。

（4）聚合物水泥防水涂料为符合国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009性能要求的I型产品。

（5）聚合物乳液防水涂料聚合物乳液防水涂料性能符合行业标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2023的规定，通用型（T）和高弹型（G）均可。

（6）聚氨酯防水涂料为符合国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013性能要求的的I型或II型产品，单、双组份均可，III型产品不适用。

（7）防水涂料性能尚应满足现行国家标准《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671的规定。

第三节  构造与措施

外墙形式包括砌体结构、构架砌体填充墙结构、混凝土外墙、非封闭式幕墙等。与外墙相连的雨篷、开放式阳台、外挑空调板、外挑线脚等均属于外墙防水范畴，窗洞口、穿墙套管、变形缝等易渗漏部位无论是多雨地区还是少雨地区均应进行防水处理。对于现浇混凝土外墙，混凝土裂缝和模板拉结螺杆孔部位也容易出现渗漏，在外墙面装饰层施工前，应对整体外墙进行雨后或淋水检验，发现有渗漏水的部位进行防水堵漏修复处理。装配式外墙以接缝防排水为主，外挂墙板的接缝防水与排水应进行专项设计。装配式剪力墙结构防水以接缝密封防水防主。封闭式幕墙的防水应由幕墙框体构造防水及密封材料防水组成，幕墙体系在安装前按现行相关标准规定，制作小样进行有压水喷水试验，检验合格后方可进行安装。多雨地区外墙防水层的设置不仅与降雨量直接相关，而且与当地风力、层高、墙体是否有外保温等因素相关。

门窗框洞口周边是渗漏高发部位，应重点设防。门窗洞口节点构造防水规定：

1）门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封材料嵌填和密封。

2）门窗洞口上楣应设置滴水线。

3）门窗性能和安装质量应满足水密性要求。

4） 窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%。

门窗洞口的防水措施主要包括三个方面，一是门窗框体与墙体之间的缝隙采用防水砂浆、单组份聚氨酯泡沫填缝剂等材料进行填补密实；二是外墙防水层延伸至门窗框，防水层与门窗框间预留凹槽，并嵌填密封材料；三是窗楣、窗台部位做好排水和表面四周与门窗框的接缝密封防水。窗楣的滴水形式包括向外斜坡的老鹰嘴和滴水凹槽，埋入墙体的金属窗楣（挡水板）和金属窗台板是推荐的做法，金属窗楣和金属窗台板与窗框衔接缝采用高分子密封胶密封。

雨篷、阳台、室外挑板等防水做法规定：

1）雨篷应设置外排水，坡度不应小于1%，且外口下沿应做滴水线。雨篷与外墙交接处的防水层应连续，且防水层应沿外口下翻至滴水线。

2）开敞式外廊和阳台的楼面应设防水层，阳台坡向水落口的排水坡度不应小于1%，并应通过雨水立管接入排水系统，水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。

3）室外挑板与墙体连接处应采取防雨水倒灌措施和节点构造防水措施。

雨篷排水通常有无组织排水和有组织排水两种形式，无组织排水时，排水坡度为内高外低，排向远离墙体方向。有组织排水与阳台类似，雨水排向水落口。所有构件边缘在边缘的最下端设置滴水线（老鹰嘴或滴水槽），防止雨水向内延淌。外挑水平构件与墙体交接部位应在墙体根部设置混凝土挡水坎，平面防水层在墙体交接面上翻，并做好泛水收头处理。

外墙变形缝、穿墙管道、预埋件等节点防水做法规定：

1）变形缝部位应采取防水加强措施。当采用增设卷材附加层措施时，卷材两端应满粘于墙体，满粘的宽度不应小于150mm，并应钉压固定，卷材收头应采用密封材料密封。

2）穿墙管道应采取避免雨水流入措施和内外防水密封措施。

3）外墙预埋件和预制部件四周应采用防水密封材料连续封闭。

外墙变形缝防水主要采用在变形缝表面安装金属防水盖板防水。变形缝有温度伸缩缝、抗震缝和沉降变形缝等类型，金属防水盖板的构造与安装需符合相应功能要求，金属防水盖板推荐采用具有成品构件。

伸出外墙管道主要包括空调管道、热水器管道、排油烟管道等，由于安装的需要，管道和孔洞间会有一定的空隙，建议采用套管并在套管周边做好密封处理。穿墙套管及穿墙孔洞向外倾斜，形成内高外低的坡度，方便雨水排出。若管道安装完成后固定不动，管道和套管间的空隙用防水砂浆、胶泥、发泡剂等填充密实。

第六章  室内防水工程

第一节  系统设计

室内防水工程耐久性的系统设计主要包括下列内容：

（1）防水层构造、选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施；

（2）细部防水构造、选用的材料及其技术指标、质量保证措施。

不同室内的系统设计应对可行的防水层工程做法进行优化，推荐做法见表6-1。

表6-1  防水层工程做法推荐

| 工程部位 | 防水设计 工作年限 | 防水做法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级防水 | 二级防水 |
| 室内地面 | 不应小于25年 | 结构+防水涂料+防水砂浆 | 防水涂料 |
|  |  | 结构+防水涂料+聚合物水泥防水浆料 |  |
| 室内墙面 |  | 防水砂浆 | 防水砂浆 |
|  |  | 聚合物水泥防水浆料 | 聚合物水泥防水浆料 |
|  |  | 防水涂料 | 防水涂料 |

注：防水砂浆包括聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆。

框架填充墙或砌体外墙设置1道防水层时，防水砂浆层宜设置在砌体与保温层之间。设置2道防水层时，可将防水设置在保温内外两侧或均设置在砌体与保温层之间。有机涂料防水层表面有砂浆或其他构造层时，应确保防水层与相邻层的粘结强度符合相关国家与行业标准的规定，必要时进行拉拔试验确定。

第二节  材料选用

室内工程外设防水材料为防水涂料、水泥基防水材料或防水卷材。由于室内环境对有害物质限量要求高，一般不推荐使用改性沥青类防水涂料。水泥基防水材料主要包括聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料和掺外加剂、防水剂的防水砂浆，不推荐使用外涂型水泥基渗透结晶型防水材料。室内环境由于面积小，节点多，一般不推荐使用防水卷材。

一、防水层材料类别和品种

外墙工程外设防水层材料类别和品种见表6-2。

表6-2  防水层材料选用类别和品种

| 材料类别 |  | 品种 |
| --- | --- | --- |
| 防水涂料 | 反应型高分子类 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 |
|  | 聚合物乳液类 防水涂料 | 聚合物水泥防水涂料 |
|  |  | 丙烯酸防水涂料 |
| 水泥基防水材料 |  | 聚合物水泥防水砂浆 |
|  |  | 聚合物水泥防水浆料 |
|  |  | 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 |
| 防水卷材 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
|  |  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |

二、防水层材料选用

防水材料的选用要求：

1）地面防水做法当只设置一道防水层时，应选用防水涂料或防水卷材；设置二道防水层时，应有一道防水涂料或防水卷材。

对于居住建筑，室内防水工程宜使用聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料和水乳型沥青防水涂料等水性或反应型防水涂料；住宅室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料；对于住宅室内长期浸水的部位，不宜使用遇水产生溶胀的防水涂料。溶剂防水涂料目前仅有溶剂型橡胶沥青防水涂料，环境污染大同时存在火灾隐患，聚氨酯防水涂料则不在此范畴。在长期浸水条件下，可能发生溶胀的防水涂料是指聚合物水泥防水涂料中的I型产品，由于聚合物乳液含量高，固化后的涂膜在长期浸水条件下，聚合物会发生溶胀，降低涂膜不透水性，因此对其应用做出了限定。

2）墙面防水材料可选用防水卷材、防水涂料或水泥基防水材料。墙面防水材料的选用应考虑防水层与表面饰面层的粘结强度，防止面砖或砂浆饰面层空鼓脱落。墙面设置一道防水层时，推荐选用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆，使用于室内墙面时不能发挥材料效果，不适宜使用。

3）顶棚采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料做防潮层，并与墙体防水层搭接，形成完整、闭合的防潮系统，避免水蒸气进入墙体或顶棚。

三、外设防水材料的厚度要求

反应型高分子类防水涂料和聚合物乳液类防水涂料涂料防水层最小厚度不应小于1.5mm，水泥基防水材料防水层最小厚度见表6-3。

表6-3  水泥基防水材料防水层的厚度规定

| 聚合物水泥防水砂浆 | 聚合物水泥防水浆料 | 掺外加剂、防水剂的预拌防水砂浆 |
| --- | --- | --- |
| ≥3 | ≥1.5 | ≥20 |

四、防水材料的性能要求

防水涂料性能要求：

（1）聚氨酯防水涂料为符合国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013性能要求的的I型或II型产品，单双组份均可，III型产品不适用。

（2）聚合物乳液防水涂料性能符合行业标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2023的规定，通用型（T）和高弹型（G）均可。

（3）聚合物水泥防水涂料性能符合国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009的规定。其中，I型聚合物水泥防水涂料不宜用于长期浸水环境的防水工程，II型产品可用于长期浸水环境和干湿交替环境的防水工程，III型产品宜用于住宅室内墙面或顶棚的防潮。

水泥基防水材料性能要求：

（1）普通防水砂浆分为湿拌防水砂浆和干混防水砂浆两种，性能符合国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181中的湿拌防水砂浆或干混普通防水砂浆，且抗渗等级为P6。

（2）聚合物水泥防水砂浆为符合行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011性能要求的II型产品。

（3）聚合物水泥防水胶浆为符合行业标准《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090-2011的产品。

防水卷材性能要求：

（1）自粘聚合物改性沥青防水卷材采用符合国家标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009性能要求的无胎基（N类）、上表面材料为聚乙烯膜（PE）或聚酯膜（PET）的产品，I型或II型均可；也可采用聚酯胎基类（PY类），I型或II型均可。

（2）聚乙烯丙纶复合防水卷材应与聚合物水泥防水粘结料配套使用，共同组成符合防水层。聚乙烯丙纶复合防水卷材性能见表25，聚合物水泥防水粘结料性能见表36。

（3）防水卷材尚应符合现行国家标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320的规定。

当然室内防水工程的防水卷材不限于上述两类材料，当采用其他防水卷材时，应满足国家现行产品标准和通用规范的规定即可。

第三节  构造与措施

地面防水重点在管根、地漏周边以及墙体根部。穿楼板管道通常有套管，地漏一般为无套管直埋。有套管的管根防水包括套管与混凝土之间防水和套管与管道之间的防水。

套管根部位需要采用防水涂料进行局部节点防水密封；套管与管道之间采用聚氨酯发泡剂等材料填充，上口采用高分子密封胶密封防水，密封胶不能使用易老化流淌的油膏类产品，推荐选用聚硫、聚氨酯之类的合成高分子密封材料。

套管上口通常高出装饰完成面20mm以上，防止地面水流入套管与管道之间。套管高出地面部分可以采用细石混凝土或水泥砂浆进行包裹，起到防水保护和装饰作用。

地漏、坑管通常会高出混凝土结构楼板20mm以上，管根部位也需要涂刷防水涂料。地漏下水管与上部的地漏配件、坑管与坐便器的衔接应严密，防止管道口与地漏或坐便器之间存在间隙。

楼地面交接处防止水流入非用水房间的措施包括用水房间标高低于非用水房间，设置过门石并用防水砂浆粘贴，以及防水层向非用水房间延展等。行标《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298中明确：楼、地面的防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，相两侧延展的宽度不应小于200mm。

参考资料

1.《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

2.《地下工程防水技术规范》GB 50108

3.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

4.《屋面工程质量验收规范》GB 50207

5.《屋面工程技术规范》GB 50345

6.《坡屋面工程技术规范》GB50693

7.《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

8.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230

9.《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ/T 316

10.《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298

11.《建筑外墙防水工程技术规程》JGJT 235

12.《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320

13.《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671

14.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242

15.《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243

16.《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967

17.《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441

18.《预铺防水卷材》GB/T 23457

19.《湿铺防水卷材》GB/T 35467

9）《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952

20.《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789

21.《高分子防水材料第1部分片材》GB 18173.1

22.《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468

23.《带自粘层的防水卷材》GB/T23260

24.《坡屋面用防水材料聚合物改性沥青防水垫层》JC/T 1067

25.《坡屋面用防水材料自粘聚合物沥青防水垫层》JC/T 1068

26.《隔热防水垫层》JC/T2290

27.《透汽防水垫层》JC/T2291

28.《聚氨酯防水涂料》GB/T12950

29.《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445

30.《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446

31.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445

32.《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864

33.《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428

34.《水乳性沥青基防水涂料》JC/T 408

35.《砂浆、混凝土防水剂》JC 474

36.《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984

37.《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090