T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑用辐射致冷涂料应用技术规程

Technical regulations for the application of radiative cooling coatings for building

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑用辐射致冷涂料应用技术规程

Technical regulations for the application of radiative cooling coatings for building

T/CECS *** -20XX

主编单位：重庆大学

建科环能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2025北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2024]15号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章和2个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、材料要求、热工设计、构造要求、施工、质量验收等。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由建科环能科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给建科环能科技有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：tjkanjianfeng@163.com）。

主编单位：重庆大学

建科环能科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 材料要求	4

4 热工设计	7

5 构造要求	9

5.1 一般规定	9

5.2 构造要求	9

6 施工	12

6.1 一般规定	12

6.2 施工前准备	12

6.3 施工工艺	13

6.4 成品保护	14

7 质量验收	15

7.1 基本规定	15

7.2 主控项目	16

7.3 一般项目	17

附录A 半球发射率的测定便携式辐射计法	18

附录B 太阳光反射比现场测试	20

用词说明	22

引用标准名录	23

附：条文说明	24

Contents

1 General provisions	1

2 Terms and symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	3

3 Material requirements	4

4 Thermal design	7

5 Constructional requirements	9

5.1 General requirements	9

5.2 Construction requirements	9

6 Construction	12

6.1 General requirements	12

6.2 Preparation before construction	12

6.3 Construction technology	13

6.4 Finished products protection	14

7 Quality acceptance	15

7.1 General requirements	15

7.2 Key items	16

7.3 General items	17

Appendix A Portable radiometer method for determination of hemispheric emissivity	18

Appendix B Solar reflectance ratio field test	20

Explanation of terms	22

List of quoted standards	23

Addition：Explanation of provisions	24

# 1  总则

### 1.0.1  为确保建筑用辐射致冷涂料应用的工程质量，促进建筑用辐射致冷涂料在建筑工程中的推广应用，特制定本规程。

【条文说明】本规程编制的目的。

### 1.0.2  本规程适用于建筑用辐射致冷涂料在新建、扩建及改建的民用建筑外围护结构节能工程中的设计、施工及验收；在工业建筑和既有民用建筑围护结构节能工程中的改造、施工及验收可按本规程执行。

【条文说明】本规程的适用范围。本规程适用于辐射致冷涂料在新建、扩建及改建的民用建筑外围护结构，同时，在工业建筑和既有民用建筑围护结构节能改造工程中的施工及验收按本标准执行。扩建是指保留原有建筑，在其基础上增加另外的功能、形式、规模，使得新建部分成为与原有建筑相关的新建建筑；改建是指对原有建筑的功能或者形式进行改变，而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的新建建筑。既有建筑节能改造是在建筑原有功能不变的情况下，对建筑围护结构及用能设备或系统的改善。

### 1.0.3  建筑用辐射致冷涂料在工程中应用除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【条文说明】本规程与其它标准之间的关系。

# 2  术语和符号

### 2.1  术    语

### 2.1.1  建筑用辐射致冷涂料  radiative cooling coating for building

适用于建筑外表面，具有较高太阳光反射比、半球发射率和大气窗口发射率，可以降低建筑外表面温度，在一定工况下可以实现低于环境空气温度的涂料。

### 2.1.2  柔性腻子  flexible putty

涂饰工程前施涂于建筑物外墙，以找平为目的且具有一定抗裂能力的腻子，由丙烯酸乳液、填料和助剂等配制而成。

### 2.1.3  太阳光反射比  solar reflectance

在300 nm~2500 nm紫外、可见光和近红外波段反射的太阳辐射照度与入射的总太阳辐射照度的比值。

### 2.1.4  半球发射率  hemispherical emittance

热辐射体在半球方向上的辐射出射度与处于相同温度的全辐射体（黑体）的辐射出射度的比值。

### 2.1.5  大气窗口发射率  atmospheric window emittance

在8 μm~13 μm红外波段内，热辐射体法向发射的热辐射与处于相同温度的全辐射体（黑体）法向发射的热辐射的比值。

### 2.1.6  太阳辐射吸收系数  solar absorptance

在300 nm~2500 nm紫外、可见光和近红外波段吸收的太阳辐射照度与入射的总太阳辐射照度的比值。对于不透明表面，太阳辐射吸收系数与太阳光反射比之和为1。在进行建筑用辐射致冷涂料热工计算时，表面实际的太阳辐射吸收系数等于辐射致冷涂料太阳辐射吸收系数与污染修正系数之乘积。

### 2.1.7  污染修正系数  contamination correction factor

辐射致冷涂料施涂在建筑表面后，由于受表面附着污染物的影响，实际太阳辐射吸收系数与洁净状态下太阳辐射吸收系数的比值。

### 【条文说明】由于涂料在实际使用中表面会逐渐附着灰尘、微生物等污染物，导致其性能参数发生变化，因此提出污染修正系数，为工程设计与性能评估提供关键修正依据，确保辐射致冷效果的计算更贴近实际状态。

### 2.1.8  基层  base course

辐射致冷涂料构造层所依附的建筑墙体或屋面的构造层实体。

### 2.2  符    号

θi•max——内表面最高温度；

——修正前的太阳辐射吸收系数，即1-，为在实验室中洁净状态下涂料的太阳光反射比；

——修正后的太阳辐射吸收系数，用于节能、隔热设计计算。

# 3  材料要求

### 3.0.1  辐射致冷涂料除应符合协会标准《建筑用辐射致冷涂料》T/CECS 10378-2024中表1的规定外，水性涂料的耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐温变性、耐沾污性和耐人工老化性还应符合国家现行标准《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755和《外墙无机建筑涂料》JG/T 26等相关标准的要求，溶剂型涂料的耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐温变性、耐沾污性和耐人工老化性还应符合国家现行标准《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757和《交联型氟树脂涂料》HG/T 3792等相关标准的要求。

【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料产品需达到的综合性能要求。涂料必须满足协会标准《建筑用辐射致冷涂料》T/CECS 10378-2024中的核心技术指标。同时，由于涂料长期暴露于建筑外部，避免因涂层早期破坏而失效，本条规定其耐久性必须符合对应类型建筑外墙涂料的国家或行业标准。对于水性涂料，其耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐温变性、耐沾污性和耐人工老化性还要求符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755和《外墙无机建筑涂料》JG/T 26等相关标准的要求，溶剂型涂料的耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐温变性、耐沾污性和耐人工老化性还要求符合国家现行标准《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757和《交联型氟树脂涂料》HG/T 3792的要求。

### 3.0.2  底漆应符合现行行业标准《建筑内外墙用底漆》JG/T 210和《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755的有关规定。

【条文说明】底漆还要求符合现行行业标准的有关规定。

### 3.0.3  腻子应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157的有关规定；柔性腻子应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T 23455的有关规定。

【条文说明】腻子还要求符合现行行业标准的有关规定。

### 3.0.4  辐射致冷涂料和底漆等有害物质限量应符合表3.0.4的规定，腻子有害物质限量应符合国家标准《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1-2025的规定。

表3.0.4  辐射致冷涂料和底漆等有害物质限量的技术指标

| 项目 |  | 限量值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底漆（限色漆）1、4 | 中间漆1、面漆1 |  |  |  | 底漆（限清漆）1、罩光清漆1 |
|  |  |  | 平涂涂料 |  | 质感涂料 | 效应颜料漆（中间漆除外） |  |
|  |  |  | 光泽（60°）≤10GU | 光泽（60°）＞10GU |  |  |  |
| VOC含量2（g/L） | 内墙涂料 | ≤50 | ≤50 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
|  | 外墙涂料 | ≤80 | ≤100 |  | ≤100 | ≤120 | ≤120 |
| SVOC含量2/(g/L) | 内墙涂料 | ≤120 | ≤100 | ≤120 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
|  | 外墙涂料 | ≤150 | ≤120 |  | ≤120 | ≤150 | ≤180 |
| 甲醛含量/(mg/kg) |  | ≤50 |  |  |  |  |  |
| 苯系物总和含量3/(mg/kg) |  | ≤100 |  |  |  |  |  |
| 总铅(Pb)含量/(mg/kg)(限色漆4) |  | ≤90 |  |  |  |  |  |
| 总砷(As)含量/(mg/kg) |  | ≤60 |  |  |  |  |  |
| 可溶性重金属含量/(mg/kg) (限色漆4) | 镉(Cd) | ≤75 |  |  |  |  |  |
|  | 铬(Cr) | ≤60 |  |  |  |  |  |
|  | 汞(Hg) | ≤60 |  |  |  |  |  |
| 烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量e/(mg/kg) |  | ≤1000 |  |  |  |  |  |
| 甲基异噻唑啉酮(MIT)含量/(mg/kg) |  | ≤300 |  |  |  |  |  |
| 注：1隔热中间漆按质感涂料进行;如果产品规定了稀释比例或由多组分组成时,水性墙面涂料所有项目均不考虑水的稀释配比,将除水之外的组分按最大比例混合后测试。 2建筑用有机粉体涂料和建筑无机粉体涂装材料不测VOC含量和SVOC含量。 3限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)。 4仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行。 5限辛基酚、辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH] (n=2~16)、壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH] (n=2~16)。 |  |  |  |  |  |  |  |

【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料和底漆的有害物质限量，同时根据国家标准《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》GB 30981.1-2025提出了腻子有害物质限量要求。

### 3.0.5  配套使用的底漆、腻子应与辐射致冷涂料相容，相容性技术指标应符合表3.0.5的规定。

表3.0.5  配套材料与辐射致冷涂料相容性技术指标

| ### 涂层类型 | ### 项目 | ### 技术要求 | ### 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 复合涂层 ### (腻子+底漆+辐射致冷涂料) | ### 涂膜外观 | ### 无起泡、无开裂、无掉粉、无脱落 | ### JGJ/T 359-2015 ### 附录 A |
|  | ### 耐水性 ### (96 h) | ### 无起泡、无起皱、无开裂、无掉粉、无脱落、无明显变色 |  |
|  | ### 耐冻融性 ### (5 次循环) |  |  |

注：性能检验合格后，尊重厂家推荐的其他完整构造系统。

【条文说明】本条根据行业标准《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359-2015提出了配套使用的底漆、腻子的性能要求，同时，性能检验合格后，也尊重厂家推荐的其他完整构造系统。

### 3.0.6 辐射致冷涂料、底涂和柔性腻子均应符合现行国家标准《涂料和颜料产品包装、标志、运输和贮存通则》GB/T 9750的规定，包装上并应注明产品名称、规格型号、生产厂家、地址、生产日期和使用有效期。

【条文说明】本条根据现行国家标准《涂料和颜料产品包装、标志、运输和贮存通则》GB/T 9750提出了辐射致冷涂料、底漆和柔性腻子的包装要求。

### 3.0.7 材料在运输过程中应防止暴晒，产品包装不得破损。产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射。

### 【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料的运输、贮存时的注意事项。

# 4  热工设计

### 4.0.1  辐射致冷涂料工程的热工与节能设计应符合现行国家、行业和地方建筑节能设计相关标准的规定。

### 4.0.2  辐射致冷涂料的节能设计应依据国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C的权衡判断法进行建筑节能设计计算，且应取涂料饰面经过污染修正后的太阳辐射吸收系数进行建筑能耗指标计算，不得附加涂料饰面的当量热阻。

### 【条文说明】辐射致冷涂料节能原理与增加围护结构构造热阻有所不同，其效果表现为降低建筑表面综合温度及空调负荷，属于动态节能过程，无法直接折算为静态的“当量热阻”。因此，在分析其节能效果时，需采用动态能耗计算软件计算全年空调与采暖能耗，计算过程中，辐射致冷涂料的太阳辐射吸收系数应进行污染修正。

### 4.0.3  辐射致冷涂料的隔热验算应依据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定进行，屋面内表面最高温度应符合国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176表6.2.1的规定。对采用辐射致冷涂料作外饰面的围护结构，在计算其θi·max时，应取涂料饰面经过污染修正后的太阳辐射吸收系数参与计算，不得取涂料饰面的当量热阻参与计算。

### 【条文说明】当外墙传热系数满足规定性指标要求，但热惰性指标不满足规定性指标要求时，需按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 51076中第5.1.1条的规定验算隔热设计要求，验算过程中，辐射致冷涂料的太阳辐射吸收系数应进行污染修正。

### 4.0.4  节能、隔热设计计算时，辐射致冷涂料饰面污染修正后的太阳辐射吸收系数应按表 4.0.4 选取。

表4.0.4  污染修正后的太阳辐射吸收系数

| ### 实验室检测的太阳光反射比ρc | ### 污染修正前的太阳辐射吸收系数ρs | ### 污染修正后的太阳辐射吸收系数ρs’ |
| --- | --- | --- |
| ### 0.99 | ### 0.01 | ### 0.08 |
| ### 0.98 | ### 0.02 | ### 0.11 |
| ### 0.97 | ### 0.03 | ### 0.14 |
| ### 0.96 | ### 0.04 | ### 0.15 |
| ### 0.95 | ### 0.05 | ### 0.17 |
| ### 0.94 | ### 0.06 | ### 0.18 |
| ### 0.93 | ### 0.07 | ### 0.19 |
| ### 0.92 | ### 0.08 | ### 0.20 |

### 【条文说明】围护结构外表面涂辐射致冷涂料后，在使用过程中，外表面会吸附污染物，造成外表面太阳辐射吸收系数有所变化，因此，需要对外表面太阳辐射吸收系数进行修正。

# 5  构造要求

### 5.1  一般规定

### 5.1.1  采用辐射致冷构造的围护结构，宜采用防止沾污的构造措施。

### 【条文说明】建筑外立面的各种线条部位要有防止沾污墙面的措施。

### 5.1.2  应做好辐射致冷涂料涂装基层的密封和防水构造设计。雨篷、阳台、勒脚等部位应做好防水处理。

### 【条文说明】本条规定了辐射致冷涂装基层防水设计。基层做好防水处理对保证辐射致冷涂料涂层质量非常重要。

### 5.1.3  屋面采用辐射致冷涂料时，宜为非上人屋面。

### 【条文说明】屋面采用辐射致冷涂料时，非上人屋面可防止人为踩踏沾污、破坏辐射致冷涂料构造层。

### 5.1.4  既有建筑隔热保温改造工程应在对既有建筑进行安全功能和热工性能等进行诊断和预评估的基础上制定改造方案。

### 【条文说明】既有建筑节能改造需先进行现状诊断和改造效果预评估。综合考虑保温、隔热、防火、防水等要求制定改造方案。

### 5.2  构造要求

### 5.2.1  辐射致冷涂料应用于建筑外墙时，辐射致冷涂料的构造层次宜由腻子层、底涂层、中涂层和面涂层组成，其中面涂的干膜厚度不应低于0.15mm。

### 【条文说明】本条给出了建筑外墙使用辐射致冷涂料时的基本构造。辐射致冷中涂漆与饰面漆之间增加界面层(底漆)有助于提高辐射致冷中涂漆和面漆之间的匹配性，并要求面涂的干膜厚度不得低于0.15mm，以保证施工规范。

### 5.2.2  辐射致冷涂料构造如需添加罩面层，罩面层材料性能应符合行业标准《建筑涂料用罩光清漆》HG/T 5065-2016及国家现行相关标准的规定，且应与辐射致冷涂料相匹配，增加罩面层后，其半球发射率、太阳光反射比等核心性能参数应符合设计及现行国家标准规定的性能要求。

### 【条文说明】罩面漆有助于提高面漆的耐沾污性，选用高明度辐射致冷涂料宜配套采用罩面漆。

### 5.2.3  辐射致冷涂料应用于建筑外墙时，宜结合建筑造型设置分隔缝，并应采用下列措施防止雨水沾污墙面：

### 1  檐口、窗台、线脚等构造应设置滴水线(槽)；

### 2  女儿墙、阳台栏杆压顶的顶面应设有向内侧的泛水坡；

### 3  坡屋面檐口出挑应超出外墙面。

### 【条文说明】本条规定了防止雨水沾污墙面的节点构造设计。

### 5.2.4  基层技术要求：

1  在非金属材料基层上应用辐射致冷涂料时，基层应牢固、无开裂、掉粉、起砂、空鼓、剥离、爆裂点及附着力不足的旧涂层；表面应平整，立面垂直，阴阳角方正、垂直，并无缺棱掉角；分格缝应深浅一致、横平竖直，整体表面达到平而不光的效果。若基层不符合要求，应采用强度等级不低于M5的水泥砂浆进行找平。此外，基层表面应保持清洁，无灰尘、浮浆、锈斑、霉点及析出盐类等杂物，含水率需控制在8%至10%之间，且pH值不得大于10；

2  金属材料基层采用辐射致冷涂料时，表面应清洁、干燥并应进行防锈处理；

3  既有建筑进行节能改造采用辐射致冷涂料时，应对基层进行处理，并应符合本条第1、2点的规定。

【条文说明】本条对基层进行了规定：

1  辐射致冷涂料涂饰之前需先保证基层质量及清洁情况，才能保证涂料的涂刷质量。水泥砂浆层必须要保证其强度，需设置能减少砂浆开裂的措施；

2  辐射致冷涂料基层为金属材料时，基层表面需清洁和干燥，需有防止金属材料生锈的措施，如对既有涂层可以在表面上涂刷有良好粘附性能的防锈漆；

3  进行辐射致冷涂料构造层的施工之前要保证原有基层的安全牢固，满足基层需有的强度后才能进行施工。对既有建筑旧表面不同基层可采取不同的处理措施，若为非金属构筑物旧涂层墙面，经大气侵蚀出现粉刷层裂纹、起壳或涂层粉化状况，需铲除浮灰及已粉化涂层，将旧墙面清洗，防止旧漆膜成为隔离层，影响涂膜的粘结力;若为金属构筑物表面旧涂层需进行除锈及清洁处理;若墙面为旧面砖的，需洗刷面砖，消除表面污垢，去除损坏、开裂和空鼓的面砖，修补平整后，用柔性腻子补平面砖之间的缝隙。

### 5.2.5  当建筑外墙已粘贴面砖，需要采用辐射致冷涂料进行节能改造时，应做与旧饰面及后续涂层均能粘接牢固的界面层，方可进行辐射致冷涂料构造层的施工。

### 【条文说明】本条规定了建筑外墙已粘贴面砖时，采用辐射致冷涂料进行节能改造的施工措施。

### 5.2.6  对既有建筑墙面进行隔热保温改造时，基层处理应符合下列规定：

1  涂料饰面，应评估原涂料饰面的附着强度。当原涂层存在粉化、空鼓、剥落或与后续材料相容性差时，应予以清除。对保留的原有饰面，应铲除所有疏松部位后采用水泥砂浆修补至符合涂饰施工要求；

2  面砖或马赛克等饰面，应将饰面空鼓或酥松部位铲除并修补，整体应采用界面剂进行处理，界面剂与旧饰面粘接强度不应小于0.4 MPa；

3  清水混凝土、素砖墙面、水刷石等饰面应采用界面剂进行处理，界面剂与旧结合层的粘接强度不应小于0.4 MPa。

【条文说明】旧墙面节能改造采用辐射致冷涂料时，基层处理是关键，对不同基层进行处理达到粘结强度要求后实施改造。

# 6  施工

### 6.1  一般规定

### 6.1.1  辐射致冷涂料、底漆、腻子及其他配套材料宜采用配套供应。应对其配套产品进行相容性检测，检测合格后，方可用于墙面施工。

### 6.1.2  应根据建筑工程情况、涂饰要求、基层条件、施工平台及涂装机械等编制涂饰工程施工方案，施工人员必须经培训合格后方能上岗。

### 【条文说明】辐射致冷涂料涂饰工程要求首先编制施工方案，施工人员必须持证上岗。

### 6.1.3  施工应在基层验收合格后进行，基层的平整度、清洁度除应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

### 【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料的施工基层要求。基层处理对最终涂层质量影响很大，必须验收合格后方可进行涂料施工。

### 6.1.4  施工应符合现行国家标准《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》GB 6514及《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB 7691的规定。施工过程中，操作人员应做好劳动保护，并采取措施控制对环境的影响。

### 【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料涂饰施工保护措施。这是保证产品在竣工后正常使用的必要措施，不容忽视。

### 6.1.5  施工作业环境和条件，应满足相关标准要求，施工温度宜在5℃～35℃、空气湿度宜小于85%，阴雨天和高温天气均不宜施工。

### 【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料涂饰工程涂装施工环境条件。任何涂层在成膜前不能受潮、不能沾污。根据涂料的品种特性，注意施工温度、湿度等因素，如遇异常情况严禁施工。

### 6.2  施工前准备

### 6.2.1  施工前应根据工程需要及工艺要求，准备齐全涂饰机具、工具，并配备相应的计量器具。

### 6.2.2   在大面积施工前，宜根据设计和施工方案要求做面积不小于1 m2的“样板”，验收合格后再按“样板”施工。

### 【条文说明】为保证施工质量，基层墙体工序验收合格后，才能进入辐射致冷涂料构造层的施工工序，并在现场制作辐射致冷涂料构造层的样板，样板验收合格后，才能进行大面积施工。

### 6.2.3  应根据不同的设计要求、施工工艺和施工环境选用辐射致冷涂料及其配套产品，由厂家调配好粘度及颜色后，送至施工现场，以确保工程质量和外观一致。

### 【条文说明】不同的设计要求、施工工艺和施工环境对辐射致冷涂料的粘度及颜色都有不同的要求，由生产厂家在工厂调配好再送至施工现场进行施工，可保障工程质量和外观统一。

### 6.2.4   施工前与施工期间，辐射致冷涂料应置于整洁、通风的环境中存放；现场应采取措施防止对周围环境造成污染；当日未用完的材料应密封保存，不得泄漏或溢出。

### 【条文说明】本条规定了配料及操作地点的环境条件要求。

### 6.2.5  施工前应保证基层的平整、坚固、洁净；对存在的孔洞、缺损应密实填补；缝隙应进行防水密封处理，由结构变形或结构破坏引起的裂缝在进行防水处理前还应进行结构加固、修复等处理。

### 【条文说明】为确保辐射致冷涂料与基层墙体复合的牢固性和使用安全性，对墙体基层做出了相应的施工要求。

### 6.3  施工工艺

### 6.3.1  施工程序应符合下列规定：

1  前处理—柔性腻子施工—磨平、清灰—底涂施工—面涂施工；

2  基层为重质或轻质围护结构时，宜采用柔性腻子找平，再进行底涂和面涂施工；金属围护结构直接施工底涂和面涂；

3  辐射致冷涂料构造层的柔性腻子、底涂和面涂（两道成活）应在材料质量检查合格后方可进行施工。

【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料的施工程序。如金属表面采用辐射致冷涂料时，不需要刮柔性腻子和磨平、清灰的施工步骤。

### 6.3.2  腻子层施工应符合下列规定：

1  宜采用点批作业，对批荡接口、阴阳角方正度不足及基面平整度较差的部位进行局部修整；如需采用满批施工，腻子批刮应不少于两遍，完工后表面应平整、无明显批刮痕迹；

2  腻子层施工完成后，应采用砂布或砂纸打磨至表面平滑，无刮痕、条痕及明显砂磨痕迹；

3  待腻子层充分养护干燥后，方可进行下道工序施工。

【条文说明】本条规定了外墙柔性腻子的施工工艺。

### 6.3.3  底涂和面涂施工应符合下列规定：

1   施工前应确保辐射致冷涂料底涂与面涂之间相容、匹配。

2  施工应按底涂、第一道面涂、第二道面涂的顺序分步施工，前道工序完成后方可进行后道施工，有特殊要求时可增加面涂遍数；

3  可采用滚涂、喷涂或刷涂工艺，涂层应均匀饱满，不露底、不流坠、色泽一致，保证面涂干膜厚度；

4  外墙涂饰宜自上而下施工，以墙面分隔缝、阴阳角或落水管划分施工段；

5  高温环境下大面积施工应采用分片或流水作业，顺同一方向施工，并做好施工片区接茬处理。

【条文说明】本条规定了辐射致冷涂料的底涂和面涂施工：

1  对基层与底涂相容性的规定；

2～5  涂饰需有序、分段进行，避免遗漏。涂饰在分段（块）清晰的情况下进行，但需处理好接茬，不允许在接茬处出现高低不平、透影、色调不均等现象。对需重新涂饰的旧墙面，需清除粉化壳和疏松的基层，用钢丝刷除去残留物，将墙面清洗干净，墙面干燥后再进行辐射致冷涂料的施工。

### 6.4  成品保护

### 6.4.1  辐射致冷涂料构造层完成后，未充分干燥前，应进行保护。如遇有大风、暴雨等恶劣气候环境时，应采取围蔽、遮盖等保护措施。

### 【条文说明】辐射致冷涂料施工完成后，对成品的保护做出相应的规定和要求。

### 6.4.2  预防交叉作业时相互污染，防止成品表面被撞击损坏。

### 【条文说明】辐射致冷涂料施工完成后，对成品的保护做出相应的规定和要求。

### 6.4.3  被污染的部分，应在验收前及时清除。

# 7  质量验收

### 7.1  基本规定

### 7.1.1  辐射致冷涂料工程施工质量应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、现行行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》GJ/T 29 及相关要求和本标准的有关规定进行验收。

### 【条文说明】建筑节能工程验收按国家标准和地方标准的有关规定进行。

### 7.1.2  检验批和分项工程的质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

### 【条文说明】本条规定了检验批和分项工程的质量验收包括的内容。

### 7.1.3  应对辐射致冷涂料附着的围护结构基层及其表面处理进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

### 1  基层表观情况及其表面处理；

### 2  墙体脚手架眼、孔洞处理；

### 3  柔性腻子找平。

### 【条文说明】主要阐述了检查验收的程序及隐蔽检查的主要项目及相应的资料。

### 7.1.4   辐射致冷涂料的检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的围护结构，每1000 m2划分为一个检验批，小于1000 m2也为一个检验批；

2  检验批的划分也可与施工流程相一致，且以方便施工与验收为原则，由施工单位、监理单位及建设单位共同商定。

【条文说明】主要阐述了检查验收的程序及隐蔽检查的主要项目及相应的资料。

### 7.1.5  围护结构辐射致冷构造分项工程的竣工验收时应提供以下资料，纳入竣工技术档案：

1   设计文件、重大技术问题处理文件及设计变更资料；

2  主要材料的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

3   围护结构基层验收资料；

4   隐蔽验收记录和相关图像数据；

5  施工单位资质、辐射致冷涂料施工方案及涂饰工程施工人员上岗证等资料；

6   监理单位过程质量控制数据或建筑节能专项质量评估报告；

7   其它对工程质量有影响的重要技术数据等文件。

【条文说明】主要阐述了检查验收的程序及隐蔽检查的主要项目及相应的资料。

### 7.1.6  主控项目应全部合格，一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，其余检查点不得有严重缺陷。

### 【条文说明】本条规定了主控项目和一般项目的验收合格率。

### 7.2  主控项目

### 7.2.1  建筑用辐射致冷涂料、底漆、柔性腻子及相关配套材料进场时应提供型式检测报告，品种、性能应分别符合设计和本标准指标要求。

检查方法：核查质量证明文件和型式检验报告。

检查数量：全数检查。

【条文说明】辐射致冷涂料、底漆和柔性腻子等配套材料进场时要求提供型式检测报告，性能须分别符合本标准3.0.1、本标准表3.0.4和表3.0.5的指标要求。

### 7.2.2  辐射致冷涂料进场后，应对太阳光反射比、半球发射率、大气窗口发射率进行见证抽样复验。

检查方法：见证取样送有资质的第三方检测机构检测，检查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的墙面面积，在5000 m2以内时应复验1次；当面积增加时，每增加5000 m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

【条文说明】辐射致冷涂料进场后，送有资质的第三方检测机构复验项目要求有太阳光反射比、半球发射率、大气窗口发射率，均要求符合本标准的规定，并对复验次数做出了规定。

### 7.2.3  辐射致冷涂料干膜的厚度不应小于0.15 mm。

检查方法：现场检查，根据基材选用采用磁性测厚仪、涡流测厚仪或超声波测厚仪。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

### 7.2.4  涂料施工完成后应由建设单位委托有资质的第三方检测机构对构造层进行太阳光反射比、半球发射率现场实体检验，每组太阳光反射比、半球发射率现场检测值不应低于设计值的90%，当受检部位的检测结果满足要求时，应判为合格；否则，应判为不合格。

检查方法：依据本标准附录A、B的要求。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞后的墙面面积，在5000 ㎡以内时应复验1次;当面积增加时，每增加5000 ㎡应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程(群体建筑)，可合并计算保温墙面抽检面积。

【条文说明】辐射致冷涂料施工完成后需进行现场实体检验，合格后方可通过验收。

### 7.2.5  辐射致冷涂料构造层验收应符合下列规定：

1   验收应在面涂完全干燥后方可进行；

2  同一墙面的面涂色调一致、色泽均匀，无漏涂、沾污、露底，接茬处不应出现明显涂刷接痕。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

### 7.3  一般项目

### 7.3.1  进场的辐射致冷涂料、底漆和柔性腻子的外观和包装应完整无破损。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

【条文说明】主要强调进场材料的检查验收的重要性，施工产生的围护结构基层缺陷均须采取修复处理措施，易碰损部位、施工接茬处及隔热层等外观质量的检查，提出了检查方法和检查数量的要求。

### 7.3.2  涂饰施工产生的墙体缺陷，如脚手架眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检查方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

【条文说明】主要强调进场材料的检查验收的重要性，施工产生的围护结构基层缺陷均须采取修复处理措施，易碰损部位、施工接茬处及隔热层等外观质量的检查，提出了检查方法和检查数量的要求。

# 附录 A  半球发射率的测定

# 便携式辐射计法

A.0.1  检测点表面应干燥并应避免阳光直接照射，涂层表面应干燥，表面质感或拉毛凸起不应大于2.0 mm。

【条文说明】因为检测点需保持干燥并避免日晒，所以在现场检测时可采用遮阳伞进行防护，以避免太阳光直接照射。

A.0.2  现场检测环境应符合下列规定：

1  现场检测环境的温度宜为5℃~35℃；

2 现场检测应避免在雨、雾天气进行。

【条文说明】检测环境条件的确定是为了确保检测人员安全和防护仪器，确保检测精度。仪器避免太阳直接照射，测量仪器受太阳直接照射后，仪器外壳会吸收热量，从而影响测量结果，因此必要时可采用遮阳伞进行防护。

A.0.3  便携式辐射计的使用方法及性能应符合以下要求：

1  便携式辐射计的使用方法应遵循《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014附录C等相关标准的要求；

2  探测器重复性应为±0.01；

3  读数模块数显分辨率应为0.01。

A.0.4  标准板应由低发射率抛光不锈钢标准板和高发射率黑色标准板组成，且标准板应与墙面温度一致。

A.0.5  试板制备应按以下规定执行：

1  按产品规定搅拌均匀后制板。所检产品规定稀释比例时，应按规定的稀释比例加水或溶剂搅匀后制板检验;所检产品规定稀释比例范围时，应取其中间值；

2  底材应采用符合GB/T3880.1规定的铝板，表面不应有阳极氧化层或着色层。试验用铝板的处理应符合GB/T9271的规定。商定的底材材质类型和底材处理方法应在检验报告中注明；

3  将按A.0.5-1准备的样品刮涂或喷涂在试板表面，应保证涂膜表面平整，无明显气泡、裂纹等缺陷。最终干膜总厚度应为(200士50) μm。试板在温度为(25±2)℃，相对湿度应为(50±5)%要求的条件下，应养护14 d。有配套底漆和面漆时也可按照产品说明进行制样，并应在报告中注明各道涂料的施工工艺；

4  辐射致冷涂料的检验结果应满足太阳光反射比≥0.92，半球发射率≥0.88；检验所采用的底材均应符合A.0.5-2的要求，试板尺寸应为150 mm×70 mm×(0.8 mm~l.2 mm)。

A.0.6  试验过程应按以下步骤执行：

1  开启电源，仪器预热至稳定；

2  将高、低发射率标准板置于墙面上，探测器分别放在高、低发射率标准板上90s，通过微调使读数与标准板的标示值一致，再重复一遍此步骤；

3  将探测器放在试板上开始测量。每隔15 s读数一次，共读数6次。以读数时间为自变量，6次读数为因变量，进行线性拟合，拟合直线的截距即为测量结果。

# 附录 B  太阳光反射比现场测试

B.0.1  太阳光反射比的现场测试应采用相对光谱法或辐射积分法，仲裁选用相对光谱法。

B.0.2  检测点表面应干燥并应避免阳光直接照射，涂层表面应干燥，表面质感或拉毛凸起不应大于2.0 mm。

【条文说明】因为检测点需保持干燥并避免日晒，所以在现场检测时可采用遮阳伞进行防护，以避免太阳光直接照射。

B.0.3  现场检测环境应符合下列规定：

1  现场检测环境的温度宜为5℃~35℃；

2  现场检测应避免在雨、雾天气进行。

【条文说明】检测环境条件的确定是为了确保检测人员安全和防护仪器，确保检测精度。仪器避免太阳直接照射，测量仪器受太阳直接照射后，仪器外壳会吸收热量，从而影响测量结果，因此必要时可采用遮阳伞进行防护。

B.0.4  试验装置应符合以下要求：

1  用于辐射致冷涂料太阳光反射比及明度测试的检测设备(便携式光谱仪)应由光纤光谱仪、光源(卤钨灯)光纤、积分球和标准白板组成。其中光纤光谱仪波长范围应为300 nm~2500 nm，在300 nm~1100 nm波长范围内精度不应低于0.5 nm，在1100 nm~2500 nm波长范围内精度不应低于3.2 nm；

2  检测设备应具有抗振动、抗干扰和防尘等性能。

B.0.5  试验过程应按以下步骤进行：

1  辐射致冷涂料每一批次现场检测应随机选择3组测样，每组应至少选择3个测点，每两个测点间隔不宜小于500 mm；

2  当采用非均质辐射致冷涂料时，应对涂层表面平均分布的至少10个位置进行测量，并应记录太阳光反射比及明度值，测点布置应如图B.0.4所示，应将样板平均分割为16个测试区域，分别在区域中心选择测点，每个测点间距应不小于50 mm；

图B.0.5  测点分布图

3  辐射致冷涂料的检验结果应满足太阳光反射比≥0.92。每个测点应同时检测太阳光反射比、半球发射率和明度值，每组测定的算术平均值应作为本组检测值，太阳光反射比和半球发射率应精确至0.01，明度值应精确至0.1。

【条文说明】本条规定了试验过程的步骤

1  每组3个测点，是为了避免偶然性，规定检测点的间距最小为500 mm，是检测区域上检测人员展开手臂可以够及的位置；

2  非均质涂层的围护结构隔热性能检测主要难度在于颜色的不均一和涂层质感的不均一。编制组通过大量实验采用平均分布多次测量的方法测定非均质型热反射隔热涂料涂层太阳反射比及明度值。经过大量实验验证，对彩点分布密度小及彩点大的涂料需对涂层表面平均分布的至少 10个位置测量并记录太阳光反射比、近红外反射比及明度值。

# 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》GB 6514

《涂装作业安全规程 安全管理通则》GB 7691

《涂料中有害物质限量 第 1 部分：建筑涂料》GB 30981.1-2025

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第 1 部分：一般要求》GB/T 3880.1

《色漆和清漆 标准试板》GB/T 9271

《涂料和颜料产品包装、标志、运输和贮存通则》GB/T 9750

《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755

《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757

《外墙柔性腻子》GB/T 23455

《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359-2015

《建筑涂饰工程施工及验收规程》GJ/T 29

《交联型氟树脂涂料》HG/T 3792

《建筑涂料用罩光清漆》HG/T 5065-2016

《外墙无机建筑涂料》JG/T 26

《建筑外墙用腻子》JG/T 157

《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014

《建筑用辐射致冷涂料》T/CECS 10378-2024

# 附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

建筑用辐射致冷涂料应用技术规程

T/CECS *** -20XX

条文说明

制 定 说 明

本规程制定过程中，编制组进行了各类建筑用辐射致冷涂料的调查研究，总结了我国不同建筑构造与技术要求的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对涂料体系的热工、构造、施工等关键性能进行研究及工程验证，取得了阶段性成果。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证施工效率的同时又能保证质量等。

关于构造和技术要求、施工工艺和热工性能验证等重要问题，编制组给出了具有可操作性的解决措施，编制组将对其他尚需深入研究的有关问题多方取证、试验探究和工程应用后对规程进行更新补充。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《建筑用辐射致冷涂料应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1 总则	27

2 术语和符号	28

2.1 术语	28

3 材料要求	29

4 热工设计	30

5 构造要求	31

5.1 一般规定	31

5.2 构造要求	31

6 施工	33

6.1 一般规定	33

6.2 施工前准备	33

6.3 施工工艺	33

6.4 成品保护	34

7 质量验收	35

7.1 基本规定	35

7.2 主控项目	35

7.3 一般项目	35

附录A 半球发射率的测定便携式辐射计法	36

附录B 太阳光反射比现场测试	37