T/CECS XXX-202X

预制混凝土构件智能检测技术规程

Technical Specification for Intelligent Testing of

Prefabricated Concrete Components

（征求意见稿）

（报批稿）

中国工程建设标准化协会标准

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

预制混凝土构件智能检测技术规程

Technical Specification for Intelligent Testing of

Prefabricated Concrete Components

T/CECS XXX-202X

主编单位：台州学院温岭研究院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国计划出版社

202X  北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2024年第二批协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2024]28号）的要求进行编制，编制组经广泛调查研究、验证实验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6章，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、智能检测系统要求、检测方法、数据管理与信息化要求。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会智能建造工作委员会归口管理，由台州学院温岭研究院负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请反馈给台州学院温岭研究院（地址：浙江省温岭市阳光大道157号科创大厦8楼，邮政编码：317599，邮箱： mr_wsf@tzc.edu.cn）。

主编单位：台州学院温岭研究院、浙江省建设工程质量检验站有限公司。

参编单位：温岭市建筑工程质量检测有限公司、中国矿业大学、台州学院、台州市建设工程质量安全事务中心、温岭市建设工程质量安全事务中心、方远建设集团股份有限公司、曙光装配式建筑科技（浙江）有限公司、浙江印祥消防工程有限公司、国强建设集团有限公司、浙江瑞邦科技检测有限公司。

主要起草人：XXX

主要审查人：XXX

目  次

1 总  则	（1）

2 术语和符号	（2）

2.1 术 语	（2）

2.2 缩略语	（3）

3 基本规定	（4）

3.1 管理体系与智能化要求	（4）

3.2 检测系统与应用要求	（4）

3.3 数据管理与追溯标志	（4）

3.4 设备与人员条件	（4）

4 智能检测系统要求	（6）

4.1 自动采集与处理功能	（6）

4.2 构件识别与溯源功能	（6）

4.3 数据管理与安全	（6）

4.4 系统集成与功能模块	（6）

5 检测方法	（8）

5.1 检测对象与方法	（8）

5.2 材料检测	（9）

5.3 几何尺寸检测	（11）

5.4 外观质量检测	（13）

5.5 内部缺陷检测	（16）

6 数据管理与信息化要求	（20）

6.1 数据采集与存储规范	（20）

6.2 数据传输与共享要求	（21）

6.3 构件标识与动态管理	（22）

6.4 数据质量与安全管理	（23）

用词说明	（25）

引用标准名录	（26）

条文说明	（27）

Contents

1 General provisions	（1）

2 Terms and Abbreviations	（2）

2.1 Terms	（2）

2.2 Abbreviations	（3）

3 Basic requirements	（4）

3.1 Management System and Intelligentization Requirements	（4）

3.2 Detection System and Application Requirements	（4）

3.3 Data Management and Traceability Identification	（4）

3.4 Equipment and Personnel Requirements	（4）

4 Requirements for Intelligent Detection Systems	（6）

4.1 Automatic Data Acquisition and Processing Functions	（6）

4.2 Component Identification and Traceability Functions	（6）

4.3 Data Management and Security	（6）

4.4 System Integration and Functional Modules	（6）

5 Testing Methods	（8）

5.1 Testing Objects and Methods	（8）

5.2 Material Testing	（9）

5.3 Geometric Dimension Testing	（11）

5.4 Appearance Quality Testing	（13）

5.5 Internal Defect Testing	（16）

6 Data Management and Informatization Requirements	（20）

6.1 Specifications for Data Acquisition and Storage	（20）

6.2 Requirements for Data Transmission and Sharing	（21）

6.3 Component Identification and Dynamic Management	（22）

6.4 Data Quality and Security Management	（23）

Explanation of wording	（25）

List of quoted standards	（26）

Addition：Explanation of provisions	（27）

总  则

1.0.1  为规范预制混凝土构件智能检测技术应用，提升预制混凝土构件检测的准确性、效率和可追溯性，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于预制混凝土构件从原材料进场、生产过程到成品验收的全过程智能检测。

1.0.3  对预制混凝土构件进行智能检测时，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语和符号

术 语

2.1.1 智能检测（intelligent detection）

利用人工智能、机器视觉、传感与数据分析等技术，对检测对象的状态与性能进行自动采集、分析和判定的检测方式。

2.1.2 智能检测系统（intelligent detection system）

由传感与采集、数据处理、结果判定及接口交互等模块构成，用于实现预制混凝土构件自动检测、识别与判定的系统。

2.1.3 机器视觉（machine vision）

利用光学成像、图像传感与计算机处理技术，对目标进行感知、分析与理解以实现检测、识别、定位和测量的技术。

2.1.4 深度学习（deep learning）

一种基于多层神经网络的机器学习方法，通过层级特征表示与非线性映射，实现对复杂模式的自动学习与决策。

2.1.5 智能感知（intelligent perception）

利用多类传感器、算法与数据处理，对环境或对象状态进行自主获取、识别与理解的能力。

2.1.6 射频识别（radio frequency identification，RFID）

利用无线射频实现非接触式识别与数据交换的技术，由电子标签、读写器及天线等组成。

2.1.7 非接触检测（non-contact inspection）

在检测过程中不与被测对象直接接触，基于光、电、声、磁或辐射等物理作用实现信息采集与分析的检测技术。

2.1.8 激光扫描（laser scanning）

通过发射并接收激光信号，测量飞行时间、相位或反射强度以获取目标空间几何信息的技术。

2.1.9 相控阵超声检测（phased array ultrasonic testing，PAUT）

由多换能元件组成的探头通过相位控制实现电子扫描、聚焦与偏转，对被测体内部缺陷进行检测与成像的超声检测技术。

2.1.10 探地雷达（ground-penetrating radar，GPR）

发射高频电磁波并接收反射信号，以获取介质内部目标或界面分布特征的非接触式检测技术。

2.1.11 冲击回波法（impact-echo）

利用瞬时机械冲击激发应力波，并分析回波特征以评估材料内部缺陷、厚度及界面状况的无损检测方法。

2.1.12 红外热成像（infrared thermography，IRT）

接收并成像物体表面红外辐射，依据温度分布识别表面及近表层异常的非接触式检测技术。

2.1.13 智能清点（intelligent counting）

利用人工智能、计算机视觉与物联网等技术对物品或构件进行自动识别、数量统计与状态更新的过程。

2.1.14建筑信息模型（building information modeling，BIM）

对设施实体及其功能的数字化表达，用于支持设计、施工与运维阶段的信息协同与分析。

2.1.15非破损检测（non-destructive testing，NDT）

在不损伤被测体使用性能的前提下，利用物理方法获取其内部或表面信息的检测方法总称。

缩略语

| AES | Advanced Encryption Standard | 高级加密标准 |
| --- | --- | --- |
| BIM | Building Information Model | 建筑信息化模型 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企业资源计划系统 |
| GS1 | Global Standards One | 全球统一编码标准 |
| IFC | Industry Foundation Classes | 工业基础类标准 |
| JSON | JavaScript Object Notation | JavaScript 对象表示法 |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | 图像压缩标准格式 |
| MES | Manufacturing Execution System | 制造执行系统 |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 消息队列遥测传输协议 |
| RFID | Radio Frequency Identification | 射频识别 |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| TIFF | Tagged Image File Format | 无损图像文件格式 |
| UTF | Unicode Transformation Format | 通用字符编码格式 |
| XML | eXtensible Markup Language | 可扩展标记语言 |
| 5G | Fifth-Generation Mobile Network | 第五代移动通信网络 |

基本规定

管理体系与智能化要求

3.1.1  检测单位应配备智能检测系统，并将智能检测纳入质量管理全过程，以实现生产与检测活动的标准化、信息化和可追溯化管理，确保全过程处于受控状态。

3.1.2  检测应遵循多方法综合与交叉验证原则，不应单一依赖某一检测方法完成结果判定。

3.1.3智能检测系统应基于数字化模型和物联网平台，具备数据自动采集、实时监测、智能识别、异常报警、结果可视化和远程管理等功能，应能够与设计模型或生产管理系统实现信息共享。

检测系统与应用要求

3.2.1检测结果应能够与 BIM 模型进行自动比对，生成偏差分析与可视化判定信息。

3.2.2视觉检测系统宜由图像采集、图像处理和结果判定模块组成，应能够清晰获取构件表面图像，自动识别表面缺陷并输出检测结果。

数据管理与追溯标志

3.3.1检测数据应具有唯一性和可追溯性。构件标识宜采用二维码或 RFID 芯片。检测系统应实现数据与构件标识的自动绑定，具备全过程追溯与历史记录存储功能。

3.3.2检测过程应完整记录检测参数、设备信息、环境条件、时间、操作者及检测结果，并与构件标识一一对应，确保可追溯。

3.3.3智能检测应建立统一标识体系，确保标识的唯一性、规范性和可追溯性；标识体系应涵盖构件分类与编码、自动识别载体与读写、数据交换与解析以及安全管理等要素。

3.3.4构件及其检测数据的唯一标识宜采用与 GS1 兼容的编码规则，并与企业编号体系保持一致；编码与数据字段的对应关系应保持稳定，不得随意变更或复用。

设备与人员条件

3.4.1检测设备应满足相应检测项目的量程、分辨力和精度要求，并应按照国家现行计量检定或校准规范及制造商要求定期检定或校准，在有效周期内使用；检定、校准及维护记录应留存并可追溯。

3.4.2检测人员应经培训并考核合格后上岗；涉及专业检测或设备操作资质要求的岗位，应具备相应资格并在有效期内。

智能检测系统要求

自动采集与处理功能

4.1.1 数据采集应覆盖原材料、生产过程和成品检测全环节，并根据检测对象合理选择在线式、嵌入式或移动式方式，确保数据完整性与代表性。

4.1.2 传感器布置应满足检测精度与覆盖要求，关键部位宜设置冗余采集点，布置方案应经验证。

4.1.3 采集数据应通过工业通信网络传输至边缘或云端节点，完成数据清洗与分析。系统应具备实时响应与自动报警功能，数据应留痕、防篡改。

构件识别与溯源功能

4.2.1 检测系统应建立“标识—数据库—追踪”一体化体系，实现构件全生命周期可追溯。

4.2.2 每个构件及其试块应设置唯一标识，与检测数据关联。标识编码应符合 GS1 规则，内容至少包含构件型号、生产日期、原材料批次和生产单位。

4.2.3 系统应支持构件流转信息自动采集与数据库实时更新，发现质量问题时可基于编码实现快速追溯。

数据管理与安全

4.3.1 检测系统应配置分布式数据库或云端平台，集中存储构件全生命周期数据。

4.3.2 数据库应具备加密、权限控制、备份与恢复功能，存储期限不应少于工程设计使用年限。

4.3.3 系统应实行分级权限与最小化访问控制，具备操作日志与异常报警功能，确保数据安全、可追溯。

系统集成与功能模块

4.4.1 智能检测系统应实现与 BIM、MES、ERP 等平台的数据互联互通与可视化展示。

4.4.2 系统接口应采用工业通用协议与统一数据格式，实现检测结果上传、设备状态共享与计划参数接收的双向交互。

4.4.3 系统宜包含质检信息管理、裂缝检测、尺寸检测和智能分析等模块，模块功能应支持自动识别、分析判定与报告生成。

检测方法

检测对象与方法

5.1.1预制混凝土构件的质量缺陷应分为外观缺陷和内部缺陷两类。外观缺陷包括露筋、蜂窝、孔洞、裂缝、掉角、麻面、起砂等；内部缺陷包括空洞、疏松、不良结合面、裂缝及钢筋位置偏移等。

5.1.2检测方法应根据缺陷类型和检测需求合理选择，并宜符合下列规定：

1外观缺陷检测宜采用机器视觉或图像识别等非接触式方法；

2内部缺陷检测宜采用超声、相控阵超声、探地雷达或冲击回波法；

3  几何尺寸检测宜采用激光扫描或三维视觉技术。

5.1.3预制混凝土构件智能检测方法以及检测仪器配置应符合表 5.1.3 的规定。

表5.1.3  预制混凝土构件检测项目、方法与设备对应表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测设备 | 精度要求 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂石骨料级配 | 视觉检测法 | 工业相机、图像分析软件 | 粒径误差 ≤ 1 mm | 实现砂石粒径自动识别与分布分析 |
| 2 | 混凝土抗压强度 | 超声回弹综合法 | 超声回弹一体仪 | ±0.1 MPa | 实现混凝土强度自动检测与统计分析 |
| 3 | 几何尺寸偏差 | 三维激光扫描法 | 激光扫描仪 | ±0.5 mm | 实现构件尺寸自动比对与偏差可视化 |
| 4 | 表面缺陷 | 机器视觉识别法 | 工业相机、AI 模型 | 识别率 ≥ 95% | 实现构件表面裂缝、蜂窝缺陷自动识别 |
| 5 | 内部缺陷 | 相控阵超声法 | 超声检测系统 | ±1 mm | 实现内部缺陷定位与深度分析 |
| 6 | 涂层厚度 | 超声波测厚法 | 超声测厚仪 | ±0.02 mm | 表实现防护层厚度自动检测与记录 |

材料检测

5.2.1 原材料检测设备的配置应根据检测对象和检测项目的要求确定，并应符合表 5.2.1 的规定。

表5.2.1原材料检测设备配置表

| 序号 | 检测项目 | 检测对象 | 检测设备 | 主要技术参数 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率检测 | 砂、石 | 智能含水率检测仪 | 检测精度：≤ 0.5%；响应时间≤3s | 应具备自动标定与温湿度补偿功能 |
| 2 | 颗粒级配视觉检测 | 砂、石 | 颗粒级配视觉检测系统 | 分辨率≥0.1mm；检测速度≥10kg/min | 具备粒径分布自动识别与级配分析功能 |
| 3 | 清点检测 | 钢筋 | 钢筋智能清点系统 | 识别精度≥99%； 清点误差≤1根 | 应支持视频识别与数量自动记录 |
| 4 | 表面缺陷检测仪 | 钢筋 | 钢筋表面缺陷检测仪 | 检测精度：0.1mm；响应时间≤2s | 能识别锈蚀、划痕、弯折等缺陷 |

Ⅰ  砂石骨料检测

5.2.2 砂石骨料宜采用机器视觉、声波检测、智能感知和人工智能等技术，实现对其质量的快速、准确、自动化检测和评估。

5.2.3 砂石骨料的质量宜采用声波检测技术对其质量进行评估。

5.2.4 砂石骨料的含水率宜采用智能感知技术对砂石骨料含水率进行检测。

5.2.5 砂石骨料级配检测宜采用基于机器视觉的检测系统；该系统应结合图像处理技术、机器视觉技术和光学技术，利用红外成像方法实现对沥青混合料级配的检测，并应符合下列规定：

1 能够对砂石图像进行高精度分割；

2 能够对砂石粒径进行高精度测量；

3 能够实现砂石级配的自动分析与判定。

Ⅱ  钢筋检测

5.2.6 钢筋运送至加工场地时，宜采用基于人工智能视觉识别技术的自动清点系统对钢筋根数进行检测。该系统应具备图像采集、自动识别与计数功能，并确保清点结果的准确性和可追溯性。

5.2.7 钢筋宜采用钢筋自动检测机器人完成外观检查和尺寸测量。

5.2.8预制混凝土构件厂的棒材和管材宜采用水平堆叠方式存放，其端面应外露并保持在同一平面。棒材和管材的数量清点宜采用基于深度学习算法的智能识别方法，通过拍摄端面图像并对图像信息进行处理，实现数量的自动计数与识别。

Ⅲ试块强度检测

5.2.9预制混凝土构件应进行试块强度检测，以确保所用混凝土的强度符合设计要求，从而保证构件的结构安全性和耐久性。

5.2.10预制混凝土构件强度检测方法应根据构件类型、强度等级及生产情况合理选择。

5.2.11 大型预制混凝土构件厂宜配置机器人进行抗压强度检测；机器人应具备自动抓取试块、放置试块、进行抗压试验、记录试验数据的功能，试验过程应符合现行国家标准《混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 的规定。

5.2.12混凝土试块宜植入 RFID 电子标签。试块在工地现场养护后送至检测机构时，检测机构应利用 RFID 读写器读取并核对标签信息；在进行抗压强度检测前，应再次读取 RFID 信息，以确保试块来源、养护条件及检测结果的真实性和可追溯性。

5.2.13混凝土试块检测过程中，宜采用自动导引运输车（AGV）和取料机械手系统，以替代人工完成试样在试验区内的运输、定位及自动上机操作。系统运行应确保试样搬运安全、定位准确、动作协调，以提高检测效率和作业安全性。

Ⅳ其他材料检测

5.2.14 其他用于预制混凝土构件的材料（如水泥、外加剂、掺合料等）的检测，应符合国家现行相关标准规定；宜根据材料特性选择适宜的智能化检测技术。

5.2.15材料的检测数据应实时上传至智能管理系统，并与材料的采购批次、供应商信息等关联存储，以确保检测数据的可追溯性。当检测结果不符合设计或标准要求时，系统应自动报警并禁止该材料投入生产。

几何尺寸检测

5.3.1 预制混凝土构件几何尺寸检测设备的配置应根据检测对象、检测精度及应用场景确定，并应符合表 5.3.1 的规定。

表5.3.1 预制混凝土构件几何尺寸检测设备配置表

| 序号 | 检测设备（系统/软件） | 检测原理 | 主要技术参数 | 功能与适用性要求 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维激光扫描仪 | 激光测距与点云重建 | 点云精度≤0.5mm； 扫描速率≥100000点/s | 支持高反光表面检测与点云滤波 | 大型构件尺寸检测 |
| 2 | 自动化视觉检测系统 | 结构光与深度成像 | 分辨率≥1200万像素；测距精度≤1mm | 应具备姿态自动校准与光照补偿功能 | 平面类构件检测 |
| 3 | 激光雷达无人机系统 | 激光扫描 | 高度≤50m；相对精度≥1：5000 | 支持堆场多构件测绘与位置识别 | 现场堆放检测 |
| 4 | 几何偏差分析软件 | 点云比对 | 偏差计算精度≤0.1mm | 与BIM模型数据兼容 | BIM模型偏差分析 |

5.3.2预制混凝土构件检测频次与抽查要求应符合以下规定：

1每批次生产的混凝土预制构件至少应进行一次几何尺寸检测。

2对于大批量生产的预制构件，可采用随机抽查方式，抽查率不得低于 10%。

3对有特殊精度要求的构件，或存在质量疑虑的构件，应进行 100% 几何尺寸检测。

5.3.3预制混凝土构件的几何尺寸应严格控制在设计要求范围内，尺寸偏差不应超过5 mm。

5.3.4预制混凝土构件的几何尺寸检测应优先采用智能化非接触检测技术，主要包括三维激光扫描、自动化视觉检测系统、计算机视觉技术及无人机测量等方法。检测方法的选择应根据构件的尺寸、形状、精度要求及生产环境确定。

5.3.5预制混凝土构件的几何尺寸检测宜采用智能化非接触检测技术。可根据构件的尺寸、形状、精度要求及生产环境，选用下列方法

1大型、复杂形状构件几何尺寸检测宜采用三维激光扫描

2平面类和小型构件宜采用自动化视觉检测系统

3大体量或现场堆放构件，可采用搭载激光雷达或高精度摄影系统的无人机进行检测，以获取构件外形、标高及堆放几何数据

5.2.6预制混凝土构件的几何尺寸检测宜采用智能化非接触检测技术。可根据构件的尺寸、形状、精度要求及生产环境，选用下列检测方法，并应符合相应的精度与环境要求：

1大型或复杂形状构件的几何尺寸检测，宜采用三维激光扫描技术，检测点云精度不应低于 0.5 mm；

2平面类及小型构件，宜采用自动化视觉检测系统，测量误差不应超过 1 mm；

3超长构件或现场堆放构件，可采用搭载激光雷达或高精度摄影系统的无人机进行检测，其相对精度不应低于 1：5000；

4检测环境应满足光照强度不小于 800 lux 且不大于 1500 lux、检测范围 1.5 m 内无遮挡、温度波动不大于 5 ℃；

5检测数据 应自动关联构件标识信息，生成尺寸偏差报告，并在关键尺寸超差时自动报警或预警。

5.3.7预制混凝土构件的几何尺寸测量采用视觉检测系统时，其系统配置与性能应符合下列规定：

1图像采集设备应选用深度相机，宜采用结构光深度相机；

2图像采集系统不应依赖外部光源辅助，其成像性能不应受外界光照变化影响；

3测量数据应具有良好的稳定性和重复性，测量结果应能准确反映构件的真实尺寸。

5.3.8 机器视觉三维模型重建技术应用于预制混凝土构件几何尺寸测量时，应实现非接触、自动化测量。该方法应保证测试结果准确可靠，能够减少人工操作，提高检测效率，并有助于控制构件产品质量。

5.3.9 机器视觉系统应能够检测预制叠合板构件中的预留孔洞及预埋件，并应具备以下功能：

1 检测孔洞及预埋件的数量；

2 检测孔洞及预埋件的位置；

3 检测孔洞及预埋件的尺寸偏差。

5.3.10机器视觉系统应能够识别预制叠合板构件的特征信息数量，并对构件是否合格进行分析。

1 构件内部特征信息可能影响边缘特征识别，内部特征信息增加时，边缘识别精度应适当降低；

2 对不规则形状构件的识别精度相对下降，而对较大尺寸构件的识别精度应较高。

5.3.11 机器视觉检测技术应能够对预制叠合板构件的尺寸、预留孔洞及预埋件的位置和尺寸进行非接触检测。

1 检测方法应保证整体检测精度较高；

2 应能够有效减少因构件质量问题造成的返工和误工。

5.3.12机器视觉应能够对预制叠合板构件的深化设计内容进行智能化检测。

1 系统应通过图像特征统计与分析，快速提取构件特征信息；

2 应将提取信息与已知构件尺寸及设计内容进行比对，以判定尺寸及深化设计内容是否符合要求；

3 系统应能够识别不合格构件，并提供构件不合格的原因。

外观质量检测

5.4.1 预制混凝土构件外观质量检测设备配置应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1外观质量检测设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 检测方法 | 技术参数 | 功能与性能要求 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉检测系统 | 图像识别法 | 分辨率≥4K；识别精度≥95% | 具备多角度拍摄与图像拼接功能 | 表面缺陷检测 |
| 2 | 红外热成像仪 | 热辐射检测法 | 热灵敏度≤0.05℃；成像分辨率≥640×480 | 具备温度自动校准与对比分析功能，能识别空鼓、剥离等隐蔽缺陷 | 外饰面与防护层检测 |
| 3 | 表面平整度激光测定仪 | 激光位移法 | 测量精度≤0.2mm | 支持连续扫描与曲面分析 | 粗糙度与平整度检测 |
| 4 | 表面裂隙检测仪 | 数字图像分析法 | 裂缝分辨率≤0.05mm；误差≤0.01mm | 应具备自动测宽、测长与检测结果记录功能 | 表面裂缝检测与记录 |

Ⅰ  表面一般缺陷

5.4.2预制混凝土构件的外观质量缺陷主要包括露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、表面麻面、掉皮、起砂等。

5.4.3预制混凝土构件的外观检测宜采用机器视觉检测系统或图像识别软件，以实现构件表面缺陷和异常状况的自动识别与智能化判定。检测系统应由高分辨率图像采集设备、图像处理软件和结果判定模块组成，并具备缺陷识别、分类、记录和结果输出等功能。

5.4.4外观质量检测时，机器视觉检测系统应多角度采集构件表面图像，确保检测覆盖完整。图像处理软件应对图像进行去噪、增强、分割等预处理，并提取缺陷位置、尺寸、形状和类型等特征信息。系统应依据预设标准自动比对缺陷特征，并判定构件外观质量是否合格。

5.4.5机器视觉检测系统的缺陷识别精度不应低于 95%，重复检测结果偏差不应超过5%。检测环境光照强度应为 800 lx～1500 lx，检测区域应无反光、阴影和遮挡。系统应具备光照补偿与图像稳定功能，以保证检测结果的准确性和一致性。

5.4.6当预制构件堆放场地较大时，宜采用无人机巡检技术，利用高清摄像设备和红外热像仪对混凝土构件进行全面巡检与监测，以识别表面缺陷、温度异常及潜在结构风险。无人机巡检数据应实时传输至地面控制系统，并与构件信息关联存储，用于质量分析与维护决策。

5.4.7 外观质量检验发现缺陷时，系统应自动标记缺陷位置和类型，并生成缺陷图像。检验人员应依据系统提示复核缺陷情况，并按规定的缺陷处置流程进行处理。

5.4.8当采用视觉技术对预制混凝土构件进行检测时，应结合生产记录、质量报告等数据源进行综合分析与智能化判定。视觉检测设备应具备自动识别并剔除不合格构件的功能，以实现检测结果与生产控制的联动管理。

5.4.9预制混凝土构件的表面缺陷检测可采用机器学习方法，如边缘检测、Gabor 滤波等图像处理算法，用于识别裂缝、孔洞、麻面等典型缺陷。检测方法的选择应根据缺陷类型、检测精度及计算能力合理确定。

5.4.10表面裂缝缺陷检测模块应具备协助质检人员开展裂缝检测与记录的功能，并应包括 PC 端与移动端两部分，其功能应符合下列规定：

1 移动端应支持生成二维码，并通过二维码打印机打印后用于标识裂缝位置；

2系统应通过相机采集裂缝及二维码图像，并上传至服务器进行自动解析与识别；

3系统应依据检测结果自动生成检测报告并反馈至质检人员，同时建立维修与跟踪记录。

Ⅱ  叠合面质量检测

5.4.11预制混凝土构件接缝粗糙面的制作应符合下列规定：不属于本标准内容

1  预制叠合板的粗糙面凹凸深度不应小于 4 mm；

2 预制梁、柱、墙端的粗糙面凹凸深度不应小于 6 mm；

3 粗糙面应覆盖接缝结合面面积的不应小于 80%。

5.4.12预制混凝土构件接缝表面粗糙度检测可采用数字图像法，并应符合下列规定：

1 应对叠合面图像进行像素量化与分割处理，计算像素意义的平均构造深度；

2应通过试验建立灌砂法平均粗糙度与像素构造深度的对应关系，并据此换算实际粗糙度值；

3检测过程应控制拍摄角度、相机姿态、环境光照及像素尺度与物理尺度的转换关系，确保检测结果的准确性和可重复性。

Ⅲ 外饰面粘结质量检测

5.4.13预制混凝土构件外饰面缺陷检测宜采用红外热成像法，并应符合下列规定：

1  检测过程中应控制检测时间、角度及位置等影响因素，确保数据采集的稳定性；

2 检测时间宜选择每日 11 时至 14 时；

3  检测角度不应大于 30°，以保证红外信号采集的准确性。

5.4.14预制混凝土构件表面及近表层缺陷的检测。使用该方法时，应采用图像优化与分析处理手段，并应符合下列规定：

1应采取多幅图像平均、中值滤波、边缘检测等图像处理方法，以提高图像清晰度和对比度，使检测结果满足分析要求；

2可结合有限元分析软件对红外热成像检测结果进行定量分析与验证，以提高缺陷识别的准确性。

Ⅳ表面涂层和防护层检测

5.4.15预制混凝土构件表面涂层和防护层的检测应包括厚度、均匀性、附着力和缺陷（如剥离、空鼓、划痕等）等项目。检测应在涂层或防护层施工完成并养护合格后进行。

5.4.16表面涂层和防护层智能检测应符合以下规定：

1涂层或防护层厚度及其分布均匀性宜采用超声波测定；

2均匀性检测宜采用激光扫描技术，通过获取表面轮廓数据评价涂层或防护层的平整度和连续性；

3涂层与基材之间的剥离、空鼓及空隙等缺陷宜采用红外热成像技术检测；

4表面质量检测宜采用视觉图像识别技术，通过高分辨率图像采集与智能分析识别表面划痕、裂纹及脱落等缺陷。

内部缺陷检测

5.5.1预制混凝土构件内部缺陷检测设备配置应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1内部缺陷检测设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 检测原理 | 技术参数 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相控阵超声检测仪 | 超声波阵列扫描 | 探测深度≤300mm； 分辨率≤1mm | 能实现成像与自动缺陷识别 |
| 2 | 探测雷达检测仪 | 电磁波反射 | 频率范围500MHz~2GHz；分辨率≤5mm | 应具备数据滤波与三维成像功能 |
| 3 | 冲击回波检测仪 | 应力波反射 | 测量精度≤±3%；频率响应范围10~100kHz | 可识别分层、脱空及孔洞 |
| 4 | 混凝土电磁感应仪 | 电磁感应 | 检测深度≤120mm； 定位精度≤±2mm | 可识别钢筋位置与间距 |

5.5.2预制混凝土构件的内部缺陷检测应包括裂缝、空洞、钢筋位置偏移、孔隙及密实度不均等项目。构件内部不得存在影响结构性能和使用安全的显著缺陷，其质量应满足设计及相关标准要求。

5.5.3预制混凝土构件的内部缺陷检测应根据缺陷类型和检测目的选择相应的检测方法，并应符合下列规定：

1裂缝、空洞等内部缺陷的检测，宜采用超声波检测技术；

2大面积构件内部裂缝和空洞的快速检测，宜采用红外热成像检测技术；

3钢筋位置、锈蚀及相关内部异常的检测，宜采用电磁感应或电磁波检测技术。

5.5.4预制混凝土构件内部质量缺陷检测宜采用相控阵超声检测法或探地雷达检测法，并应符合下列规定：

1相控阵超声检测法应具有较高的检测精度，能够准确反映混凝土内部缺陷的实际分布与形态；

2探地雷达检测法可作为辅助检测手段，适用于大型或厚截面构件，检测速度快、覆盖范围广，但检测精度相对较低。

5.5.5针对大型预制混凝土构件的内部缺陷检测，应遵循下列原则：

1检测宜采用探地雷达检测技术，其扫描式数据采集方式可实现快速、便捷的整体检测；

2检测可结合相控阵超声检测技术进行辅助验证，利用多探头阵列实现局部区域的精细检测；

3探地雷达检测与相控阵超声检测均受钢筋分布影响较大，当钢筋布置密集时，应对检测结果进行多次比对与综合判定，以确保检测准确性。

5.5.6预制混凝土构件表面及近表层内部缺陷的检测。应符合下列规定：

1应采用多幅图像平均、中值滤波、边缘检测等图像处理方法，以提高图像清晰度和对比度，确保检测结果满足识别要求；

2可结合有限元分析方法对检测数据进行定量分析和结果验证，用于评估内部缺陷的深度、范围及对结构性能的影响；

3红外热成像检测结果应与其他检测手段（如超声波或探地雷达检测）综合分析，以提高内部缺陷识别的准确性和可靠性。

5.5.7采用传统超声检测法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测时，应符合下列规定：

1检测精度与网格间距密切相关，网格间距减小时检测精度提高；当缺陷尺寸小于 40 mm 时，传统超声检测法难以有效识别；

2检测结果受钢筋分布影响较小，适用于钢筋布置相对密集的构件检测；

3被测构件应具备两个可检测面，以便分别布置发射探头与接收探头；

4每个检测点发射与接收换能器应同步工作，并应控制系统误差对检测结果的影响。

5.5.8采用相控阵超声检测法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测时，应符合下列规定：

1检测加密区域的声波回波信号应明显强于非加密区域，能够实现缺陷反射信号的增强与定位精度提升；

2钢筋直径较大区域的超声回波信号幅值应高于直径较小区域，其信号响应特征应清晰可辨；

3当采用阵列式超声检测仪进行成像时，在仪器探测深度范围内，随检测厚度增加，信号响应应呈增强趋势。

5.5.9采用探地雷达法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测时，应符合下列规定：

1检测应采用扫描式数据采集方式，可连续获取电磁反射信号并生成构件内部结构的整体图像；

2探地雷达应能识别内部缺陷的存在，并能确定其相对位置和深度；

3由于探地雷达检测基于电磁波原理，其检测结果易受钢筋分布影响，钢筋加密区域不宜采用该方法进行检测。

5.5.10采用冲击回波法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测时，应符合下列规定：

1冲击回波法适用于大厚度混凝土构件的内部缺陷检测，可用于识别分层、空洞及脱空等异常部位；

2对厚度较小的构件，由于应力波传播距离有限，检测结果易受边界反射及材料非均质性影响，检测误差较大，不宜采用该方法；

3对缺陷尺寸较大的构件可有效识别，当缺陷尺寸小于 50 mm 时，检测结果的可靠性降低，应结合其他检测方法进行复核。

5.5.11针对大型预制混凝土构件的内部缺陷检测，应符合下列规定：

1检测宜优先采用探地雷达法，其扫描式数据采集方式可实现大面积快速检测，获取构件内部结构的连续信息；

2探地雷达检测可结合相控阵超声法进行辅助验证，相控阵超声法通过多阵列探头实现区域精细化检测，提高缺陷识别精度；

3由于两种检测方法均受钢筋分布影响较大，当钢筋密集时，应结合构件结构特征及多次检测结果进行综合判定，以确保检测准确性。

5.5.12在预制混凝土构件受力部位或钢筋密集区域进行内部缺陷检测时，可采用冲击回波法，并应符合下列规定：

1在钢筋分布密集区域使用时，钢筋对冲击回波信号的影响较弱，检测结果具有较好的适用性；

2由于冲击回波法检测结果易受材料非均质性、边界反射及环境噪声等因素影响，应采集无缺陷区域的基准数据进行对比分析，以提高检测结果的可靠性与准确性。

5.5.13采用传统超声检测法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测时，应符合下列规定：

1可通过减小检测网格间距提高对小尺寸缺陷的检测精度；

2检测结果易受材料非均质性、界面反射及耦合介质稳定性等因素影响，操作过程相对复杂；

3可作为构件结构关键部位的补充检测手段，以提高重点区域的缺陷识别率和检测可靠性。

数据管理与信息化要求

数据采集与存储规范

6.1.1检测数据的结构化表达应符合下列规定：

1检测数据应包括图像、尺寸、强度、缺陷参数等内容，并应采用统一的标准化数据格式，宜使用 JSON 或 XML 表达，以保证数据结构一致、解析规范和系统间可共享；

2数据文件的命名规则和层级结构应与构件唯一标识、检测批次及任务编号保持一致，确保数据与构件之间的一一对应和可追溯。

6.1.2图像与模型数据格式应符合以下规定：

1图像数据应采用 JPEG 格式，压缩比不应大于 1∶10；当对图像质量有较高要求时，应采用 TIFF 无损格式，以保证检测图像质量满足识别和分析精度要求；

2三维模型数据应符合 IFC 4.0 及以上版本标准，以确保系统间的兼容性和信息互操作性；

3图像和模型文件应完整记录空间坐标、像元尺寸、投影方式等元数据信息，确保数据可追溯和可复用。

6.1.3编码与标识应符合以下规定：

1数据文件与构件标识编码应采用 UTF-8 字符集；

2构件唯一标识应遵循 GS1 全球统一编码规则，编码长度为 13 位数字，包括前缀码和厂商识别代码；

3构件标识与检测数据的关联关系应在数据库中长期保持一致，不得随意更改或重用。

6.1.4检测项目的数据精度应符合下列规定：

1原材料检测数据包括砂石含水率、钢筋直径等，其数值精度应保留至小数点后 2 位；

2构件几何尺寸偏差的数值精度应保留至小数点后 1 位，其允许偏差应符合本标准有关规定；

3混凝土强度检测数据的数值精度应保留至 0.1 MPa；

4基于人工智能识别的裂缝宽度、空洞面积等缺陷检测数据的相对误差的允许偏差应小于10 %。

6.1.5检测项目数据处理和存储应满足可追溯原则，应符合以下规定：

1原始数据与处理结果应同步存储，并建立一一对应的关联关系；

2检测数据应记录采集时间、设备编号、算法版本及操作者信息；

3数据修改、处理和调用过程应留痕，并具备追溯与审计功能；

4任何影响检测结果真实性的操作均应纳入日志管理与权限控制。

6.1.6检测数据的存储周期应符合下列规定：

1构件全生命周期数据（包括生产、检测、安装等记录）的存储期限不应少于工程设计使用年限；

2原材料检验报告及混凝土试块检测数据的存储期限不应少于 15 年；

3检测设备操作日志及系统运维记录的存储期限不应少于 5 年。

4相关数据存储周期届满后，应经归档审核后方可移交或销毁。

6.1.7数据备份与容灾应符合以下规定

1数据存储应采用云端分布式数据库与本地备份相结合的双重模式；

2云端数据库应具备异地容灾与数据冗余功能，确保系统异常情况下数据可恢复；

3本地数据备份应至少每月执行 1 次，并进行完整性校验与恢复性验证；

4备份数据应与原始数据保持一致，不得随意覆盖、修改或删除。

数据传输与共享要求

6.2.1 数据传输所采用的网络协议应符合下列规定：

1现场数据采集端与检测平台之间应采用 5G 通信或工业以太网（Profinet、Modbus TCP 等）协议，传输速率应不低于 100 Mbit/s；

2云端数据交互应采用 MQTT 或 OPC UA 协议，数据传输应支持断点续传和实时同步，响应时间宜达到毫秒级；

3数据传输过程应具备完整性校验与重传机制，确保数据安全与可靠性。

6.2.2检测系统的接口设计与实现应符合下列规定：

1检测系统应提供统一、标准化的应用程序接口（API），并能够与企业生产管理系统（MES）、企业资源计划系统（ERP）和数字化工厂平台进行兼容对接；

2接口设计应遵循开放、可扩展和可维护原则，支持多系统间的实时数据交互及权限可控的资源共享；

3接口协议与数据格式应符合国家现行相关标准及《工业数据字典规范》的要求，字段、计量单位和编码规则应统一，数据映射不得存在歧义。

6.2.3检测系统的接口功能与数据交互应符合下列规定：

1接口应具备数据上传和数据接收的双向功能。数据上传内容应包括检测结果、设备状态和报警信息等；数据接收内容应包括生产计划、设计参数、构件标识和任务指令等；

2数据传输应支持实时传输和批量传输两种模式，并能够根据业务需求自动切换；

3数据交互应具备完整性校验、权限控制和日志追踪功能，以保证数据安全性和可追溯性。

6.2.4 平台协同联动应符合下列规定：

1检测系统应具备与企业级信息平台的协同联动能力，能够与生产管理、设计及质量追溯等系统实现数据互联和业务联动；

2系统应支持检测结果、生产参数与质量信息的同步共享，实现检测、决策与管理的闭环控制。

6.2.5检测系统与各业务管理平台的对接功能应符合下列规定：

1与制造执行系统（MES）对接时，检测系统应实时推送构件检测结果及合格状态信息，并根据结果自动触发仓储、装运或返工等流程；

2与建筑信息模型（BIM）平台对接时，检测系统应将几何尺寸检测数据与设计模型自动比对，生成偏差可视化标注，实现设计数据与检测数据的动态关联；

3与质量追溯平台对接时，检测系统应关联构件射频识别（RFID）或二维码标识信息，建立“构件—检测数据—责任人”的全过程追溯链；

4平台间数据传输应保持一致性和实时性，确保业务流程的连续性与信息的可追溯性。

构件标识与动态管理

6.3.1构件应在脱模后、养护前安装射频识别（RFID）标签，并应符合下列规定：

1标签应具备防水、耐腐蚀性能，并能在 −20 ℃～80 ℃的环境温度范围内稳定工作；

2标签安装位置应设置在构件的非受力面，且不易磨损、便于读写；

3 标签应与构件唯一标识一一对应，并与生产批次、检测任务等信息绑定。

6.3.2 RFID 标签记录内容应符合下列规定：

1基本信息应包括生产厂家全称和生产日期时间，时间精确至小时；

2构件产品编号（ID）应与设计图、施工图编号一致，采用 GS1 编码规则，确保全球唯一，并作为构件全生命周期身份标识。

6.3.3构件信息应按照统一编码原则录入标签，编码内容应包括厂商代码、构件类型、生产批次和序列号等信息。录入后应进行信息完整性核验，确保标签记录内容完整、准确。

6.3.4检测数据应与构件唯一标识建立关联关系，并应符合下列规定：

1每项检测数据应绑定对应构件的 RFID 编码或二维码，记录数据采集时间、设备编号和操作人员信息；

2检测数据应支持基于构件标识的全流程追溯，能够查询原材料批次、检测方法及审核记录等信息；

3系统应具备反向追溯功能，当原材料批次或检测环节出现异常时，应能够快速定位关联构件及其检测记录。

数据质量与安全管理

6.4.1检测数据采集应确保准确性与稳定性，并应符合下列规定：

1应采用具有自校准功能的传感器设备，保证采集精度符合检测项目要求；

2宜采取冗余采集或多次采样取平均等方法，并应记录自校准参数和采样信息；

3当采集结果超出预设阈值或波动超限时，系统应自动报警并触发复核程序。

6.4.2数据传输应确保安全性与完整性，并应符合下列规定：

1应采用加密与完整性校验机制；加密宜使用对称加密算法；

2 应配合使用校验码或数字签名以验证数据完整性，防止数据在传输过程被篡；

3系统应具备断点续传与异常重传功能，确保数据传输的连续性与可靠性。

6.4.3数据存储应保持真实性和可追溯性，并应符合下列规定：

1原始检测数据不得人工删除或覆盖；

2确需更正的数据应实行双人授权审批，并保留可追溯的变更记录；

3变更记录应包括修改人、修改时间及修改前后数据内容；

4数据存储介质应具备防篡改功能，并应定期进行备份与校验。

6.4.4预制混凝土构件质量信息应以数字化档案形式集中管理，并应符合下列规定：

1数字化档案应包括试块制作信息、养护参数、检测结果、设备运行日志和质量控制报告；

2档案应通过智能检测系统自动生成和更新，实现数据可追溯与版本留痕；

3档案应长期保存，保存期限不应少于工程设计使用年限；

4工程竣工验收时，数字化档案应移交建设单位或有资质的档案管理机构。

- 用词说明

为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…… 的规定”或“应按…… 执行”。

- 引用标准名录

本规程引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本规程；不注日期的，其最新版适用于本规程。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《混凝土质量控制标准》GB 70164

《预制混凝土构件应用技术规程》GB 70666

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

《建设工程文件归档规范》GB/T 50328

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土预制构件技术标准》GB/T 51231

《预制装配式建筑评价标准》GB/T 70784

《预制混凝土构件检验规程》GB/T 71231

《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 172

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

《预制装配式建筑技术标准》JGJ/T 421

《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21

《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189-2022

《取样法检测钢筋连接用套筒灌浆料抗压强度技术规程》T/CECS 726

《工程结构数字图像法检测技术规程》T/CECS 1114-202

《混凝土强度智能检测技术规程》T/JSIE 0008-2024

《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》DB32/T 4077

《建设工程红外热成像法检测技术规程》DB32/T 4168-2021

《预制混凝土构件智能制造技术标准》DB37/T 7301

《智能建造技术导则（试行）》

中国工程建设标准化协会标准

预制混凝土构件智能检测技术规程

T/CECS  XXX-202X

- 条文说明

- 制定说明

本规程在制定过程中，编制组针对预制混凝土构件智能检测开展了广泛而深入的调查研究，系统总结了我国混凝土工程质量管理与检测的实践经验。结合近年来工程质量检测领域的新技术、新设备在混凝土工程中的应用成果，编制组对预制构件智能检测的关键技术参数、管理方法及控制要点进行了归纳与提炼。同时，参考了国内外相关的先进技术标准与管理规范，吸收了智能检测、信息化质量控制等前沿理念，形成了具有科学性、先进性和可操作性的技术要求与管理规定。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《预制混凝土结构智能检测技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目  次

1 总  则	（31）

2 术语和缩略语	（32）

2.1 术 语	（32）

3 基本规定	（33）

3.1 管理体系与智能化要求	（33）

3.2 检测系统与应用要求	（33）

3.3 数据管理与追溯标志	（34）

3.4 设备与人员条件	（34）

4 智能检测系统要求	（35）

4.1 自动采集与处理功能	（35）

4.2 构件识别与溯源功能	（36）

4.3 数据管理与安全	（37）

4.4 系统集成与功能模块	（39）

5 检测方法	（41）

5.1 检测对象与方法	（41）

5.2 材料检测	（41）

5.3 几何尺寸检测	（46）

5.4 外观质量检测	（51）

5.5 内部缺陷检测	（56）

6 数据管理与信息化要求	（61）

6.1 数据采集与存储规范	（61）

6.2 数据存储与共享要求	（64）

6.3 构件标识与动态管理	（66）

6.4 数据质量与安全管理	（67）

- 总  则

1.0.1  本条文旨在规范预制混凝土构件的智能检测技术与数据管理，以提高质量控制的准确性、效率和可追溯性。随着装配式建筑的迅速发展，传统的人工检测方法面临检查工作量大、效率低、易出错等问题，无法适应大规模生产的需求。智能检测方法利用自动化数据采集设备和先进算法，能够在保证高精度的同时，显著提升工作效率，降低人力成本，并确保检测结果的准确性与可追溯性。因此，采用智能化检测技术是实现质量控制升级、提升生产效益的必然选择。

1.0.2  本条文规定了本规程的适用范围，涵盖了装配式建筑中预制混凝土构件的全过程智能检测与数据管理。检测对象包括原材料进场检验、预制构件生产过程监控、成品验收检测以及相关数据的存储和管理。通过全面覆盖这些环节，本规程旨在实现从生产准备到最终成品的全流程质量监控，确保检测结果的准确性、可追溯性和数据的有效管理。

1.0.3  本条明确了预制混凝土构件智能检测在实施过程中除应符合本规程外，还应遵循国家和行业现行相关标准与技术规范的要求。制定本条的主要目的是确保智能检测技术在应用中与建筑结构检测、智能建造及预制构件生产的标准体系相衔接，保持检测活动的科学性、可靠性和规范性，避免标准之间出现冲突或重复。本规程应遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《混凝土预制构件技术标准》GB/T 51231 、《混凝土质量控制标准》GB 70164、《预制混凝土构件检验规程》GB/T 71231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 70204、《预制混凝土构件应用技术规程》GB 70666、《预制装配式建筑技术标准》JGJ/T 421、《智能建造技术导则（试行）》等现行国家和行业标准。应根据检测对象和应用场景选择相应的现行标准，确保检测方法、设备性能、数据格式和信息管理符合相关规范要求；当相关标准更新或修订时，应及时调整检测程序和数据接口，以保持技术的一致性和先进性。

术语和缩略语

术 语

2.1.1  本规程所称智能检测，主要指在预制混凝土构件生产、运输与检测环节中，利用人工智能、视觉识别和传感技术实现的自动化检测与信息化管理过程。其重点在于检测数据的实时采集、分析与可追溯化应用。。

2.1.2  智能检测系统是智能检测的核心载体，由感知、采集、分析、控制及交互等模块构成。系统应具备数据集成、远程管理与结果可视化功能，实现检测全过程的信息闭环。

- 基本规定

管理体系与智能化要求

3.1.1  本条规定了预制构件生产企业在开展智能检测工作时的总体要求。智能检测不应作为独立环节，而应融入企业的质量管理体系，实现从原材料进厂、生产制造到成品检测的全流程质量控制。通过信息化与智能化手段，可实现检测数据的实时采集、自动分析与可追溯管理，确保检测过程规范、结果可靠，从而提升构件生产质量与检测效率。

3.1.2  本条规定了预制混凝土构件智能检测应遵循的基本技术原则。智能检测过程涉及多种传感技术和数据分析手段，单一检测方法往往受材料特性、结构复杂度或环境因素影响，可能导致结果失真。采用多方法综合与交叉验证，可互相补充各方法的局限性，提高检测结果的准确性与可靠性。执行本条时，应根据构件类型、检测目标和设备条件合理组合检测手段，避免过度依赖单一技术判定结。

3.1.3  本条规定了预制混凝土构件智能检测系统的总体架构与功能要求。智能检测系统以数字化模型和物联网平台为基础，通过传感器网络、数据采集终端及云端平台的协同，实现检测数据的自动采集、实时监测、智能识别、异常报警、结果可视化与远程管理，形成全过程的信息化、可追溯化检测体系。系统应能够与设计模型（如 BIM 模型）及生产管理系统实现信息共享，促进检测结果的在线比对、溯源与闭环管理。制定本条旨在推动检测体系由人工检测向数据驱动、智能协同的方向转型。执行本条时，应结合生产规模、检测能力及数字化基础，合理配置传感设备、数据接口与信息平台，确保系统的稳定性与可扩展性。

检测系统与应用要求

3.2.1  本条规定了智能检测结果与设计模型的自动比对要求。将检测数据与 BIM 模型进行自动比对，可直观反映构件的几何偏差与质量状况，实现检测结果的可视化呈现与快速判定，有助于实现从检测到设计反馈的闭环控制。执行本条时，应确保检测数据格式与 BIM 模型数据兼容，建立统一的数据接口标准和映射规则，保证比对结果的准确性与可追溯性。

3.2.2  本条规定了智能检测中视觉检测系统的基本组成与功能要求。视觉检测系统是实现外观质量自动识别与判定的关键设备，其性能直接影响检测精度与稳定性。系统通常由图像采集、图像处理与结果判定模块构成，通过高清图像采集、算法识别与标准比对，实现表面缺陷的自动检测与结果输出。制定本条的目的是明确智能检测系统的基本功能框架，为后续外观检测技术条款提供依据。

数据管理与追溯标志

3.3.1  本条规定了预制混凝土构件检测数据的唯一性、可追溯性及数据绑定要求。检测数据的唯一性是实现质量管理闭环的前提，数据可追溯性确保构件从原材料、生产、检测到出厂全过程均可核查。通过二维码或 RFID 芯片对构件进行唯一标识，并由检测系统实现数据与构件标识的自动绑定，可有效防止数据混淆与人工录入错误，实现检测全过程的信息化管理和历史记录追溯。

3.3.2  本条规定了检测数据记录与追溯的基本要求。智能检测系统依托于数字化数据的采集、存储和比对，只有完整记录检测参数、设备状态、环境条件及人员信息，才能确保检测过程的可验证性和结果的可追溯性。该要求有助于后续质量分析、异常溯源及系统校准。执行本条时，应确保记录信息真实、准确、时间同步，且与构件标识保持唯一对应关系；数据存储应符合信息安全与质量管理体系要求。

3.3.3  本条旨在明确智能检测中标识体系的总体框架与目标，通过统一的分类、编码、自动识别与数据解析，保障跨系统数据的一致性与可追溯性，并为后续的数据交换与安全管理提供基础。

3.3.4  采用与 GS1 兼容的编码规则，有利于与供应链及信息化平台对接，提高跨平台互操作性。执行时应保持编码与数据字段映射关系的稳定性，避免因随意变更导致追溯链断裂。

设备与人员条件

3.4.1  本条规定了检测设备在量程、精度及校准方面的基本要求。设备的精度和稳定性直接影响检测数据的可靠性，因此应依据国家计量检定和制造商的技术规范进行定期校准与维护，并在规定的有效周期内使用。通过记录留存可实现设备状态追溯，确保检测结果的可比性与一致性。

3.4.2本条规定了检测人员的上岗条件与资质要求。智能检测系统的操作与数据分析对人员专业能力要求较高，参检人员应经过培训与考核，掌握检测设备的操作规程与数据判定方法。对涉及专业检测或特定设备操作的岗位，应具备相应的职业资格或技术能力，确保检测工作的规范性与数据结果的可靠性。

智能检测系统要求

自动采集与处理功能

4.1.1  本条旨在明确智能检测系统在数据采集环节的覆盖范围与选型原则，确保形成对原材料—生产过程—成品检测全过程的完整数据链，为后续分析判定、质量追溯与过程改进提供可靠基础。数据采集方式应依据检测对象的物理特性、作业节拍与环境条件进行匹配：在线式适用于连续化产线与关键工序的实时监测（如成型、蒸养、出库），嵌入式适用于需获取构件内部或长期状态信息的工况（如温湿、应变、龄期），移动式适用于抽检、巡检及特殊/非常规部位的机动测量（如手持终端、AGV/无人车搭载设备）。为保证完整性，采集应覆盖关键物料与工序节点，记录必备元数据（构件/批次编码、设备ID、时间戳、参数单位与量程、操作人/设备状态等），避免信息断点；为保证代表性，应结合批次规模与波动特征制定采样计划（如分层/等距/加权抽样），覆盖不同班次、模台、配比与环境条件，并在工艺变更、设备维护或异常波动时增加加密采样。实施中宜开展布点与节拍验证，确保采集频率与生产节拍相匹配；对易受干扰的量测（如视觉受光照、无线传输受遮挡），应通过环境控制、屏蔽/补光与链路冗余提升稳定性。采集策略与数据项应定期复核并与相关管理系统同步更新，确保与现行质量控制要求保持一致。

4.1.2  本条规定了智能检测系统中传感器及采集单元的布置要求，旨在确保检测数据具有足够的精度、完整性与稳定性，避免因布置不当造成监测盲区或数据偏差。传感器布点设计应依据检测对象的几何特征、受力状态、工艺流程及检测目标确定。布置时应保证检测精度与覆盖范围的平衡，既要满足关键参数（如尺寸、温度、湿度、应变、位移、压力等）的测量精度要求，又要覆盖全部关键工序与关键部位。对于影响产品质量或安全性能的重点区域（如构件受力区、界面结合区、模具边缘、承载节点等），宜设置冗余采集点，以便在传感器失效或信号干扰时仍能获取有效数据，从而提高系统的可靠性与容错能力。布置方案应在正式运行前进行试运行验证，验证内容包括采样稳定性、数据一致性、信号完整性及环境适应性等。通过对比不同布点的采集结果，可评估其代表性与重复性，必要时应调整布点位置、密度或角度。执行过程中，应结合构件生产节拍、传感器视场角、量程、安装空间及维护便利性进行综合优化，确保布置方案既满足检测精度要求，又不影响生产操作或构件成型质量。

4.1.3  本条规定了智能检测系统在数据传输、处理与安全保障环节的基本要求，旨在确保检测数据的实时性、可靠性与可追溯性。采集数据经工业通信网络（如 5G、工业以太网或 MQTT 总线等）传输至边缘计算节点或云端平台后，应完成数据的清洗、特征提取与初步分析，以剔除异常值和噪声，提升数据质量与计算效率。系统应具备与生产节拍相匹配的实时响应能力，能够在检测过程中及时处理采集数据并输出分析结果。对超出预设阈值或异常状态的数据，应自动触发预警或联动处置机制，如报警提示、停机保护或数据复核，以防止异常情况扩散或造成质量风险。为保障数据安全与可追溯，系统应建立数据留痕与防篡改机制，包括原始数据与分析结果的同步存储、时间戳标记、访问日志记录和权限控制等。重要数据宜采用加密传输与分布式备份方式，防止在传输或存储过程中被篡改、丢失或误删。执行本条时，应根据生产线规模、数据量级及系统负载能力合理配置通信带宽、缓存策略和计算节点，确保检测数据能够在规定时间内实现采集、分析与反馈的闭环处理。

构件识别与溯源功能

4.2.1  本条规定了智能检测系统在构件识别与溯源方面的总体要求，旨在建立覆盖构件全生命周期的 “标识—数据库—追踪”一体化管理体系”，确保每个构件的检测数据与其实体在生产、检测、运输、安装等各阶段实现唯一对应与可追溯。在预制混凝土构件生产与检测过程中，涉及原材料检验、构件成型、养护、出厂、安装等多个环节，若缺乏统一标识与系统化数据关联，容易导致信息脱节、数据错配或责任界限不清等问题。通过建立一体化体系，可实现构件信息从“生成—采集—存储—追溯”的全流程闭环管理。体系的核心包括：

标识层——为每个构件生成唯一身份编码（如二维码、RFID 标签），并在系统内与检测任务、试块及生产批次自动绑定；

数据库层——集中存储构件全生命周期数据，包括原材料、工艺参数、检测结果及流转记录，实现多源信息的统一管理；

追踪层——通过标识信息实现构件状态、质量与位置的动态追踪，并在出现质量问题时，支持快速定位同批次或关联构件。

执行本条时，应确保标识编码的唯一性与稳定性，数据库结构清晰、数据关联逻辑完整，追溯功能响应及时、可验证，从而形成构件质量管理的数字化、信息化和可追溯化体系。

4.2.2  本条规定了构件及其试块唯一标识的设置与编码要求，旨在确保检测数据与构件实体之间的唯一对应关系和可追溯性。通过为每个构件及其试块设置唯一标识，可实现从生产到检测、运输、安装的全过程信息追踪，避免数据混淆、试块替换或记录错误等问题。标识应在构件生产的早期阶段（如脱模后或养护前）设置，以确保其在后续环节中能够稳定读取和长期识别。构件与试块的标识应在信息系统中自动绑定，实现检测结果与对应构件质量数据的一一对应，从而支撑质量评估与责任追溯。标识编码应符合GS1 国际通用编码规则，保证在不同系统和平台间的互操作性与统一性。编码信息至少应包含构件型号、生产日期、原材料批次和生产单位等关键内容，以反映构件的来源与生产履历。对重要构件或特殊工程，可根据需要扩展编码信息（如工序编号、检测编号或项目代码），实现更精细化的质量管理。执行本条时，应注意标识的耐久性、防污性与信息一致性。标识位置宜选择在构件非受力面或易读取区域，试块标识应具备与构件同步绑定和独立识别的能力。标识介质可采用 RFID 标签或二维码，应确保编码生成规则稳定、唯一且防重复，数据在录入数据库时应实时校验，防止信息错配或遗漏。

4.2.3  本条规定了智能检测系统在构件流转信息采集与质量追溯方面的功能要求，旨在实现构件从出厂到安装全过程的动态跟踪与快速溯源。构件在生产、运输、进场、安装等环节会经历多次流转，若依赖人工记录，易出现信息延迟、遗漏或错误，影响质量追踪与责任界定。通过系统支持的自动采集与实时更新机制，可实现构件状态与流向信息的同步管理。系统应在各关键节点（如出厂、进场、吊装、安装完成等）配置信息采集设备，采用RFID 扫描、二维码识读或物联网终端自动识别等方式获取构件标识与状态信息，并实时上传至数据库，实现数据的即时更新和全链条可视化。这样可在任意时间掌握构件位置、状态及检测记录，形成完整的流转轨迹。当发现质量问题时，系统应能够基于构件唯一编码进行快速检索，自动关联其生产记录、检测数据、原材料批次及流转路径，从而迅速锁定问题来源与影响范围，支撑质量整改与责任追溯。执行本条时，应确保采集设备的读写准确性与网络传输稳定性，数据库应具备实时同步、冗余备份和防篡改功能。对于关键质量信息，应设置报警与事件记录机制，确保流转数据真实、完整、可追溯，形成质量闭环管理体系。

数据管理与安全

4.3.1  本条规定了智能检测系统在数据存储与管理架构方面的基本要求，旨在通过建设分布式数据库或云端平台，实现构件全生命周期数据的集中管理、共享与长期保存。在预制构件生产与检测过程中，会产生大量来自不同环节的数据，如原材料检测、生产工艺参数、检测结果、流转记录及安装信息等。这些数据来源多样、类型复杂，若分散存储于各子系统中，易造成信息孤岛、数据重复或版本不一致，影响质量追溯与决策分析。配置分布式数据库或云端平台，可实现多源数据的集中汇聚与统一访问，支持跨部门、跨系统的数据共享与集成分析。分布式数据库具有高并发、高容错和横向扩展能力，适用于生产现场的多节点部署和实时写入；云端平台则具备强大的存储容量、计算能力和远程访问功能，便于监管、运维和多项目协同。二者可结合应用，构建“边缘计算 + 云端集中”的混合架构，实现现场快速处理与中心统一管理。执行本条时，应根据企业规模和数据量级合理选择技术架构，确保系统具备数据安全性、访问可靠性与扩展性。数据库应支持多层备份与访问控制机制，防止数据丢失或泄露，同时满足与其他业务系统（如 MES、BIM、ERP）的数据对接需求，为构件全生命周期的质量管控与信息追溯提供基础支撑。

4.3.2  本条规定了智能检测系统数据库在信息安全与数据保存方面的基本要求，旨在确保检测与追溯数据的安全性、完整性与长期可用性。检测系统数据库不仅存储构件的检测结果，还包含生产参数、原材料批次、算法版本、设备状态等核心质量数据，一旦丢失、泄露或篡改，将严重影响工程质量追溯与责任认定。为此，数据库应具备以下关键功能：

1.数据加密——在传输与存储过程中对数据进行加密处理，防止未经授权的访问和信息泄露；

2.权限控制——依据岗位职责实行分级访问与最小化授权，确保数据操作过程可控、可追溯；

3.备份与恢复——建立定期自动备份机制，并在出现系统故障、硬件损坏或数据异常时，能够快速恢复，保障业务连续性。

此外，考虑到建筑工程的全寿命周期要求，数据库中与构件相关的原始数据、检测结果及追溯信息的存储期限不应少于工程设计使用年限，以支撑后期的运行维护、结构安全评估及事故分析。

4.3.3  本条规定了智能检测系统在用户权限管理与运行安全控制方面的基本要求，旨在通过分级授权、操作留痕与异常预警机制，确保系统数据的安全性、完整性与可追溯性。

智能检测系统通常涉及多角色、多层级的使用场景，如系统管理员、检测人员、审核人员及数据分析人员等。若权限划分不合理或控制不严，可能导致越权访问、误操作或数据篡改等风险。为此，系统应建立分级权限管理体系，依据岗位职责、业务范围和操作风险实施差异化授权，确保“谁操作、谁负责”。

同时，应实行最小化访问控制原则，仅授予用户完成职责所必需的最低权限，防止无关用户访问或修改核心数据。所有关键操作（如数据录入、修改、删除、审批、模型更新等）应自动生成操作日志，日志应记录操作人、时间、内容及结果，并支持查询与追溯，以便事后核查和责任追踪。

系统还应具备异常报警功能，对越权访问、非法登录、数据异常修改或系统故障等情况自动识别与提示，必要时联动安全防护或暂停机制。

执行本条时，应确保权限配置、日志记录与报警机制协同运行，建立定期审计和权限复核制度，保证检测系统运行在安全、透明和可控的环境中，为全过程质量追溯提供制度与技术保障。

系统集成与功能模块

4.4.1  本条规定了智能检测系统在数据互联互通与可视化展示方面的总体要求，旨在推动检测系统与企业级信息化平台（如 BIM、MES、ERP 等）之间的数据集成与协同应用，实现检测信息的共享、联动与直观呈现。

智能检测系统在运行过程中会产生大量与构件质量、设备状态、检测结果及预警信息相关的数据，这些数据若与生产管理系统（MES）、设计模型系统（BIM）及企业资源计划系统（ERP）相互独立，容易形成“信息孤岛”，不利于质量控制、生产调度及全生命周期管理。通过系统间的数据互联互通，可实现以下功能：

1.数据共享：检测系统自动向上游（设计、生产）及下游（质量、运维）系统传递检测结果与状态信息，形成完整的信息链；

2.业务协同：检测数据与设计模型、生产计划、物料管理信息实时关联，为工艺优化与质量追溯提供支撑；

3.可视化展示：检测结果、尺寸偏差、缺陷位置等信息可在 BIM 模型或数字孪生平台中直观呈现，实现构件质量的三维可视化管理。

执行本条时，应采用标准化数据接口与统一编码体系（如以构件唯一标识为主键），确保跨系统信息的一致性与同步性。可视化展示宜支持多维度分析与图形化交互，使管理人员能够从模型层面快速获取检测状态与质量趋势，实现从“数据管理”向“智能决策”的转变。

4.4.2本条规定了智能检测系统在接口通信与数据交互方面的技术要求，旨在确保系统间数据传输的标准化、可靠性与实时性，实现检测业务与生产管理环节的高效协同。智能检测系统通常需要与设计（BIM）、生产执行（MES）、企业资源计划（ERP）及质量追溯系统等多平台进行数据交换。若各系统接口协议、数据格式或字段定义不统一，容易导致信息丢失、数据错配或重复录入等问题，从而影响整体信息流的准确性与时效性。因此，系统接口应采用工业通用通信协议（如 OPC UA、MQTT、Modbus TCP 等），以保证不同设备和系统之间的稳定通信与扩展兼容性。数据交互应使用统一的结构化数据格式（如 JSON、XML 等），并在字段命名、计量单位、编码规则等方面保持一致，确保系统间数据能正确解析与匹配。接口应具备双向交互能力：

上行交互：检测系统应能实时上传检测结果、设备运行状态、预警信息等，供上级平台进行分析与决策；

下行交互：系统应能接收生产计划、设计参数、检测任务等信息，实现任务指令的自动分发与反馈闭环。

执行本条时，应确保接口的带宽、响应速度与错误处理机制满足生产节拍要求。系统应建立接口监控与日志记录功能，对数据传输失败、延迟或异常进行自动报警与重试处理，确保检测信息在全流程中一致、完整、可追溯。

4.4.3本条规定了智能检测系统在功能模块配置与核心能力方面的要求，旨在确保系统具备覆盖预制构件质量检测全过程的综合检测、分析与管理能力。通过模块化设计，可根据不同检测需求实现功能分工、协同运行和灵活扩展，从而提升检测效率与系统智能化水平。系统宜包含以下主要模块：

质检信息管理模块：负责构件信息、检测项目、检测结果及报告的集中管理，实现数据归档、查询与追溯，是系统运行的基础支撑。

裂缝检测模块：基于视觉识别与图像处理技术，自动识别构件表面裂缝、蜂窝、麻面等缺陷，量化裂缝宽度、长度等参数，减少人工误判。

尺寸检测模块：利用三维视觉、激光扫描或深度成像技术，自动测量构件的几何尺寸与形位偏差，并与设计模型比对，标注超差部位。

智能分析模块：基于机器学习或深度学习算法，对检测数据进行模式识别与自动判定，具备异常识别、趋势分析与质量分级功能，可生成检测报告与统计分析结果。

上述模块应实现数据联动与结果共享，支持检测任务的自动触发、结果的结构化输出与报告的自动生成，形成完整的“检测—分析—反馈—存档”闭环管理流程。

执行本条时，应结合生产线自动化程度与构件类型，合理配置模块功能，确保检测精度与响应时效满足现场需求。各模块间接口应统一，数据标准应兼容，以保证系统运行的稳定性、可扩展性和可追溯性

检测方法

检测对象与方法

5.1.1  本条规定了预制混凝土构件质量缺陷的分类及主要类型。区分外观缺陷与内部缺陷，有助于明确检测内容及检测方法的适用范围。外观缺陷通常直接影响构件的表面质量和装饰效果，如露筋、蜂窝、孔洞、裂缝、麻面、掉角、起砂等，可通过视觉检测或图像识别等非接触式方法进行识别与判定。内部缺陷则主要影响构件的结构性能和耐久性，包括空洞、疏松、不良结合面、裂缝以及钢筋位置偏移等，通常需要采用超声波、探地雷达、相控阵超声或冲击回波等方法进行检测。通过对缺陷类型的分类管理，可以实现检测流程的标准化与针对性，提高智能检测系统在缺陷识别、评估及预警方面的准确性与可靠性，为后续条文中检测方法的选择和应用提供依据。

5.1.2  本条规定了预制混凝土构件智能检测中检测方法的选择原则。混凝土预制构件在生产和使用过程中可能产生多种类型的缺陷，包括外观缺陷、内部缺陷以及几何尺寸偏差。针对不同类型缺陷，应选择相应的检测技术，以确保检测结果的准确性和可比性。外观检测主要用于识别表面缺陷及外形偏差，宜采用机器视觉、图像识别等非接触式检测方法，可实现对构件表面的快速识别与自动判定。内部检测用于发现构件内部的孔洞、裂缝、疏松及钢筋位置偏移等结构性缺陷，宜采用超声、相控阵超声、探地雷达或冲击回波等物理检测方法，以保证检测深度与分辨率。几何尺寸检测用于评估构件的成型精度与装配适配性，宜采用激光扫描或三维视觉技术，以实现高精度空间测量和模型比对。通过合理选择检测方法，可充分发挥智能检测系统的技术优势，实现检测过程的自动化、标准化和数据化，为构件质量评价和结构安全提供可靠依据

5.1.3  本条规定了预制混凝土构件在智能检测过程中，各检测项目应选用的检测方法与检测仪器的对应关系，旨在规范检测手段的配置，确保检测结果的准确性。检测方法和仪器的选择应根据检测对象、检测目的及精度要求确定，并与系统模块功能相匹配。执行本条时，应按照表 5.1.3 的规定配置检测设备，并定期进行校准与性能验证，确保检测精度和数据可靠。

材料检测

5.2.1  本条旨在统一预制混凝土构件原材料检测设备的类型、性能指标和配置标准。通过在表5.2.1中明确各类检测设备的关键参数与适用范围，可保证检测结果的准确性、可比性和重复性。执行本条时，应结合生产规模、检测频次及智能化程度合理配置检测设备，确保检测体系的完整性和检测过程的高效性。本条的实施有助于规范检测装备配置水平，为实现检测自动化与质量可追溯提供基础条件。

Ⅰ  砂石骨料检测

5.2.2  本条参考了硕士论文《基于机器视觉的砂石级配实时检测系统研究》。规定了砂石骨料检测的技术方向与总体要求，旨在推动混凝土原材料检测的智能化与自动化。砂石骨料作为混凝土的主要组成部分，其粒径分布、含水率、形状特征及清洁度等指标直接影响混凝土的和易性、强度与耐久性。采用机器视觉、声波检测、智能感知及人工智能等技术，可实现骨料特征的快速采集、自动分析与智能判定，避免传统人工筛分与取样检测中存在的低效、主观误差问题。条文提出应实现“快速、准确、自动化”检测目标，体现了砂石检测系统从单点测试向多源融合与全流程数据化方向的发展趋势。执行本条时，应根据砂石种类、生产规模及检测精度要求合理配置设备与算法模型，确保系统检测精度与响应速度满足混凝土生产节拍。

5.2.3  本条规定了砂石骨料质量评估宜采用声波检测技术，旨在利用非破损、快速检测手段提高检测的科学性与效率。声波检测技术通过分析声波在砂石介质中的传播速度、衰减特性与反射信号，可有效反映骨料的密实度、坚固性及内部缺陷，是评价砂石质量稳定性的重要方法。条文采用“宜”字表达，体现该方法的推荐性原则，适用于对骨料进行快速分级与过程监测的场景。执行本条时，应结合骨料类型（碎石、卵石等）和含水率特征合理选择声波频率与检测路径；设备应定期标定，保证声速测量结果的准确性。

5.2.4  本条提出砂石骨料的含水率检测宜采用智能感知技术，旨在提升混凝土生产过程中原材料含水率监测的实时性与精度。砂石含水率是影响混凝土配合比和强度控制的关键参数，传统人工取样与烘干法检测周期长、滞后性强，难以满足连续生产的自动化要求。采用智能感知技术（如近红外传感、微波测湿、电容式测量等），可实现对砂石含水率的在线实时检测与动态修正，保障混凝土拌合用水量的准确控制，减少人为误差，提高生产一致性。执行本条时，应根据骨料种类与环境条件合理选择传感技术与安装位置，并确保设备具备自动标定与防尘防水能力，以维持长期稳定运行。

5.2.5  本条规定了砂石骨料级配检测的技术路线和性能要求，提出宜采用基于机器视觉的检测系统。其目的是通过视觉感知与图像分析技术实现砂石级配检测的自动化、智能化和高精度化，以替代传统筛分法的人工操作，减少人为误差并提高检测效率。机器视觉检测系统通过高分辨率图像采集设备和红外成像装置，对砂石表面图像进行采集与分割，利用图像处理算法（如边缘检测、粒径识别、形态分析）实现骨料的粒径分布、形状特征和级配比例的自动判定。条文提出应具备高精度图像分割、粒径测量及自动判定能力，旨在保证检测结果的客观性和重复性。执行本条时，应注意图像采集条件（光照均匀性、背景对比度）及算法参数对检测精度的影响；对于不同种类或颜色差异较大的骨料，应进行样本训练或算法校准，以确保分析结果的准确性与一致性。

Ⅱ  钢筋检测

5.2.6  本条规定了钢筋清点检测的技术要求，提出宜采用基于人工智能视觉识别技术的自动清点系统，其目的是提升钢筋进场管理和物料统计的自动化水平，避免人工清点造成的漏数、重数及统计滞后问题。该系统通过工业相机采集钢筋端面或外形图像，利用深度学习算法对图像中钢筋数量、规格及排列状态进行识别与计数，实现快速、准确的清点与记录。通过自动化识别与数据记录，可实现物料入库、加工及出库环节的数字化管理，并支持信息的可追溯查询。执行本条时，应确保图像采集区域光照均匀、背景对比度适宜，并对识别算法进行样本训练以提高识别精度。系统清点结果应自动上传至管理平台，与采购及生产计划数据关联，以实现全过程的信息一致性。

5.2.7  本条提出钢筋检测宜采用自动检测机器人完成外观检查和尺寸测量，其目的是提高钢筋检测的效率、精度和一致性，减少人工操作带来的误差和安全风险。钢筋自动检测机器人通常集成视觉识别、激光测距、机械臂操控等多种技术，可对钢筋的表面质量（如弯折、锈蚀、裂纹等）及几何尺寸（如长度、直径、弯钩角度）进行非接触式测量与自动判定。该技术能够实现多参数同步检测，检测数据可自动记录和存储，为质量追溯和生产控制提供可靠依据。执行本条时，应根据钢筋种类、规格和检测精度要求选择适宜的检测设备与算法模型；检测环境应避免强光反射、灰尘干扰等因素影响识别精度。检测机器人应定期校准，确保尺寸测量精度与稳定性。

5.2.8  本条参考文硕士论文《混凝土预制构件材料智能清点方法研究及系统实现》.规定了棒材和管材的存放方式及数量清点的智能化检测要求，旨在提高构件原材料管理的规范化和自动化水平，防止因堆放混乱或人工清点误差导致的材料管理问题。采用水平堆叠、端面外露的存放方式，可使材料排列有序，便于图像采集与智能识别处理，从而提高识别精度和清点效率。基于深度学习算法的图像识别方法通过对端面图像的特征提取与分类，可实现棒材、管材数量的自动计数和异常检测，避免人工统计误差，提升原材料入库、盘点及发料环节的智能化水平。执行本条时，应确保拍摄端面区域光照均匀、无遮挡，避免反光和灰尘影响识别精度；深度学习模型应经过样本训练与验证，以保证识别算法的稳定性与准确性。识别结果应自动上传至管理系统，与物料编号、批次等信息关联，实现材料管理全过程可追溯。

Ⅲ试块强度检测

5.2.9  本条规定预制混凝土构件应进行试块强度检测，其目的是通过标准化的强度验证手段，确保混凝土性能满足设计和规范要求，从而保证构件在使用阶段的结构安全性与耐久性。混凝土试块强度检测是验证混凝土质量的最直接、最关键手段。通过检测抗压强度，可评价原材料配比、搅拌工艺、养护条件等环节的综合质量控制水平。对于采用智能检测系统的构件生产，应结合自动取样、信息化标识与检测数据自动记录，实现试块从制作到检测全过程的可追溯管理。执行本条时，应注意试块制作、养护与检测条件的一致性；检测设备应符合现行国家标准《混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081）的相关要求。检测数据应同步记录并与构件编号关联，以确保数据的真实性和溯源性。

5.2.10  本条规定预制混凝土构件强度检测方法的选择原则，其目的是确保检测手段与构件特性、设计强度等级及生产工艺相适应，从而获得科学、准确、具有代表性的检测结果。在实际应用中，预制构件的类型、尺寸及使用部位差异较大，适用的检测方法也不同。对于结构复杂或表面平整度较差的构件，可采用超声回弹综合法或基于机器视觉与应变分析的智能检测方法；对于标准形状的试块或构件，可采用标准抗压检测方法。智能检测技术的引入，可在不破坏构件的前提下实现强度评估，并支持数据自动记录与结果溯源。执行本条时，应综合考虑检测精度、检测效率及对构件的影响程度，优先采用国家现行标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）和《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）中的相关检测方法。对于采用新型智能检测技术的，应进行验证和比对试验，确保结果的可靠性与可比性。

5.2.11  本条参考了协会标准《混凝土强度智能检测技术规程》T/JSIE 0008-2024。规定了大型混凝土预制构件厂配置机器人进行抗压强度检测的要求，其目的是提高检测过程的自动化程度和数据可靠性，减少人工操作误差，提升检测效率和安全性。采用机器人进行抗压强度检测，可实现试块的自动抓取、放置、加载及数据采集，减少人工干预带来的偏差。该系统通过机械手臂、图像识别与力学传感技术的协同，可保证加载速度、加载方向及试验环境的一致性，从而提高检测结果的精度与重复性。检测过程符合《混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081）的相关规定，是确保检测数据可比性和规范性的关键。执行本条时，应确保机器人系统具备必要的安全防护、紧急停机和数据记录功能。检测设备应定期校准，系统软件应具备版本管理与日志追溯功能。检测数据应实时上传至数据库，与试块编号和构件编码关联，形成完整的检测档案，实现质量数据的可追溯管理。

5.2.12  本条规定了在混凝土试块中植入 RFID 电子标签的要求，旨在通过物联网技术实现试块全生命周期的信息化管理与溯源，确保检测结果的真实性和可追溯性。传统试块在制作、养护、运输及检测过程中，常存在信息记录不全、标识丢失或错配等问题，影响检测结果的可靠性。植入 RFID 电子标签，可为每个试块建立唯一的数字身份，实现从生产到检测全过程的信息跟踪。检测机构通过 RFID 读写器读取试块信息，可自动核对来源、生产批次及养护条件，防止试块混用或数据篡改。执行本条时，应注意标签的耐高温、防水、防磁性能，确保其在搅拌、成型、养护及运输等环境下的稳定性；植入位置应不影响试块受力性能。检测前后均应读取并记录 RFID 信息，保证试块身份与检测结果的对应关系。该措施不仅提升了检测的数字化水平，也为构件质量追溯与全过程监管提供了技术支撑。

5.2.13 本条规定了混凝土试块检测过程中采用自动导引运输车（AGV）与取料机械手系统的要求，其目的是提升试块检测环节的自动化水平和安全性，减少人工干预，提高检测效率与精度。在传统检测流程中，试块的人工搬运与装卸易导致操作不规范、定位误差及试样损伤等问题。采用 AGV 与机械手协同系统，可实现试块的自动识别、搬运、定位和上机操作，减少人力消耗并降低安全风险。系统通过视觉识别、激光导航及位置校准技术，可确保试块放置方向与加载位置准确一致，从而提升检测结果的重复性与可靠性。执行本条时，应确保系统运行过程中的安全防护措施齐全，机械手动作范围应设置防撞限位，AGV 路径应具备避障与紧急制动功能。设备控制系统应与检测管理平台联动，实时记录搬运与检测操作日志，确保全过程的可追溯性与安全性。

Ⅳ其他材料检测

5.2.14  本条规定了预制混凝土构件中除砂石骨料和钢筋外的其他原材料（如水泥、外加剂、掺合料等）的检测要求。其目的在于确保构件生产所用各类材料的性能稳定、质量可控，同时推动检测环节的智能化和信息化升级。水泥、外加剂和掺合料等材料直接影响混凝土的强度、耐久性及工作性能。现行国家标准已对其检验方法作出明确规定，如《通用硅酸盐水泥》GB 175、《混凝土外加剂》GB 8076、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 等。本条要求在遵循这些标准的基础上，结合智能化检测技术（如近红外光谱分析、自动比表面积测试、机器视觉识别等），提升检测的效率、准确性与可追溯性。执行本条时，应根据材料特性合理选择检测手段：对流动性强、成分复杂的外加剂，可采用自动配液与光谱检测技术；对粉状掺合料，可使用自动取样与颗粒分析系统。检测数据宜通过智能系统自动采集与上传，确保与构件生产数据一致关联。

5.2.15本条规定了材料检测数据的上传、关联与预警要求，旨在实现检测信息的数字化管理和全流程质量追溯，防止不合格原材料进入生产环节，确保构件产品质量稳定可靠。在预制混凝土构件生产中，材料种类繁多、批次频繁更换，传统纸质或人工录入方式易造成信息滞后或遗漏。本条提出应通过智能管理系统实现检测数据的实时上传，并与采购批次、供应商、检测时间等信息关联存储，从而形成完整的材料质量档案，为后续追溯、统计分析与质量控制提供数据支撑。同时，条文强调了系统应具备自动报警与联动控制功能，当检测结果超出设计或标准限值时，应自动触发预警并禁止该材料投入生产。该机制可有效避免人为疏忽导致的不合格材料使用，提升生产过程的质量管控水平。执行本条时，应确保数据上传的实时性与稳定性，检测设备与管理系统之间的接口应符合标准化数据格式要求；系统应具备权限管理和日志留痕功能，确保数据安全与可追溯。

几何尺寸检测

5.3.1  本条旨在统一几何尺寸检测设备的类型、技术参数及配置标准。表 5.3.1对不同检测方法（如三维激光扫描、自动化视觉检测、无人机测量等）所需设备及其精度指标进行了规范，可为检测系统的选型和建设提供技术依据。执行本条时，应根据构件的尺寸特征、检测精度要求及生产环境条件合理配置检测设备，确保检测结果的准确性、稳定性和可追溯性。本条的实施有助于保障几何尺寸检测的规范化和智能化水平。

5.3.2  本条规定了预制混凝土构件检测的频次与抽查要求，旨在规范检测工作的覆盖范围与抽样比例，确保检测结果具有代表性、可靠性与可追溯性。预制混凝土构件在生产中存在批量化、重复化特征，若检测频次不足，可能导致个别批次质量问题未能及时发现；若检测比例过高，则会造成检测资源浪费。为此，本条明确提出了不同情况下的检测策略：普通批次构件应至少进行一次几何尺寸检测；对大批量生产的构件可实施随机抽查，以提高检测效率；而对于精度要求高或质量风险较大的构件，应实行全检（100%检测），以确保关键部位的尺寸精度与装配性能满足设计要求。执行本条时，应结合生产规模、模具一致性及设备检测能力合理确定检测批次和比例。抽样方式应符合随机性原则，并通过检测管理系统记录抽样依据与检测结果，确保检测过程公开透明、结果可追溯。对于抽检不合格的批次，应加密检测频次或扩大检测范围，必要时暂停生产并进行原因分析。

5.3.3  本条规定了预制混凝土构件几何尺寸的控制要求及允许偏差限值，旨在确保构件的安装精度、结构安全性及装配适配性。预制混凝土构件的几何尺寸精度直接影响装配式建筑的施工质量与结构性能。当尺寸偏差过大时，可能导致安装困难、节点错位或连接缝隙过大，进而影响结构受力性能和防水性能。为此，本条要求构件的几何尺寸必须严格控制在设计要求范围内，并明确规定允许偏差不应超过 ±5 mm，以保证构件间的协调一致性。执行本条时，应依据设计图纸和产品标准（如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术标准》GB/T 51231 等）的相关要求，结合构件类型和生产工艺确定测量基准与检测方法。检测应采用三维扫描、激光测距或结构光测量等高精度智能检测手段，以减少人工测量误差。检测结果应实时上传至智能检测管理系统，并与设计模型进行比对，若超出允许偏差范围，应及时分析原因并采取纠正措施。

5.3.4  本条参考了协会标准Ｔ/CECS1189-2022《装配式混凝土结构检测标准》。规定了预制混凝土构件几何尺寸检测的技术方法及选择原则，旨在推动检测过程的智能化、自动化和高精度化，提升检测效率与结果可靠性。传统人工测量方式存在效率低、误差大、结果主观性强等问题，难以满足现代预制构件生产的高节拍与高精度要求。为此，本条提出应优先采用智能化非接触检测技术，如三维激光扫描、自动化视觉检测、计算机视觉识别及无人机测量等方法。这些技术能够在不接触构件的情况下快速获取构件的空间几何信息，实现尺寸、角度、平整度等多维参数的高精度检测，具有速度快、精度高、可追溯性强的优点。检测方法的选择应综合考虑构件的尺寸大小、几何复杂程度、检测精度要求及生产环境条件。例如：对于大体积构件可采用激光扫描或无人机测量；对于复杂细部或精度要求高的构件，可采用结构光或视觉识别系统。执行过程中，应验证检测设备的标定精度和环境适应性，确保数据的准确性与一致性。

5.3.5  本条对预制混凝土构件几何尺寸检测的智能化方法及其适用范围进行了细化说明，旨在指导检测机构和生产企业根据构件特征与生产条件合理选择检测技术路径，从而保证检测的科学性与高效性。智能化非接触检测技术能够在不接触构件表面的情况下快速获取完整的几何数据，显著提高检测效率与精度。考虑到不同类型构件在尺寸、形状和安装条件方面差异较大，本条将检测方法进行分类建议：对大型或几何形状复杂的构件，三维激光扫描技术能够提供高精度点云数据，实现全表面建模与尺寸分析；对于平面类、常规小型构件，自动化视觉检测系统具有布置灵活、识别速度快的优势，适用于生产线自动检测；在构件体量大或堆放于现场的情况下，可采用搭载激光雷达或高精度摄影系统的无人机进行检测，便于快速获取外形轮廓、标高及堆放状态等空间信息。执行本条时，应根据生产环境（如光照、粉尘、反射率等）和检测精度要求选择合适的设备与算法，并定期校准仪器，防止因环境干扰或设备漂移造成测量误差。同时，应确保检测数据可与构件标识信息（如二维码或RFID）关联，实现检测结果的自动记录与追溯。

5.3.6  本条明确了预制混凝土构件几何尺寸检测的技术路线、精度要求及环境条件，旨在指导企业科学选用智能化非接触检测方法，确保检测结果的准确性、稳定性与可追溯性。随着装配式建筑产业化程度的提高，预制混凝土构件的几何尺寸控制精度要求日益严格，传统人工测量已难以满足生产节拍与质量控制需求。本条提出应优先采用三维激光扫描、自动化视觉检测或无人机测绘等智能非接触检测技术。各类方法的适用场景依据构件特征和检测目标确定：三维激光扫描技术适用于大型或复杂几何构件，其点云精度高、可实现全表面建模，适合精密复核与偏差分析；自动化视觉检测系统适用于平面类或中小型构件，能在生产线上实现实时检测，误差控制在 1 mm 以内；无人机激光雷达或摄影测量技术则适用于厂区外堆放或超长构件的快速检测，可在较大空间范围内保持较高精度。条文对检测环境的光照强度、无遮挡范围和温度稳定性提出了明确要求，旨在减少外界因素对测量结果的影响。实际执行中，应依据设备技术说明书进行环境调校和周期性标定。此外，本条强调检测数据应与构件唯一标识（如二维码或 RFID）自动关联，以形成完整的质量追溯链。当系统识别到关键尺寸超差时，应自动触发报警或预警机制，实现智能化质量管控与快速响应。

5.3.7  本条规定了预制混凝土构件几何尺寸测量中采用视觉检测系统时的配置与性能要求，旨在确保测量数据的稳定性、准确性与环境适应性。在智能化生产环境中，视觉检测系统逐渐成为预制构件几何尺寸检测的主要技术手段。由于构件表面反光、光照变化及现场环境复杂等因素易影响成像质量，本条对系统配置提出了针对性要求。条文明确推荐采用结构光深度相机作为核心图像采集设备，该类相机通过主动投射光模式测距，不依赖外部照明条件，可在复杂环境下保持高精度的三维成像能力。为避免外界光照变化（如自然光、厂房灯光闪烁等）对检测精度造成干扰，系统应具备独立的主动光源与曝光控制功能，确保成像稳定性和数据一致性。此外，视觉检测系统的算法与硬件应通过多次重复测量验证，保证其在不同批次、不同姿态检测下的结果具有良好的重复性。执行本条时，应注意对深度相机的标定精度、温漂补偿及表面反射率适应性进行验证；在检测前，应通过标准试块或样品件进行比对试验，以确认测量结果能真实反映构件的几何尺寸。

5.3.8  本条规定了机器视觉三维模型重建技术在预制混凝土构件几何尺寸测量中的应用要求，目的是提高检测的自动化水平、数据精度与检测效率，减少人工操作带来的主观误差。三维模型重建技术通过多视角图像采集与算法融合，形成构件的数字化几何模型，可实现非接触式测量和全表面尺寸分析。与传统点测或手工检测相比，该技术在保证高精度的同时，大幅缩短检测时间，适用于构件批量化、连续化生产的检测场景。条文强调检测过程应实现非接触与自动化，即避免人工干预和物理接触构件表面，以防止因人为操作或表面损伤影响测量结果；同时通过自动识别、配准与建模算法，实现检测全过程的信息化和自动化。执行本条时，应注意：在系统应用前，应对三维重建算法的精度、稳定性进行验证，确保测量结果的可重复性与可靠性；应根据构件表面特征（如颜色、反射率、纹理复杂度）优化成像参数与算法模型；生成的三维模型应能与设计 BIM 模型或标准尺寸数据进行比对，用于尺寸偏差分析与质量评定。通过该技术，可在检测环节实现“检测数据可视化、检测过程智能化、检测结果数字化”的目标，为后续质量管控和溯源提供精确的数据支撑。

5.3.9  本条规定了机器视觉系统在预制叠合板构件检测中的应用要求，重点针对预留孔洞与预埋件的自动识别与测量功能。条文的制定旨在确保构件安装精度和结构功能满足设计要求，避免因孔洞或预埋件位置偏差导致安装困难或安全隐患。预制叠合板构件中通常包含多种类型的孔洞（如管线孔、吊环孔）及预埋件（如锚板、连接件等），这些部位的尺寸与位置精度直接影响构件的装配精度和结构安全。传统人工测量方式效率低、误差大，且难以对复杂构件进行全面检测。采用机器视觉检测系统，可通过图像识别与几何分析算法实现孔洞与预埋件数量、位置及尺寸的自动化检测。条文提出系统应具备以下三项核心功能：

数量检测：通过图像分割与目标识别算法，准确识别孔洞与预埋件个数，防止遗漏或重复安装；

位置检测：利用坐标配准与特征匹配技术，测量孔洞和预埋件的空间坐标偏差；

尺寸偏差检测：通过像素标定与模型比对，获取孔洞或预埋件的实际尺寸与设计值差异，为质量评定提供量化依据。

执行本条时，应注意：

检测系统应定期进行标定，确保图像测量精度；

检测区域应具备适宜的光照条件，避免反光或阴影影响识别准确率；

检测结果应与构件标识信息自动关联，形成完整的质量追溯记录。

5.3.10  本条规定了机器视觉系统在识别预制叠合板构件特征信息及判定构件合格性方面的功能要求。其目的是确保系统在处理不同复杂度构件时，能够兼顾识别精度与稳定性，实现自动化质量判定。在智能检测中，构件的几何特征信息（如边缘轮廓、孔洞、嵌件及表面缺陷等）是判断构件是否符合设计要求的关键依据。机器视觉系统需通过图像处理、特征提取及模式识别算法，对构件的形状、尺寸及表面状态进行识别与分析，从而自动生成合格性判定结果。条文进一步指出，识别精度受构件特征复杂度的影响：

当构件内部特征信息增多（如孔洞、槽口、预埋件等）时，系统在边缘检测过程中可能因光照、遮挡或纹理干扰导致边缘识别误差增加，需通过算法优化或多角度采集降低误差；

对于不规则形状的构件，由于边缘特征不连续、几何轮廓复杂，系统识别精度通常低于规则构件；

而对于大尺寸或几何特征清晰的构件，系统识别精度应相对更高，检测结果更稳定。

执行本条时，应注意：

检测算法应具备自适应调整机制，能根据构件类型自动优化特征提取参数；

采集系统应采用多视角或多光谱成像方式，减少遮挡和表面反光影响；

合格性分析结果应结合设计模型或标准尺寸进行比对，确保判断依据客观可量化

5.3.11本条规定了机器视觉检测技术在预制叠合板构件检测中的核心应用要求，强调其在尺寸检测、预留孔洞与预埋件检测方面应实现非接触、高精度和高可靠性的检测能力。该条文的制定目的是推动智能化检测手段在装配式混凝土构件生产环节中的应用，减少人工误差，提高构件出厂合格率与安装适配性。

传统接触式测量方法在检测大体积、复杂构件时存在操作繁琐、效率低、易损构件表面等问题。采用机器视觉检测技术，可利用高分辨率相机、结构光或激光测距设备对构件表面进行全景扫描，结合图像识别和几何分析算法，实现孔洞、预埋件及外形尺寸的自动化、非接触检测。

条文提出两项关键技术要求：

整体检测精度要求较高：检测系统应经过标定与算法优化，保证尺寸与位置测量结果与设计值之间的偏差控制在规定的允许范围内，确保检测结果具备工程适用性；

减少返工与误工：通过早期检测发现尺寸或安装偏差问题，可在出厂前及时修正，降低构件在现场安装时的返工率与施工延误风险。

执行本条时，应注意：

检测系统应保持稳定的光照与成像条件，防止阴影、反光或灰尘影响识别精度；

检测数据应与构件唯一标识信息自动关联，实现结果的可追溯与批次化管理；

检测算法应定期验证精度，确保在不同构件类型与尺寸条件下的检测一致性。

5.3.12本条规定了机器视觉技术在预制叠合板构件深化设计内容检测中的应用要求，旨在实现构件从设计到生产阶段的智能化一致性校核与质量闭环控制。在装配式建筑中，预制叠合板通常依据深化设计图纸进行生产，设计内容包含孔洞位置、预埋件布置、节点构造等关键信息。由于生产环节的复杂性，若设计信息未能准确落实，极易造成安装偏差或结构隐患。因此，条文要求机器视觉系统能够通过图像特征提取和比对分析，实现对构件深化设计内容的自动化核查。条文提出了三项核心要求：

特征提取：系统应通过图像特征统计与智能分析算法，快速识别构件几何轮廓、孔洞、槽口及预埋件等特征信息，为后续比对提供数据基础；

设计比对：提取的特征信息应与设计模型或标准参数库中的数据进行比对，以判断构件尺寸、位置及结构布置是否符合深化设计要求；

智能判定与原因输出：系统应能够对检测结果进行合格性分析，自动识别不合格构件，并输出导致不合格的主要原因（如孔洞偏位、预埋件漏设、尺寸超差等），为质量改进提供依据。

执行本条时，应注意：

检测系统应具备与 BIM 模型或设计数据库的接口能力，实现设计数据与检测数据的自动对齐；

系统算法应支持多维特征融合分析，以提高复杂构件特征识别的准确率；

不合格构件识别结果应同步上传至质量追溯系统，实现异常闭环管理

外观质量检测

5.4.1  本条旨在规范外观检测设备的类型、性能指标及系统组成。表5.4.1对外观质量检测中常用的图像采集设备、照明系统、图像处理单元及辅助检测装置等提出了统一的技术要求，为检测系统建设和运行提供依据。执行本条时，应结合构件表面特征、检测精度及生产线布置合理配置检测设备，确保系统具有稳定的成像质量与缺陷识别能力。本条的实施有助于实现外观质量检测的标准化、自动化与可追溯管理。

Ⅰ  表面一般缺陷

5.4.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中对混凝土构件外观质量（如蜂窝、露筋、麻面、掉角等）有验收与处理要求，可作为外观缺陷分类与判定的重要通用依据。明确这些缺陷类型，有助于建立统一的外观检测项目体系，为智能检测算法的识别与分类提供标准化基础。执行本条时，应注意在检测系统中建立相应的缺陷分类数据库，并依据缺陷特征（如面积、深度、分布位置）制定判定阈值，确保外观检测结果具有客观性和一致性。

5.4.3本条的制定目的是引导预制混凝土构件外观检测实现自动化与智能化，提高检测的效率、客观性与一致性。传统人工外观检查受人员经验、主观判断及环境条件影响较大，容易出现漏检或误判，难以满足大规模装配式构件生产的质量控制需求。条文提出采用机器视觉检测系统或图像识别软件作为主要检测手段，是基于当前智能制造及工业检测技术的发展趋势。该系统通过高分辨率图像采集、智能算法识别与数据分析，实现缺陷自动识别与分类，显著提升检测精度与可重复性。执行本条时应注意：

检测系统应根据构件表面特征、光照条件和生产节拍合理选择图像采集分辨率与检测算法；

采集设备与软件应经过现场标定与验证，确保识别精度满足检测要求；

检测结果应具备可追溯性，图像数据与判定结果应同步归档，便于复核与质量追踪。

5.4.4本条的制定目的是规范预制混凝土构件外观智能检测的关键技术流程，确保检测结果的全面性与准确性。外观检测涉及构件表面缺陷的识别与判定，若图像采集角度或图像质量不足，易造成漏检或误判，影响检测的可靠性与一致性。条文要求检测系统进行多角度图像采集，旨在覆盖构件表面全部区域，减少因光照、阴影或表面反射造成的检测盲区。通过图像去噪、增强、分割等预处理过程，可提升图像清晰度与特征提取精度，为后续缺陷识别提供稳定的数据基础。本条的编制参考了《智能制造机器视觉在线检测系统通用要求》GB/T 40659及相关智能图像分析技术导则。执行本条时应注意：

采集设备的安装角度、距离与光照条件应经过验证，确保特征区域无遗漏；

图像处理算法应与具体构件表面特征相匹配，预处理参数应在系统运行前标定；

判定标准应统一化、量化，避免人工干预或算法随机性对结果造成影响。

5.4.5本条的制定目的是明确预制混凝土构件外观智能检测系统在识别精度、检测重复性及检测环境条件方面的基本技术要求，确保检测结果的稳定性与可比性。机器视觉检测属于光学测量范畴，受光照强度、反光干扰、设备抖动等因素影响显著，因此需对检测精度及环境条件进行限定，以保证检测结果的可靠性。条文中对识别精度（不低于 95%）和重复性偏差（不超过 ±5%）的规定，这些指标可确保系统在实际生产条件下具有较高的稳定性和可重复性。光照强度范围 800 lx～1500 lx 的规定旨在保证成像清晰、对比度适中，避免因亮度不足或过曝导致的图像失真。无反光、阴影和遮挡的要求，是确保图像采集过程中目标区域清晰可见的基本条件。系统具备光照补偿与图像稳定功能，可以在环境变化时自动调整成像参数，保持检测精度的一致性。

执行本条时应注意：

检测设备应定期进行光学系统标定与性能验证；

现场环境应设置遮光、防反射措施，必要时配置独立照明系统；

系统运行前应进行环境适应性测试，确认检测参数在规定范围内。

5.4.6本条规定了在预制构件堆放场地较大时，采用无人机巡检技术开展质量监测的建议性做法。其目的是利用无人机的机动性和信息化手段，提高巡检效率与监测精度，减少人工巡检的安全风险。条文提出使用高清摄像设备和红外热像仪进行全面巡检，旨在通过多维度影像数据识别混凝土构件的表面缺陷、温度异常等问题，从而及早发现潜在的结构风险。数据实时传输并与构件信息关联存储，有助于实现构件质量的动态管理和后期维护决策的科学化。执行本条时，应确保无人机巡检设备性能符合相关安全与数据精度要求，飞行及数据处理过程遵守有关安全操作规程和信息管理规范。

5.4.7本条规定了在外观质量检验中发现缺陷时，信息化系统对缺陷的标识、记录及处置的基本要求。其目的是通过自动化手段提高缺陷识别的准确性和处理效率，减少人工漏检与误判，确保构件外观质量可追溯、可管控。系统自动标记缺陷位置和类型，并生成缺陷图像，是为实现检验结果的可视化和数字化管理，便于后续复核与统计分析。检验人员依据系统提示进行复核，是对自动识别结果的确认环节，可有效防止系统误判。按规定的缺陷处置流程进行处理，旨在保证缺陷处置的一致性和规范性，确保质量问题得到及时、妥善的解决。执行本条时，应确保系统的识别算法精度满足检验要求，缺陷图像与构件信息对应准确，复核与处置过程符合企业或行业相关质量管理制度。

5.4.8本条规定了在预制混凝土构件检测中应用视觉技术时的综合分析与智能判定要求。其目的是充分发挥视觉检测技术的高精度、自动化优势，通过多源数据融合实现构件质量的智能识别与闭环管理。条文提出应结合生产记录、质量报告等数据源进行综合分析，是为了使检测结果具备完整的质量背景信息，从而提高判定的科学性与可靠性。视觉检测设备具备自动识别并剔除不合格构件的功能，是实现检测与生产控制联动的关键环节，可有效防止不合格构件流入后续工序或工程现场。执行本条时，应确保视觉检测系统的数据接口、算法模型及设备控制单元之间信息传递准确可靠，符合数据安全和生产管理的相关要求。系统应具备持续学习与优化能力，以提升智能判定的稳定性与精度。

5.4.9本条参考了硕士论文《基于机器视觉的混凝土构件表面质量控制方法研究》。规定了预制混凝土构件表面缺陷检测中采用机器学习与图像处理算法的原则与方法。其目的是利用智能化视觉分析技术，实现对构件表面裂缝、孔洞、麻面等典型缺陷的高效识别与分类，提高检测的自动化水平和精度。条文中提出可采用边缘检测、Gabor 滤波等图像处理算法，旨在为不同类型的缺陷提供适配的特征提取手段。其中，边缘检测适用于裂缝与界限清晰的线状缺陷识别，Gabor 滤波在纹理分析与表面粗糙度判定方面具有较好效果。通过机器学习模型的训练与优化，可进一步提高缺陷识别的准确性与稳定性。检测方法的选择应综合考虑缺陷类型、检测精度要求及设备的计算能力，以确保检测系统运行效率与结果可靠性之间的合理平衡。执行本条时，应根据具体应用场景验证算法适用性，并建立相应的检测参数与判定标准。

5.4.10本条规定了预制混凝土构件表面裂缝缺陷检测模块的功能要求，旨在通过信息化、智能化手段提升裂缝检测、记录与管理的效率和准确性。条文明确检测模块应包括 PC端与移动端 两部分，以实现数据采集、分析与管理的一体化。移动端生成二维码并打印用于标识裂缝位置，可确保检测结果在现场具有明确、可追溯的物理标识。系统通过相机采集裂缝及二维码图像并上传至服务器进行自动解析识别，是实现裂缝数据数字化与标准化管理的重要环节。系统依据检测结果自动生成检测报告并反馈至质检人员，同时建立维修与跟踪记录，可形成闭环管理机制，确保裂缝缺陷从发现、处理到复核全过程的可追踪性与责任明确性。执行本条时，应确保系统的图像识别精度、数据传输稳定性及信息安全性满足质量管理要求，移动端与PC端功能应保持数据同步与操作一致性。

Ⅱ  叠合面质量检测

5.4.11本条参考了论文《预制构件粗糙面质量数字化检测技术研究》。规定了预制混凝土构件接缝粗糙面的制作要求，旨在确保叠合界面具有良好的机械咬合力和黏结性能，保证结构整体受力可靠。预制叠合板的凹凸深度不应小于4 mm，梁、柱、墙端不应小于6 mm，以满足不同构件的受力需求；粗糙面覆盖率不应低于80%，以确保界面结合均匀、受力连续，防止滑移或开裂。条文依据《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 及相关试验研究成果制定，执行时应注意粗糙面制作工艺的均匀性和一致性，确保深度与覆盖率符合要求。

5.4.12本条规定了预制混凝土构件接缝表面粗糙度检测的数字图像法要求，旨在通过信息化检测手段提高叠合面粗糙度检测的精度与效率，实现检测过程的数字化和可追溯性。数字图像法通过对叠合面图像进行像素量化与分割处理，计算像素意义下的平均构造深度，可快速反映界面表面特征。为保证检测结果的可靠性，应通过试验建立灌砂法平均粗糙度与像素构造深度的对应关系，并据此换算实际粗糙度值，实现不同检测方法间的数据一致性。检测过程中应严格控制拍摄角度、相机姿态、环境光照及像素与物理尺度间的转换关系，以减少外界因素对测量精度的影响，确保检测结果具有良好的准确性和可重复性。

Ⅲ 外饰面粘结质量检测

5.4.13本条参考了硕士论文《预制混凝土构件结构质量缺陷检测试验研究》。规定了预制混凝土构件外饰面缺陷检测的技术方法与检测条件，旨在利用红外热成像技术实现对饰面层空鼓、脱粘及裂缝等缺陷的非接触式检测，提高检测的效率与准确性。红外热成像法通过分析构件表面温度分布差异来识别内部或界面缺陷，其检测结果受时间、角度及环境条件等因素影响较大。因此，条文要求在检测过程中应控制检测时间、角度和位置等参数，以确保数据采集的稳定性与可比性。规定检测时间宜选择每日 11 时至 14 时，是基于此时温差最大、热响应最明显，有利于识别饰面层的异常温度区。检测角度不应大于 30°，可避免入射角过大造成的红外信号衰减与反射干扰，确保检测结果的准确性与一致性。执行本条时，应根据构件材料特性、饰面厚度及环境温度对检测参数进行适当校准，并对采集数据进行图像校正与温度反演处理，以提高缺陷识别的可靠性。

5.4.14本条参考了地方标准《建设工程红外热成像法检测技术规程》DB32/T4168-2021。规定了利用红外热成像及图像处理技术对预制混凝土构件表面及近表层缺陷进行检测的技术要求，旨在通过数字化、智能化手段提高缺陷识别的精度与可靠性。条文提出采用多幅图像平均、中值滤波、边缘检测等图像优化与分析方法，是为消除环境光照、噪声干扰及采集误差对检测结果的影响，从而增强热成像图像的清晰度和对比度，使缺陷区域特征更加明显，满足定性与定量分析要求。结合有限元分析软件对红外热成像检测结果进行定量分析与验证，可通过数值模拟对温度场分布进行反演与校核，进一步提高缺陷识别的科学性与准确性。该方法可有效区分不同深度、不同类型的近表层缺陷，为构件质量评估和后续修复提供数据支持。执行本条时，应确保图像采集、处理与分析过程参数统一，软件算法与热学模型相匹配，保证检测结果的稳定性与可重复性。

5.4.15本条规定了预制混凝土构件表面涂层和防护层检测的主要项目及检测时机，旨在确保构件表面防护体系的完整性、耐久性和装饰效果。条文明确检测内容应包括厚度、均匀性、附着力及缺陷（如剥离、空鼓、划痕等），以全面反映涂层或防护层的施工质量与使用性能。厚度和均匀性反映防护层施工质量的稳定性；附着力是评价涂层与基层结合牢固程度的关键指标；缺陷检测可及时发现影响防护效果的局部问题。检测应在涂层或防护层施工完成并养护合格后进行，旨在避免早期检测受材料未固化、含水率高等因素影响，从而确保检测结果的准确性和代表性。执行本条时，应根据不同涂层或防护材料的性能特点选择合适的检测方法，如涂层测厚仪、附着力拉拔试验或红外热像检测等，并应在环境条件稳定时开展检测，以保证结果的可靠性。

5.4.16本条规定了预制混凝土构件表面涂层和防护层的智能检测要求，旨在确保涂层厚度均匀、附着牢固、表面质量良好，从而提高构件的耐久性和外观质量。条文提出采用不同检测技术的主要依据在于各方法的技术特性和适用范围。超声波测定可准确评价涂层厚度及分布均匀性；激光扫描可反映表面平整度和连续性；红外热成像可识别涂层与基材之间的剥离和空鼓等隐蔽缺陷；视觉图像识别可检测表面划痕、裂纹和脱落等直观缺陷。通过多种检测手段的综合应用，可实现涂层和防护层质量的全面评价，确保检测结果客观、可靠。执行本条时，应根据构件特性和检测目的合理选择检测方法，保证数据准确、分析有效。

内部缺陷检测

5.5.1本条旨在统一内部缺陷检测所用设备的类型、性能参数及适用范围。执行本条时，应根据构件类型、厚度及检测精度要求选择合适的检测设备，确保内部缺陷检测结果的准确性与可靠性。本条的实施有助于提升预制构件内部质量检测的系统化、科学化和智能化水平。

5.5.2本条规定了预制混凝土构件内部缺陷检测的主要内容及质量要求，旨在确保构件内部结构完整、密实，满足设计安全和耐久性要求。条文明确内部缺陷检测应包括裂缝、空洞、钢筋位置偏移、孔隙及密实度不均等项目，这些因素直接影响构件的承载性能、整体刚度及耐久性。内部缺陷若未能及时发现与修复，可能导致结构局部削弱、渗水、钢筋锈蚀等问题，影响工程安全与使用寿命。规定构件内部不得存在影响结构性能和使用安全的显著缺陷，强调检测结果的判定标准应与设计要求及相关技术规范相一致，确保检测工作的科学性与可操作性。执行本条时，应根据构件类型、尺寸及缺陷性质，合理选择超声波检测、X射线成像、工业CT或电磁感应等检测方法，并对检测结果进行综合分析与评定，以确保构件内部质量符合设计与规范要求。

5.5.3本条参考了硕士论文《混凝土预制构件内部缺陷无损检测探究》。规定了预制混凝土构件内部缺陷检测方法的选择原则，旨在根据缺陷类型和检测目的合理选用检测技术，提高检测的准确性、效率与适用性。条文中提出，裂缝、空洞等内部缺陷宜采用超声波检测技术，是因为超声波在混凝土中传播速度受密实度与缺陷影响明显，能够有效识别内部裂缝、空洞及分层等异常。对于大面积构件的快速检测，条文建议采用红外热成像技术，该方法可通过热传导差异发现隐蔽性空洞或裂缝，检测速度快，适合生产现场批量筛查。针对钢筋位置、锈蚀及相关内部异常，宜采用电磁感应或电磁波检测技术，可通过电磁特性变化识别钢筋位置偏移、锈蚀及保护层厚度异常等问题，具有非破损、定位精度高的特点。执行本条时，应结合构件尺寸、结构特征及检测环境合理选择检测方法，并可采用多种技术联合应用，以提高内部缺陷识别的全面性和结果的可靠性。

5.5.4本条参考了行业标准《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T456-2019以及期刊论文《相控阵超声成像法检测混凝土预制构件内部缺陷试验研究》。规定了混凝土预制构件内部质量缺陷检测时采用相控阵超声检测法或探地雷达检测法的适用条件和技术要求，旨在提升内部缺陷检测的精度与效率，满足不同构件类型的检测需求。相控阵超声检测法通过多通道换能器阵列实现超声波的聚焦与扫描，具有较高的检测分辨率和空间定位精度，能够准确反映混凝土内部缺陷的形态、位置及分布情况，适用于对检测精度要求较高的关键构件或局部重点区域。探地雷达检测法利用电磁波在介质中传播特性变化来识别内部异常，具有检测速度快、覆盖范围广的优点，适合用于大型、厚截面或构造复杂的预制构件整体扫描。由于其信号受材料介电常数、含水率及钢筋干扰等因素影响较大，检测精度相对较低，宜作为辅助或初步检测手段，与超声检测结果进行综合分析。执行本条时，应根据构件类型、厚度及检测目标合理选择检测方法，并确保设备参数设置、信号处理及数据解释符合相关检测标准要求，以获得可靠的检测结果。

5.5.5本条参考了行业标准《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T456-2019。规定了大型预制混凝土构件内部缺陷检测的原则与技术组合方式，旨在确保在构件尺寸大、结构复杂、钢筋分布密集的情况下，检测结果具备全面性与可靠性。条文提出优先采用探地雷达检测技术，是因为该技术具有扫描速度快、覆盖范围广、适用于整体检测的优势，能够高效获取构件内部结构信息，为后续精细检测提供基础数据。为提高检测的精度与结果可信度，条文建议结合相控阵超声检测技术进行辅助验证。相控阵超声可利用多探头阵列实现局部高分辨率检测，适用于识别探地雷达检测中发现的可疑区域或复杂结构部位的细微缺陷。同时指出，钢筋分布密集会对两种检测技术均产生显著影响，包括信号反射、衰减及干扰等问题。为此，条文要求在检测过程中应对结果进行多次比对与综合分析，以确保判定的准确性和一致性。执行本条时，应根据构件结构特征、钢筋布置及检测目的，合理配置检测设备参数和扫描路径，并通过数据融合与结果校核，提升检测的科学性和精度。

5.5.6本条规定了预制混凝土构件表面及近表层内部缺陷检测的技术要求，旨在通过多技术融合与数据分析手段，提高缺陷识别的精度、可靠性和定量化水平。条文提出应采用多幅图像平均、中值滤波、边缘检测等图像处理方法，是为了有效抑制噪声、增强图像对比度，突出缺陷特征边界，从而保证检测结果的清晰度与识别准确性。通过有限元分析方法对检测数据进行定量分析与验证，可建立温度场或应力场的数值模型，评估内部缺陷的深度、范围及其对结构性能的潜在影响，实现从定性识别到定量评价的转化。同时，条文强调红外热成像检测结果应与其他检测手段（如超声波或探地雷达）进行综合分析，以利用不同检测技术的优势互补，提高内部缺陷识别的准确性和结论的可靠性。执行本条时，应结合构件结构特征、检测环境及材料性能，合理选择检测技术组合与分析模型，确保检测过程科学、数据真实、结果可追溯。

5.5.7本条规定了采用传统超声检测法对预制混凝土构件内部缺陷进行检测时的技术要求和适用条件，旨在确保检测结果的准确性和方法应用的合理性。条文指出，检测精度与网格间距密切相关，当网格间距减小时，测点密度增加，缺陷定位与识别精度提高。但当缺陷尺寸小于 40 mm 时，由于超声波波长和混凝土内部非均质性影响，传统超声检测法难以有效识别细微缺陷。传统超声检测受钢筋分布影响较小，因此适用于钢筋布置相对密集的构件内部检测场景，可在复杂钢筋网络中保持较好的波传播特性。条文要求被测构件应具备两个可检测面，以便分别布置发射探头与接收探头，保证声波透射路径完整、信号接收稳定。检测过程中，每个检测点的发射与接收换能器应同步工作，并控制系统误差，以减少信号延迟、幅值衰减等对检测结果的影响，确保数据的准确性与可重复性。执行本条时，应根据构件尺寸、厚度及材料特性合理布置检测网格，选择合适的频率和耦合介质，并在必要时结合其他无损检测方法进行结果验证。

5.5.8本条规定了采用相控阵超声检测法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测时的技术要求，旨在确保检测结果的准确性、可重复性与可解释性。条文明确，检测加密区域的声波回波信号应明显强于非加密区域，是基于相控阵超声检测的原理。该方法通过多通道阵列换能器控制声束方向与聚焦深度，可对重点区域进行信号增强，从而提高缺陷反射信号的识别度与定位精度，确保复杂构件内部缺陷的有效检测。同时，钢筋直径较大区域的超声回波信号幅值应高于直径较小区域，反映了钢筋尺寸对声波传播路径与反射特征的影响。此要求用于指导检测数据的正确判读，避免因回波强度差异导致的误判或漏判。条文还提出，在阵列式超声检测成像过程中，信号响应应随检测厚度增加而呈增强趋势，是为了保证不同厚度构件的检测灵敏度与稳定性，确保在仪器探测范围内成像结果均具备可比性和物理一致性。本条以相控阵超声检测的信号响应特征为依据，强调在实际检测中应关注声波传播规律、信号幅值变化及图像成像质量，以实现对构件内部缺陷的准确识别和定量分析。执行本条时，应根据构件结构特征合理设置阵列参数、波束角度与扫描步距，保证检测系统的校准准确和数据采集稳定；检测数据应结合超声成像结果进行分析验证，确保结果的可靠性与重复性。

5.5.9本条规定了采用探地雷达法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测的技术要求及适用条件，旨在确保检测结果的准确性与方法选择的合理性。探地雷达法基于电磁波在混凝土介质中的传播与反射特性，可通过扫描式数据采集方式连续获取反射信号，生成构件内部结构的二维或三维图像，从而实现对内部缺陷的可视化检测。该方法具有检测速度快、覆盖范围广、无损性强等优点，适合用于大型或厚截面预制构件的整体扫描检测。探地雷达可识别内部空洞、裂缝、分层等缺陷，并能确定其相对位置与深度，但其检测精度受信号分辨率、介质介电常数及含水率等因素影响。由于电磁波在钢筋密集区域易产生多重反射与信号衰减，导致结果模糊或误判，因此不宜在钢筋加密区域单独采用该方法进行检测，应结合其他检测手段（如超声或相控阵检测）进行综合分析。执行本条时，应合理选择雷达天线频率和扫描参数，校准介质电磁特性，并进行信号滤波与图像后处理，以提高缺陷识别的分辨率与结果可靠性。

5.5.10本条规定了采用冲击回波法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测的适用范围和技术要点，旨在指导检测方法的合理选用，确保结果准确可靠。冲击回波法基于应力波在混凝土内部传播与反射特性，通过测量回波信号频率分析构件内部异常结构的位置与性质，适用于大厚度混凝土构件的内部缺陷检测，尤其在识别分层、空洞、脱空等宏观缺陷方面具有较好的效果。对于厚度较小的构件，由于应力波传播路径短，波形易受边界反射及材料非均质性干扰，导致信号重叠与频谱失真，检测误差较大，因此不宜单独采用该方法进行检测。条文同时指出，冲击回波法在缺陷尺寸较大（大于 50 mm）时识别效果良好，而当缺陷尺寸较小（小于 50 mm）时，信号反射幅值较弱、频率特征不明显，检测可靠性降低，宜与超声检测或探地雷达等方法结合使用，以提高结果的准确性与稳定性。执行本条时，应根据构件厚度、材料特性及检测目的合理选择激振源类型与测试参数，并结合频谱分析、时域反演等方法进行综合判定，确保检测结论科学可信。

5.5.11本条规定了大型预制混凝土构件内部缺陷检测的技术方法选择与应用原则，旨在在大体积、厚截面及复杂结构条件下实现高效、准确的内部缺陷识别。条文提出优先采用探地雷达法，是基于其扫描式数据采集方式能够在较短时间内获取构件内部结构的连续信息，实现大面积、快速的检测，适用于大型构件整体性评估和初步缺陷定位。为进一步提高检测精度，条文建议结合相控阵超声法进行辅助验证。相控阵超声检测通过多阵列探头实现局部区域的高分辨率检测，可有效识别探地雷达检测中发现的可疑区域，对缺陷形态、深度及范围进行精细化分析。条文同时指出，两种检测方法均会受钢筋分布的影响。当钢筋布置密集时，电磁波及超声波信号易发生衰减、散射和反射干扰，导致检测结果偏差。因此，检测时应结合构件结构特征，对多次检测数据进行比对与综合判定，以确保结果的准确性和可信度。执行本条时，应根据构件尺寸、钢筋布置及检测目标合理选择检测方法组合和参数配置，并通过数据融合与结果校核，提高缺陷识别的科学性与稳定性。

5.5.12本条规定了在预制混凝土构件受力部位或钢筋密集区域进行内部缺陷检测时，采用冲击回波法的适用条件与技术要求，旨在提高此类复杂部位的检测有效性和结果可靠性。条文指出，冲击回波法适用于钢筋分布密集区域，因为钢筋对冲击应力波的影响较弱，不会显著改变回波信号传播路径和反射特征，能够较好地反映混凝土内部的异常状态。因此，该方法在梁端、节点区、支座区等受力关键部位具有较好的适用性。同时，冲击回波法检测结果易受材料非均质性、边界反射及环境噪声等因素干扰，可能导致波形失真或信号误判。为提高结果的准确性，条文要求在检测时应采集无缺陷区域的基准数据作为参照，通过对比分析识别异常信号特征，从而增强缺陷判定的科学性与可靠性。执行本条时，应根据构件结构特点、钢筋布置和检测目标，合理选择激振源类型、传感器布置及信号采集参数，并做好数据滤波与频谱分析，以确保检测结果真实、可比、可重复。

5.5.13本条规定了采用传统超声检测法对预制混凝土构件进行内部缺陷检测的适用条件及操作要求，旨在明确该方法在精度控制、适用范围和应用方式上的技术要点。条文指出，通过减小检测网格间距可提高检测精度，这是因为网格密度增加能够捕捉更细微的波速变化与反射特征，从而增强对小尺寸缺陷的识别能力。但应在提高精度与检测效率之间合理平衡，以避免过度布点造成操作复杂和时间成本上升。传统超声检测结果易受材料非均质性、界面反射及耦合介质稳定性等因素影响，这些因素可能导致波速偏差、信号衰减或噪声干扰，因此操作过程相对复杂，对检测人员的技术水平和经验要求较高。此外，该方法适用于构件结构的关键部位补充检测，可在探地雷达或相控阵超声检测发现可疑区域时进行复核，以提高重点部位缺陷识别率和检测结果的可靠性。执行本条时，应合理布置检测网格，控制耦合层厚度与一致性，并对信号进行滤波与时间校正处理，以确保检测数据准确、可比和可重复。

数据管理与信息化要求

数据采集与存储规范

6.1.1  本条规定了检测数据结构化表达的基本要求，旨在实现检测数据的标准化管理、系统化存储与信息化共享，为后续数据分析、质量追溯及智能决策提供可靠基础。条文提出检测数据应包括图像、尺寸、强度、缺陷参数等关键内容，并采用统一的标准化格式（如 JSON 或 XML），是为了保证不同检测设备与信息系统之间的数据结构一致、格式规范、可解析与可互操作。标准化的数据表达方式有助于实现检测信息的自动采集、快速调用与跨平台共享，支撑数字化质量管理与智能分析。条文同时要求数据文件的命名规则与层级结构应与构件的唯一标识、检测批次及任务编号保持一致，旨在确保检测数据与构件实体之间建立清晰的对应关系，实现数据的可追溯性和可验证性，防止信息混淆或遗漏。执行本条时，应制定统一的数据编码规则和文件管理规范，明确数据字段定义、存储路径及命名逻辑，确保检测数据在采集、传输、存储和调用全过程中的完整性、一致性与安全性。

6.1.2  本条规定了检测过程中图像与三维模型数据的格式及其元数据要求，旨在确保检测数据的质量、兼容性和可追溯性，为信息化管理与智能分析提供统一的数据基础。条文明确，图像数据应采用 JPEG 格式，并限制压缩比不大于 1∶10，是为在保证文件体积可控的同时，维持足够的图像分辨率与细节清晰度，满足常规识别与检测分析需求。对于精度要求较高的检测任务，应采用 TIFF 无损格式，以避免图像压缩造成的信息丢失，确保检测图像能够满足高精度识别与定量分析的要求。三维模型数据应符合 IFC 4.0 及以上版本标准，旨在保证不同信息化系统（如 BIM 平台、检测系统、质量管理系统）之间的数据兼容性与互操作性，实现构件检测信息与设计、制造、运维全过程的数字化贯通。同时，条文要求图像与模型文件应完整记录空间坐标、像元尺寸、投影方式等元数据信息，以保证数据来源清晰、坐标可追溯，便于在后续数据比对、模型更新和多系统共享中实现准确定位与再利用。执行本条时，应结合项目信息化管理要求，统一制定文件格式标准、元数据字段定义及存储规范，确保数据的一致性、完整性和长期可用性。

6.1.3本条规定了检测数据及构件标识的编码要求，旨在确保数据标识体系的统一性、规范性与可追溯性，为检测信息的长期管理与系统集成提供标准化基础。条文提出数据文件与构件标识编码应采用 UTF-8 字符集，是为了保证在不同操作系统、数据库及信息化平台之间的数据兼容性，避免因字符集不一致造成信息识别错误或乱码问题。构件唯一标识遵循 GS1 全球统一编码规则，编码长度为 13 位数字，包括前缀码和厂商识别代码，旨在建立统一的标识体系，使构件在设计、生产、检测、运输及安装等全生命周期中具备全球唯一性与可追溯性，方便跨系统、跨区域的数据共享与追踪。条文还要求构件标识与检测数据的关联关系应在数据库中长期保持一致，不得随意更改或重用，以防止数据混淆、关联失效或信息错配，从而确保检测数据的真实性和连续性。执行本条时，应建立统一的编码管理制度和数据库维护机制，明确编码生成、使用、更新与注销的流程，确保标识体系在信息化平台中的唯一性、稳定性与安全性。

6.1.4本条规定了不同检测项目的数据精度要求，旨在统一检测结果的数值表达标准，保证检测数据的准确性、可比性和工程应用的可靠性。条文明确，原材料检测数据（如砂石含水率、钢筋直径等）应保留至小数点后 2 位，是为确保材料性能参数在统计与比对中的精度一致性，满足生产质量控制及性能分析的需要。构件几何尺寸偏差的数值精度保留至小数点后 1 位，并应符合本标准相关允许偏差要求，旨在保证尺寸测量结果与设计限值匹配，便于质量判定和装配精度控制。混凝土强度检测数据精度保留至 0.1 MPa，是为反映材料强度检测中常用仪器测定精度，满足结构性能评估与设计复核的需求。对于基于人工智能识别的裂缝宽度、空洞面积等缺陷检测数据，条文规定其相对误差允许偏差为 ±10%，考虑到图像识别和算法判定的非线性特征，该精度水平可兼顾识别可靠性与计算可行性，适用于工程质量检测与智能分析。执行本条时，应在检测系统中设置统一的数值精度控制规则，确保数据在采集、存储与输出环节保持一致，避免因精度差异导致的统计误差或判定偏差。

6.1.5本条规定了检测项目数据处理与存储的可追溯性要求，旨在确保检测数据的完整性、真实性和可验证性，为质量管理与责任追溯提供技术支撑。条文提出，原始数据与处理结果应同步存储，并建立一一对应关系，是为防止数据丢失或被篡改，确保检测全过程可回溯。原始数据应作为基础依据长期保存，处理结果可用于分析与决策，两者之间应通过唯一标识或索引实现关联。检测数据应记录采集时间、设备编号、算法版本及操作者信息，旨在实现检测活动全过程的责任可追踪与技术来源可核验，便于后续数据比对、结果复核与异常分析。条文要求数据修改、处理和调用过程应留痕并具备追溯与审计功能，以保证数据变更过程透明、可检查，防止人为操作导致信息失真。同时，任何可能影响检测结果真实性的操作均应纳入日志管理与权限控制体系，通过权限分级、操作记录与审计机制，确保数据安全与检测结果的客观公正。执行本条时，应建立统一的数据管理制度和信息安全控制体系，采用具备日志记录与版本控制功能的检测数据管理平台，实现数据全过程可追溯、可监管、可审计。

6.1.6  本条规定了预制混凝土构件检测数据的存储周期要求，旨在确保工程全生命周期内检测信息的可追溯性与历史数据的完整保存，为后期质量评估、运维管理及责任追溯提供依据。条文明确，构件全生命周期数据（包括生产、检测、安装等记录）的存储期限不应少于工程设计使用年限，是为了保证在构件服役全过程中，相关质量信息始终可查可核，满足后期结构评估与安全检测需求。原材料检验报告及混凝土试块检测数据的存储期限不应少于 15 年，旨在符合国家工程档案管理及质量追溯的基本要求，确保在工程运行中期仍可进行质量复核与比对。检测设备操作日志及系统运维记录的存储期限不应少于 5 年，用以支撑检测设备的可追溯管理及检测系统的运行维护核查，防止因设备或系统异常造成的检测数据失真。条文还规定，数据存储周期届满后，应经归档审核后方可移交或销毁，以确保数据处置的规范性和安全性，防止未经审核的提前删除、篡改或丢失。执行本条时，应结合工程档案管理制度，建立统一的数据归档与审查流程，明确数据分类、存储介质与备份策略，确保检测数据长期保存、安全可控、完整可查。

6.1.7  本条规定了检测数据的备份与容灾要求，旨在确保检测数据在存储、传输及使用过程中的安全性、完整性和可恢复性，防止因系统故障、设备损坏或人为操作导致的数据丢失。条文提出，数据存储应采用云端分布式数据库与本地备份相结合的双重模式，是为了兼顾数据访问的高效性与安全性。云端存储具备集中管理、弹性扩展的优势，本地备份可在网络异常或云端故障时实现快速恢复，形成多层次数据保护体系。云端数据库应具备异地容灾与数据冗余功能，可在主存储节点发生故障时自动切换至备用节点，保证数据业务连续性和灾难恢复能力。本地数据备份应至少每月执行 1 次，并进行完整性校验与恢复性验证，是为了确保备份数据真实可用、恢复路径有效，防止备份形式化或数据损坏。条文还要求，备份数据应与原始数据保持一致，不得随意覆盖、修改或删除，以确保数据版本的唯一性与可追溯性，维护检测数据的真实性与公信力。执行本条时，应建立统一的数据备份计划与容灾管理制度，明确备份周期、责任分工、存储介质及恢复流程，确保检测数据的长期安全存储与可靠恢复。

数据存储与共享要求

6.2.1  本条规定了检测数据传输过程中所采用的网络通信协议及性能要求，旨在确保检测数据在采集、传输及云端交互过程中的高速性、安全性与稳定性，为信息化检测体系提供可靠的通信基础。条文明确，现场数据采集端与检测平台之间应采用 5G 通信或工业以太网（Profinet、Modbus TCP 等）协议，并要求传输速率不低于 100 Mbit/s。此规定考虑到检测设备在传输高分辨率图像、模型及多维检测数据时的数据量大、实时性高的特点，5G 通信适用于无线场景，而工业以太网则适用于有线高可靠场景，均能保证数据高效传输与低延迟响应。对于云端数据交互，条文建议采用 MQTT 或 OPC UA 协议。两种协议均为工业物联网中广泛应用的高可靠通信标准，具备轻量、实时与跨平台特性。其支持断点续传与实时同步，可确保复杂网络环境下数据不丢失、不断链，满足检测系统与云端数据库之间的高效互联需求。同时，条文要求数据传输过程应具备完整性校验与重传机制，以防止网络干扰、传输中断或数据包损坏造成的信息缺失，确保数据的安全性与传输可靠性。执行本条时，应根据检测现场环境、网络条件与数据量特征，合理选择通信协议与加密机制，配置传输带宽、延迟阈值及校验策略，保证数据链路的稳定运行与安全互通。

6.2.2本条规定了检测系统在接口设计与数据交互方面的技术要求，旨在实现检测系统与企业信息化平台之间的数据互联互通，促进检测过程的数字化、集成化与智能化管理。条文提出，检测系统应提供统一、标准化的应用程序接口（API），并能够与 MES、ERP 及数字化工厂平台兼容对接，是为了构建从检测环节到生产、管理和决策层的全流程数据链，实现检测结果在企业生产管控体系中的无缝集成与共享，提高信息流转效率。接口设计应遵循开放、可扩展和可维护原则，可支持多系统间的实时数据交互与权限可控的资源共享，确保系统在后期升级、扩展或与其他平台集成时具备良好的兼容性与灵活性。同时，通过权限控制机制可保障不同角色在数据访问与操作过程中的安全性与合规性。条文要求接口协议与数据格式应符合国家现行相关标准及《工业数据字典规范》的要求，字段定义、计量单位与编码规则应统一，防止因数据字段歧义或单位不一致导致的信息错误或系统兼容问题，从而确保跨系统数据传输的准确性和一致性。执行本条时，应依据项目需求建立统一的数据接口规范文档，明确接口调用方式、数据结构、加密机制与访问权限，确保检测系统在企业信息化体系中的高效、安全、标准化运行。

6.2.3  本条规定了检测系统接口的功能要求和数据交互机制，旨在确保检测系统与生产、管理等相关系统之间实现稳定、高效、安全的数据互联互通，支撑智能化生产与质量管理体系的建设。条文明确，接口应具备数据上传与数据接收的双向功能。其中，上传的数据包括检测结果、设备运行状态及报警信息，用于实时反映检测过程和设备健康状况；接收的数据包括生产计划、设计参数、构件标识和任务指令，以保证检测任务与生产过程的同步衔接，实现检测活动的计划化与智能调度。数据传输应支持实时传输与批量传输两种模式，并能根据业务需求自动切换。实时传输用于监控和反馈关键质量数据或设备状态信息，确保即时响应；批量传输适用于大规模检测数据或周期性报告上传，提升系统整体运行效率。为保证数据安全与追溯，条文要求数据交互过程应具备完整性校验、权限控制和日志追踪功能。完整性校验确保数据未被篡改或丢失，权限控制防止未经授权的访问与操作，日志追踪便于记录数据流向及操作历史，确保检测数据的安全性与可验证性。执行本条时，应根据系统架构和业务流程，明确接口功能定义与通信规则，完善数据交互日志与访问控制策略，确保检测系统在信息化环境中的安全、稳定和高效运行。

6.2.4本条规定了检测系统与企业级信息平台之间的协同联动要求，旨在通过数据互联与业务集成，构建检测、生产、设计与管理的一体化数字化体系，实现全过程质量管控和智能决策支持。条文提出，检测系统应具备与企业级信息平台的协同联动能力，能够与生产管理、设计及质量追溯等系统实现数据互联和业务联动，是为了打破信息孤岛，促进检测环节与上游设计、下游制造、运维管理之间的数据流通，实现质量信息的贯通与共享。系统应支持检测结果、生产参数与质量信息的同步共享，实现检测、决策与管理的闭环控制，确保检测数据能够直接反映至生产与质量控制环节，形成自动化反馈与动态调整机制，从而提高生产过程的可控性与质量管理的精度。执行本条时，应根据企业信息化架构，建立统一的数据接口与通信标准，明确系统间数据共享范围、频率与权限控制，确保检测系统在多平台协同中的数据一致性、安全性与业务闭环性。

6.2.5  本条规定了检测系统与企业各类业务管理平台（包括 MES、BIM、质量追溯系统等）的对接功能要求，旨在实现检测数据在企业生产、设计与质量管理体系中的高效共享与业务联动，推动构件检测全过程的数字化与智能化管理。条文指出，检测系统与制造执行系统（MES）对接时，应实现构件检测结果及合格状态信息的实时推送，并依据检测结论自动触发仓储、装运或返工流程。这一要求的目的是实现检测环节与生产执行的闭环联动，使质量控制结果能够即时反馈到制造环节，减少人工干预、提高生产效率。检测系统与建筑信息模型（BIM）平台对接时，应将几何尺寸检测数据与设计模型自动比对，通过偏差可视化标注实现设计数据与检测数据的动态关联。这一机制可直观反映构件制造偏差及其与设计意图的差异，支撑基于模型的质量控制与精度评估。与质量追溯平台对接时，检测系统应关联构件的射频识别（RFID）或二维码标识信息，建立“构件—检测数据—责任人”的完整追溯链，确保构件全生命周期内的检测记录可查、责任可溯、过程可控。条文还要求，平台间数据传输应保持一致性与实时性，以保证各业务环节间信息同步与业务流程连续性，避免因数据延迟或不一致导致的管理风险或决策偏差。执行本条时，应依据企业信息化架构，制定统一的数据对接标准与通信协议，明确接口字段、调用频率与安全策略，确保检测系统在多平台协同运行中的数据一致性、安全性与高效性。

构件标识与动态管理

6.3.1本条规定了预制混凝土构件射频识别（RFID）标签的安装时机、性能要求及信息绑定方式，旨在实现构件全生命周期的数字化标识与动态管理，确保构件信息的唯一性、可追溯性和可识别性。条文明确，RFID 标签应在构件脱模后、养护前安装，是为保证构件表面状态稳定、标签附着可靠，并避免后续施工工序对标签造成污染或损坏。RFID 标签应具备防水、耐腐蚀性能，并能在 −20 ℃～80 ℃ 环境下稳定工作，旨在适应构件在不同生产、运输及施工环境中的复杂条件，确保信息读取稳定、识别准确，满足工程长期使用的耐久性要求。标签安装位置应选择在构件的非受力面，以避免对结构性能产生不利影响，同时应保证位置便于读写、避免磨损或遮挡，从而提高信息读取的可靠性与现场管理效率。条文要求RFID 标签与构件唯一标识一一对应，并与生产批次、检测任务等信息绑定，是为实现构件生产、检测、运输及安装等全环节的信息追溯，构建“实物构件—电子标识—信息系统”的数据闭环。执行本条时，应制定统一的标签编码规则和安装规范，明确标签型号、绑定方式及信息录入流程，确保构件标识系统安全、稳定、可追溯。

6.3.2本条规定了 RFID 标签所需记录的信息内容及编码要求，旨在确保构件标识数据的唯一性、规范性和可追溯性，为构件全生命周期的数字化管理提供基础支撑。条文要求，RFID 标签应记录生产厂家全称和生产日期时间（精确至小时），是为了明确构件的生产来源与时间信息，便于后续的质量追溯、生产批次管理及责任认定。时间精确至小时的要求，可有效区分同日生产的不同批次构件，提升信息的精度与可追踪性。同时，构件产品编号（ID）应与设计图、施工图编号一致，并遵循 GS1 全球统一编码规则，旨在保证构件标识在设计、制造、检测、运输及安装等环节中的数据一致性与互操作性，实现全球范围内的唯一标识。该编码作为构件的全生命周期身份标识，是实现信息溯源、数字化建档和智能化管理的关键基础。执行本条时，应在信息系统中建立 RFID 标签数据与构件设计信息、检测数据的自动关联机制，确保编号一致、数据同步，并通过统一的编码规则和验证流程防止重复或错误标识。

6.3.3本条规定了构件信息录入 RFID 标签时的编码内容与核验要求，旨在确保构件标识信息的统一性、完整性与准确性，为后续的数据管理和质量追溯提供可靠依据。条文要求，构件信息应按照统一编码原则录入标签，编码内容应包括厂商代码、构件类型、生产批次和序列号等关键信息。该编码体系可唯一标识每一构件的来源、类别及生产顺序，保证不同批次、不同厂家生产的构件在信息系统中清晰区分、准确管理。条文进一步强调，录入完成后应进行信息完整性核验，以防止因人工录入错误、编码重复或信息缺失导致的标识不一致问题。核验内容应包括编码格式、字段完整性及逻辑一致性，确保标签记录内容与系统数据库中构件信息的对应关系准确无误。执行本条时，应建立统一的编码规则和自动化录入机制，采用系统校验或扫码比对等方式进行信息核查，确保 RFID 标签数据与构件身份信息同步、可靠、可追溯。

6.3.4本条规定了检测数据与构件唯一标识之间的关联管理要求，旨在实现检测信息与构件实体的一一对应，确保质量数据在全生命周期内的可追溯性与可验证性。条文要求，每项检测数据应绑定对应构件的 RFID 编码或二维码，并记录数据采集时间、设备编号及操作人员信息，是为确保检测结果具备明确的来源标识与责任链条，便于在后期质量核查、数据审计及责任追溯中快速定位。检测数据应支持基于构件标识的全流程追溯，可查询原材料批次、检测方法、审核记录等信息，实现从材料进场、构件生产到检测与验收的全过程信息闭环。该要求有助于建立标准化的质量追溯体系，提升构件检测管理的系统化与透明度。同时，条文提出系统应具备反向追溯功能，当原材料批次或检测环节出现异常时，应能快速定位所有关联构件及其检测记录，从而及时采取管控和整改措施，防止质量问题扩散，提升风险应对与质量管理能力。执行本条时，应建立统一的数据关联模型和标识映射机制，确保构件唯一标识、检测数据及生产信息在数据库中双向可查、关联稳定，并通过系统权限控制和日志追踪机制保证数据的安全性与可靠性。

数据质量与安全管理

6.4.1本条规定了检测数据采集过程中应满足的准确性与稳定性要求，旨在确保检测数据真实、可靠，减少环境干扰、设备漂移及人为因素对数据质量的影响。条文要求，检测应采用具有自校准功能的传感器设备，是为了在检测过程中自动修正测量误差，确保采集精度长期稳定并符合检测项目的技术要求。自校准机制可有效应对设备老化、温度变化等因素引起的偏差，提升数据一致性与可重复性。冗余采集或多次采样取平均的方法可有效减少随机误差，提高检测结果的稳定性与代表性。条文同时强调应记录自校准参数和采样信息，以便在后续数据复核、溯源及质量审查中验证检测过程的有效性。当采集结果超出预设阈值或波动超限时，系统应自动报警并触发复核程序，这是保障数据质量控制闭环的重要机制。该规定可及时发现异常数据或设备故障，防止错误结果进入分析与决策环节，确保检测体系的安全与可靠。执行本条时，应根据检测项目特性设置合理的阈值参数、采样频率与复核流程，建立设备校准与采集数据比对机制，确保检测数据全过程真实、可控、可追溯。

6.4.2本条规定了检测数据在传输过程中的安全性与完整性要求，旨在防止数据在传输过程中被篡改、丢失或泄露，确保检测信息在系统间交互中的真实性与可靠性。条文要求，数据传输应采用加密与完整性校验机制，推荐使用 AES-256 对称加密算法。该算法具有高安全性和计算效率，能有效防止数据在传输过程中被非法截取或破解，保障检测数据的保密性。同时，条文提出应配合使用校验码或数字签名来验证数据完整性。校验码可用于检测数据传输过程中的误码或丢包，数字签名则能确保数据来源的真实性并防止篡改，从而保证传输数据与原始数据内容完全一致。系统应具备断点续传与异常重传功能，是为了应对网络波动或通信中断等异常情况，确保数据传输的连续性和完整性，避免数据丢失或重复传输。执行本条时，应依据系统架构和安全等级要求，合理配置加密算法、校验方式与传输策略，建立日志记录与安全审计机制，确保检测数据在传输全程中的安全、完整与可追溯。

6.4.3本条规定了检测数据在存储环节的真实性与可追溯性要求，旨在防止数据被随意篡改、删除或覆盖，确保检测信息的完整性、可靠性及其在质量追溯体系中的有效性。条文明确，原始检测数据不得人工删除或覆盖，是为了保持检测记录的客观性与真实性，确保所有数据都能反映检测过程的原始状态，为后续分析、审核及争议处理提供可靠依据。当确需更正数据时，应实行双人授权审批制度，并保留可追溯的变更记录。此规定可有效防止单人操作引发的违规或误改风险，确保数据修改过程规范、透明且可核查。变更记录应包括修改人、修改时间及修改前后数据内容，是为保证数据历史可还原，便于后期核查与责任追踪，确保系统内所有数据变动均有据可查。同时，条文要求数据存储介质应具备防篡改功能，并应定期备份与校验，以防止因设备故障或恶意攻击导致数据丢失或损坏，保障检测数据长期保存的安全性与稳定性。执行本条时，应采用具备权限控制、日志记录及防篡改技术（如区块链或哈希校验）的存储系统，制定数据修改审批和备份校验机制，确保检测数据全过程可验证、可复核、可追溯。

6.4.4本条规定了预制混凝土构件质量信息以数字化档案形式集中管理的要求，旨在实现质量数据的系统化、长期化和可追溯管理，为构件全生命周期的质量控制与监管提供数据支撑。条文要求，数字化档案应包括试块制作信息、养护参数、检测结果、设备运行日志和质量控制报告，覆盖从原材料、生产、检测到质量评价的全过程信息，确保构件质量档案的完整性与系统性。档案应通过智能检测系统自动生成和更新，可有效减少人工录入错误，实现数据的实时采集、自动归档与版本留痕，确保档案内容真实、可追溯、可验证，为质量审查和事后追溯提供可靠依据。条文规定，数字化档案的保存期限不应少于工程设计使用年限，体现了档案作为工程质量与安全责任凭证的长期性和重要性。同时，在工程竣工验收时，数字化档案应移交建设单位或有资质的档案管理机构，以确保资料归档规范、责任界面清晰，并便于后期运维及监管部门查验。执行本条时，应建立统一的数字档案管理系统，明确档案格式、分类标准、更新机制及移交流程，采用防篡改与加密存储技术，确保质量档案数据安全、完整和永久可查。